Классификация волоконных световодов, Принципы технологии изготовления волоконных световодов

Простой волоконный световод (ВС) представляет собой структуру из двух коаксиальных цилиндров – сердцевину с показателем преломления 1 n и оболочку с показателем преломления 2 n , обычно заключенную в защитную оболочку из полимерного материала. Важной характеристикой ВС является профиль показателя преломления – радиальная зависимость показателя преломления такой структуры.

Диаметр оболочки ВС обычно равен 125 мкм (иногда 30, 200, 400 мкм) ,

радиус a сердцевины многомодовых ВС равен 25-100 мкм, одномодовых – 3-6 мкм. В оптических приборах нередко применяются однородные кварцевые световоды с пластиковой оболочкой и полимерные, полностью изготовленные из полимерных материалов, световоды. Как правило, они отличаются большой величиной числовой апертуры (0.3 – 0.5), большим диаметром сердцевины (150-200 мкм), а по параметрам дисперсии и оптических потерь значительно уступают лучшим образцам ВС.

В волоконно-оптических гироскопах и в волоконных интерферометрах

используются световоды с сохранением поляризации излучения. В таких одномодовых световодах необходимая оптическая анизотропия сердцевины оптоволокна достигается вследствие эффекта фотоупругости. Различие упругих механических напряжений вдоль ортогональных направлений ( x, y ) в сечении световода создается благодаря своеобразному расположению напрягающих оболочек в структуре ВС. Bолоконные световоды обычно подразделяются на одномодовые, многомодовые, градиентные, ВС с сохранением поляризации и ВС со сложным профилем показателя преломления (к ним относятся ВС с несколькими световодными жилами, ВС с некруглой сердцевиной, а также «дырчатые», микроструктурированные ВС).

Профиль показателя преломления в ВС определяется технологией

изготовления волокна. Старым методом двойного тигля в 80-е годы удалось получить оптоволокно с потерями величиной 2-8 дБ/км. Световоды высшего  качества получены по принципиально новой технологии, разработанной в 70-е годы. Сущность такой технологии состоит в изготовлении, на первом этапе, крупногабаритного стеклянного стержня-заготовки с требуемым радиальным распределением показателя преломления и - на втором этапе -

вытяжке оптоволокна при нагревании этой заготовки выше температуры

25 плавления стекла (около 1400 С). Первое время при изготовлении заготовок практиковался метод наружного осаждения окислов металлов из газовойфазы на поверхность стержня из графита (Outside Vapor Phase Oxidation – «OVPO»). Сегодня наиболее распространен метод внутреннего осаждения из газовой фазы (Modified Chemical Vapor Deposition – «MCVD»). Сущность MCVD-метода состоит в последовательном, по специальному алгоритму, осаждении на внутренней поверхности вращающейся и нагреваемой кварцевой трубки продуктов сгорания (окислов) различных веществ, после чего полученная таким способом пористая заготовка разогревается до

температуры стеклования – образования прозрачного стекла.

Оптические потери в ВС, полученных методом MCVD, достигают уровня 0.2 дБ/км на длине волны 1.55 мкм. Еще лучшие результаты, особенно в области длин волн около 1,3 мкм, получены при изготовлении заготовок в вакууме с использованием метода торцевого осаждения (Vapor Phase Axial Deposition – «VAD»). Из одной монолитной стеклянной заготовки длиной около 1 метра и диаметром 10-15 мм можно вытянуть до 50 км градиентного (или многомодового) волокна и свыше 100 км – одномодового волокна.

Оптические потери в линиях связи (и в световодах) удобно исчислять в дБ/км. Следует отметить, что при очень высоких плотностях мощности

оптического излучения в кварцевом световоде - более 108 Вт/ см2 ,

становятся заметными эффекты нелинейности, например, ВКР и ВРМБ,

которые сопровождаются дополнительными оптическими потерями. При

небольших уровнях мощности распространяющегося излучения основными причинами затухания излучения в ВС являются

- рассеяние Релея (рассеяние на микрочастицах с размерами d ppλ ),

- фундаментальное поглощение,

- рассеяние Ми (рассеяние на микрочастицах и неоднородностях

масштаба d ff λ ),

- радиационные потери на дефектах световода и при изгибах волокна.

Характерными особенностями релеевского рассеяния света являются

примерно равное рассеяние в прямом и обратном направлениях, линейная поляризация рассеянного в сторону излучения и сильная, пропорциональная 1/λ4 , зависимость мощности рассеянного излучения от длины волны. Вклад релеевского рассеяния в потери оптической мощности в ВС наиболее значителен в коротковолновой, менее 0.8 мкм области спектра. Рассеяние на крупных неоднородностях (Ми) отличается вытянутой в направлении распространения падающего света угловой диаграммой и относительно слабой спектральной зависимостью мощности рассеяния.

Потери вследствие фундаментального поглощения излучения в стекле обусловлены тремя механизмами: собственным поглощением материала, поглощением на примесях (несобственным поглощением) и потерями на дефектах атомной решетки. Мощное собственное поглощение вызывается электронными переходами в ультрафиолетовой (УФ) области спектра и переходами между колебательными уровнями в инфракрасной (ИК) области спектра системы энергетических уровней молекулы кварца ( 2 SiO ). Так значительное поглощение из-за перестройки электронных орбит в 2 SiO происходит в УФ-области спектра на длине волны около 0.14 мкм.

Наиболее интенсивное поглощение вследствие переходов между

колебательными уровнями молекулы кварца происходит на длине волны 9.2 мкм, при этом высшие гармоники такого «осциллятора» (обертоны) расположены вблизи длин волн 3.2, 2.8 и 4.4 мкм.

Модуль 3

Лекции 12-13

Волоконные световоды с градиентным профилем показателя

преломления

Волноводные моды в градиентном световоде распространяются внутри световода, если подкоренное выражение в 83 положительно, в противном случае мнимая функция 0 Q отвечает «вытекающим» модам. Следовательно, в пределах радиусов 1 2 r , r амплитуды мод осциллируют, а вне этих радиусов –монотонно затухают. Направляемым модам градиентного световода соответствуют световые лучи, распространяющиеся по винтовым траекториям между поверхностями каустики (геометрическим местом точек поворота лучей), определяемым равенствами  r 1= r 2.

Очевидно, параметр профиля α градиентного волновода существенно

влияет на его волноводные характеристики, в том числе на время распространения мод. Плотность потока мощности электромагнитного излучения описывается комплексным ветром Пойнтинга.

Характерно, что при малых значениях V - параметра, значительная доля мощности излучения переносится не сердцевиной, а оболочкой

одномодового световода. Для мод высоких порядков похожая картина может иметь место и при больших значениях V .

Деформации, в том числе изгиб волокна сопровождаются нарушением

условия полного внутреннего отражения на границе сердцевина- оболочка оптоволокна и как следствие «перекачкой» энергии излучения от волноводных к оболочечным (излучательным) модам. Этот процесс наиболее 42 активен для мод высокого порядка. В изогнутом световоде расчет параметров волноводных мод и условий их распространения довольно сложен, здесь необходимо также принимать во внимание вызванное деформациями ВС явление фотоупругости.

Для ступенчатого (α = ∞) световода из 97 следует формула 74, а для прямого градиентного световода с параболическим (α = 2 ) профилем число волноводных мод в два раза меньше, чем у ступенчатого световода с тем же эффективным радиусом сердцевины (отсюда, впрочем, не следует, что оптические потери в градиентном ВС выше, чем в ступенчатом ВС).

Дисперсия (с латинского – рассеяние) в оптической связи означает

уширение передаваемого импульсного сигнала, то есть увеличение его

длительности. Явление дисперсии является одним из главных факторов,

ограничивающих скорость передачи информации в линиях связи.

В одномодовых световодах явление дисперсии носит сильно выраженный хроматический, то есть зависящий от длины световой волны, характер. В многомодовых световодах основной причиной дисперсии является различие постоянных распространения различных волноводных мод, в результате которого групповые задержки разных мод даже на одной длине волны значительно различаются.

Определенному значению V соответствует множество значений

параметра групповой задержки, отвечающих различным модам  световода. Различия величин d(Vb) / dV и определяют разброс времен распространения различных мод в многомодовом световоде, который характеризует межмодовую дисперсию волновода. При этом обычно предполагается, что на входе световода энергия излучения равномерно распределена между всеми направляемыми модами волновода.

В одномодовых световодах полная величина дисперсии равна алгебраической сумме волноводной («внутримодовой») дисперсии и

материальной дисперсии. При этом длина волны и ширина спектра направляемого излучения играет существенную роль.

Внутримодовая дисперсия w D имеет место в одномодовых световодах и является следствием зависимости постоянной распространения от длины волны, не связанной с дисперсией показателя преломления материала световода.