1 из 10

Традиционные и перспективные гидрометаллургические  технологии  извлечения металлов из отходов цветной металлургии и современные тенденции их развития # Обзор и анализ отходов цветной металлургии # Комплексные технологии переработки золотосодержащих материалов #  Ресурсосберегающие технологии. Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства. Основные требования к решению задачи ресурсосбережения # Проблемы и перспективы комбинированных технологий комплексного  использования отходов цветных металлов # Современные технологии концентрирования металлов платиновой группы из техногенных отходов переработки сульфидных Cu-Ni руд # Электрохлоринация для   промышленного  безцианидного извлечения золота из упорного сырья месторождений Казахстана и отходов его обогащения #Традиционные и перспективные пирометаллургические  технологии  извлечения металлов из отходов цветной металлургии» и современные тенденции их развития # Комплексная технология производства свинца и сурьмы из отходов свинцового производства # Комплексная технология производства титановых слитков методом электронно-лучевой плавки # Вторичная металлургия. Извлечение цветных металлов из электронного лома.

2-ой из10

Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 1# Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 2# Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 3#Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 4#Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 5 #Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 6 #Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 7 #Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  № 8 # Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  №9 #Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  №10

3-ий  из 10

Определение техническое (научное) металлургического процесса «ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «ВЕЛЬЦЕВАНИЕ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «ЛИКВАЦИЯ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «ЦИАНИРОВАНИЕ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «ЭЛЕКТРОХЛОРИНАЦИЯ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургических процессов «ОБЖИГ и ОТЖИГ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «РАФИНИРОВАНИЕ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургической операции «ДЕФОСФОРАЦИЯ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургической операции «ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИЯ» комплексной переработки  отходов металлургического производства # Определение техническое (научное) металлургического процесса «ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ» комплексной переработки  отходов металлургического производства

1 Проблемы и перспективы комбинированных технологий комплексного  использования  металлургического сырья

На предприятиях цветной металлургии получают 74 элемента периодической системы  Д.И. Менделеева [4].

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

2    Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов – 1ч

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду [5].

3      Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии

4 Комплексная технология производства свинца и сурьмы

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя [5]. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97% [8].

5 Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд.

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [9]

6 Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

7

Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства

В соответствии со стратегическими задачами РК требуется обеспечение рационального и комплексного использования недр в современных условиях, разработка и внедрение новейших ресурсосберегающих технологий по всему циклу – от добычи, обогащения, металлургического передела до производства конечной продукции, включая использование вторичного сырья.

В Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных минеральных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

8  Электрохлоринация для   промышленного  безцианидного извлечения золота из упорного сырья месторождений Казахстана.

ЭЛЕКТРОХЛОРИНАЦИЯ  по сути это электровыщелачивание золота из рудной пульпы в растворе хлорида натрия. Разработан электролизер оригинальной конструкции с рабочим объемом 9 дм3, традуктивность результатов исследования позволяет использовать их при создании п  ромышленного аппарата.

При электрохлоринации протекают два процесса:

1Образование молекулярного хлора при электролизе растворов хлористых щелочных металлов, в частности, хлорида натрия. Растворенный хлор является активным окислителем сульфидных минералов, содержащих в сульфидной матрице тонкодисперсное золото;

- Взаимодействие растворенного хлора с растворяемым компонентов, в частности,  с образованием растворимых анионных комплексов [AuCl4]-  и  [AuCl2]- .

Разрушение сульфидных минералов и растворение золота протекает одновременно, что определяет преимущество метода (одна стадия)  (катод медный, анод графитовый). 1      Соответственно, процесс осуществляется в одну стадию, в отличие от традиционного цианирования, требующего предварительного кондицианирования (обжиг, биокатализаторы).

Полученный раствор электролита отправляется на сорбционное извлечения золота.

9 Комплексные методы извлечение селена в металлургическом производстве.

С 1997 года на Балхашском медеплавильном заводе ТОО «Корпорация Казахмыс» введён в эксплуатацию драгметалльный цех, в задачи которого входит переработка медеэлектролитного шлама с последующим извлечением золота, серебра, селена и теллура. В технологическом процессе благородные металлы извлекаются из анодного шлама, образуемого в цехах электролиза черновой меди. Технологический процесс происходит следующим образом: шламы обезмеживаются и подвергаются плавке в печи Калдо, которая совмещает в себе несколько операций (обжиг, плавка, восстановление и конвертирование) и позволяет получить металл Доре, содержащий до 97 мас. % серебра и более 2 мас. % золота. Медь удаляется из анодного шлама путём выщелачивания в серной кислоте. Для селена не требуется обжиговых печей, поскольку процесс конвертирования также включает и окисление селена с отгонкой. Селен извлекается в промпродукт из отходящих газов печи Калдо. Разделение же золота от серебра производится электролизом. Конечными продуктами являются золото в слитках чистотой 99,99 мас. % и серебро в гранулах чистотой 99,96 - 99,99 мас. %, черновой селен и теллурид меди. Печь Калдо представляет собой компактный и энергетически эффективный реактор высокой производительности. Нагрев обеспечивается кислородно-топливной фурмой - горелкой. На стадиях конвертирования и восстановления используется специальная фурма для подачи воздуха на сверхзвуковой скорости, обеспечивая тем самым высокую эффективность окисления. Во время работы печи Калдо все отходящие технологические газы проходят систему газоулавливания и очистки. Селен из шлама переходит в газовую фазу почти на 98 %.

10   Использования автогенных  комплексных процессов в технологии выщелачивания минерального сырья.

В ИГД УрО РАН разработан новый способ подземного выщелачивания минерального сырья с использованием недр Земли. Известно, что скорость большинства химических реакций повышается до 2-4 раз при увеличении температуры на 10 ºС [2]. Температура в подземных горных выработках за счет геометрического градиента планеты может увеличиться в среднем на +3 ºС на 100 м глубины. На основании этих данных основная идея разработанного способа заключается в использовании тепла недр для интенсификации подземного выщелачивания сырья при снижении затрат энергии из традиционных источников. При реализации предложенного способа [3,4] предполагается в качестве выщелачивающих полостей использовать выработанное пространство погашаемых горных выработок, где подземная камера после обустройства (герметизации выработки, монтажа системы орошения сырья и сбора продуктивного раствора) заполняется сырьевым материалом для выщелачивания. Выщелачивающий раствор готовится на основе кислотных металлосодержащих растворов (рН 2-4), использование которых приводит к повышению качества получаемых продуктивных растворов и снижению расхода кислоты. Для приготовления растворов рекомендуется применять кислотные подотвальные воды, например Гайского ГОКа, содержащие, мг/л: медь – 620, цинк -358, железо – 2066, что, соответственно, в 12,4; 7,2 и 20,7 раз больше промышленной концентрации этих металлов в водных растворах (медь и цинк 50, железо 100 мг/л), пригодных для гидрометаллургической переработки. Эффективность разработанного подземного способа выщелачивания и производства концентрированных продуктивных металлосодержащих растворов – богатых жидких руд – обеспечивается повышенной температурой недр Земли и непрерывностью процесса выщелачивания минерального сырья теплыми выщелачивающими растворами. Данный способ предполагается использовать при переработке хвостов обогащения сульфидных руд в камерах отработанных подземных горных выработок, например, в шахте Гайского ГОКа (рис.1), где температура среды, повышаясь до ~30 ºС на глубине 1 км, будет способствовать интенсификации процесса выщелачивания этого вида сырья. Для повышения скорости выщелачивания и качества продуктивного раствора в камере подземной выработки одновременно осуществляется воздействие на сырье

11  Комплексная технология производства методом электронно-лучевой плавки.

существует три вида технологических решений переплава титановой губки (ТГ) для производства титановых слитков: - вакуумно-дуговая плавка; - вакуумно-индукционная плавка; - электронно-лучевая плавка. В связи с интенсивным взаимодействием расплавленного титана с кислородом и азотом воздуха технология плавки титана может быть только как процесс вакуумный (или в среде чистых инертных газов). Предполагалось, что наиболее приемлемой окажется вакуумная индукционная плавка в графитовом или керамическом тигле. Но от индукционной плавки пришлось отказаться, так как при применении графитового тигля металл загрязнялся углеродом, а при применении тигля из тугоплавких оксидов - кислородом, в результате чего недопустимо снижалась пластичность титана. Вторым этапом развития металлургии титана была дуговая плавка титана в металлической водоохлаждаемой форме (изложнице). Однако дуговая плавка в атмосфере аргона или в вакууме с нерасходуемым вольфрамовым электродом тоже оказалась непригодной, так как не удалось предотвратить разрушение электрода и загрязнение металла частицами вольфрама или тугоплавкого сплава W-Ti, происходящее вследствие попадания брызг расплавленного титана на электрод. Частицы вольфрама не растворялись в титане, что приводило к появлению дефектов в готовых изделиях. Лучшие результаты были достигнуты при плавке с нерасходуемым графитовым электродом, но в этом случае наблюдалось общее повышение содержания углерода в металле. Наиболее удачным с точки зрения качества металла оказалось применение расходуемого электрода, расплавляемого дугой непосредственно в металлической форме. Опробованные технологические варианты процесса отличались способами изготовления электрода и дополнительного введения шихты при плавке, конструкцией печи и атмосферой (вакуум или инертный газ) в печи, типом и устройством кристаллизатора. Но для всех вариантов характерными были два общих признака: во-первых, исключение возможности загрязнения металла материалом формы (тигля) и электрода и, во-вторых, одновременность и непрерывность процесса плавки и затвердевания слитка. Эти признаки и определили третий этап развития технологии плавки титана, который до настоящего времени остается основным в производстве слитков. Наиболее распространенная технология включает порционное легирование и прессование электродов большой длины из губки, отходов и легирующих компонентов; вакуумную дуговую плавку электрода в водоохлаждаемом кристаллизаторе и вторую плавку полученного слитка в кристаллизаторе большего диаметра в вакууме или среде инертных газов. Для чистого технического титана иногда ограничиваются однократной плавкой, обеспечивающей в нелегированном титане достаточную однородность слитка по содержанию примесей. Благодаря совершенствованию технологии плавки, что привело к улучшению состава, структуры и свойств слитков, среднее содержание кислорода в сплавах понижено до 0,10%, а азота до 0,03%; в высокопрочных сплавах, где снижение содержания газовых примесей дает особо значительный эффект, средние значения содержания кислорода и азота равны соответственно 0,08 и 0,002%. Содержание водорода в сплавах без вакуумного отжига полуфабрикатов находится в пределах 0,010%, а после вакуумного отжига 0,003%. Характерной особенностью ВДП с расходуемым электродом является ограниченная масса жидкой ванны металла и одновременное совмещение в ее пределах процессов плавления и кристаллизации. Все примеси (металлические и неметаллические), вносимые в плавку с шихтой, или растворяются в жидком титане, или образуют в слитке тугоплавкие включения. Поэтому высокое качество шихтовых материалов - необходимое условие получения слитков, полуфабрикатов и изделий высокого качества.

12  Основные требования к решению задачи ресурсосбережения

- совершенствование систем разработки рудных месторождений с целью снижения потерь полезных ископаемых в недрах и их разубоживания;

-  внесение дополнений и изменений в правила разработки месторождений полезных ископаемых с учетом достижений современных технологий выработки;

-  широкое внедрение геолого-технологического картирования эксплуатируемых рудных месторождений для планирования текущей добычи и усреднением качества руд перед обогащением, что значительно повышает качество работы обогатительных фабрик;

- создание высокопроизводительного оборудования и принципиально новых технологий по обогащению минерального сырья; переход на глубокое обогащение  с целью повышения качества концентратов, аг ломерата, окатышей. При этом дополнительные затраты должны окупаться  на последующих стадиях металлургического передела;

-  комплексное использование добытого рудного сырья с целью извлечения на рациональной экономической основе попутных ценных компонентов.