13ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКИ НА РУДНИКАХ РГОК

Общие методические положения.

Порядок определения нормативной прочности твердеющего закладочного массива принят в соответствии с рекомендациями института «ВНИИцветмет», изложенными в отчетах о НИР.

Нормативную прочность закладочного массива определяют по следующим факторам:

- по условию охраны подрабатываемых объектов;

- по условию устойчивости вертикальных обнажений закладочного массива;

- по условию устойчивости горизонтальных обнажений закладочного массива.
         Подробная методика определения нормативной прочности по перечисленным условиям, полные расчетные формулы и исходные данные для расчетов приведены в вышеназванных работах.

Для практического применения достаточно использовать обобщающие значения нормативной прочности, определенные с учетом фактической вариации горнотехнических условий отработки месторождений и представленные в виде прилагаемых таблиц.

В отдельных случаях, выходящих за рамки условий, охватываемых таблицами, нормативную прочность следует рассчитывать по формулам, изложенным в работах .

В плане организации закладочных работ, в частности для назначения состава твердеющей смеси, величина нормативной прочности должна увязываться со сроком твердения закладки до момента восприятия расчетных нагрузок.

Определение нормативной прочности закладочного массива по условию охраны подрабатываемых объектов.

Нормативную прочность закладки по данному фактору определяют из условия, что смещения налегающих пород за счет усадки искусственного массива не должны вызывать деформацию пород в районе охраняемых объектов выше допустимых пределов. Допускаемая величина деформации для различных категорий охраняемых объектов регламентируется строительными нормами и правилами.

Для определения значения нормативной прочности по допукаемой деформации используют экспериментально установленную зависимость между прочностью закладки и ее компрессионными свойствами.

Величину компрессионной нагрузки на закладочный массив, характер развития деформаций в толще пород устанавливают исходя из горно-геологических условий залегания месторождения, а также принятых параметров системы отработки.

Срок твердения закладки до достижения нормативной прочности по условию охраны объектов принимают равным одному году с учетом того, что давление пород на закладочный массив нарастает постепенно и достигает своих расчетных значений после полной отработки залежей или яруса месторождения.

Расчетные значения нормативной прочности по условию охраны подрабатываемых объектов для типичных параметров отработки приведены в прилагаемых таблицах: для Тишинского рудника-  для Риддер-Сокольного рудника (Риддерская и Быструшинская площадки) .

Определение нормативной прочности закладочного массива по условию устойчивости вертикальных обнажений закладки.

Нормативную прочность закладочного массива по условию устойчивости вертикальных обнажений закладки определяют исходя из соответствия несущей способности искусственного целика действующим на него нагрузкам от собственного веса закладки и от давления налегающих пород.

При камерно-целиковой системе разработки давление налегающих пород находят на основе принципа естественного сводообразования, с учетом порядка обнажения закладки при отработке соседних камер, соотношения размеров искусственного и расположенных рядом рудных целиков.

При сплошной системе разработки нагрузку от налегающих пород определяют по степени оседания пород кровли при продвигании забоя на шаг закладки и с учетом деформационных свойств закладочного массива.

Время твердения закладочного массива до достижения нормативной прочности по условию устойчивости вертикальных обнажений принимают до момента вскрытия вертикальной поверхности закладки в процессе отработки соседней выемочной единицы.

Расчетные значения нормативной прочности по условию устойчивости вертикальных обнажений для камерно-целиковой системы разработки при типичных вариациях горно - технических параметров.

Определение нормативной прочности закладочного массива по условию устойчивости горизонтальных обнажений.

Нормативную прочность закладочного массива по данному фактору определяют из условия устойчивости обнаженного в процессе подработки нижнего монолитного слоя закладки, рассматриваемого в качестве несущей, защемленной на двух опорах балки, подвергающейся изгибу под воздействием собственного веса и пригруза вышележащих нескрепленных слоев закладки. Основными параметрами, влияющими на величину прочности в данном случае, являются пролет обнажения и толщина нижнего несущего слоя закладки.

Создание несущего слоя осуществляют непрерывной единовременной подачей твердеющей закладочной смеси в днище выработки.

Продолжительность твердения закладочного массива до достижения нормативной прочности по условию устойчивости горизонтальных обнажений принимают до начала подработки массива снизу на полную величину расчетного пролета обнажения.