2 АҒАШ СҮРЕГІ МЕН ҚАБЫҒЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

2.1 Ағаш сүрегі мен қабығының химиялық қҧрамы.

Органикалық заттардың сипаттамасы Сүрек негізінен, құрамына көміртек (С), сутек (Н), оттек (О) және аз азот (N) кіретін органикалық заттардан тұрады (жалпы массаның 99%). Әртүрлі ағаш тұқымдастары сүрегінің элементердің химиялық құрамы шамамен бірдей. Абсолютті құрғақ ағаш орташа есеппен 49...50% көміртектен, 43...44% оттектен, 6% сутектен және небары 0,1...0,3% азоттан тұрады. Дің сүрегі мен бұтақтардың элементтар химиялық құрамының айырмашылығы аз. Сүректі жағу кезінде оның бейорганикалық бӛлігі – күлі (0,1...1%) қалады. Күлдің құрамына кальций, калий, натрий, магний; аз мӛлшерде фосфор, күкірт және басқа да элементтер кіреді. Олардан туындаған минералды заттардың кӛпшілік бӛлігі (75...90%) суда ерімейді. Еритін заттардың арасында калий және натрий карбонаттары, ал ерімейтіндердің ішінде кальций тұздары басым. Ағаш қабығы кӛп күл береді. Сонымен, еменнің дің сүрегі жану кезінде 0,35%, ал қабығы 7,2% күл қалыптастырған. Бұтақтардың сүрегі дің сүрегімен салыстырғанда кӛп күл шығарады: жану кезінде қайың бұтақтары 0,64% күл береді, ал дің сүрегі – 0,16%. Діңнің жоғарғы бӛлігі тӛменгі бӛлімен салыстырғанда кӛп күл береді. Сүректің негізгі органикалық элементтері, осыған дейін айтылып кеткендей, қабырға жасушаларының құрамына кіретін, целлюлоза, лигнин және гемицеллюлоза болып табылады. Аталған заттардың құрамы ағаш тұқым- 37 дастығына тәуелді болып келеді. А.В. Буров пен А.В. Обосленконың мәліметтері бойынша, қылқан жапырақты ағаш тұқымдастарының құрамында 35...52% целлюлоза, 25...30% лигнин, 22...30% гемицелюлоза кездеседі (соның ішінде, пентазондар 5...11% және гексозандар 9...13%). Жалпақ жапырақты ағаш тұқымдастарының сүректерінде целлюлоза (31...50%) мен лигнин (20...28%) біршама аз, алайда гемицеллюлоза (19...35%) кӛп болады, сонымен қатар, гемицеллюлозалардың ішінде пентозандар (16...29%) кӛп кездеседі және гексозандар (6% дейін) аз болады. Целлюлоза – сызықтық полимер, ұзын иілгіш тізбекті молекуласы бар полисахарид. Целлюлозаның формуласы (С6Н10О5)n, мұндағы n – 5000...10000 құрайтын полимеризация дәрежесі. Бұл ӛте тұрақты зат, суда және қарапайым органикалық еріткіштерде (спирт, эфир және т.б.) ерімейді, ақ түсті, тығыздығы 1,54...1,58 г/см3 . Гемицеллюлоза – элементар буынында кӛміртектің бес атомынан тұратын пентозандар (С5Н8О4)n, және целлюлоза сияқты буынында кӛміртектің алты атомынан тұратын гексозандар (С6Н10О5)n, кіретін полисахаридтер тобы. Алайда барлық гемицеллюлозаларда полимеризация дәрежесі айтарлықтай аз (60...200), бұл целлюлозамен салыстырғанда тізбекті молекулалары едәуір қысқа екендігін дәлелдейді. Лигнин – күрделі құрылымды табиғаты хош иісті (полифенол) аморфты полимер; құрамында целлюлозамен салыстырғанда кӛміртегі кӛп және оттегі аз болады. Лигнин химиялық тұрғыдан біршама тұрақсыздау, жеңіл тотығады, хлормен әрекеттеседі, қыздыру кезінде қышқылдарда, күкірт қышқылының сулы ерітінділерін және оның қышқыл тұздарында ериді. Лигниннің түсі (ашық сарыдан қою қоңырға дейін) оның сүректен бӛліну тәсіліне байланысты болады; тығыздығы 1,25...1,45 г/см3 . Сүректе негізгі органикалық заттардан басқа суда, спиртте немесе эфирде еритін экстрактивті заттардың (танниндер, шайыр, тұтқыр шайыр, пектиндер, майлар және т.б.) салыстырмалы аз мӛлшері кездеседі. Қылқан жапырақты ағаш тұқымдастарының ядросына қарағанда (қарағай, балқарағай) сүрек қабығында целлюлоза мен лигнен кӛп болады. Кейбір жалпақ жапырақты ағаш тұқымдастарының (шаған, емен, үйеңкі) целлюлозасы ядрода бірнешесе есе кӛп болып келеді. Балқарағай (ядро) мен емен (ядро мен сүрек қабығы) сүрегі құрамында суда еритін экстрактілі заттардың кӛп мӛлшерінің болуымен ерекшеленеді. Қарағай мен балқарағайдың соңғы сүректерінде целлюлоза алдыңғы сүрекке қарағанда едеуір кӛп. Қабықтың қарапайым химиялық құрамының сүрек құрамынан айырмашылығы ӛте аз, алайда қабықта целлюлоза мӛлшері айтарлықтай аз және экстрактілі және минералді заттар мӛлшері едәуір кӛп. Жоғарыда айтылып кеткендей, қабықта тіпті сүректе кездеспейтін суберин болады. Қайыңның қабығында – тозында – субериннен басқа оған ӛзіндік ақ түс беріп тұратын бетулин де болады. 38 2.2 Химиялық шикізат пен жанармай ретіндегі сҥрек, қабық және сҥрек кӛгі Целлюлоза мен целлюлоза материалдарын алу және пайдалану. Целлюлозаны ӛндірістік орындарда ӛндіру үшін әр түрлі әдістер қолданылады. Қышқылдық әдістер тобына сульфиттік және бисульфиттік әдістер жатады. Сульфиттік әдіс қазіргі уақытқа дейін біздің елімізде кең қолданысқа ие болып келді. Бұл әдіс кезінде шикізат ретінде аз шайырлы қылқан жапырақты (шырша, майқарағай) және бірнеше жалпақ жапырақты ағаш түрлері пайдаланылады. Балтамен механикалық ӛңделіп қабығынан аршылған қысқа бӛренелер (баланстар), сондай-ақ кесілген ағаш пен ағаш дайындамаларының қалдықтары кескіш машиналарда жоңқаға қайта ӛңделеді. Сортталған, ӛлшемдері бойынша бірдей жоңқаларды тік қайнату қазандықтарына жүктейді. Қазандыққа сульфитті қайнату қышқылы деп аталатын құрамында кальций бисульфитінің Ca(HSO3)2 кейбір мӛлшері бар күкірт қышқылының ерітіндісі беріледі. Кальций негізі (СаО) магний, натрий немесе аммоний негіздерімен ауыстырылуы мүмкін. Қайнату 130...1500С температурада және 0,5...1МПа қысымда 5...12сағ. жүреді. Қайнатудың негізгі тапсырмасы сүрек делигнификациясын іске асыру. Сонымен қатар, қайнату кезінде ішінара гемицеллюлоза гидролизі және басқа да үрдістер жүреді. Қайнату нәтижесінде целлюлозалық масса және ерітіндіге айналған органикалық заттар – сульфит сілтісін алады. Қазандық ішіндегісін жуып тастайды немесе қабылдау резервуарында кептіреді не болмаса сүзеді. Одан кейін целлюлоза массасын қайнатылмаған жоңқалардан, құмнан және басқа да қоспалардан тазалайды. Кейбір ӛндіріс орындары үшін ерекше таза целлюлоза қажет, сондықтан оны гемицеллюлоза, лигнин, ағаш күлі мен шайыр қалдықтарын жою үшін NaOH ерітіндісімен ӛңдеп қосымша асылдандырады. Әдетте асылдандырудың мұндай үрдісін целлюлозаны хлоры бар агенттермен немесе сутек тотығымен ағарту үрдісімен бірге байланыстырады. Сонымен қатар, целлюлозаны сілтілік ортада молекулалық оттекпен ағарту әдісі жобаланған. Осыдан кейін, целлюлоза массасын сусыздандырады және арнайы машинада ылғалдылығы 8...12% болатын үздіксіз тығыз таспаға айналдырады. Бұл таспаны беттерге бӛліп қияды, қораптарға жинап қаптайды және басқа кәсіпорындарға тасымалдайды (қағаз фабрикалары және т.б.). Жанама ӛнім – сульфит сілтісін – ақуызды азықтық ашышүтқыш, этил спиртін және басқада ӛнімдер алу үшін пайдаланады. Химиялық ӛңдеу арқылы сілтіден ванилин, фенол, хош иісті қышқылдарды алуға болады. Биохимиялық ӛңдеу арқылы буландырылған сілтіден алынған техникалық лигносульфонаттар цемент және бетон, құм қалыптары және ӛзектерінің ӛндірістерінде қолданыс табады, сондай-ақ ұңғы бұрғылау кезінде топырақ құрылысын жақсарту үшін және басқа да мақсаттарда пайдаланылады. Жоғары шайырлы ағаш тұқымдастарының сүректерін қайнатуға жарамсыз, сульфитті әдістің кемшіліктеріне келесілер жатады: су қоймаларының лас- 39 тануына алып келетін ӛңделген сілтілерден химикаттарды регенирациялаудың жеткіліксіздігі; үрдістің ұзақтығы; қышқылға тӛзімді жабдықтардың қажеттілігі. Бисульфиттік әдіс целлюлозаны алу үшін кез келген ағаш тұқымдасының түрін пайдалануға мүмкіндік береді. Жоңқаларды қайнату натрий, магний немесе аммоний бисульфитінің судағы ерітіндісінде жүргізіледі. Жабдықтар мен технология кӛбіне сульфитті әдіс кезінде қолданылатындармен ұқсас келеді, алайда қайнату үрдісінің температурасы 155...1650С жоғары. Осы кезде, сульфитті әдістің кемшіліктерінің қатарына оның құрамындағы қарапайым қант мӛлшерінің аз болуы әсерінен ӛңделген сілтінің биохимиялық қайта ӛңделуіне мүмкіншілігінің шектелуі қосылады. Сілтілік әдістер тобына сульфатты және натронды әдістер жатады. Бүкіл