Металлургические операции в технологиях получения металлов(Pb,Zn,Cd)

Техническое (научное) определение операции: выщелачивание на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Техническое (научное) определение процесса: жидкостная экстракция на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Теория и практика процесса: вельцеваниена примерах металлургииPb Техническое (научное) определение процесса: десульфуризацияна примерах металлургии Pb,Zn,Cd Техническое (научное) определение операции: элюирование  Техническое (научное) определение процесса: ликвацияна примерах металлургии Pb,Zn,Cd  Теорияи практика процесса: дистилляция на примерах металлургии Zn,Cd Техническое (научное) определение процесса: электрорафинированиена примерах металлургии Pb Техническое (научное) определение процесса: фьюмингованиена примерах металлургии Pb Теория и практика процесса электрорафинирование на примерах металлургии Zn Техническое (научное) определение операцииэлектрорафинирование на примерах металлургии Cd Техническое (научное) определение процесса: цементация в  металлургии Zn Техническое (научное) определение процесса: цементация в цветнойметаллургии на примерах металлургии Pb,CdТехническое (научное) определение процесса: огневое рафинирование  Техническое (научное) определение операция: высаливаниеТехническое (научное) определение процесса: агломерация на примерах металлургии Pb,ZnТехническое (научное) определение процесса: сульфатизирующий обжиг на примерах металлургии Pb,Zn,CdТехническое (научное) определение процесса: сульфохлорирующийна примерах металлургии Pb,Zn,Cd обжиг   Техническое (научное) определение процесса: цианирование Техническое (научное) определение металлургической операции: обезвисмучивание свинца. Роль Ca, MgSb при тонком обезвисмучивании Техническое (научное) определение металлургической операции: обезмеживание свинца на примере фазовой диаграммы Pb-CuТехническое (научное) определение металлургической операции:ликвация в системе металл штейнТеория и практика получения кадмиевой губки цементацией, восстановление соединений мышьяка в процессе цементации.

Металлургические расчеты процессов извлечения, разделения и рафинирования  Zn, Pв,Cd

Мышьяк  содержится в цинковом концентрате в виде сульфидовFeAsS, As2S3 В окислительной атмосфере обжига арсенопирит окисляется по реакции: FeAsS + O2Fe2O3 + As2O3 + SO2Определить количество окислителя на десульфуризацию моля серы В процессе цементации кадмияиз растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO3 3- + 3Zn +9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3

AsO4 3-  + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3

Объяснить разное количество цинка на моль мышьяка  Количество окислителя в реакции выщелачивания кадмия разбавленной азотной кислотой: 3Cd + 8HNO3 = 3Cd(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция: 2FeAsS +  5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2Определить количество окислителя на десульфуризацию моля серы

При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция:2As2S3 + 11O2 = 2As2O5 +6SO2Определить количество окислителя на десульфуризацию моля серыПри окислительном обжиге свинцовых концентратов  протекает реакция:Sb2S3 + 5,5O2 = Sb2O5 +3SO2Определить количество окислителя на десульфуризацию моля серыПроцесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией:12 CuFeS2  + 35O2 = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2, соответственно, количество окислителяна десульфуризацию серыПроцесс окислительного обжига сульфидного свинцового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2, соответственно, количество окислителяна десульфуризацию моля серы   Процесс окислительного обжига сульфидного свинцового  концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2, соответственно, количество окислителяна сульфатизацию моля серы  Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией  6ZnS +11O2 = 2 (ZnO*2ZnSO4)  + 2SO2:,соответственно, количество окислителяна сульфатизацию моля серы   Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 6ZnS +11O2 = 2 (ZnO*2ZnSO4)  + 2SO2,соответственно, количество окислителяна десульфуризацию моля серы

При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция: 2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3).Определить количество окислителя на окисление магнетитаПри окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция: 2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3).  Определить количество окислителя на окисление кадмия Процесс десульфатизации серы пирита в реакции FeS + SO2Fe3O4 + S2определяет количество окислителяна моль образовавшегося магнетитаВ процессе цементации кадмияиз растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO3 3- + 3Zn +9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3

Объяснить необходимость кислой среды (9H+) на моль мышьяка  В процессе цементации кадмияиз растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO4 3-  + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3

Объяснить необходимость кислой среды (11H+) на моль мышьяка

К металлургическому расчету рафинирования металлов ликвацией по диаграммам плавкости в системахZn-Pв и Pn-Cu

При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 10 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  400 оСПри рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  20% Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  400оСПри рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  10 % Zn (по массе) в расплаве ,  определить массу и состав цинковой  фазы при температуре ликвации 600 о С При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  500 о С При обесцинковании ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  5,0 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации 450оСПрZn и обесцинковании ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  15 % в расплаве ,  определить массу и состав цинковой фазы фазы при температуре ликвации 600 о С  При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав цинковой фазы при температуре ликвации  500 о С Составы цинковой и свинцовой фаз при ликвации чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве, при 400 оСМассы цинковой и свинцовой фаз при ликвации 100 кг чернового свинца, содержащего 20 % Zn в расплаве, при 500 оССоставы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании чернового свинца, содержащего 25 %  Cu в расплаве, при 1200 оСМассы цинковой и свинцовой фаз при ликвации 100 кг чернового свинца, содержащего 25 % Zn в расплаве, при 400 оСМассы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании чернового свинца, содержащего 20 %  Cu в расплаве, при 1200 оС Массы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании 100 кг чернового свинца, содержащего 30 %  Cu в расплаве, при 1100 оССоставы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании 100 кг чернового свинца, содержащего 30 %  Cu в расплаве, при 1100 оС