Лекция 3  Экстракция металлов из растворов

Экстракция -  совокупность физико-химических методов извлечения целевых компонентов из твердого материала (твердофазная экстракция -ТФЭ)  и из растворов компонентов (жидкофазная экстракция -ЖФЭ).

Теоретические основы жидкофазной экстракции металлов с протеканием химической реакции.

Жидкофазная экстракция в гидрометаллургии

Основные области применения:

- выделение металлов из растворов после выщелачивания;

- разделение двух или нескольких близких по свойствам металлов;

- очистка растворов после выщелачивания от нежелательных примесей.

Жидкостная (жидкофазная) экстракция осуществляется путем перевода компонента раствора из одной жидкой фазы в другую (экстракт). Количественная характеристика процесса – коэффициент распределения (отношение равновесных концентраций экстрагируемого вещества в обеих жидких фазах).

Для данной температуры отношение концентраций (активностей) компонента в двух равновесных фазах при различных его концентрациях величина постоянная, не зависящая от абсолютных количеств всех веществ, участвующих в распределении:

С1 / С2 = Кс           	a1  /  a2   = ka  , 	где

Кс и ka - концентрационная и термодинамическая константы распределени при отсутствии диссоциации или ассоциации распределяющего компонента.

Жидкостная экстракция - процесс  извлечения компонента водного раствора в органический растворитель (экстрагент), отличающийся от водного раствора по плотности и практически не растворяющийся в нем. Обратный процесс называют реэкстракцией.

Равновесие экстракции определяется энергетическим состоянием вещества в обеих фазах и математически определяется законом Нернста-Шилова.

Экстракт - экстрагент с экстрагируемым компонентом, перешедшим из водной фазы;

Рафинат - водный раствор, очищенный от экстрагируемого компонента.

Реэкстракт - водная фаза, образующаяся после реэкстракции экстрагируемого компонента;

Эффективность экстракции определяется коэффициентом распределения экстрагируемого компонента: D  =  Co  / Cв  ,    где   Co   и  Cв   - равновесные аналитические концентрации в органической и водной фазах, соответственно.

Термин «аналитические» означает к4онцентрацию металла по анализу, независимо от форм его нахождения в анализируемой фазе.

Символом    a = Vo  / Vв    обозначают соотношение объемов фаз (в процессе экстракции  практически не меняется);

Теоретической ступенью экстракции называют аппарат или его часть, в которых устанавливается равновесие между контактируемыми фазами. Поскольку истинное равновесие между фазами устанавливается быстро, теоретическая ступень экстракции обычно совпадает с «практической».

η  = Go  /  GL=  Go  / ( Gв + Go )  = ε / (+ 1) , где

η  - извлечение на одной ступени экстракции (доля от 1):

GL - масса экстрагируемого компонента в исходном водном растворе;

Gв и  Go  -  массы экстрагируемого компонента в равновесных фазах;

ε  - коэффициент, равный отношению равновесных масс экстрагируемого компонента в фазах (недоизвлечение на одной ступени экстраккции или  доля оставшегося компонента в водной фазе  ά  = 1 - η = 1 / (ε + 1) );

При наличии в водной фазе двух  экстрагируемых компонентов с последующим разделением, коэффициент разделения  β = D2 / D1 , где                    D1 >D2 ;

Типовой тестовый вопрос:

Разделение компонентов жидкостной экстракцией основано на законе:

А)  Рауля

В)  Дальтона

С) Коновалова

D) Менделеева-Клапейрона

Е) Нернста-Шилова

Лекция 4    Термодинамический анализ гидрометаллургических процессов

Термодинамика процессов экстракции, сопровождающихся химическими реакциями

В гидрометаллургии система: экстрагент (водный раствор) – твердое вещество является основной гетерогенной системой, в которой осуществляют разделение ценных компонентов от примесей. Гидрометаллургические схемы состоят из четырех ступеней:

а) подготовка сырья – руды или концентрата – к выщелачиванию;

б) выщелачивание (экстрагирование) – избирательное извлечение одного или нескольких компонентов из подготовленного сырья с помощью растворителей (экстрагентов, из которых наиболее используемые – водные растворы);

в) очистка раствора от примесей;

г) получение из раствора металла или чистого соединения извлекаемого компонента.

Концентрация целевых компонентов в растворах после выщелачивания в металлургии крайне разнообразны. В металлургии золота оперируют с растворами цианидов, содержащими доли грамма всех растворенных веществ в 1 дм3 раствора, из них только миллиграммы золота, а в металлургии алюминия, меди, цинка рабочие растворы могут содержать более 100 г/дм3 извлекаемого металла.

В процессе выщелачивания промышленного сырья, как правило многокомпонентного и многофазного, протекают реакции растворения различных соединений, окислительно-восстановительные реакции, реакции образования и осаждения малорастворимых соединений и реакций гидролиза с образованием гидроксидов и основных солей.

Термодинамика растворов

Термодинамика растворов. Энтальпийный и энтропийный факторы физико-химических процессов при выщелачивании.

В соответствии с первым и вторым началом термодинамики в каждом состоянии системы сохраняется взаимосвязь термодинамических функций: энтальпии (Н), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) при постоянных Т и Р:

G = H – TS					               (4.1)

а изменение энергии Гиббса любого физико-химического процесса определяется уравнением Гиббса – Гельмгольца:

G = H – TS				                (4.2)

т.е. переход системы из начального состояния в конечное сопровождается изменением всех термодинамических функций системы; при этом следует помнить, что по определению функции Н, S и G – функции состояния системы, а это значит: их изменение не зависит от пути процесса и определяется только начальным и конечным состоянием системы. С помощью этих функций можно выразить все термодинамические свойства, поэтому они носят название «характеристические функции». Характеристичность термодинамической функции имеет место только при наборе ее естественных переменных

Н (S, Р, ni);              S (U, V, ni)           или

G (P, T, ni);              S (H, P, ni)             (4.3)

Характеристические функции называют термодинамическими потенциалами, если их убыль в равновесных процессах, происходящих при условии постоянства соответствующих естественных переменных, равна максимальной полезной работе процесса, что характеризует функции: энергии Гиббса и Гельмгольца (G и F), энтальпию и внутреннюю энергию.

Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

;					(4.4)

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора и т.п.) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)   (4.5)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом () направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					                                                         ΔG = 0            (4.6)

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии (Приложение А).

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 ПА); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

ΔGТ связано с ΔGо уравнением:

ΔGТ = 				(4.7)

Важно то, что стандартная энергия Гиббса по определению не зависит ни от давления, ни от концентрации, а лишь от температуры и природы веществ. Если знак ΔG позволяет судить однозначно о направлении процесса, то знак  в общем случае, этой информации не несет, так как  отвечает процессу при стандартных условиях. Но можно считать, что при << 0 процесс осуществим не только в стандартных, но и в заданных реальных условиях. Ориентировочно принято считать, если кДж/моль процесс можно считать в принципе реализуемым в прямом или в обратном направлениях. Если величина по абсолютному значению невелика, то путем соответствующего изменения условий можно изменить направление процесса. Очевидно, что условие = 0 в отличие от  не является критерием равновесия, можно лишь однозначно судить о величине константы равновесия: Кр = 1.

Термодинамические характеристики образования растворов, сопровождающихся химическими реакциями

Лекция 5 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье при управлении технологическим регламентом гидрометаллургического процесса

Предел и полнота протекания металлургического процесса определяется обратимостью реакций, его представляющих.

Количественной термодинамической характеристикой полноты протекания процесса является константа равновесия (термодинамическая, концентрационная).

Концентрация целевых компонентов в растворах после выщелачивания в металлургии крайне разнообразны. В металлургии золота оперируют с растворами цианидов, содержащими доли грамма всех растворенных веществ в 1 дм3 раствора, из них только миллиграммы золота, а в металлургии алюминия, меди, цинка рабочие растворы могут содержать более 100 г/дм3 извлекаемого металла.

В процессе выщелачивания промышленного сырья, как правило многокомпонентного и многофазного, протекают реакции растворения различных соединений, окислительно-восстановительные реакции, реакции образования и осаждения малорастворимых соединений и реакций гидролиза с образованием гидроксидов и основных солей.

Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Металлургический расчет процесса выщелачивания ставит задачу определения термодинамически необходимого количества  реагента-растворителя к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  при известной константе равновесия  (из расчета или эксперимента) на моль растворенного ( FeWO4 ,  CaWO4 , MnWO4 ) при условии обратимости реакции.

СНК - это стехиометрическое количество реагента по уравнению реакции;

ТНК - это термодинамически необходимое  количество реагента, учитывающее термодинамический избыток, определяемый значением термодинамической константы равновесия Ка (концентрационной константы равновесия Кс).

ТНКреагента  = СНКреагента  +  [ R ] равн.   * V            (5.1)

где  [R]равн.  равновесное количество реагента (избыток к стехиометрическому) из расчета на моль растворенного целевого компонента, моль/ м3 ℃                                                                                      V  -  объем раствора реагента, приходящего на 1 моль растворенного компонента,  м3.

Пример: проблема-решение

Выщелачивание  вольфрама из минерала шеелита раствором фторида натрия осуществляют в автоклаве при 225 ℃  по реакции;

CaWO4(тв)  + 2 NaF (р-р)  =  Na2WO4р-р)   +  CаF2 (тв)  (5.2)

Каково соотношение  термодинамически необходимого количества  фторида натрия к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  и константы равновесия  (25,5) на моль растворенного   CaWO4 при условии обратимости реакции.  V = 1 м3

Кс  = [Na2WO4 ] / [NaF ] *[NaF ]                             (5.3)

При полном растворении 1 моль  CaWO4 его равновесная концентрация

будет равна 1 моль; равновесную концентрацию фторида натрия определим  по уравнению  25,5  = 1 / ( [NaF ] *[NaF ])

[NaF ]*[NaF ]равн  =  (1 / 25,5 );     [NaF ]равн  = 0,2 (0,198) моль/ м3

ТНК(NaF ) = СНК(NaF) +  [ NaF] равн.   * V

ТНК(NaF ) = 2  + 0.2   * 1 = 2.2 моль

Задание: проблема - решение

Выщелачивание  MnWO4 вольфрамитовых концентратов    раствором гидроксида натрия осуществляют в автоклаве при 150 ℃  по реакции;

MnWO4(тв)  + 2 NaOH (р-р)  =  Na2WO4р-р)   +  Mn(OH)2 (тв)     (5.4)

Каково соотношение  термодинамически необходимого количества  гидроксида натрия к его стехиометрически необходимому  количеству  (ТНК и СНК)  и константы равновесия  (2,27) на моль растворенного   MnWO4  при условии обратимости реакции.  V = 3 м3;