Лекция 1

Руды и минералы свинца. Технологическая схема переработки свинцового сырья.

Введение

Металлургический комплекс является базовой отраслью промышленности Казахстана и вносит существенный вклад в его экономику. Современные условия конкуренции требуют от предприятий металлургического комплекса внедрения передовых технологий производства, современного оборудования и систем управления. Это позволяет продукции, выпускаемой предприятиями, соответствовать самым строгим мировым стандартам.

Тяжёлые цветные металлы цинк, свинец и кадмий  являются наиболее массовыми. Их мировое производство характеризуется следующими цифрами, млн. т в год: свинец - 8,94, цинк -11,6.

По данным зарубежной статистики балансовые запасы составляют, млн.т:  свинца-126,6; цинка- 350,9; кадмия – 0,9.

Обеспеченность запасами этих металлов характеризуется цифрами: свинца- 42 года, цинка – 40 лет.

Дальнейшее пополнение сырьевой базы цветных металлов возможно как путём выявления и освоения новых месторождений, так и снижения минимального содержания  металлов в перерабатываемых рудах.

В представленном курсе лекций  приведён обзор современной сырьевой  базы полиметаллических руд, содержащих свинец и цинк.
     Приведено подробное описание принципов и методов переработки различных типов свинцово–цинковых  руд, современные перспективы развития свинцово- цинкового производства.

Курс лекций предназначен для студентов специальности  «Металлургия».

Свойства  и  применение  свинца

Свинец (Plumbum) Pb- элемент IV группы 6 периода периодической системы  Д. И. Менделеева. Порядковый номер в системе 82, атомная масса 207,19. По внешнему виду свинец  мягкий металл стального цвета с синим отливом. Температура плавления свинца 327,5оС, температура кипения 1751оС. Свинец заметно летуч уже при температуре 700оС. Плотность свинца 11,35 г/см3. Он в полтора раза тяжелее железа и в четыре раза – алюминия.

Удельная теплоёмкость свинца при 18°С равна 0,12 кДж/кг·К, а жидкого металла – 0,142 кДж/кг·К. Теплота плавления свинца составляет 4,77 кДж/моль, теплота испарения свинца при температуре кипения составляет 177,8 кДж/моль.

В жидком состоянии свинец жидкотекуч, вязкость его в интервале        температур 340–550°С изменяется от 1,89 до 1,23 мПа·с. Поверхностное натяжение в интервале 328–1000°С изменяется от 4,44 до 3,97 кН/м.

Свинец легко сплавляется, образуя  сплавы и твёрдые растворы с целым рядом металлов: оловом, цинком, кадмием, медью, висмутом, сурьмой, кальцием,  золотом, серебром и другими. С ртутью даёт амальгаму, которая при небольшом содержании свинца жидкая. Особенностью этого металла является то, что он практически не растворяет железо. Это позволяет вести металлургические операции с жидким свинцом даже при высоких температурах в аппаратуре, изготовленной из стали и чугуна.

В химическом отношении свинец достаточно инертен. Во влажном воздухе он медленно окисляется с образованием плотной плёнки из РbО или основных углекислых и сернокислых солей, предохраняющей его от дальнейшего окисления.1. СВОЙСТВА, СЫРЬЕВАЯ БАЗА, ПРОИ

В свинце почти не растворяются такие газы, как О2, SO2, Н2, N2, СО и СО2. Нормальный электродный потенциал свинца (II) в водных растворах     cоставляет     φо= – 0,126 В. При комнатной температуре свинец практически не реагирует с разбавленными растворами серной и соляной кислот, но хорошо растворяется в азотной. Устойчивость свинца в растворах серной и соляной кислот объясняется образованием на его поверхности труднорастворимых в воде сульфатов и хлоридов свинца.

Свинец устойчив по отношению к водному раствору аммиака, хлору, щелочам и органическим маслам. При повышении температуры свинец с кислородом воздуха образует ряд химических соединений: Рb2О, РbО, Рb2О3 и Pb3О4. Последнее соединение широко используется для изготовления красок. Все кислородные соединения свинца (кроме РbО) нестойкие и распадаются на РbО и О2.

Из всех оксидов свинца наибольшее значение для металлургии имеет глет (PbO). Он образуется по реакции

Pb + 0,5O2 = PbO + 210,0 кДж                             (1.1)

Плотность глета составляет 9,35 г/см3. Температура плавления 886°С, температура кипения 1472°С. Глет растворяется в соляной, азотной, плавиковой кислотах и в растворах щелочи. При нагревании выше 200°С глет восстанавливается водородом и оксидом углерода СО до металлического свинца. Это свойство глета положено в основу восстановительной свинцовой плавки.

При высоких температурах глет легко взаимодействует с оксидами других элементов с образованием силикатов (xPbO·ySiO2), ферритов (xPbO·yFe2O3), плюмбитов (xМеО·yPbO, где Ме – Ca, Mg и другие). Это свойство глета используется при агломерирующем обжиге свинцовых концентратов. В плавильных агрегатах глет активно взаимодействует с кладкой печей, разрушая ее.

Из расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900°С

PbO·SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2                      (1.2)

Глет – сильный окислитель и легко окисляет в расплаве Fe, Cu, Zn, Bi, As, Sb, S и другие элементы. Это свойство расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900 °С.

Это свойство глета используется при очистке (рафинировании) свинца от примесей.

Технологически важным соединением является сульфид свинца PbS, который встречается в природе в виде минерала галенита. Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см3. Температура плавления равна 1114°С,  кипения – 1281°С.

Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см3 Температура плавления равна    1114°С, кипения – 1281°С. При нагревании на воздухе окисляется с образованием PbO и PbSO4.Окисление начинается при температуре более 100°С и интенсивно протекает при 400–500°С. При нагревании смеси сульфида свинца и глета может протекать реакция

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                                          (1.3)

Это свойство сульфида положено в основу реакционной плавки свинцовых концентратов. С рядом металлов, которые обладают  большим сродством к сере, чем свинец, галенит взаимодействует по реакции

PbS + Ме = Pb + МеS                                (1.4)

где Ме- Mn, Cu, Fe, Sn, Zn.

На этом свойстве сульфида свинца основан процесс осадительной плавки, осуществляемой при температуре выше 1000°С.

Высокая летучесть свинца и его соединений уже при сравнительно низких температурах приводит к потерям его в металлургическом производстве и обуславливает необходимость организации на свинцовых заводах совершенной системы пылеулавливания, заставляет принимать дополнительные меры по технике безопасности при организации свинцового производства или при работе с этим металлом в других отраслях промышленности.

Области потребления свинца  определяются особенностями этого металла  и его физико-химическими и механическими свойствами.

Главный потребитель свинца аккумуляторная промышленность. Для этой цели тратится 30–45% производимого свинца. Значительное количество свинца (15–20%) идет на нужды электротехнической промышленности для изготовления кабелей и покрытий к ним. Важная область применения свинца  производство тетраэтилсвинца (6–22%), который добавляют в бензин для улучшения его качества. Хорошие антикоррозионные свойства свинца позволяют использовать его в химической и металлургической промышленности. В виде сплавов с другими металлами потребляются от 5 до 15% свинца.

Широкое распространение получили сплавы свинца с оловом, кальцием, цинком, содержащие в различных пропорциях сурьму, медь, мышьяк, кадмий: бронзы, баббиты, латуни, припои. Эти сплавы применяют в машиностроении и электротехнике. Свинец входит в состав типографского сплава.

Свинец лучше других материалов способен поглощать гамма лучи и поэтому как защитное средство очень широко используется в этой области.

Из оксидов свинца наиболее широко используется сурик  Pb3O4 – в лакокрасочной промышленности. Из новых перспективных областей применения этого металла следует отметить электронику и энергетику, где намечается в широких масштабах использовать ферриты и другие соединения на основе свинца. Разрабатываются методы использования органических соединений свинца в качестве антифрикционных добавок в минеральные смазочные масла.

# Руды и минералы

Общие запасы свинца в мире составляют 220,2 млн.т, а подтверждённые 136,6 млн.т. Около 65% мировых разведанных запасов свинца приходится на 8 стран, каждая из которых располагает запасами  более 5 млн.т:  США, Австралии, Канада, Казахстан, Китай, Россия, Индия и ЮАР Подтвержденные запасы свинца в Казахстане оцениваются в 11,7 млн. т. По этому показателю Республика находится на  6 месте после России, Австралии, Канады, США и Китая. Запасы свинца в Казахстане сосредоточены в более чем 50 месторождениях. Добыча свинецсодержащих руд осуществляется на 15 месторождениях.

В 2009 году производство свинца в мире составило 8,6 млн.т. В Казахстане производство свинца составляет  90-110- тыс.т в год. По производству свинца Кзахстан занимает 8 место в мире.

Сырьём для получения свинца служат сульфидные и окисленные свинцовые руды. В сульфидных рудах свинец в основном находится в виде минерала PbS, который называется свинцовым блеском или галенитом. В незначительных количествах он может находиться в виде минералов джемсонит (2PbS  Sb2S3) и буланжерит (3PbS  Sb2S3).  В окисленных никелевых рудах свинец содержится виде минералов: церуссита   PbCO3 и англезита PbSO4. Основное количество свинца получают из сульфидных руд. Находящиеся в природе свинцовые руды, как правило, являются комплексными. Основными спутниками свинца в рудах являются: цинк, медь и серебро. Содержание цинка в рудах зачастую превышает содержание свинца. В настоящее время основным сырьевым источником получения свинца являются сульфидные полиметаллические руды.

В сульфидных рудах цинк содержится в виде минерала сфалерита ZnS, который часто называют цинковой обманкой. Железо содержится в виде пирита FeS2,  пирротина Fe7S8 и арсенопирита FeAsS. Серебро содержится в виде минерала аргентита AgS.  В окисленных рудах цинк содержится в виде смитсонита ZnCO3, а серебро - в виде металла или AgCl.

Медь содержится в сульфидных рудах в виде халькопирита CuFeS2  и ковеллина  СuS, а в окисленных рудах в  виде малахита CuCO3·Cu(OH)2 и азурита Cu3CO3(OH)2.

В полиметаллических рудах обычно встречаются также золото, висмут, сурьма, мышьяк, кадмий, олово, галлий, таллий, индий, германий,  селен, теллур.

Пустая порода представлена кварцем, баритом, кальцитом, и небольшими количествами силикатов алюминия, железа, магния и кальция.

Примерный состав сульфидных полиметаллических руд  колеблется в следующих пределах по основным компонентам (%): Pb-0,3-4,0; Zn-0,5-12,8; Cu-0,2-2,9; Fe-8,0-25,0; S-7,0-30,0; Ni-0,002-0,01; Сd-0,004-0,05; Со-0,002-0,01; Bi-0,001-0,015;  Sb-0,004-0,05; As-0,005-0,01; In-0,0001-0,001; Ir-0,0003- 0,001; Se-0,001-0,005; Tl-0,0001-0,002; Te-0,0001-0,002; Au-0,2-0,3 г/т; Ag- 5-1000 г/т. В настоящее время промышленной переработке подвергаются руды с содержанием 0,3-0,7% Pb.

Из-за незначительного  содержания ценных металлов  свинцово-цинковые руды подвергаются процессу обогащения, которое осуществляется обычно флотацией, В результате обогащения свинцово-цинковых руд получают свинцовый, медный, цинковый и пирротиновый концентраты. В процессе обогащения благородные металлы распределяются в основном между медным и свинцовым концентратами. Незначительная часть золота попадает в пирротиновый концентрат.

Свинцовые концентраты, получаемые из свинцовых руд, имеют следующий состав(%): Pb-39-78; Zn-2-15; Cu-2-7; Fe-14-20; S-15-28; Ag-300-3500г/т. Содержание сурьмы, висмута, мышьяка и олова колеблется  в пределах от 0,0001 до 0,001% каждого.

Переработка сульфидных свинцовых концентратов осуществляется по следующей технологической схеме (Рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 - Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов/

В настоящее время значительное количество свинца получают из вторичного сырья, которое представляет собой отходы свинца и различные свинцовые сплавы.

Лекция 2     Агломерирующий обжиг свинцовых концентратов

Цель процесса обжига.

В настоящее время  переработка свинецсодержащего сырья на большинстве металлургических заводов осуществляется по схеме: концентрат- агломерирующий обжиг- шахтная восстановительная плавка- рафинирование чернового свинца- переработка полупродуктов. Широкое распространение этой схемы определяется относительной простотой аппаратурного оформления, возможностью переработки,  как бедных, так и богатых концентратов, высокой комплексностью использования сырья. При правильной организации переработки промпродуктов, помимо свинца, удаётся извлечь  медь, цинк, серу, золото серебро, висмут, мышьяк сурьму, олово, а также ряд редких и рассеянных элементов. Одной из основных технологических операций приведённой схемы является агломерирующий обжиг. Основным назначением агломерирующего обжига является подготовка свинцового концентрата к шахтной плавке на черновой свинец. Целью агломерирующего обжига является:

- удаление из концентрата серы путём окисления сульфидов шихты кислородом воздуха. Оптимальная степень десульфуризации при обжиге составляет 60-85%. Она зависит от состава сырья. Если в свинцовом концентрате содержится значительное количество меди, то в агломерате оставляют столько серы, чтобы при плавке в шахтной печи получить медный штейн с содержанием 15-25% Cu. При переработке концентрата, который содержит много цинка, обжиг ведут с максимальной десульфуризацией.

- окускование мелкого материала и получение пористого и газопроницаемого агломерата, пригодного для плавки в шахтной печи.

- перевод ценных летучих компонентов в газовую фазу с целью их дальнейшего извлечения (S, As, Sb, Cd, редкие металлы).

Обжиг и спекание свинцовых концентратов удобно производить в агломерационных машинах, отличительной особенность которых является  интенсивное просасывание воздуха в процессе обжига через слой шихты. Это позволяет совместить в одном металлургическом  агрегате, как окислительный обжиг свинцового концентрата, так и спекание обожжённого материала.

В настоящее время агломерирующий обжиг сульфидных свинцовых концентратов  нашёл повсеместное применение на свинцовых заводах.

Химические реакции процесса агломерирующего обжига

Необходимость удаления серы обуславливается тем, что неполное удаление серы приводит к потере свинца с сульфидной фазой и снижению его извлечения в черновой свинец. Окисление сульфида свинца до оксидов объясняется лёгкость восстановления оксида свинца до металла. Процесс обжига осуществляется при температуре 1000-1100оС.

Удаление серы осуществляется за счёт окисления сульфида свинца в окислительной атмосфере при этой температуре осуществляется по реакциям:

PbS + 1,5O2 = PbO +SO2	        	   (1.5)

PbS + 2O2 = PbSO4                                 (1.6)

Образование сульфата свинца нежелательно, так как в процессе шахтной плавки свинец будет переходить в штейн по реакции

PbSO4 + 2СО = PbS +2CO2                         (1.7)

Образование PbSO4 не происходит в значительных количествах, так как при температуре 1000-1100оС сульфат свинца неустойчив и уже  при температурах выше 750оС  разлагается  по реакции:

PbSO4 = PbO + SO3                              (1.8)

Оксид свинца взаимодействует с другими оксидами металлов:

PbO + SiO2  = PbO·SiO2                          (1.9)

PbO + Fe2O3  = PbO·Fe2O3                      (1.10)

PbO + CaO  = PbO·CaO                          (1.11)

Образование силикатов и ферритов свинца является желательным, так как эти соединения являются легкоплавкими и при обжиге образуют некоторое количество жидкой фазы, которая пропитывает шихту и при затвердевании образуется  крупнокусковый пористый агломерат.

В шихту агломерационного обжига добавляют флюсы, в качестве которых используют известняк, кварцевую руду, железную руду, оборотные шлаки. Частицы флюсов механически разъединяют зёрна сульфидных материалов, чем способствуют их индивидуальному обжигу. При этом улучшаются условии отвода тепла от окисляющихся сульфидов.  Поэтому частицы флюса в некотором роде играют роль терморегуляторов.

Количество расплава в процессе агломерирующего обжига не должно превышать 20-25% от массы шихты, чтобы не снизить газопроницаемость шихты  и не допустить оплавление шихты  до завершения процесса окисления сульфидов.

При длительном пребывании шихты в агломерационной машине возможно  твёрдофазное взаимодействие оксида и сульфида свинца с образованием жидкого  свинца по реакции

2PbO + PbS  = 3Pb + SO2                                 (1.12)

Протекание этой реакции нежелательно, так как  жидкий свинец (tпл=327,4оС) при температуре процесса будет заплавлять паллеты спекательной машины, что приводит к их быстрому изнашиванию. Для того, чтобы исключить протекание этой реакции необходимо обеспечить высокую скорость окисления сульфидов свинца. Свинец распределяется в агломерате следующим образом, %: силикатная форма -55-60, ферритная -10-15, сульфидная 15-20, оксидная – 8-10, металлическая- 3-5%, сульфатная – менее 1,0.

Чем выше содержание свинца в шихте, тем меньшая его часть будет содержаться в  виде силиката и феррита и тем большая часть в виде оксида и металла. При этом возрастают потери свинца за счёт его испарения. При температуре 1100оС парциальные давления составляют, кПа: Pb- 1,0;   PbO 1,9;        PbS – 12,0. Поэтому на практике содержание свинца в шихте не превышает 50%.

Содержание серы в шихте недолжно превышать 6-8%. Такое количество серы вполне достаточно для подержания оптимальной температуры обжига без дополнительного расхода топлива. При большем содержании серы температура в слое шихты может значительно увеличится, что может привести к плавлению шихты.  Кроме того, поскольку степень десульфуризации при обжиге не превышает 85%, при большем содержании серы в шихте содержание серы в агломерате составит более 2%, что повлечёт за собой повторную агломерацию. Шихта для обжига характеризуется составом, %: Pb-45-50; S-6-8; CaO- 10-20; SiO2- 20-25; Fe2O3 -25-35. Перед обжигом шихту увлажняют до 6-10%. При испарении вода повышает пористость, что способствует равномерному поступлению кислорода  в шихту. Кроме того,  вода отводит часть тепла от шихты и является терморегулятором.

В процессе обжига претерпевают превращения другие сульфидные компоненты шихты.

Присутствующие в концентрате пирит и пирротин при температуре выше 300оС разлагаются  с образованием элементарной серы:

2FeS2 = 2FeS + S2                         (1.13)

2Fe7S8 = 14FeS + S2                      (1.14)

Пары серы при температуре 290оС в окислительной атмосфере воспламеняются и сгорают до SO2, а сульфид железа окисляется по реакции:

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2                      (1.15)

FeS + 2O2 = FeSO4                                    (1.16)

При избытке кислорода cульфат железа (II) окисляется до Fe2(SO4)3:

2FeSO4 + O2 + SO2 =  Fe2(SO4)3                          (1.17)

В условиях обжига сульфаты железа неустойчивы и разлагаются по реакциям:

FeSO4 = FeO + SO3                              (1.18)

Fe2(SO4)3  = Fe2O3 + SO3                        (1.19)

В окислительной атмосфере при температуре обжига оксид Fе(II) окисляется до Fe2O3:

2FeO +2O2 = 2Fe2O3                           (1.20)

При температурах выше 650оС Fe2O3 образует с оксидами Cu, Zn, Cd и Pb ферриты типа mMeO·n Fe2O3.

Сульфид цинка окисляется по уравнению

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2         	         (1.21)

ZnS + 2O2  = ZnSO4                    	         (1.22)

Оксид цинка образует  ферриты и силикаты ZnO·Fe2O3, ZnO·SiO2. По сравнению с сульфидом свинца  сульфидами других металлов ZnS является более трудно окисляемым сульфидом. Поэтому при большом содержании цинка в шихте при обжиге требуется больший расход воздуха и дутьё, обогащённое кислородом.

Медь в сульфидных свинцовых концентратах встречается в виде халькопирита CuFeS2, ковеллина CuS и халькозина Cu2S.

В окислительной атмосфере уже при низких температурах происходит образование сульфатов:

CuS + 2O2 = CuSO4                         (1.23)

Cu2S + 2O2 = Cu2SO4   	                 (1.24)

По мере повышения температуры высшие сульфиды меди разлагаются

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2                 (1.25)

4CuS = 2CuS + S2                                   (1.26)

При температуре выше 650оС происходит разложение сульфатов

CuSO4  = CuO + SO3                           (1.27)

Cu2SO4 = Сu2O + SO3                           (1.28)

При дальнейшем повышении температуры (свыше 800оС) разлагается оксид меди (II):

2Cu2O = 2CuO + O2                            (1.29)

Таким образом, основная реакция окисления сульфида меди сводится к следующей:

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2                   (1.30)

В продуктах обжига медь содержится в виде оксида (II), ферритов и силикатов.

Кадмий в концентрате находится в виде СdS. В процессе обжига окисление осуществляется по реакциям

2CdS + 3O2 = 2CdO + 2SO2                               (1.31)

CdS + 2O2 = CdSO4                                  (1.32)

При температуре выше 940оС сульфат кадмия разлагается по реакции:

CdSO4 = CdO + SO3         	               (1.33)

При температуре выше 1000оС оксид кадмия испаряется.  В продуктах обжига кадмий содержится, в основном, в виде ферритов и силикатов.

Серебро в свинцовом концентрате содержится в виде Ag2S, который при обжиге окисляется до сульфата или металла:

Ag2S + 2O2  = Ag2SO4                           (1.34)

Ag2S + O2  = 2Ag + SO2                        (1.35)

При температуре 925оС сульфат серебра разлагается по реакции:

Ag2SO4 = 2Аg + SO2 + O2                         (1.36)

В продукте обжига серебро содержится в виде сульфида, сульфата и металла.

Мышьяк в свинцовом концентрате содержится в виде арсенопирита AsFeS и аурипигмента As2S3.

Арсенопирит при нагревании в присутствии кислорода окисляется по реакции:

2AsFeS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2      (1.37)

Аурипигмент – летучее соединение и при обжиге частично возгоняется, а частично окисляется:

2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 + 6SO2                 (1.38)

Оксид мышьяка (III) является летучим соединением и частично удаляется с газами. Некоторая часть As2S3 окисляется до менее летучего оксида  As2O5

As2O3 + O2 = As2O5                         (1.39)

Оксид мышьяка (V)  взаимодействует с оксидами металлов, образуя нелетучие арсенаты металлов

3PbO + As2O5 = Pb3(AsO4)2                               (1.40)

Fe2O3 + As2O5 = 2FeAsO4                                 (1.41)

3CuO + As2O3 = Cu3(AsO4)2                             (1.42)

Мышьяк в агломерате содержится, в основном, в виде арсенатов металлов.

Сурьма содержится в агломерате в виде Sb2S3, который в условиях обжига окисляется по реакции:

2Sb2S3 + 9O2 = 4Sb2O3 + 3SO2                       (1.43)

Некоторая часть Sb2O3 улетучивается с газами, а часть окисляется до нелетучих оксидов Sb2O4 и  Sb2O5.  Оксид Sb2O5 образует с оксидами металлов антимонаты:

3MeO + Sb2O5 = Me3(SbO4)2                         (1.44)

Редкие элементы распределяются по продуктам обжига следующим образом:  таллий  на 50-55% возгоняется и концентрируется в пылях, остальная часть остаётся в агломерате; селен и теллур на 30%  возгоняется и концентрируется в пылях,  70% остаются в агломерате; галлий, германий и индий практически полностью остаются в агломерате.

С золотом в процессе обжига никаких превращений не происходит и оно полностью  остаётся в агломерате в металлическом состоянии.

В процессе обжига спекание агломерата происходит вследствие образования легкоплавких соединений и сплавов. Силикаты свинца и их сплавы с оксидом свинца плавятся в пределах 670 – 883оС. Эвтектики в системе  SiO2 – FeO - CaO имеют температуру плавления 1030-1050оС. Сульфиды и их сплавы плавятся в интервале температур 800-1100оС.     В  условиях обжига, когда в горящем слое шихты поддерживается температура 1000-1100оС, легкоплавкие соединения расплавляются, пропитывают тугоплавкие компоненты шихты  и при охлаждении образуется прочный пористый агломерат.