Лекция 6 Пирометаллургические процессы. Направленность пирометаллургических процессов.

В пирометаллургических процессах газовая фаза активно участвует в процессах получения и рафинирования металлов. Состав и свойства газовой атмосферы определяют завершенность и эффективность процессов обжига, восстановления металлов из оксидов; рафинирования металлов, дегазации расплавов.

Термодинамическая возможность, направление и полнота протекания процесса (химических реакций, образования раствора) определяются знаком и численным значением свободной энергии Гиббса (в общем случае, значением термодинамических потенциалов).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)   (6.0)

ΔG < 0 процесс протекает самопроизвольно в прямом () направлении

ΔG < 0 процесс самопроизволен (химическое) равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство	ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии (Приложение А).

При расчете ΔG, ΔН и ΔS необходимо привести все термодинамические характеристики к одинаковым стандартным условиям при температуре Т: для газов – парциальное давление каждого газообразного компонента равно 1 атм (101325 ПА); для индивидуальных твердых и жидких веществ – чистые (100%) конденсированные фазы при Рi = 1 атм и для компонентов раствора, в том числе и для ионов, Сi = 1 моль/дм3.

Количественные характеристики свойств газовой фазы в присутствии  твердого углерода в металлургических агрегатах необходимы как для термодинамического анализа, так и для кинетических характеристик металлургических процессов, в которых осуществляется газификация твердого углерода.

Взаимодействие углерода с газовой атмосферой можно представить гетерогенными реакциями:

Ств + O2газCO2газ    + G10                       (6.1)

2Ств + O2 газ  2COгаз + G20;		(6.2)

Cтв + CO2 газ2 COгаз + G30;   		(6.3)

2COгаз + O2 газ 2CO2 газ + G40;		(6.4)

Процессы полного горения углерода и окисления монооксида углерода до СО2 (реакции 6.1 и 6.4) протекают в окислительных условиях при наличии свободного кислорода.

Процессы неполного горения углерода и взаимодействие углерода с диоксидом углерода (реакции 6.2 и 6.3) развиваются в восстановительных условиях при избытке углерода.

Термодинамические характеристики газовой фазы в присутствии твердого углерода рассчитывают по реакциям (6.3) и (6.4), т.к. реакции (6.1) и (6.2) и их термодинамические функции легко получить алгебраическим суммированием (закон Гесса).

Реакция газификации углерода протекает с увеличением энтальпии и количества газообразных продуктов. В соответствии с принципом Ле Шателье увеличение температуры и уменьшение давления в системе способствует обогащению газовой фазы монооксидом углерода. Величина теплового эффекта реакции и состав газовой фазы изменяются в зависимости от разновидностей углерода, имеющих различную активность (ас). Высокодисперсные формы углерода (сажа, кокс, древесный уголь), называемые аморфным углеродом, обеспечивают газовую фазу более богатой монооксиидом СО. Стабильной модификацией является графит, для которого активность углерода приинята равной единице.

Равновесные системы, состоящие из двух фаз и двух компонентов, в соответствии с правилом фаз определяются двумя степенями свободы, т.е. система бивариантная.

Независимые переменные (температура и давление) определяют зависимую величину – равновесную концентрацию монооксида углерода.

Экспериментальное определение константы равновесия газификации углерода при разных температурах позволяет определить термодинамические характеристики газовой фазы.

Общим критерием оценки термодинамической возможности в стандартных условиях или окисления железа является свободная энергия Гиббса

,                (6.5)

в частности, для реакции окислении железа получено уравнение:

= - 539698 + 366,855Т (– 35,66 Т lnТ + 17,9 10-3Т2 + 2,4 105Т-1);

[298 – 1042], К

указывает, что энтальпийный фактор (Н0) и по знаку (< 0), и по абсолютной величине способствует окислению железа в указанном интервале температур; энтропийный фактор (ТS0) < 0, что связано с уменьшением энтропии и уменьшением термодинамической возможности протекания и тем в большей степени, чем выше температура.

Таблица 6.1 – Стандартные значения энергии Гиббса некоторых реакций в зависимости от температуры

| Реакция |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, Дж | N, Дж/К |  |
| 2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т) | - 1687909 | 325,15 | 932 - 2303 |
| Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т) | -598796 | 96,88 | 298-1556 |
| Ве(ж) +1/2 О2 = ВеО(т) | -606249 | 101,70 | 1556-2768 |
| Со (т) + 1/2O2 = CoO (т) | - 237319 | 71,92 | 298 - 1766 |
| Со (ж) + 1/2O2 = CoO (т) | - 261884 | 85,83 | 1766 - 2100 |
| 2Cu(T)+ 1/2 O2 = Cu2O(T) | -168519 | 71,30 | 298-1356 |
| 2Cu(Ж) + 1/2 О2 = Сu2O(Ж) | -146695 | 50,41 | 1502-2820 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 262389 | 63,56 | 843 - 1184 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 263182 | 64,23 | 1184 - 1650 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (ж) | - 228934 | 43,46 | 1650 - 1809 |
| Fe (ж) + 1/2O2 = FeO (ж) | - 239987 | 49,57 | 1809 - 3000 |
| Mg (т) + 1/2O2 = MgO (т) | - 601350 | 107,39 | 298 - 923 |
| Mg (ж) + 1/2O2 = MgO (т) | - 609350 | 116,06 | 923 - 1376 |
| Mg (г) + 1/2O2 = MgO (т) | - 728085 | 202,35 | 1376 - 3098 |
| Mn (т) + 1/2O2 = MnO (т) | - 385186 | 73,73 | 298 - 1517 |
| Ni (т) + 1/2O2 = NiO (т) | - 234503 | 85,28 | 298 - 1725 |
| Ni (ж) + 1/2O2 = NiO (т) | - 262303 | 101,39 | 1725 - 2200 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (т) | - 218676 | 97,8 | 601 - 1159 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (ж) | - 184931 | 69,08 | 1159 - 1765 |
| Sn (ж) + O2 = SnO2 (т) | - 581756 | 204,82 | 505 - 1898 |
| Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т) | - 493666 | 203,98 | 1180 - 2248 |
| С (т) + 1/2О2 = СО | - 110560 | - 89,875 | 773 - 2273 |
| С (т) + О2 = СО2 | - 393260 | - 2,29 | 773 - 2273 |
| СО + 1/2О2 = СО2 | - 282695 | 87,585 | 773 – 2273 |
| С (т) + СО2 = 2СО | 172130 | - 177,46 | 773 - 2273 |
| Н2 + 1/2О2 = Н2О | - 246175 | 54,12 | 400 - 3000 |

Задание: проблема-решение

Проблема:  Роль энтальпийного и энтропийного факторов в термодинамической возможности окисления газообразного цинка при температурах интервала 1180 – 2248 К ?

Решение:   =  - 493666  + 203,98 Т ;

Реакция окисления экзотермическая; протекает с уменьшением энтальпии, что способствует термодинамической возможности протекания реакции (уменьшает значение энергии Гиббса-критерия направленности процесса). Энтропия реакции уменьшается, что препятствует термодинамической возможности окисления (увеличивает значение энергии Гиббса).

Проблемный вопрос:  В указанном интервале температур возможен ли обратный процесс (разложение оксида цинка)?  При какой температуре процесс диссоциации цинка термодинамически вероятен?

ЛЕКЦИЯ 7    Автогенность  металлургических процессов

Приоритетным направлением развития металлургических плавок являются технологии, основанные на применении автогенных процессов (АП). Автогенными называют металлургические процессы, протекание которых осуществляется за счет энергии тепла экзотермических реакций, в них протекающих.

При плавке сульфидного сырья окисление его компонентов при определенных условиях обеспечивает необходимую температуру расплавления шихты без подвода дополнительной энергии, что определяет их название – автогенные плавки

Наибольшее значение в тепловом балансе имеет реакция окисления сульфида железа:

2FeS  +  3O2  + SiO2  = 2FeO*SiO2  + 2SO2 +( ΔН  = -1030кДж)    (7.1)

Дополнительными источниками теплоты является  окисление элементной серы, являющейся продуктом диссоциации пирита (высших сульфидов) и реакций шлакообразования. При расчете теплового баланса АП необходимо учитывать реакции взаимодействия сульфидов с продуктами окисления  плавки:

Fe2S2O8 = Fe2O3  +  SO2  + SO3                                                            (7.2)

2FeS2O6 = Fe2O3  +  3SO2  + SO3                                                          (7.3)

2FeS2O7 = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  + 0.5 O2                                              (7.4)

2(FeO * SO2 * SO3) = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  + 0.5 O2                              (7.5)

2(FeO3 * SO2 * SO3) = Fe2O3  + 2 SO2  + 2SO3  +10.5 O2                       (7.6)

FeS2  + 16Fe2O3  = 11Fe3O4  + 2SO2                                                             (7.7)

В общем случае автогенный режим плавки зависит:

- от содержания серы в шихте;

-  рационального состава шихты;

- содержания кислорода в дутье;

- состава и количества продуктов плавки;

- температуры и способа ввода дутья (верхнее, боковое, факельное…)

По диаграммам фазовых равновесий в системе Cu-Fe-S-O  в АП можно варьировать основными факторами, влияющими на теплоэнергетические показатели плавки, диапазон состава штейнов (от бедных металлизированных до богатых штейнов и металлов, получаемых в окислительной зоне), содержанием диоксида серы в газовой фазе.

Металлотермическое восстановление является примером автогенных процессов.

Широко используется правило Жемчужного: к автогенным процессам  относят металлургические процессы, в которых выделяется не менее 2300 Дж на грамм шихты.

Пример: проблема-решение

Автогенность металлотермического восстановления

Проблема: можно ли считать автогенными процессы при алюминотермическом восстановлении оксидов марганца (MnO2, Mn3O4, MnO).

Решение:

MnO2 тв + 4/3Al ж = Mn ж + 2/3 Al2O3 тв			(1)

1/2 Mn3O4 тв + 4/3 Al ж = 3/2 Mn ж + 2/3 Al2O3 тв		(2)

2MnO тв  + 4/3 Al ж = 2 Mn ж + 2/3 Al2O3 тв			(3)

по данным [10]

(1) = - 596 кДж/моль О2

(2) = - 423,6 кДж/моль О2

(3) = 347,2 кДж/моль О2

г

г

г

Дж/г

q2 = 2816 Дж/г

q3 = 1952 Дж/г

Автогенное нормальное развитие процесса только для Mn3O4 , т.к. для MnO2 процесс излишне экзотермичен (>> 2300 Дж/г), необходимо отводить избыточное тепло.

Марганцевые руды обычно содержат диоксид марганца; такие руды предварительно обжигают (термическое разложение), переводя MnO2  Mn3O4.

Проблемный вопрос:  Предложите  теоретический способ определить указанные значения изменения энтальпии;

(1) = - 596   кДж/моль О2

(2) = - 423,6 кДж/моль О2

(3) = 347,2  кДж/моль О2

ЛЕКЦИЯ 8.  Термодинамическая активность компонентов в растворах и газовой фазе

Критерием термодинамической активности металлов в водных растворах является электродный потенциал:  металл с меньшим электродным потенциалом является более термодинамически активным и будет вытеснять металл с большим электродным потенциалом из растворов его соединений (солей);

В процессе электролиза раствора соединений металлов на катоде будет восстанавливаться прежде всего металл с большим электродным потенциалом;  на аноде прежде всего протекает окисление восстановителя с меньшим электродным потенциалом  (при прочих равных условиях в электрохимической системе).

Критерием термодинамической активности металлов в пирометаллургических системах является кислородный потенциал:  металл с меньшим кислородным  потенциалом является более термодинамически активным и будет вытеснять металл с большим кислородным потенциалом из  его кислородных соединений (оксидов); Процесс окисления металла (элемента) в атмосфере металлургических газов будет протекать при условии, что кислородный потенциал  рабочей атмосферы больше кислородного потенциала металла (элемента); если меньше – протекает безокислительный процесс (термическое разложение оксида, термическое восстановление металла).

Типовой тестовый вопрос: при электролитическом рафинировании черновой меди примеси с меньшим электродным потенциалом:

А)  восстанавливаются на катоде

В)  накапливаются на аноде

С)  переходят в шлам

D) окисляются на катоде

Е) накапливаются в растворе

Дополнительный материал к лекции 8 (для самостоятельного изучения)

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln		  (8.1)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2			(8.2)

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			                (8.3)

так как   kp =                               (8.4)

При постоянном заданном отношении  величина 0 (2.19) линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg              (8.5)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.      (8.6)

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (8.7)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок В.1 приложения В).

По номограмме определяется:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О; СО – СО2; Н2 – Н2О - СО – СО2;

-  среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- свободная энергия образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) Чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) Металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) Для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0=0 при Т=0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) На номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) На диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) Определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.