Лекция 9    Кинетика металлургических процессов

Кинетика металлургических процессов изучает изменение параметров системы во времени (концентрации компонентов, температуры, давления, объема).  Скорость выщелачивания в общем случае – функция скоростей двух процессов: химической реакции и диффузии, которые протекают через ряд промежуточных стадий.

Например, химическую реакцию растворения дисульфида молибдена молибденита) в щелочной среде в присутствии кислорода при температуре 120 -150 о С суммарно представлена:

MoS2  +  4.5O2  + 6 OH -   =  MoO4 2- + 2 SO4 2-  + 3H2O   (9.1)

Реально протекает через ряд стадий:

- хемосорбцию молекулы кислорода на активных участках поверхности молибденита;

- адсорбцию второй молекулы О2 ;

-  образование активного комплекса;

- взаимодействие активного комплекса с ОН - ;

- рекомбинацию ионов Н +  и ОН - ;

- окисление иона S2O2 2-   до   SO4 2-

В случае выщелачивания шеелитового концентрата растворителями ( NaF,  Na2CO3, NaOH) процесс идет с образованием твердого продукта, пленки которого на поверхности концентрата тормозят подвод реагента к реакционной поверхности и отвод продуктов реакции в раствор.

Главной задачей экспериментального исследования кинетики является определение лимитирующей (самой медленной) стадии; определив кинетическое уравнение процесса, предлагаются способы ускорения процесса и управления им.

Дополнительный материал к лекции 9  (для самостоятельного изучения)

Кинетические закономерности металлургических процессов.

Процесс диссоциации карбонатов относится к типу топохимических реакций, которые протекают на поверхности раздела твердых фаз реагента и продукта при участии газообразной фазы.

Диссоциация карбонатов относится к автокаталитическим процессам, для которых характерна малая скорость в начальный индукционный период, самоускорение реакции в период автокатализа с достижением максимальной скорости и уменьшением скорости в конечный период. Малая скорость превращений в индукционный период связана с трудностями зарождения новой фазы. На продолжительность этого периода влияют дисперсность карбоната и особенности строения его решетки, температура и степень удаления системы от равновесия (), характеризуемая разностью давлений диссоциации карбоната (Рр) при данной температуре и парциальным давлением диоксида углерода в системе ().

В практических условиях кинетические закономерности процессов диссоциации карбонатов имеют сложный характер и требуют учета диффузионных и теплообменных явлений.

При сравнительно небольших давлениях диоксида углерода скорость процесса прямо пропорциональна :

,				(9.2)

где 	k – константа скорости реакции разложения карбоната;

S – реакционная поверхность.

Влияние температуры можно оценить по уравнению Аррениуса:

,				(9.3)

где 	Е – кажущаяся энергия активации процесса, Дж/моль.

Величина константы скорости реакции определяется совокупностью значений Е и А, где А – предэкспоненциальный множитель – является функцией вероятности соударения активных молекул, отражая тем самым энтропийный фактор в реагирующей системе.

Интерпретация уравнения Аррениуса позволяет утверждать, что, чем больше энергия активации, тем в большей мере скорость реакции зависит от температуры. Обратимые эндотермические реакции к которым относится реакция разложения карбоната кальция, характеризуются соотношением Е2 < Е1: энергия активации обратной реакции меньше, чем прямой. Поэтому с ростом температуры k2 растет меньше, чем k1, в результате чего равновесие смещается вправо. В общем случае, рассматривая процесс диссоциации карбоната как многостадийный процесс, можно утверждать, что при нагревании преимущественно ускоряются те стадии, которые характеризуются большим значением энергии активации.

При постоянном значении поверхности S скорость разложения карбоната кальция определится из уравнения:

(9.4)

После разделения переменных и интегрирования при начальных условиях:  = 0; р = Р0 , получим:

(9.5)

Кажущаяся энергия активации процесса разложения карбоната кальция имеет вид:

,			(9.6)

где k1 и k2 – константы скоростей реакции при абсолютных температурах Т1 и Т2, соответственно.

Таким образом, зависимости от  и lnk от (1/Т) имеют линейный характер, это позволяет по экспериментальным данным определить скорость процесса диссоциации и численное значение энергии активации разложения СаСО3.

Взаимодействие (27) слагается из нескольких стадий и в зависимости от лимитирующего звена может протекать в кинетическом, диффузионном  и комбинированном режимах.

Кинетический режим взаимодействия характерен для сравнительно низких температур, высоких скоростей газового потока и высокой дисперсности углерода

,					             (9.7)

где 	- константа скорости реакции;

Е – кажущаяся энергия активации, Дж/моль;

- парциальное давление диоксида углерода;

n – порядок реакции (n = 0  1).

Диффузионный режим взаимодействия характерен для высоких температур, малых скоростей газового потока и значительных размеров частиц углерода.

В диффузионно-кинетическом режиме скорость химической реакции сопоставима со скоростью массопереноса.

Установлено активирующее действие на реакцию газификации углерода оксидов и карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов, а также оксидов марганца, железа и никеля.

Взаимодействие в системе С-О-СО-СО2 слагается из нескольких стадий и в зависимости от лимитирующего звена может протекать в кинетическом, диффузионном  и комбинированном режимах.

Кинетический режим взаимодействия характерен для сравнительно низких температур, высоких скоростей газового потока и высокой дисперсности углерода

,	(9.8)

где 	- константа скорости реакции;

Е – кажущаяся энергия активации, Дж/моль;

- парциальное давление диоксида углерода;

n – порядок реакции (n = 0  1).

Диффузионный режим взаимодействия характерен для высоких температур, малых скоростей газового потока и значительных размеров частиц углерода.

В диффузионно-кинетическом режиме скорость химической реакции сопоставима со скоростью массопереноса.

Установлено активирующее действие на реакцию газификации углерода оксидов и карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов, а также оксидов марганца, железа и никеля.