Термодинамика  пирометаллургических процессов

Лекции   9 - 12

Лекция 9  Пирометаллургические процессы получения, разделения и рафинирования металлов являются гетерогенными, включающими как одну из фаз газовую атмосферу, которая может быть нейтральной либо реакционной окислительной, восстановительной.

Условием активного взаимодействия газовой атмосферы с конденсированными фазами является высокая температура и состав, соответствующий химическому характеру проводимого процесса – окисления, восстановления, галогенирования, сульфатизации, азотирования, дегазации.

Состав газовой атмосферы, степень превращения реагирующих веществ, селективность по целевому компоненту, расчет оптимальных параметров  ведения процесса возможны при использовании термодинамического метода; кинетический метод в пирометаллургии позволяет оценить теоретическую продолжительность процесса и, соответственно, производительность металлургических аппаратов и условия их наиболее эффективного проведения.

Все термодинамические свойства металлургической системы можно выразить в явном виде через характеристические функции и их частные производные: U, H, S, G и F. Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

В самопроизвольных процессах, проходящих в закрытых системах при постоянстве пар переменных естественного набора, соответствующий термодинамический потенциал:

U(S, V, ni);  H(S, P, ni);  G(P, T, ni);  F(V, T, ni)

всегда уменьшается; его минимум является условием равновесия системы, определяющего предельную глубину протекания процесса, состав равновесной системы.

Термодинамические потенциалы связаны уравнениями Гиббса-Гельмгольца:

F=U + T  				(13)

G=H + T 			(14)

Термодинамические свойства расплавов рассчитывают с использованием химических потенциалов, которые определяются как частные производные термодинамических потенциалов по числу молей i-го компонента в данной фазе расплава:

(15)

Лекция 10 Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем:

- условие фазового равновесия – химические потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковы;

- условие химического равновесия – в любой химической реакции сумма произведений i всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю: ii=0;

- условие равновесия в гомогенной системе - i любого из компонентов во всех точках системы одинаковы.

В металлургических расчетах во многих случаях достаточно знать в определенном интервале температур среднюю величину изменения энтальпии реакции, вычисляемую по закону Гесса с использованием стандартных значений энтальпий образования участников реакции; влияние температуры и фазовых превращений учитываются при использовании в расчете  уравнения в общем виде: (для реакции)

=+   (16)

где k – общее число фазовых переходов в системе.

Однако, для количественного термодинамического анализа высокотемпературных реакций изменение энтальпии  имеет подчиненное значение, так как при этих условиях решающую роль играет энтропийный  фактор, особенно в реакциях с газовой фазой.

4.2.3 Расчет  при наличии фазовых переходов удобнее выполнять по уравнениям: (для реакции)

=  - ,			(17)

с учетом стехиометрических коэффициентов;

=  + 	(18)

где 	 - энтропия i-го реагента при температуре Т(К);

п – число фазовых переходов i-го реагента.

= 					(19)

Поскольку пирометаллургические процессы протекают обычно в изобарно-изотермических условиях в качестве основного термодинамического критерия

металлургических реакций используют потенциал Гиббса. Для сравнительного термодинамического анализа реакций, протекающих одновременно в аппарате, используется стандартное изменение этой функции.

Величина  показывает, что все вещества, участвующие в реакции находятся в стандартных состояниях; т. е. конденсированные вещества принимаются индивидуально обособленными, чистыми – с активностями аj = =1; газы считаются идеальными и находящимися каждый при давлении = =1 атм (101325Па) при температуре реакции.

=  - Т				(20)

= +,    	(21)

при отсутствии фазовых превращений участников реакции в системе в интервале температур .

Лекция 11 Связь стандартной энергии Гиббса с константой химического равновесия определяется уравнением нормального сродства:

= - RTlnkp    ,			(22)

в котором константа химического равновесия выражена через равновесные парциальные давления участников реакции в газообразном состоянии:

аА(газ) + bB(газ)rR(газ) + dD(газ) +

kp = ,				(23)

где 	kp –выражена либо в атм (n 0), либо безразмерная величина (n = 0).

n = (r + d) – (a + b)

При отрицательных значениях  равновесие смещено в направлении прямой реакции; при положительном значении  равновесие смещено в сторону обратной реакции; выход продуктов реакции оценивается знаком и абсолютной величиной  в стандартных условиях. Термодинамическая возможность протекания реакции в условиях, отличающихся от стандартных, оценивается знаком не , а , определяемое по уравнению изотермы Вант-Гоффа:

(24)

(25)

Уменьшение энергии Гиббса или энергии Гельмгольца при переходе от исходного состояния к равновесному указывает на термодинамическую возможность протекания реакции в прямом направлении; система находится в равновесии, если  или  равны нулю.

При использовании системы единиц СИ, выражая парциальные давления и kр в Н/м2 (паскалях) связь  и kр будет представлена уравнением:

=nRTln(1,01325105) - RTlnkp,		   (26)

где n – изменение числа молей газообразных компонентов реакции.

При расчете  удобно использовать метод Темкина-Шварцмана. Используя уравнение (4.7) и зависимость Ср от температуры, выраженную уравнением:

Cp= a + bT + cT2 + c-2T-2,

после интегрирования получим:

=- T- T(aM0 + bM1 + cM2 + c-2M-2),	    (27)

где коэффициенты М0, М1, М2 и М-2 вычислены и сведены в таблице А3 приложения А.

М0 = 			    (28)

Мn =  (при n0)		    (29)

Расчет  можно выполнить, используя температурную зависимость свободной энергии Гиббса:

(30)

следует

(31)

в простейшем случае, если в интервале Тнач – Ткон изменение энтропии S0 практически не изменяется, получим:

.	(32)

При точном расчете  необходимо учесть температурную зависимость энтропии реакции ( S0 = f(T)).

Метод комбинирования уравнений для вычисления температурной зависимости =- T = M + NT удобно использовать при наличии табличных значений М и N для реакций, комбинации которых позволяют получать искомую зависимость в заданном интервале температур.

Например, для определения  = f (T) в виде двучленного уравнения для реакции:

2Mn + MnO + 3/2O2 = Mn3O4 + 		(33)

по данным таблицы А.2 Приложения А

= M + NT

Mn(тв) + 1/2O2 = MnO(тв)  = -385186 + 73,73T		[2]

3Mn(тв) + 2O2 = Mn3O4(тв)   = -1385412 + 350,6T	    	[3]

в интервале температур, К  [298-1516]

Реакция (1) получается вычитанием (3)-(2), значит (1) = (3)-
-(2) = (-1385412 + 385186) + (350,6 – 73,73)Т = -1000226 + 276,870 Т;

для температур (298-1516)К.

(1) = -1000226 + 276870 = -723356 Дж/мольMn3O4

средние значения энтальпии и энтропии реакции (1), соответственно:

= -1000226 Дж/мольMn3O4

= -276,87 Дж/( мольMn3O4 К)

Для определения энтальпии и энтропии фазового превращения

Со(тв)Сож + Нпл0, Sпл0, Gпл0

при 1776К воспользуемся данными   = M + NT  таблицы А2

Со(ТВ) + 1/2O2 = СоО(ТВ) + 		 	      [4]

Сож + 1/2O2 = СоО(тв) + 			        [5]

Со(тв)  Сож + 				        [6]

(6) = (4) – (5)

= (-237319+261884)+(71,92-85,83)Т= +24565-13,91Т=24565-13,91
1766 = 0

( Со(тв)  Сож) = 24565Дж/моль;

( Со(тв)  Сож) = +13,91Дж/(мольК).

Лекция 12 Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2					[7]

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2.

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			    (34)

так как kp =

При постоянном заданном отношении  величина 0 (4.19) линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg	              (35)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Вышесказанное подтверждается аналитически:

Кр = 		    (37)

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.