Термодинамика гидрометаллургии

Лекция 1  Гидрометаллургические процессы

К области гидрометаллургических относят процессы, температура которых ограничивается интервалом существования водных растворов.

Основные операции гидрометаллургии в гетерогенных системах:

- выщелачивание – растворение многофазового твердого сырья селективно действующим раствором реагента;

- осаждение – извлечение из раствора в твердую фазу определенных составляющих селективно действующим реагентом или электролизом;

- жидкостная экстракция с последующей реэкстракцией – селективное извлечение из жидкой фазы целевого компонента другой жидкой фазой, в которой этот компонент растворим в соответствии с законом распределения. Растворители целевого компонента практически взаимно не растворяются.

1.1.1 Теоретические основы реакций процесса выщелачивания с последующим осаждением

В процессе выщелачивания протекают реакции растворения различных соединений и осаждение малорастворимых соединений, реакции гидролиза и окислительно-восстановительные реакции, определяющие соответствующий рН раствора.

Реакции гидролиза с рН < 7:

МеАn + nH2O  Me (OH)n + nHA			(1)

[Me n+] + nH2O  Me (OH)n + nH+ 			(2)

Через известные величины:

Кв – ионное произведение воды;

- произведение растворимости Ме(ОН)n, может быть выражена величина константы равновесия реакции (1)

(3)

из чего следует

Таким образом, равновесные концентрации (активности) катионов металла при заданной температуре в присутствии твердого Ме(ОН)n определяются только величиной рН раствора и уменьшаются с ростом рН.

В завершающей стадии выщелачивания при повышении рН может протекать самоочистка раствора от кислотообразующих примесей, так как с повышением рН возрастает концентрация анионов слабой кислоты и происходит осаждение труднорастворимой соли.

При выщелачивании щелочными реагентами процесс гидролиза может быть описан реакцией:

(4)

при высоких рН в раствор переходят все кислотообразующие оксиды, способные давать растворимые соли с выщелачивающим реагентом. При понижении рН раствора возможна самоочистка его от примесей, образующих труднорастворимые гидроксиды (если кислотные свойства примесей слабее кислотных свойств основного выщелачивающего компонента).

Выщелачивание с протеканием Ox - Red реакций может быть количественно рассчитано по величине стандартной энергии Гиббса и с использованием окислительно-восстановительных потенциалов электродов, обеспечивающих реакцию в соответствующей электрохимической системе.

Для веществ, реагирующих с участием воды и продуктов ее диссоциации, состояние равновесия определяется двумя характеристиками: величиной         Ox – Red потенциала и величиной водородного показателя.

Термодинамическая устойчивость водных растворов возможна только при потенциале водородного электрода больше, чем 1 = - 0,05912 рН   и при потенциале кислородного электрода меньше, чем 2 = 1,237 – 0,05912 рН.

Пример использования  - рН диаграммы дан в приложении Г и на рисунке Г 1.

Скорость реакции подчиняется уравнению химической кинетики

(5)

где 	т – количество образовавшегося  вещества, моль;

- время, с;

С1, С2, …Сn – концентрации реагирующих веществ, моль/м3;

F(С1, С2, …Сn) – функция, характеризующая порядок реакций;

К – константа скорости реакции.

Зависимость константы скорости от температуры определяется по уравнению Аррениуса

К = А  ехр				(6)

где 	Е – энергия активации, кДж;

А – множитель, обусловленный энтропийным фактором; определяется опытным путем.

Скорость промышленного выщелачивания лимитируется скоростью наиболее медленного процесса, как правило, протекающего в диффузионной области.