1   Основы термодинамики выщелачивания. Лекция 2   (неделя 2)

1.1  Характеристика растворителей

Выщелачивание в металлургии - процесс извлечения растворимых компонентов из твёрдой фазы (руды, концентратов, продуктов металлургических переделов - огарки, пыли, шламы, штейн, металлсодержащего сырья) селективно или коллективно  с помощью водного растворителя. Избирательность достигается соответствующим выбором растворителя, который зависит от многих факторов

- химическая и физическая природа выщелачиваемого материала;

- стоимость растворителя;

- селективность действия растворителя по отношению к выщелачиваемому материалу;

- возможность регенерации растворителя;

- стоимость растворителя;

-  агрессивность по отношению к материалу используемой аппаратуры;

- токсичнось, доступность.

Эффективность действия растворителя при выщелачивании определяется температурой, концентрацией, крупностью сырья, продолжительностью процесса.

Оптимальный выбор растворителя представляет научную задачу, предлагая  инновационные изменения в  технологии гидрометаллургии.

Вода является наиболее доступным растворителем для выщелачивания  природных соединений хлоридов и сульфатов, в том числе в продуктах обжига металлургического сырья. При необходимости эти соединения получают с использованием специальных технологических операций: в результате хлорирующего или сульфатизирующего обжига концентратов. Сульфаты могут быть получены   при окислении сульфидов в автоклаве при повышенных температурах и давлении кислорода. В воде легко растворяются  оксиды некоторых металлов с образованием кислот и щелочей.

K2O + H2O = 2KOH                           (7)

As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3                   (8)

Re2O7 + H2O = 2HReO4		                    (9)                                                                  Na2O + H2O = 2NaOH	                     (10)

Широкое применение в качестве растворителя получила серная кислота как в разбавленном, так и концентрированном состоянии. Ее отличие: относительно низкая стоимость, приемлемое  коррозионное действие на технологическую аппаратуру, относительно легкая регенерация.

В растворах серной кислоты легко выщелачиваются ценные минералы окисленных медных и цинковых руд.

CuCO3∙Cu(OH)2 + 2H2SO4  = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O	(11)

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O             (12)

Необходимо учитывать  взаимодействие кислоты с карбонатами пустой породы.

MgCO3∙CaCO3  + 2H2SO4  = MgSO4 + CaSO4 +2H2O +2CO2     (13)

Соответственно, при выщелачивании окисленных руд с большим содержанием карбонатов наблюдается значительный  расход серной кислоты, учитывая, что из сульфатов кальция и магния практически невозможно регенерировать серную кислоту.

Серная кислота не взаимодействует с окисленными минералами циркония, ниобия, тантала, кремния, которые относят в металлургической технологии к «упорным»..

Более ограниченное применение при выщелачивании руд и концентратов имеют азотная и соляная кислоты.

Смесь соляной и азотной кислот («царская водка») применяется при выщелачивании платиновых руд и при рафинировании золота и серебра (аффинаж).

В тех случаях, когда при выщелачивании необходимо обеспечить восстановительную среду, применяют сернистую кислоту (при вскрытии марганцевых руд).

Щелочные реагенты обеспечивают высокую селективность выщелачивания металлов, упрощают выбор материала для оборудования; эффективны при переработки сырья с повышенным содержанием основных пород.

Широкое применение  в гидрометаллургии выщелачивания имеют гидроксиды натрия и аммония, раствор соды.  Гидроксид натрия используется для выщелачивания вольфрамовых и шеелитовых руд.

Гидроксид аммония используется при выщелачивании руд и концентратов, которые содержат металлы, образующие с ним растворимые комплексные соединения (медь, никель, кобальт).

В качестве растворителей в гидрометаллургии используются водные растворы солей. Химия их действия иллюстрируется реакциями:

Раствор сульфата железа Fe2(SO4)3 используется  в процессах кучного и подземного выщелачивания сульфидных руд.  Сульфат железа в присутствии кислорода окисляет сульфидные минералы ценных компонентов руды до хорошо растворимых сульфатов

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 =CuSO4 +5FeSO4 + 2H2SO4     (14)

Раствор соды (Na2CO3) используется для выщелачивания урановых руд.

UO2 + 3Na2CO3 + H2O + 0,5O2 = Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH        (15)

Раствор хлорида натрия  используется для выщелачивания трудно растворимого минерала  сульфата свинца (PbSO4):

PbSO4 + 4NaCl = Na2[PbCl4] + Na2SO4                     (16)

Цианид натрия широко используется для выщелачивания золотосодержащих руд и концентратов

2Au + 4NHCN + 0,5O2 + H2O = 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH     (17)

Раствор сульфида натрия используется при выщелачивании шламов со значительным содержанием селена, теллура и их соединений (сульфидный способ).

nSe + Na2S = Na2SSen                                     (18)

Na2S + nТе = Na2STen                                    (19)

MeS   + 2FeCl3  = MeCl2  + 2FeCl2  + S          (20)

MeS   + 2Fe2(SO4)3  = MeSO4  + 2FeSO4  + S                         (21)

Это достаточно эффективные растворители, обеспечивающие развитие реакций при Т ≥ 373К, но дорогие; получаемые растворы загрязняются балластными солями, что осложняет регенерацию растворителя и извлечение целевого компонента.

Хлорная вода (вода, насыщенная хлором):

Cl2   +  H2O  =  HClO  + HCl                                                      (22)

При  298К  в 1 дм3 воды растворяется 2,26 дм3 Cl2.

В зависимости от кислотности среды предпочтительнее присутствие хлора (в кислых средах),  HClO (pH 4.0-7.5)   ClO- (рН > 7,5).

Хлорная вода активно растворяет металлы, сульфиды (1.17, 1.18 в том числе с образованием комплексов типа [MeCl4]2-:

MeS  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-  + S                                                (23)

Me  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-                                                          (24)

Скорость поступления хлорной воды в реактор должна быть увязана кинетикой процесса, учитывая что часть реагента остается неиспользованной; это усложняет экономику процесса и обезвреживание отходящей парогазовой смеси.

Возможности использования хлорной воды при pH 4.0-7.5 интересны для переработки железосодержащих материалов; достигается не только полное извлечение ценного элемента, но и концентрирование железа в нерастворимом остатке вследствие гидролиза ионов железа (Fe3+) c переводом металла в раствор:

2MeS  +  5ClO- + 2H+ = 2Me2+  + S + SO42- + 5Cl-    + H2O                            (25)

Хлорную воду используют для выщелачивания руд благородных металлов, молибденовых концентратов, поликомпонентных сплавов.

Проблемы регенерации, дороговизна, токсичность ограничивают область применения хлорной воды.

Органические растворители. Используются для обработки сырья, в котором содержатся металлы, способные к образованию металл-органических комплексов; такой способностью обладает свинец, ряд редких и благородных металлов. Органические растворители отличаются селективностью, незначительной коррозионной агрессивностью; перспективны в схемах  с сорбционно-экстракционной обработкой растворов или автоклавным водородным осаждением. Их отличает дороговизна, регенерация затруднена; изучается токсикологический характер влияния на  человека.

Лекция 3  (неделя 3)   Физико-химия взаимодействия металлов и их соединений в металлсодержащих материалах с растворителями при выщелачивании.

Цветные металлы в исходном сырье находятся как в металлизированном

состоянии, так и в форме простых и сложных соединений: оксиды, соли (сульфиды наиболее представительны), сульфаты, хлориды, халькогениды, арсениды).

Наиболее типовым сырьем, содержащим извлекаемый металл в элементном состоянии, является:

- руда, содержащая самородные металлы: золото, серебро, металлы платиновой группы (МПГ – платиноид, медь - реже;

- вторичное сырье;

- полупродукты производства (цементационные осадки, огарки после восстановительного обжига).

Металлы с большей термодинамической активностью (с меньшим электродным потенциалом) активно растворяются в кислых и щелочных средах:

Me  + nH+  = Men+  + 0.5nH2  ↑                               (26)

Me  +2nOH-  = MeO2 n-  + 0.5nH2  ↑                        (27)

Использование аэрации исключает накопление концентрации взрывоопасного водорода.

При растворении металлов с большим электродным потенциалом (менее термодинамически активные) необходимо присутствие окислителя. В присутствии растворителя-комплексообразователя, кислот или их смесей, о бладающих окислительными свойствами, процесс значительно ускоряется

2Au + 4NHCN + 0,5O2 + H2O = 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH     (28)

Ni  +n NH3 + 0.5O2  + H2O  = [Ni(NH3)n]2+  + 2 OH-               (29)

Эффективность выщелачивания свежевосстановленного огарка выше , так как ряд металлов (Ni.Со) склонны к пассивации на воздухе за счет образования оксидных пленок, уменьшающие скорость выщелачивания.

Показатели растворения сплавов ухудшаются при наличии компонентов, способных образовывать нерастворимые пленки. Наиболее рационально перед выщелачиванием плавление и распыление расплава: удаляются неметаллические включения; достигается однородность материала по химическому и фазовому составу.

Оксиды и гидроксиды металлов как в исходном окисленном сырье –природные минералы, так и в продуктах окислительного обжига легче растворяются в простой форме (MexOy), чем  в смешанной  (MexOy * MemOn).

Извлечение металлов из сложных оксидов требует более высоких температур или концентраций  растворителя; предварительной термической подготовки.

Возникает проблема осветления растворов из-за образования трудно-фильтруемых силикатов; повышен расход растворителя.

Основные соли встречаются в металлургическом сырье в виде минералов:

гиббсит (Al(OH)3).   азурит (2CuCO3*Cu(OH)2)  или как продукт гидролитической очистки от примесей (2CuSO4*Cu(OH)2).

Химические варианты выщелачивания: a)

Al(OH)3  + NaOH  = Na[Al(OH)4]                                                       (30)

2CuCO3*Cu(OH)2  + 12 NH3   3 [Cu(NH3)4]2+  + 2CO32-  +2OH-          (31)

ZnO  + 2H+  =  Zn2+  + H2O                                                                    (32)

b) в присутствии окислителя

Cu2O  + 4H+   + O2  = 2 Cu2+  + 2 H2O                                                   (33)

UO2  + 2H+   +0.5 O2  =  UO22+ +  H2O                                                  (34)

c) в присутствии восстановителя

2Co(OH)3  + 2H+  + SO2  = 2Co+  + 4 H2O                                             (35)

MnO2  + 2 Fe2+  + 4H+  = Mn2+  + 2 Fe3+  + 2 H2O                                 (36)

Оксиды, ферриты железа плохо растворимы как в кислых, так и щелочных средах, поэтому цветные металлы, связанные оксидными формами железа, при выщелачивании не доизвлекаются, оставаясь в кеке.

Лекция 4  (неделя 4)   Термодинамика выщелачивания

Вода  в роли растворителя. Энергия гидратации ионов

Вода (оксид водорода) – бинарное неорганическое соединение,    химическая формула Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость,  не имеет цвета, запаха и вкуса. В твёрдом состоянии

называется льдом, снегом или инеем, а  газообразном — водяным паром.

Спектрометрическое исследование молекул  воды в газообразном состоянии установлено, что они нелинейны. Атомы водорода расположены на расстоянии 0,097 нм от атома кислорода и на расстоянии 0,154 нм друг от друга. Угол связи Н-О-Н равен 105о03` .Изолированная молекула воды имеет дипольный момент 6,133∙10-30 Кл∙м (1,84 Д).

Удельная электропроводность воды при температуре 18оС  составляет 4∙10-4 См/м. Малая электропроводность обусловлена незначительной диссоциации молекул воды. Реакция диссоциации обычно записывается в виде

Н2О = Н+ + ОН-                                  (1)

При 25оС ионное произведение воды составляет К= 10-14 (г-ион)2

Однако вероятность существования протонов (негидратированных ионов Н+) очень  мала   и составляет 1∙10-190. Это связано с тем, что молекулярное взаимодействие обуславливает образование в воде гидратированных ионов Н+  (ионов гидроксония)

Н2О + Н+  = Н3О+                                 (2)

и  гидратированных ионов гидроксония

Н3О+ + 3Н2О =  Н9О                           (3)

В силу полярности молекул  диэлектрическая постоянная воды  очень велика и при 25оС составляет 78,7.

Согласно правилу Каблукова- Томпсона диссоциирующая способность жидкости как растворителя,   прямо пропорциональна её диэлектрической проницаемости. Являясь диполем, молекулы воды образуют на поверхности растворяемого кристалла гидратную оболочку, которая ослабляет связь между ионами. По сравнению вакуумом сила взаимодействия между ионами кристалла в воде уменьшается в 78.7 раз.  Вследствие этого происходит растворения ионного кристалла с образованием ионов.

Катионы и анионы  растворённых в воде ионных кристаллов находятся в воде в гидратированной форме. Энергия, выделяющаяся при взаимодействии молекул воды с ионами растворяющегося кристаллического вещества.  Является важнейшей величиной  в энергии, обеспечивающей возможность растворения ионных или диссоциирующих на ионы соединений.

Под гидратацией понимают всю совокупность энергетических, и структурных изменений, происходящих в системе  в процессе перехода молекул и ионов  в жидкую среду с образованием раствора определённого состава. Эти изменения связаны как с переходом из газообразного состояния в раствор, так и с взаимодействием между ионами и молекулами растворителя, взаимодействием между молекулами растворителя и взаимодействием между ионами. В процессе гидратации происходит прочное связывание ионами определённого  числа молекул воды с образованием устойчивых гидратных комплексов.     В настоящее время нет методики расчёта термодинамических параметров гидратации, учитывающих все виды взаимодействий между ионами и растворителем. Существуют эмпирические уравнения для расчёта энергии гидратации.

Энергия  гидратации иона может быть рассчитана по приближённому уравнению

где ΔНгидр. – тепловой эффект процесса гидратации, кДж/моль;

z -  величина заряда иона;

Δ – постоянная величина, равная для аниона 004 и для катиона 0,08.

Считая, что доминирующую роль, в процессе гидратации имеет ион – дипольное взаимодействие, энергию гидратации можно рассчитать по приближённому уравнению Мищенко-Сухотина

,                                                                           где NA – число Авогадро;

n – число молекул воды  в ближнем к иону слое;

z- величина заряда иона без учета его знака;

e – заряд электрона;

μ – дипольный момент молекулы воды;

- диэлектрическая постоянная воды;

rи -  радиус иона, нм;

r -эффективный радиус молекулы воды, 0,193 нм;

-поправка, связанная  с зменениий положения дипольного момента в молекуле воды: при расстоянии  между центрами диполя и катиона больше, диполя и аниона менmше rи+ rна величин  - 0,025 нм

После подстановки численных значений , с учётом, что для всех ионов n=8, получим

кДж/моль

Энтальпию (энергию) гидратации можно установить экспериментально. Установить эксприментально. Однако её можно рассчитать на основе закона Гесса.

Изменение энтальпии, происходящее при растворении одного моля вещества  в определённом растворителе с образованием бесконечно разбавленного раствора называется энтальпией или теплотой растворения. изменении энтальпии обусловлено двумя причинами.

Во – первых, при растворении разрываются связи между частицами, которые удерживают их в твёрдом веществе. Во- вторых, в растворе воды эти частица в результате процесса взаимодействия с молекулами воды  становятся гидратированными.

Изменение энтальпии в процессе  растворения, прежде всего, связано с   разрушением ионной решётки кристалла. Разрушение кристаллической решётки представляет собой процесс разложения вещества с образованием изолированных газообразных ионов. Затрачиваемая на разрушение кристалла энергия равна по величине и противоположна по знаку энергии кристаллической решётки данного вещества. Последняя, например, для хлорида натрия составляет -776 кДж/моль.

Откуда получим

= 4 – 776 = -772  кДж/моль

Энтальпия гидратации хлорида натрия  представляет собой сумму энтальпий гидратации ионов натрия и хлора

В таблице 1 приведены энтальпии гидратации некоторых ионов

Таблица 1- Энтальпии гидратации некоторых ионов

| Ион | ΔНгидр., кДж/моль | Ион | ΔНгидр., кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| Li+ | - 499 | F- | - 457 |
| Na+ | -390 | Cl- | - 382 |
| K+ | -350 | Br- | - 331 |
|  |  | I- | - 307 |

Процесс растворения соли в воде сопровождается тепловым эффектом, называемым теплотой растворения. Теплоту растворения нетрудно измерить экспериментально. Процесс растворения соли может быть записан в виде уравнения

NaCl(тв.) + вода =   Na+ Cl    кДж/моль          (4)

Тогда в соответствии с законом Гесса можно записать

В результате  получим

= 4 – 776 = - 772  кДж/моль

Расчёт константы равновесия по термодинамическим данным

Для расчёта расхода реагента необходимо знать концентрационную константу равновесия реакции выщелачивания. Обычно технологические растворы, как правило, являются реальными растворами, то они характеризуются константой равновесия, выраженной через активности  участников реакции, которая называется термодинамической константой.

Поскольку концентрационная и термодинамическая константы равновесия обычно незначительно отличаются друг от друга, то для предварительной оценки расхода реагента можно воспользоваться термодинамической константой равновесия. Значение термодинамической константы можно рассчитать по известным величинам термодинамических функций веществ, участвующих в реакции выщелачивания по уравнению

Значение энергии Гиббса можно рассчитать по уравнению Гиббса-Гельмгольца

Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры выражается уравнением

ΔН = ΔН + ,

а зависимость изменения энтропии для химической реакции  выражается уравнением

ΔS = ΔS+

После подстановки уравнений (6.4) и (6.5) в уравнение (6.3) получим

ΔG = ΔH - TΔS +  - T,

где  ΔН - тепловой эффект химической реакции при 298 К;

ΔS - изменение энтропии химической реакции при 298 К;

ΔСР – изменение теплоёмкостей участников реакции.

Изменение энергии Гиббса для реакции можно рассчитать  по методу Тёмкина Шварцмана  по уравнению:

ΔG = ΔH - TΔS- T(ΔM0 + ΔbM1 + Δc'M -2),        (

где  ΔН - изменение энтальпии химической реакции при 298 К;

ΔS - изменение энтропии химической реакции при 298 К;

Δ, Δb и Δс' -   коэффициенты    в    температурной    зависимости

изменения     теплоёмкости    химической    реакции

ΔСР =  +  ΔbT + Δc’T-2;

М0, М1, М-2 -  коэффициенты, зависящие только тот температуры.

Значения коэффициентов М0, М1, М-2 в широком интервале температур приведены в термодинамических таблицах.

Значение всех величин необходимых для расчёта следует находить в справочной литературе.

По полученной в результате расчёта   величине   можно судить о возможности протекания реакции. При больших отрицательных значениях  (40 кДж и более) можно считать, что реакция практически необратима и будет успешно протекать. При больших положительных значениях  (более 40 кДж) реакция практически протекать не будет.

Однако при относительно небольших положительных значениях  реакции не следует делать поспешного вывода  о невозможности её протекания. В этом случае о возможности протекания реакции можно судить по изменению  энергии Гиббса, рассчитанной по уравнению изотермы Вант-Гоффа.

где   q –  уравнение закона действующих масс, в котором активности заменены начальными или текущими концентрациями  исходных веществ и продуктов реакции.

Из анализа уравнений следует, что если  или , то и реакция будет протекать в прямом направлении.

Применяя избыток основного реагента и поддерживая на постоянном высоком уровне концентрацию других реагирующих веществ или снижая концентрацию продуктов реакции нейтрализацией ионов Н+ или ОН-, а также удалением газообразных продуктов, можно обеспечить выполнение условия  (). Этим можно добиться протекания реакции даже при , т.е. при .

Расчёт константы равновесия реакций, сопровождающихся образованием малорастворимого твёрдого продукта

При расчёте константы равновесия по справочным данным погрешность в определении  и  погрешность может составить порядка 10 – 15 кДж. При малых значениях  или    реакции это может привести к значительной ошибке при расчёте константы равновесия. Такой случай может иметь место в реакциях, сопровождающихся образованием нерастворимого продукта. В этом случае константа равновесия может быть рассчитана на основе произведений растворимости исходного и и образующегося в результате реакции малорастворимых соединений.

В качестве примера рассмотрим в общем виде реакцию

3CaWO4(тв.) + 2Na3PO4(раств.) = Ca3(PO4)3(тв.) + 3Na2WO4(раств)

Запишем уравнение в ионной форме

3CaWO4(тв.) + 2PO( = Ca3(PO4)3(тв.) + 3WO(раств)

Константа равновесия реакции  равна

К =aWO42-3aPO43-2           (3.11)

Произведения растворимости солей составят

:

aWO42+=LCaWO4aCa2+  и aPO43+2=LCa3(PO4)2aCa2+

В результате получим:

Величины произведений растворимости солей можно найти в справочной литературе или рассчитать по данным растворимости солей.

Расчёт константы равновесия по значениям электродных потенциалов.

В процессе выщелачивания может протекать окислительно-восстановительная реакция

nBA(восстю) + nAB(окмсл.) = nBA(окисл.) + nAB(восст..)      (3.15)

Реакции между восстановленной и окисленной формой ионов можно записать в виде

A(восст.) – nАe = A(окисл.)    (I)

bB(окмсл.) +  nBe  =  B(восст..)  (II)    (3.16)

Величина стандартной ЭДС электрохимической ячейки, в которой протекает   окислительно-восстановительная реакция определяется выражением

(3.17)

где -стандартная электродвижущая сила гальванического элемента, в котором протекает реакция

Между константой равновесия реакции, протекающей в гальваническом элементе, и его cстандартной э.д.с. существует связь

(3.18)

где n  общее число электронов, равно наименьшему кратному этих чисел  и

Тога величина константы равновесия может быть рассчитана по уравнению

K=nFEoRT             (3.19)

Величины стандартных потенциалов электродов приводятся в термодинамических таблицах.