Лекция5  (неделя 5) Диаграммы потенциал  - рН  (диаграммы Пурбэ)

Диаграммы потенциал  - рН  для воды

Для графического изображения равновесий в системах, содержащих  твёрдые фазы и водные растворы,  широко применяются диаграммы  потенциал – рН. Они позволяют в наглядной форме  представить области  существования термодинамически стабильных  форм вещества  в зависимости от величины потенциала и рН.       Они успешно применяются  при анализе равновесных состояний систем, характерных для гидрометаллургии тяжелых цветных металлов.

Эти диаграммы представляют собой графики зависимости обратимых электродных потенциалов (в вольтах по водородной шкале) от рН раствора для соответствующих равновесий.

Области на диаграммах    Пурбе разгрваниченое друг от друга горизонтальными, вертикальными и наклонными линиями.

Горизонтальные линии на диаграммах соответствуют реакциям только с участием электронов.

Вертикальные линии на диаграммах соответствуют равновесиям реакций с участием ионов Н+ или ОН-, но без участия электронов. Они показывают значения рН реакций гидратообразования.

Наклонные линии соответствуют равновесиям реакций с участием электронов и ионов Н+ или ОН-.

Рассмотрим диаграмму потенциал – рН для воды. Вода может разлагаться сильными восстановителями с выделением водорода или сильными окислителями с выделением кислорода. Реакцию восстановления воды можно выразить уравнением

(3.21)

В реакции (3.21) в явном виде вода не участвует. Однако её присутствие подразумевается наличием  индекса «раств».

Уравнение  потенциала  для электродной реакции при температуре 298 К (3.21) выражается уравнением

(3.22)

Поскольку , и  то при = 1ат получим

(3.24)

На даграмме это уравнение будет представлено прямой линей, выражающей зависимость       от  величины  рН среды. График при изменении рН от 0 до 14 величина   по уравнению (3.24) изменяется от 0 до - 0,826 В.(линия b)

Процесс  окисления на электроде в может быть описано реакцией

Н2О - 2е = 2Н + 0,5О2 (газ)                               (3.25)

Уравнение  потенциала  для электродной реакции (3.25)  при температуре 298 К  выражается уравнением

(3.26)

Рисунок 3.1  Диаграмма (диаграмма Пурбе) для воды

или

(3.27)

С учётом того, что  В,     и =1 ат, получим

(3.28)

График уравнения (3.28) представлен прямой  a. При изменении рН от 0 до 14 величина   по уравнению (3.38) изменяется от 1,229 до  0,401 B.

Между линиями a  и   b Находится область устойчивого  состояния , где  Н2   и О2 не существуют;  вода находится в состоянии

Н2О = Н+ + ОН-

Все металлы, характеризующимися потенциалами, величина которых лежит ниже линии b, будут разлагать воду по реакции

Ме + 2H=  Ме2++ H2

Например, потенциал цинкового электрода равен -0,76 В, что ниже линии Н2/Н+. Тогда разложение воды в этой области будет происходить по уравнению

Zn + 2H=  Zn2++ H2                             (3.29)

Все металлы, характеризующимися потенциалами, величина которых лежит выше линии a, будут разлагать воду по  воду по реакции

Ме + 2H2О =  Ме2++ 4H+ +  О2   (3.30)

Например, потенциал электрода Au/Au3+ составляет 1,5 В. Тогда ионы Au3+  будут  окислять воду по реакции

4Au3+ + 6H2O = 4Au + 12H+    +3О2                    (

Металлы, которые характеризуются потенциалами, величина которых лежит между линиями a и b воду разлагать не будут.

Следует иметь в виду, что ширина области устойчивости воды, ограниченная линиями a и b определена без учёта перенапряжений выделения водорода и кислорода. Реальные пределы несколько шире, чем указаны на диаграмме.

Кроме того  область устойчивости воды определена при давлениях   водорода и кислорода  1ат. На диаграмму можно нанести линии устойчивости, отвечающие другим давлениям.

3.3.1 Диаграмм  цинк – вода.

Диаграммыметалл -  вода  используют для определения границ термодинамической устойчивости соединений этого металла. Они позволяют сделать заключение     о возможности протекания каких-либо химических  реакций. При построении таких диаграмм учитывают три типа равновесий в системе металл—вода.

Равновесный обмен электрическими зарядами:

Меz+ + ze = Me

Эти равновесия не зависят от рН, а зависят только от потенциала. Линии, которые характеризуют этот процесс, параллельны оси рН.

Ионно-молекулярные равновесия, не связанные с величиной потенциала. Они зависят только от величины рН

Mez+ + zOH-  = Me(OH)z

На диаграмме Пурбэ им отвечают линии, параллельные оси потенциалов.

Равновесия, которые зависят как от потенциала, так и от рН:

Me(OH)z + ze = Me + zOH-

Потенциал такого электрода определяется уравнением:

(3.44)

Линия равновесия имеет наклон относительно осей φ и рН.

Обычно на диаграмму наносят линии устойчивости воды. Их наносят в виде пунктира на диаграммы Пурбэ системы элемент-вода для выделения области устойчивости воды,   в которой возможно образование нескольких различных ионов.

На рисунке 4.3.2 приведена диаграмма Пурбэ для системы цинк – вода при

Цинк в растворе может находиться  в виде Zn2+, НZnО, ZnО

диаграмме выделены четыре области значений   и  устойчивого состояния цинка и его соединений: область I – Zn; область II – Zn2+; область III – Zn(OH)2; IV-ZnO. Области сопрягают линии, которые характеризуют равновесные реакции между устойчивыми формами соответствующих областей.

Линия 1   сопрягает области I и II. Она параллельна оси рН. Она характеризует равновесие

Zn =  Zn2+ + 2е

Линия 2 сопрягает области II и III. Она параллельна оси .     Она отвечает ионно-молекулярные равновесию, не связанного с величиной потенциала. Оно  зависит только от величины рН

Zn2+ + 2Н2О  = Zn(OH)2  +2Н+

Линия 3 сопрягает области существования Zn и Zn(OH)2и наклонена к обеим осям.        Это значит, что  равновесие зависит от    и рН. Равновесие описывается уравнением

Zn + 2Н2О  = Zn(OH)2  + 2Н+ + 2е

Линия 4 сопрягает области существования Zn(OH)2 и  ZnOлиния параллельна оси ординат. Это значит, что она  отвечает ионно-молекулярному равновесию, которое  не связанно с величиной потенциала, а зависит  только от величины рН

Zn(OH)2 +  2ОН- = ZnO + 2Н2О

Линия 5 сопрягает области Zn и ZnO и наклонена к обеим осям.        Это значит,  равновесие зависит от    и рН.  Равновесие описывается уравнением

Zn + 2Н2О  = ZnO + 4Н+ +2е

Лекция 6 (неделя 6)  Расход количества растворителя. Связь ТНК и СНК. (термодинамическое необходимое количество –ТНК) и (стехиометрическое необходимое количество (СНК)

В качестве примера рассмотрим процесс  выщелачивание вольфрама из минерала шеелита раствором соды,  который  представлен реакцией

CaWO4(тв)  + Na2CO3(раст.) = Na2WO4(раств.) + СаСО3(тв.)    (1)

Определим стехиометрический  и термодинамический расходы соды на выщелачивание 1 моля CaWO4. Тем самым, определим минимальный термодинамический избыток соды в обратимых реакциях при выщелачивании.

Константа равновесия реакции (1) имеет вид

Обозначим через:

n(Na2CO3) – необходимое количество соды по стехиометрии, моль на 1 моль  растворенного  (СНК);

n(Na2CO3)изб. -  избыток , моль на 1 моль  растворенного;

Равен равновесной молярной концентрации Na2CO3, которая определяет избыток  Na2CO3 к стехиометрическому количеству, моль.

Таким образом, термодинамический расход соды на выщелачивание 1 моля CaWO4  (ТНК) равен сумме (СНК) + n(Na2CO3)изб.  на единицу объема раствора.  При этом на моль прореагировавшего CaWO4(тв)  получится по стехиометрии 1 моль Na2WO4 ( в общем случае  образуется n(Na2WO4) ТНК   = СНК + n(Na2CO3)изб.,

Константа равновесия:

=  1 / [Na2CO3]

При известном значении константы избыток растворителя к стехиометрическому (n(Na2CO3)изб.определяется:

n(Na2CO3)изб.  =   n(Na2WO4)образ. / К

[Na2CO3]равн.  = [Na2WO4]равн / К

Избыток соды к равновесному на моль шеелита равен  1/ К;

ТНК  = СНК + n(Na2CO3)изб.,    ТНК  = 1  + 1/ К

В случае необратимости реакции ТНК  = СНК

Лекция 7  (неделя 7)   Кинетика выщелачивания.

В общем случае, изучение кинетики выщелачивания сводится к определению изменения заданного параметра системы во времени: концентрации частиц, температуры, давления, объема), т.е. скорости их изменения. В частности, скорости реакции – изменения количества компонента в единице объема в единицу времени.

Уравнение кинетики выщелачивания руды или концентрата при изменяемом параметре – концентрации выщелачиваемого компонента в растворе Сi.  i = 1.2.3…

dC/dτ  = K(T) *Cin1* C2n2* C3n3* … Cnni*S,      (7.1)

Cin1 – концентрации реагентов, моль/м3;

ni       - порядок процесса по реагенту (степень при соответствующих концентрациях;

S  - величина поверхности раздела фаз при участии в процессе; м2

K(T) –кинетический коэффициент пропорциональности (усредненный).

Скорость выщелачивания является функцией скоростей диффузии  (диффузионный режим)и химической реакции (кинетический режим.

В случае соизмеримости скоростей, процесс протекает в промежуточном режиме.

Скорость выщелачивания является функцией скоростей диффузии  (диффузионный режим) и химической реакции (кинетический режим).

В случае соизмеримости скоростей, процесс протекает в промежуточном режиме.

Внешнедиффузионный режим выщелачивания

Скорость  процесса  dC/dτ  = K(T) *Cin1 , где

K(T) = D/δ   - константа скорости диффузии;

D  - коэффициент диффузии;

δ   -  толщина диффузионного слоя;

C  -  текущая молярная концентрация реагента.

Движущей силой диффузии является градиент концентраций в направлении диффузии; порядок по реагенту равен 1.

Признаки  внешнедиффузионного процесса  - реализуется, когда скорость процесса тормозит внешнедиффузионный подвод реагента к реакционной поверхности:                                                                                                                                      -  порядок процесса по реагенту равен 1;

-  перемешивание раствора приводит к уменьшению толщины диффузионного слоя и увеличению диффузионного потока  (основной признак);

- при изменении температуры скорость процесса изменяется незначительно.

Внутридиффузионный режим выщелачивания  -  реализуется, когда скорость процесса лимитирует диффузионный подвод реагента к реакционной поверхности , через имеющийся или образующийся в процессе выщелачивания слой твердого вещества  нерастворимого в выбранном реагенте. Уравнение кинетики (7.1) формально сохраняется.

Основные признаки  внутридиффузионного  процесса (выщелачивания)

-   порядок по реагенту 1;

-   энергия активация незначительная – в пределах 25 кДж/моль для диффузии ионов и молекул в пористых веществах, пропитанных жидкостью; для  ионных кристаллов – выше;

-  диффузионный поток (скорость, отнесенная к единице величины поверхности, к которой он направлен), практически не изменяется при изменении гидродинамических условий (перемешивании);

Выщелачивание, лимитируемое химической реакцией, реализуется, когда суммарная скорость реакции в большей степени определяется скоростью химической реакции при выщелачивании

Порядок по реагенту может быть отрицательным или равным нулю (многостадийный механизм), но для элементарного акта всегда положительный.

Основные признаки  процесса (выщелачивания), протекающего в кинетической области:

-  порядок по реагенту может принимать любые значения от минуса, 0 до2;

-   скорость процесса практически не изменяется при изменении гидродинамических условий (перемешивании);

- скорость процесса сильно зависит от температуры; энергия активация значительная – выше 45 кДж/моль

Интенсификация выщелачивания

Анализ уравнения кинетики выщелачивания, эксперимент и практика позволяют сделать заключение: основные физические способы воздействия на процесс выщелачивания с целью изменения химической активности реагирующих веществ наибольшие перспективы имеют следующие:

- термический;

- механический;

- ультразвуковой;

- радиационный

При специфике каждого из перечисленных их объединяет результат: они приводят к образованию в твердой и жидкой фазах одинаковых по типу (хотя и в различных соотношениях) дефектов (безразмерных, 1,2,3-х мерных), которые влияют на реакционную поверхность выщелачиваемого объекта.

Примеры интенсификации выщелачивания, осложненного образованием твердых продуктов на реакционной поверхности (разложение вольфраматов растворами кислых и щелочных реагентов  [1]/

Лекция 8  (неделя 8)   Термодинамика  и схемы выщелачивания

В  зависимости от места нахождения выщелачиваемого материала  различают следующие с виды выщелачивания.

Выщелачивание на месте. Этот  используют, в основном,  для бедных медных  руд, которые экономически нецелесообразно перерабатывать традиционными методами из –за больших  затрат на добычу и транспортировку к месту переработки. В этом случае руду дробят с помощью взрывов и здесь же, на месте, в течение длительного времени выщелачивают. Метод применим  к рудам, содержащим сульфиды железа. Сульфиды железа под действием кислорода воздуха и воды медленно окисляются, с образованием сульфата железа (III), который окисляет сульфиды меди до растворимых сульфатов. Процесс окисления протекает с выделением тепла. Выделяющееся тепло интенсифицирует процесс окисления.

Кучное выщелачивание. Кучному выщелачиванию подвергаются руды   бедные  некондиционные (забалансовые) руды, переработка которых по стандартной технологии экономически нецелесообразна. При кучном выщелачивании руду предварительно дробят до крупности 10-30 мм и укладывают  на предварительно подготовленную наклонную водонепроницаемую площадку в виде  трапецеидальную кучи массой до 6000 тонн. Высота куч составляет порядка 10-30 м. Сверху на кучу поступает выщелачивающий раствор. Образующийся в результате выщелачивания сульфат меди  стекает  в накопительные прудки у основания кучи. Содержание меди в растворе составляет порядка 0,1-0,3 г/л. Извлечение меди из раствора может быть осуществлено цементацией или  сорбцией.

Выщелачивание в отвалах. Выщелачивание в отвалах имеет много общего с выщелачивание в кучах., но и имеет также принципиальные различия. Так крупность руды в отвалах не регулируется. Она  составляет от нескольких миллиметров до 1,5 м. Количество обрабатываемого сырья в отвалах на много превышает содержание руды в кучах. Высота отвалов колеблется в широких пределах и составляет от десятков до сотен метров.

Для успешного выщелачивание руды в кучах и отвалах необходимо выполнение следующих требований:

- низкое содержание карбонатов, для экономичного расхода серной кислоты;

-сооружение водонепроницаемого основания и обеспечения дренажа раствора;

- доступ воздуха  внутрь кучи и отвала;

- рациональный режим орошения для равномерного контакта растворителя с медными минералами;

- оптимальная кислотность выщелачивающего  раствора для максимального выщелачивания меди при наименьшем растворении железа и предотвращения гидролиза солей железа т алюминия;

- обеспечение условий эффективной жизнедеятельности бактерий при переработке сульфидных руд.

Капитальные затраты при выщелачивании в кучах и отвалах невелики. Наиболее весомыми затратными статьями являются затраты на сооружение гидроизоляционного покрытия основания и расход серной кислоты.

Подземное выщелачивание. Подземное выщелачивание представляет растворение металлов химическими реагентами  в разрушенном рудном массиве на месте его залегания  с последующим их извлечением на поверхность  в растворённом состоянии. Подземное выщелачивание применяют для добычи цветных и редких металлов. Наиболее широко выщелачивание используют для добычи меди и радиоактивных элементов. Подземное выщелачивание целесообразно при разработке бедных, забалансовых или потерянных в целиках руд, которые невыгодно извлекать обычным способом. В зависимости от структуры  месторождения, глубины его залегания может быть использована технология подземного выщелачивания со вскрытием месторождения скважинами или подземными выработками.

Подземное выщелачивание через скважины,  пробуренные с поверхности, применяют для разработки залегающих на небольшой глубине месторождений сильно трещиноватых бедных руд, хорошо проницаемых для выщелачивающего раствора. Часть пробуренных скважин служит для закачки растворителя в рудное тело, а другая часть - для откачки обогащённого ценным компонентом раствора на поверхность. Металл звлекают из раствора тем или иным способом, а раствор подвергают регенерации и вновь направляют в скважины.

Подземное выщелачивание из подземных выработок применяют для  месторождений, залегающих на большой глубине. В этом случае монолитное непроницаемое рудное тело  вскрывают подземными горными выработками, отдельные рудные блоки дробят с помощью буровзрывных работ. Затем на верхнем горизонте массив орошают растворителем, который, стекая вниз, растворяет полезное ископаемое. На нижнем горизонте растворы собирают и перекачивают на поверхность для переработки.

Однм из основных  недостатков подземного выщелачивания является  низкая скорость реакций. Для интенсификации выщелачивания в последнее время в подземном выщелачивании применяют определённый вид природных бактерий. Сами бактерии не принимают участия в процессе растворения. Однако они являются катализатором, который увеличивает скорость образования сульфата железа (III), который является основным растворителем сульфидных минералов.

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 + бактерии  = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O       (2.13)

Установлено, что при наличии бактерий скорость образования сульфата железа (III) возрастает в 100-120 раз.

Перколяционное выщелачивание (выщелачивание просачиванием). Перколяционное выщелачивание осуществляется  выщелачиванием в процессе просачивания растворителя через слой выщелачиваемого материала. Процесс применяется для пористых и зернистых материалов. Он не пригоден  к материалам, склонным к слёживанию и образованию нефильтрующего слоя. Для  перколяционного выщелачивания наиболее важное значение имеет однородность материала по крупности, чем сам размер частиц. При неоднородном по крупности материале более мелкие частицы будут заполнять  пустое пространство между более крупными частицами, что может привести к замедлению процесса просачивания, а следовательно  к замедлению скорости выщелачивания. Кроме того это может привести к образованию в слое выщелачиваемого материала каналов, по которым растворитель будет сливаться на дно аппарата без должного контакта с материалом.

Аппарат для перколяционного выщелачивания представляет собой чан с ложным днищем, покрытым фильтровальной тканью. В чан загружается выщелачиваемый материал, а сверху подаётся растворитель, который просачивается через слой загруженного материала. По окончании выщелачивания из чана удаляют твёрдый остаток и загружают новую порцию выщелачиваемого материала.

Схема устройства перколятора приведена на рисунке 1

Рис 1 Аппараты для перколяционного выщелачивания

а- с движением раствора под действием силы тяжести (сверху вниз); б- с принудительной циркуляцией раствора (снизу вверх)

I-выщелачивающий раствор; II- продукт выщелачивания

1- корпус; 2- выщелачиваемый материал; 3- дренажное устройство; 4- насос.

Достоинствами  способа являются небольшой расход растворителя, возможность получения концентрированных растворов, отсутствие операций сгущения и фильтрации. Недостатками являются малая производительность и периодичность процесса.

Агитационное выщелачивание (выщелачивание с перемешиванием).

Суть агитационного выщелачивания заключается в выщелачивании твёрдого материала в процессе  перемешивания растворителя и выщелачиваемого материала. Перемешивание среды может осуществляться различными способами:

1 Механическое перемешивание

2 Воздушное перемешивание

3 Совместное механическое и воздушное перемешивание

Механическое перемешивание осуществляется механическими пропеллерными мешалками, приводимыми во вращение электродвигателями. Механическое перемешивание применяется в тех случаях, кода должно быть исключено окисление компонентов пульпы кислородом воздуха. Для механического перемешивания обычно используют аппараты небольшой ёмкости. Устройства аппарат с механическим перермешиванием приведена на рис 2

Рис 2 Схема устройства аппарата с механическим перермешиванием пульпы

Воздушное перемешивание обычно осуществляется сжатым воздухом. Из аппаратов с  воздушным перемешиванием наибольшее распространение получили пачуки. Пачук представляет собой цилиндрический сосуд с коническим дном. В центре пачука крепится открытая с обеих труба, которую называют аэролифтом. Нижний конец трубы немного не доходит до дна, а верхний немного  выступает немного над поверхностью пульпы. Снизу в центр трубы по тонкой трубе  подаётся сжатый воздух. Когда чан заполнен пульпой, то взвешенные твёрдые частицы опускаются на дно. Здесь они захватываются струёй воздуха и вместе с раствором поднимаются вверх по трубе и выливаются на поверхность пульпы через верхний конец трубы и вновь опускаются вниз,  и совершая таким образом круговорот.    Такое движение    пульпы позволяет удерживать твёрдые частицы во взвешенном состоянии. Схема устройства аппарата  с воздушным перемешиванием приведена на рисунке 2

Рис 3 Схема аппаратов с пневматическим перемешиванием

а-с циркулятором       б- со свободными транспортным  эрлифтом

1- корпус; 2-ценртраольная циркуляционная труба; 3 – патрубок для подачи пульпы; 4 –отражатель; 5 – слив пульпы; 6 – транспортный эрлифт; 7- свободный эрлифт.

Совместное механическое и воздушное  перемешивание осуществляется в агитаторах Дора. Агитатор представляет собой круглый чан  с плоским днищем. В центре агитатора крепится труба. Она служит одновременно аэролифтом и валом, на котором снизу крепятся грабли со скребками, а сверху распределительные желоба. При медленном вращении трубы скребки перемещают осевшие на дно твёрдые частицы  к центру вала, где они затягиваются вместе с раствором в аэролифтную трубу, поднимаются по ней наверх и и падают в распределительные желоба. Желоба служат для распределения пульпы по всему сечения аппарата.

4     Автоклавное  выщелачивание. Автоклавное  выщелачивание может осуществляться как в отсутствии таки  в присутствии кислорода.

В первом случае выщелачивание производится при высоких температурах, превышающих температуру кипения раствора. Процесс осуществляется в герметичном аппарате, способном выдержать давление паров при этих температурах. Примером может служить автоклавное сернокислотное выщелачивание окисленных никелевых руд

При применении кислорода давление в автоклаве складывается из давления паров раствора и давления кислорода. При этом скорость процесса выщелачивания будет зависеть только от давления кислорода. Способ широко применяется при переработке сульфидных никелевых руд.

Процесс выщелачивания руды или концентрата  может осуществляться как в вертикальных,  так и в горизонтальных автоклавах. Принципиальная схема устройства автоклавов приведена на рисунке

Рис 4 Схемы устройства автоклавов

А- многосекционные автоклавы; б-вертикальный автоклав

I- пульпа;  II –выщелачивающий реагент

1-корпус; 2 –валы мешалок; 3- перегородки камер; 4 – пропеллерные мешалки; 5 – смотровое окно.

Разложение. Этот метод применяют в случаях , когда необходима жёсткая обработка материала. Процесс разложения ведут при температурах, близких к температуре кипения раствора. Процесс осуществляют в обогреваемах аппаратах при интенсивном перемешивании. В качестве примера можно привести с кислотное разложение  вольфрамовых концентратов.

Лекция 9  (неделя 9)  Термодинамика экстракция металлов из растворов

Экстракция -  совокупность физико-химических методов извлечения целевых компонентов из твердого материала (твердофазная экстракция -ТФЭ)  и из растворов компонентов (жидкофазная экстракция -ЖФЭ).

Теоретические основы жидкофазной экстракции металлов с протеканием химической реакции.

Жидкофазная экстракция в гидрометаллургии

Основные области применения:

- выделение металлов из растворов после выщелачивания;

- разделение двух или нескольких близких по свойствам металлов;

- очистка растворов после выщелачивания от нежелательных примесей.

Жидкостная (жидкофазная) экстракция осуществляется путем перевода компонента раствора из одной жидкой фазы в другую (экстракт). Количественная характеристика процесса – коэффициент распределения (отношение равновесных концентраций экстрагируемого вещества в обеих жидких фазах).

Для данной температуры отношение концентраций (активностей) компонента в двух равновесных фазах при различных его концентрациях величина постоянная, не зависящая от абсолютных количеств всех веществ, участвующих в распределении:

С1 / С2 = Кс           	a1  /  a2   = ka  , 	где

Кс и ka - концентрационная и термодинамическая константы распределени при отсутствии диссоциации или ассоциации распределяющего компонента.

Жидкостная экстракция - процесс  извлечения компонента водного раствора в органический растворитель (экстрагент), отличающийся от водного раствора по плотности и практически не растворяющийся в нем. Обратный процесс называют реэкстракцией.

Равновесие экстракции определяется энергетическим состоянием вещества в обеих фазах и математически определяется законом Нернста-Шилова.

Экстракт - экстрагент с экстрагируемым компонентом, перешедшим из водной фазы;

Рафинат - водный раствор, очищенный от экстрагируемого компонента.

Реэкстракт - водная фаза, образующаяся после реэкстракции экстрагируемого компонента;

Эффективность экстракции определяется коэффициентом распределения экстрагируемого компонента: D  =  Co  / Cв  ,    где   Co   и  Cв   - равновесные аналитические концентрации в органической и водной фазах, соответственно.

Термин «аналитические» означает к4онцентрацию металла по анализу, независимо от форм его нахождения в анализируемой фазе.

Символом    a = Vo  / Vв    обозначают соотношение объемов фаз (в процессе экстракции  практически не меняется);

Теоретической ступенью экстракции называют аппарат или его часть, в которых устанавливается равновесие между контактируемыми фазами. Поскольку истинное равновесие между фазами устанавливается быстро, теоретическая ступень экстракции обычно совпадает с «практической».

η  = Go  /  GL=  Go  / ( Gв + Go )  = ε / (+ 1) , где

η  - извлечение на одной ступени экстракции (доля от 1):

GL - масса экстрагируемого компонента в исходном водном растворе;

Gв и  Go  -  массы экстрагируемого компонента в равновесных фазах;

ε  - коэффициент, равный отношению равновесных масс экстрагируемого компонента в фазах (недоизвлечение на одной ступени экстраккции или  доля оставшегося компонента в водной фазе  ά  = 1 - η = 1 / (ε + 1) );

При наличии в водной фазе двух  экстрагируемых компонентов с последующим разделением, коэффициент разделения  β = D2 / D1 , где                    D1 >D2 ;

Типовой тестовый вопрос:

Разделение компонентов жидкостной экстракцией основано на законе:

А)  Рауля

В)  Дальтона

С) Коновалова

D) Менделеева-Клапейрона

Е) Нернста-Шилова