Лекция 13-15  Приложение принципа Ле Шателье к металлургическим процессам

Лекция 13 Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т=idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n≠0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n≠0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Лекция 14   Принцип Ле Шателье

1  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака  с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону экзотермической реакции с уменьшением количества аммиака на 0,4 моль.

2  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды на 0,4 моль. Аргументировать причину изменения количества хлороводорода  с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону образования хлороводорода в количестве 0,8 моль.

3   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  с увеличением объема  привело к изменению количества паров воды на 0,2 моль. Аргументировать причину изменения количества кислорода с указанием  его количественного изменения.

Для расчета: количество газообразного хлора в уравнении реакции равно Вашему  номеру в списке группы.

4  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,3 моль. Аргументировать причину изменения количества кислорода с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону уменьшения кислорода  в количестве 0,4 моль.

5  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Увеличение давления  равновесной системы (1)  уменьшением объема  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,6 моля.

6   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение температуры  равновесной системы (1)    привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию,  оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,3 моля.

7  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При увеличении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака с указанием количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону эндотермической реакции с увеличением количества аммиака на 0,4 моль.

2  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля.

3   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля.

4  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака и оксида диазота с указанием их количественного изменения.

5  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Увеличение давления  равновесной системы (1)  уменьшением объема  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,6 моля.

6   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение температуры  равновесной системы (1)    привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию,  оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,3 моля.

7  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При увеличении  температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака и оксида диазота с указанием их количественного изменения.

8  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При увеличении  температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

9  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При уменьшении  температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

10 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

11 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При увеличении давления с уменьшением объема равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

12 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При увеличении давления с уменьшением объема равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения.

13  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения.

14 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При увеличении температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. . Н298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

15 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При уменьшении температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,5   моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. Н298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

Проблемный вопрос: На основе термодинамики объяснить устойчивость димера диоксида  ( N2O4) в сравнении  с диоксидом азота.

Проблемный вопрос:   образование димера   2 NO2  = N2O4  процесс

самопроизвольный   Н298о ( NO)  = 9,37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

Гомогенная реакция

NO  +  O2 + Cl2   ↔    NOCl    Н298о ( NOCl)  = 52.6 кДж/моль

Термодинамическая возможность протекания при стандартных условиях и                   Т = 298К?

Лекция 15

Типовые примеры к термодинамическому анализу.

1 Определить роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности окисления металла .

Таблица 3.1 – Реакции окисления металлов  к заданиям 1-10

| № варианта | Реакция | Температурный интервал, К |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2Fe + O2 2FeO | 843 - 1809 |
| 2 | 2Co + O2 2CoO | 298 - 1766 |
| 3 | 2Be + O2 2BeO | 298-1556 |
| 4 | 2Pb + O2 2PbO | 601 - 1765 |
| 5 | 4/3Al + O2 2/3Al2O3 | 932 - 2303 |
| 6 | Sn + O2 SnO2 | 505 - 1898 |
| 7 | 2Mg + O2 2MgO | 298 - 1376 |
| 8 | 2Zn + O2 2ZnO | 298 - 2000 |
| 9 | 2Ni + O2 2NiO | 298 - 2200 |
| 10 | 2Mn + O2 2MnO | 298 - 1517 |

2  Выполнить сравнительную оценку термодинамической активности металлов в системе Ме-О-МеmOn с использованием кислородного потенциала.

- Типовые тесты рубежного контроля «Термодинамический анализ металлургических систем»
Самоконтроль (типовые тесты к РЛ1  и РК2)

1 В системе частного термодинамического анализа равновесие отдельной  химической реакции определяется:

A)   убылью свободной энергии Гиббса
B)   увеличением энтропии в изолированной системе
C)   максимальной внутренней энергией
D)   максимальной энтальпией
E)    минимальной энергией Гиббса
Е
2 При подкислении раствора селеносульфата натрия серной кислотой осаждают чистый селен по схеме:

Na2SeSO3  + H2SO4   →   Se ↓ + Na2SO4  + SO2(раствор)  + H2O

Роль энтропийного фактора в оценке термодинамической возможности (ТВ) протекания процесса без выполнения расчёта энтропии реакции                                  A)  способствует термодинамической возможности (ТВ) процесса

B)  увеличивает энтальпийный фактор
C)  не влияет на ТВ процесса
D)  уменьшает энтальпийный фактор
E)  препятствует ТВ процесса

Е
3  Критерием термодинамической активности металлов в высокотемпературной газовой фазе системы Ме-О-МеmOn является:
А)  электродный потенциал
В)  потенциал серы
С)  электроотрицательность 
 D) кислородный потенциал
 Е)  водородный показатель
 D

4 Условие термического восстановления оксида цинка в атмосфере газов  SО3 – SO2, используя кислородный потенциал ( πо ):
А) πо газовой фазы > πо системы Zn-ZnO; 
В) πо  газовой фазы >= πо системы Zn-ZnO;
С) πо газовой фазы = πо системы Zn-ZnO; 
D) безокислительный нагрев  невозможен
Е) πо  газовой фазы < πо системы Zn-ZnO;
Е

5  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 3 )
Соответственно:
Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж:

А) – 123.30    
В)     25,5     
С)     123,30   
D)   – 25,5   
Е)    -41,1

А
6     При растворении газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S] ;
температурная зависимость энергии Гиббса представлена уравнением
Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж  
Соответственно, процесс: 
A)  эндотермический 
B)  сопровождается увеличением энтропии
C)  с увеличением энтальпии 
D)  с уменьшением энтальпии
E)   энтропийный фактор превалирует над энтальпийным
D  
7  В сталеплавильном аппарате десульфурация стали осуществляется по схеме      Fe  + [S]  + (CaO)   = (CaS)  +  (FeO);
Процесс протекает на поверхности раздела металлической и шлаковой фаз.
Условие максимальной десульфурации:

A)  уменьшение оксида кальция в шлаке
B)   уменьшение количества металлической фазы
C)  увеличение сульфида кальция в шлаке
D)  введение в шлак дополнительно оксида железа
E)   скачивание шлака в процессе
Е
8 Углеродное раскисление стали по схеме  [ C ]  + [ O ]  =  CO (g)
      обеспечивается при условии:
A)  при повышенном давлении
B)   при повышении температуры
C)  увеличением монооксида углерода
D)  уменьшение объёма расплава                                                                                                                   E)   обработка вакуумом
Е
9  Дефосфорация стали кислородом в газовой фазе протекает по схеме:

      4/5  [ P ]  + O2 (g)   =  2/5  ( P2O5 )  Δ GoT  = - 619280  + 175 Т , Дж  
Cоответственно, роль энтропии при дефосфорации:

A)  является абсолютным критерием ТВ процесса
B)   увеличивает энтальпийный фактор
C)   уменьшает свободную энергию Гиббса
D)  способствует ТВ процесса дефосфорации                                                                                            E)   препятствует ТВ процесса
Е

10    Дефосфорация стали кислородом, растворённым в металле, протекает по схеме:

      4/5  [ P ]  + 2 [ O ]  =  2/5  ( P2O5 )   Δ GoT  = - 385220  + 170 Т , Дж  
Cоответственно, роль энтальпии при дефосфорации:

A)  является абсолютным критерием ТВ процесса
B)   увеличивает энтропийный фактор
C)   увеличивает свободную энергию Гиббса
D)  способствует ТВ процесса дефосфорации                                                                                            E)   препятствует ТВ процесса
D
11  Дефосфорация стали кислородом в оксидах железного шлака протекает по схеме:                                                                                                                                    4/5  [ P ]  + 2 ( FeO )  =  2/5  ( P2O5 ) + 2 Feж    Δ GoT  = - 143050  + 55 Т, Дж

Соответственно, условие отсутствия дефосфорации:

A)  уменьшение температуры
B)   увеличение оксида железа в шлаке
C)   связывание оксида фосфора в шлаке
D)  уменьшение активности оксида фосфора в шлаке                                                                                            E)   равенство энтальпийного и энтропийного факторов
Е
12  Дефосфорация стали кислородом в оксидах железного шлака протекает по схеме:                                                                                                                                    4/5  [ P ]  + 2 ( FeO )  =  2/5  ( P2O5 ) + 2 Feж    Δ GoT  = - 143050  + 55 Т, Дж

Соответственно, условие, способствующее дефосфорации:

A)  уменьшение температуры
B)   уменьшение оксида железа в шлаке
C)   увеличение оксида фосфора в шлаке
D)  увеличение активности оксида фосфора в шлаке                                                                                            E)   равенство энтальпийного и энтропийного факторов
А

13 Условие протекания автогенных процессов: «Автогенный обжиг», «Автогенная плавка»?

A)   процесс осуществляют во взвешенном состоянии;

B) процесс протекает выше температуры возгонки основного металла;

C)  тепло, необходимое для поддержания рабочей температуры процесса, обеспечивается за счёт теплового эффекта основных реакций;

D) для поддержания необходимой температуры применяют пылевидное топливо;

E)  в качестве топлива используют газ.

С

14 Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 3 )
Соответственно:
Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж:

А) – 123.30    
В)     25,5     
С)     123,30   
D)   – 25,5   
Е)    -41,1

А

15  Термодинамическая функция – энтальпия реакции ( 3) является   :
А) функцией процесса         
В) интенсивной  величиной  
С) критерием направленности процесса      
D) возрастающей величиной                                                                                                             Е) экстенсивной величиной

Е

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
       
 1 Тлеугабулов С.М. Теория металлургических процессов. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2007. – 347 с.
2 Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. -М.: Металлургия, 1991, 350с.
3 Рыжонков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.
4 Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов.- М.: Металлургия, 1978, 384с.
4 Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.
5 Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова, Атомиздат, 1986, 350с.
6 Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. Л.: Химия, 1983, 220с.