Лекции 3,4   АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ металлургических процессов с протеканием химических реакций

1.1  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ   РЕАКЦИЙ

1.2  ИНВАРИАНТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

МОДЕЛЬ РЕАКЦИИ (1.1)

Ag + n HNO3 ——AgNO3 +x NO +y NO2 + H2O   (1.1)

Ag + n HNO3 = AgNO3 +(1- 0,5n)NO +(1.5n - 2)NO2 + +0.5nH2O	(1)

Граничные условия количества азотной кислоты на моль растворенного серебра:   1.3(3)< n < 2,0;

В частности:    n   = 1.5

Ag + 1.5HNO3  = AgNO3 + 0.25NO + 0.25 NO2 + 0.75 H2O

1.2  ИНВАРИАНТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Математическое описание реакций в форме инвариантов позволяет взаимоувязать количества (молярные концентрации) реагирующих веществ в любой момент протекания реакции с начальными количествами (концентрациями) компонентов реагирующей системы.

На примере реакции взаимодействия серебра с азотной кислотой (1):

mo HNO3    начальное количество азотной кислоты

mτ HNO3     количество азотной кислоты в любой момент протекания реакции, τ.

mo NO   начальное количество монооксида азота

mτ NO    количество монооксида азота в любой момент протекания реакции, τ.

Ag + n HNO3 = AgNO3 +(1-0,5n)NO +(1.5n-2)NO2 + 0.5nH2O	(1)

(n)(mτ NO)  + (1- 0,5n) (mτHNO3 )   = (n)(mo NO)  + (1- 0,5n) (mo HNO3 )  .

где

(n)(mo NO)  + (1-0,5n) (mo HNO3 )    инвариант химической реакции по компонентам азотной кислоты и монооксида азота при различных значениях текущих количеств азотной кислоты и монооксида азотав разные моменты времени протекания реакции, что подтверждает стехиометрический баланс по элементам.

В частности, для реакции

Ag + 1.5HNO3  = AgNO3 + 0.25NO + 0.25 NO2 + 0.75 H2O  (1.1)

1,5(mτ NO)  + 0,25 (mτ HNO3 )   = 1,5(mо NO)  + 0,25 (mо HNO3 )

1,5(mо NO)  + 0,25 (mо HNO3 ) – инвариант реакции (1.1)

1,5(mτ NO)  + 0,25 (mτ HNO3)    - инвариант  реакции (1.1)

Примеры для закрепления:  расчеты по модельным уравнениям окислительно-восстановительных реакций металлургических процессов;

1 Процесс десульфатизации пирита в процессе окислительного обжига в печи кипящего слоя описывается уравнением в общем виде:

3FeS2 + (n + 1)O2 = Fe3O4 + (3,5 – n/2)S2 + (n – 1)SO2, (1)

где	n = (1  7)

Для реакций с n(min) = 2 и n(max) = 6 (целые числа): 1) объяснить разное количество окислителя на 3 моля пирита; 2) определить количество серы пирита, выполняющей роль восстановителя в реакции с большей термодинамической возможностью (учесть, что сера пирита имеет валентность 2 и 4 при двухвалентном железе).

2 Инварианты химических реакций; расчет степени превращения и селективности по целевому компоненту ко времени τ (в частности, к состоянию равновесия) на примере реакционной системы Ме – S – O:

В шлаково-штейновой системе одновременно протекают реакции (2):

FeS2 + 16 Fe2O3  =  11 Fe3O4  + 2 SO2

FeS2                   =   FeS         +    S

S    +  2Fe3O4    =   6  FeO     +   SO2

в общем виде (модель системы 2) :

A  +  16 B  →  11 R  + 2 C

A   →   D   + F

F   +   2 B  →   6  E  +   C

Рассчитать  А→С за время  при условии: количества веществ (моль) в начальный момент (0):

n0(A) = 8,0; 	n0(B) = в избытке 2n*;

ко времени  количества веществ составляют:

nτ(E) = 12.0;  	nτ(F) = 3,0;		nτ(A) = 2,0;

– Определить  количество  образовавшегося «R»;«D»; «В»; «С»?

-  Оценить селективность компонента А по компоненту С (σA→C);

-   Написать инварианты к реакции системы (2).

Полученный результат на модели может быть использован для аналогов с разными компонентами, взаимодействующих по схеме модели (2).

3 Подтвердить аналитическое выражение инварианта

2,0(mо СН4)  + (mо H2О )   =  2,0(mτ СН4)  + (m τH2О )   – инвариант реакции (3)

СН4  +  2 О2  = СО2  + 2 Н2О (3)

Инварианты металлургических реакций

Написать инварианты к реакциям (2.1–2.3) с объяснением их смысла и применения в металлургических расчетах.

CnH2n  + O2  → СО2 + Н2О   (2.1)

СН4 + О2 → СО2 + Н2О	 (2.2)

As2S3 + O2 → As2O5 + SO2	  (2.3)

- CnH2n  + O2  → СО2 + Н2О

n0 CnH2n + n0 СО2  → nt CnH2n + СО2

n0 O2+ n0 СО2  → nt O2+ nt СО2

n0 CnH2n + n0 Н2О  → nt CnH2n + nt Н2О

n0 O2 + n0 Н2О  → nt O2 + nt Н2О

- СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О

n0 СН4 + n0 СО2  → nt Н2О + 2nt O2

n0 СН4 + 2n0 Н2О  → nt СН4 + 2nt Н2О

2n0 О2 + n0 СО2  →2 nt O2 + nt CO2

2n0 О2 + 2n0 Н2О  →2nt О2 + 2nt Н2О

- 2As2S3 + 11O2 ® 2As2O5 + 6SO2

2n0 As2S3 + 2n0 As2O5  →2 nt As2S3 + 2nt As2O5

2n0 As2S3 + 6n0 SO2  → 2nt As2S3 + 6nt SO2

11n0 O2 + 2n0 As2O5  →  11nt O2 + 2nt As2O5

11n0 O2 + 6n0 SO2  →  11ntO2 + 6nt SO2

1  Теоретическое обоснование:  стехиометрический и электронный балансы

химических реакций;

Формы моделей:                                                                                                          -  обобщенное уравнение  реакции (модель реакции);

-  инварианты химических реакций

В алгоритме   получения модели реакции, стехиометрические коэффициенты которой некратные, используют:

-  выбор обобщенного коэффициента, определяющего практическое приложение получаемой модели;

-  стехиометрический баланс;

-  электронный баланс;

-  физико-химическая индивидуальность реакции.

Пример из практики гидрометаллургии золота

Для рафинирования серебряных сплавов, содержащих золото (более 25 % по массе) применяют методы селективного выщелачивания серебра. Так как серебро растворимо в азотной кислоте в оличие от золота при выщелачивании сплава азотной кислотой протекает реакция (схема):

Ag + HNO3  ——— AgNO3 + NO + NO2 + H2O		(1)

Серебро переходит в раствор, с дальнейшим осаждением из раствора в виде хлорида и восстановлением до металла с помощью восстановителя (железного скрапа). Золотой осадок промывают, сушат и плавят в слитки.

В реакции (1) окислитель – азотная кислота изменяет степень окисления от

(+ 5) до (+2) и (+4), что и определяет некратность стехиометрических коэффициентов в пределах граничных условий, определяемых по модели реакции.  Тем самым, имеем множество реакций с некратными коэффициентами, условия протекания которых определяются термодинамическим анализом и практическим приложением с учетом  экономических затрат.

-   Выбор обобщенного уравнения (1.1):

Практический интерес представляет расход    окислителя; в связи с этим выбираем модель реакции (1) с обобщенным коэффициентом n (HNO3) из расчета на один моль растворенного серебра:

Ag + n HNO3   = AgNO3 +x NO +y NO2 + 0,5 n H2O	  (1.1)

-- Стехиометрический баланс:

n   = 1 + x + y                    (баланс по азоту)     х = n – 1 - у

3n   = 3  + x + 2y + 0,5n     (баланс по кислороду)

3n   = 3  + ( n – 1 – у) + 2y + 0,5n      1,5 n = у + 2    у =  1,5 n - 2

- Электронный баланс:  количество отданных электронов восстановителем (восстановителями) равно количеству электронов,  принятых окислителем (окислителями).

Метод электронного баланса позволит одновременно с нахождением коэффициентов определить количество окислителя

где 	3х + у = 1;

у = 1 – 3х;	 граничные условия х  ;	0 < х < ;       0 < у < 1;

Множество решений в пределах указанных граничных условий:

-  физико-химическая индивидуальность реакции

у =  1,5 n – 2      результат стехиометрического баланса

у = 1 – 3х           результат   электронного    баланса

В итоге:  1,5 n =  3 - 3х        х  =  1  - 0,5 n

у =  1,5 n – 2