Лекции 5-8 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОД

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

В практике термодинамического моделирования металлургических систем при выполнении научных исследований, обработке и анализе экспериментальных данных  используется метод термодинамических потенциалов, базисом которого являются дифференциальные уравнения  термодинамики:

dU   =   TdS – PdV

dH   =    TdS  + VdP

d F  =  - SdT  - PdV

d G  =  - SdT  +  VdP

Дифференциальные уравнения Максвелла

Уравнения Максвелла

№ 1

Дифференциальные уравнения термодинамики определяют  cоотношения взаимности характеристических функций (термодинамических потенциалов) и параметров состояния  при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов.

Уравнения Максвелла

№ 1

Соотношения взаимности     внутренней энергии  и параметров состояния системы(естественных переменных: S-энтропия и  V-объем)    при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

dU   =   TdS – PdV

(∂U/∂S)V,ni   =  T            (∂U/∂V)S.ni   =  - P

∂2U / ∂V∂S) =  ∂2U / (∂S∂V)

(∂T/∂V)S,ni   =  -  (∂P/∂S)V.ni  =   ∂2U / ∂V∂S)

Уравнения Максвелла  № 2

Соотношения взаимности  энтальпии системы и ее                             параметров состояния (естественных переменных: S-энтропия и  P-давление)  при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

dH   =    TdS  + VdP

(∂H/∂S)P,ni   =  T       (∂H/∂P)S.ni   =   V

∂2H (∂P/∂S) =∂2H (∂S/∂P)

(∂T/∂P)S,ni   =  -  (∂V/∂S)P.ni  =   ∂2H(∂S/∂P)

Уравнения Максвелла

№ 3

Соотношения взаимности    энергии Гельмгольца    и параметров состояния (естественных переменных: Т-температура и V-объем ) при термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

d F  =  - SdT  - PdV

(∂F/∂T)V,ni   =  - S         (∂F/∂V)T.ni   =  - P

∂2F (∂V/∂T) =  ∂2F(∂T/∂V)

(∂S/∂V)T,ni   =   (∂P/∂T)V.ni  =   ∂2F (∂V/∂T)

Уравнения Максвелла   № 4

Соотношения взаимности   энергии Гиббса  и параметров состояния (естественных переменных: Т-температура и Р- давление)   при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

d G  =  - SdT  +  VdP

-  (∂S/∂P)T,ni   =  (∂V/∂T)P.ni

∂ 2G (∂P/∂T) = ∂ 2G / (∂T/∂P)

(∂G/∂T)P,ni   =  - S      (∂G/∂P)T.ni   =  V

Дифференциальные уравнения  термодинамики определяют: термодинамическую возможность, направление и полноту протекания процесса (химических реакций, образования раствора, любых физико-химических превращений); в общем случае определяются знаком и численным значением термодинамических потенциалов (в частном случае, критерием является энергия Гиббса).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)  (2)

ΔG < 0 процесс термодинамически возможен в прямом направлении;

ΔG = 0 химическое равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

ΔG > 0 процесс термодинамически возможен в обратном направлении;

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					(2)

ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии.

Роль энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамической оценке направленности металлургических реакций

∆H  М, Дж

- ∆S   N ,Дж/К        *∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

Т,  К

Реакция

2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т)

- 1687909              М

325,15                N

932 - 2303            Т

Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т)

-598796

96,88

298-1556

Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т)             - 493666

203,98

1180 - 2248

С (т) + 1/2О2 = СО

- 110560

- 89,875

773 - 2273

С (т) + О2 = СО2

- 393260

- 2,29

773 - 2273

СО + 1/2О2 = СО2

- 282695

87,585

773 – 2273

С (т) + СО2 = 2СО                                       реакция Будуара-Белла

172130

- 177,46

773 - 2273

Н2 + 1/2О2 = Н2О

- 246175

54,12

400 - 3000

*∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

* Пример: для реакции С (т) + СО2 = 2СО

*      ∆ Gо = 172130 – 177,46 Т    [ 773 - 2273]

Реакция эндотермическая; протекает с увеличением энтропии, т.е. энтальпийный фактор не способствует термодинамической возможности (ТВ) реакции, увеличивая энергию Гиббса; энтропийный фактор способствует ТВ, уменьшая энергию Гиббса.

Реакция Будуара термодинамически возможна при температурах выше 970 К  (172310 / 177,46).

Дополнительный материал (термодинамическое моделирование)

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики:

TdS = dU + dL					(5.1)

позволяет получить ряд важных соотношений, устанавливающих связь между различными термодинамическими свойствами системы, которые используются для расчёта термодинамических характеристик исследуемых металлургических систем.

Все термодинамические величины разделяют на две группы – функции состояния и функции процесса. Величина функции состояния однозначно определяется параметрами данного состояния. Следовательно, для определения изменения функции состояния необходимо знать лишь значения этой функции в начале и в конце процесса.

Функции процесса (например, работа и теплота) определяются характером процесса изменения состояния термодинамической системы.

Характерным свойством функций состояния является то, что их дифференциал является полным дифференциалом.

В математическом анализе полным дифференциалом функции нескольких независимых переменных z = f (x, y, w …) называется величина вида

(5.2)

В подавляющем большинстве случаев для чистых веществ рассматриваются функции двух переменных z = f (x, y), для которых

.			(5.3)

Частные производные взяты при условии постоянства тех величин, которые стоят в виде индекса. Например, частная производная от давления по температуре др/дТ может быть вычислена для различных условий: при условии постоянства объема системы , при условии постоянства энтальпии системы I, постоянства энтропии системы s и т.д. В каждом из этих случаев рассматриваемая производная, обозначаемая соответственно  и т.д., будет иметь различную величину.

Математический анализ устанавливает:

,					(5.4)

т.е. значение смешанной производной не зависит от последовательности дифференцирования.

Отсюда следует, что если дифференциал какой-либо функции z = f (x, y), записан в виде

dz = M dx + N dy					(5.5)

и если известно, что дифференциал функции  z является полным дифференциалом, то справедливо следующее соотношение:

.						(5.6)

Это уравнение позволяет получить ряд важных дифференциальных уравнений термодинамики.

Рассмотрим соотношение (5.4) для случая, когда  z = соnst. В этом случае dz = 0 и, следовательно,

= 0,

откуда

Или, что то же самое

(5.12)

Очевидно, что если некоторая величина z является функцией двух переменных х и у, т.е. z = f (x, y), то с таким же основанием можно рассматривать величину х  как функцию переменных у и z, т.е. х =  (у, z), и величину у – как функцию х и z, т.е. у =  (х, z). Уравнение (5.12) однозначно связывает между собой величины всех возможных производных этих трех функций. Из уравнения (5.12) для величин р,  и Т получаем:

(5.12а)

для величин р, Т и s

(5.12б)

для величин i, u и Т

(5.12в)

и т.д.

Из дифференциального уравнения (5.3) можно получить еще одно полезное соотношение. Дифференцируя его по х при условии постоянства некоторого параметра состояния , получаем:

(5.13)

Уравнение (5.13) позволяет установить связь между частными производными одних и тех же величин, но вычисленных при разных постоянных параметрах.

  - 5.1  Уравнения Максвелла

Запишем объединённое уравнение термодинамики  в следующем виде:

du = T ds – p d.					(5.14)

Обозначим через х и у две условные переменные, под которыми мы будем подразумевать любую пару из четырех величин: р, , Т,  s.

Из уравнения (5.14) получаем:

(5.15)

и

(5.16)

Дифференцируя первое из этих уравнений по у, а второе по х. получаем соответственно:

(5.17)

и

(5.18)

Приравнивая правые части этих уравнений, получаем:

(5.19)

Подставляя в это соотношение вместо х и у величины р, , Т и  s, можно получить ряд соотношений.

Подставляя в (5.19) вместо  х и у  р и s, получаем:

Поскольку ,  и поскольку, разумеется  и , получаем:

(5.20)

Подставляя в уравнение (5.19) вместо  х и у   и s, р и Т,  и Т, получаем соответственно:

;				(5.21)

;				(5.22)

(5.23)

Дифференциальные уравнения (5.20 – 5.23) носят название уравнений Максвелла и применяются для термодинамических расчётах в ЧТА и ПТА термодинамического моделирования.

Типовые тесты к РК1

1  Стандартное значение энтропии моля вещества при 298 К указывает:

A)  работоспособность системы

B)  запас энергии  моля вещества

C)  меру деградации энергии

D)  энтропию образования моля вещества

E)   меру беспорядка в системе

2  Стандартное значение энтальпии образования моля гидроксида натрия указывает тепловой эффект реакции при 298 К:

A)  Na2O  +  H2O  =  NaOH

B)  Na2O  +  H2O  = 2 NaOH

C)  Na   +0.5 H2 + O  =  NaOH

D)  Na + 0,5 H2O + 0,25 O2 =  NaOH

E)  Na  + 0,5 H2 +0.5 O2  = NaOH

3  Температурная зависимость энергии Гиббса  реакции окисления растворенного фосфора в стали растворенным кислородом в металле:

(4/5) [P]   +  2 [O]   =  (2/5) (P2/O5)       ∆G0T  =  - 385220  + 170T , Дж

Температура, определяющая условие восстановления фосфора, К?

A)  2500

B)  1160

C)  2266

D)  более 2266

E)   менее 2266

4  Роль энтальпийного фактора при оценивании термодинамической возможности окисления растворенного фосфора в стали растворенным кислородом в металле:

(4/5) [P]   +  2 [O]   =  (2/5) (P2/O5)       ∆G0T  =  - 385220  + 170T , Дж

A)  способствует ТВ процесса

B)  не оказывает влияния

C)  препятствует ТВ процесса

D)  увеличивает свободную энергию Гиббса

E)   уменьшает энтальпийный фактор

5  Роль  энтропийного фактора при оценивании термодинамической возможности окисления растворенного фосфора в стали растворенным кислородом в металле:

(4/5) [P]   +  2 [O]   =  (2/5) (P2/O5)       ∆G0T  =  - 385220  + 170T , Дж

A)  способствует ТВ процесса

B)  не оказывает влияния

C)  препятствует ТВ процесса

D)  увеличивает свободную энергию Гиббса

E)   уменьшает энтальпийный фактор