Выщелачивание металлов с протеканием химической реакции при 298К.

2.1.1     (варианты 1-5)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (1) и (2):

3UO2(тв) + ClO3-(р-р)  + 6H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +  Cl-(р-р)   + 3H2Oж                                                                                                                                 (1)

3UO2(тв) + 2NO3-(р-р)  + 8H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +2NO(газ)   + 4H2Oж                                                                                                                                 (2)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (1) и (2) ?

2.2.2  (варианты 6-10)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (3) и (4):

3UO2(тв) + 2NO3-(р-р)  + 8H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +2NO(газ)   + 4H2Oж                                                                                                                               (3)

UO2(тв) + MnO2(тв)  + 4H+(р-р)  = UO22+ (р-р) + Mn2+(р-р)   + 2H2Oж                                                                                                                              (4)

Указать реакцию с большей ТВ. Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (3) и (4) ?

2.2.3  (варианты 11-15)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (5) и (6):

3UO2(тв) + ClO3-(р-р)  + 6H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) + Cl-(р-р)   + 3H2Oж                                                                                                                                 (5)

UO2(тв) + MnO2(тв)  + 4H+(р-р)  = UO22+ (р-р) + Mn2+(р-р)   + 2H2Oж                                                                                                                                 (6)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (5) и (6) ?

2.2.4  (варианты 16-20)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (7) и (8):

Плутоний при растворении урана в концентрированной азотной кислоте будет присутствовать в растворе в виде нитратов со степенью окисления плутония : +3,  +4,  +6:

Pu(ТВ)  + 8 HNO3(р-р)   = Pu(NO3)4(р-р)  +    4NO2(газ) +  4 H2Oж   (7)

Pu(ТВ)  + 8 HNO3(р-р)   = PuO2(NO3)2(р-р)  + 6NO2(газ) + 4 H2Oж   (8)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится предлагаемое заключение при расчете на «n» молей Pu в реакциях (7) и (8)?

Выщелачивание металлов с протеканием химической реакции при 298К.

2.1.1     (варианты 1-5)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (1) и (2):

3UO2(тв) + ClO3-(р-р)  + 6H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +  Cl-(р-р)   + 3H2Oж                                                                                                                                 (1)

3UO2(тв) + 2NO3-(р-р)  + 8H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +2NO(газ)   + 4H2Oж                                                                                                                                 (2)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (1) и (2) ?

2.2.2  (варианты 6-10)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (3) и (4):

3UO2(тв) + 2NO3-(р-р)  + 8H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) +2NO(газ)   + 4H2Oж                                                                                                                               (3)

UO2(тв) + MnO2(тв)  + 4H+(р-р)  = UO22+ (р-р) + Mn2+(р-р)   + 2H2Oж                                                                                                                              (4)

Указать реакцию с большей ТВ. Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (3) и (4) ?

2.2.3  (варианты 11-15)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (5) и (6):

3UO2(тв) + ClO3-(р-р)  + 6H+(р-р)  = 3UO22+ (р-р) + Cl-(р-р)   + 3H2Oж                                                                                                                                 (5)

UO2(тв) + MnO2(тв)  + 4H+(р-р)  = UO22+ (р-р) + Mn2+(р-р)   + 2H2Oж                                                                                                                                 (6)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится, полученный Вами, результат при расчете на «n» молей UO2 в реакциях (5) и (6) ?

2.2.4  (варианты 16-20)

Задание: Выполнить оценку термодинамической возможности (ТВ) реакций (7) и (8):

Плутоний при растворении урана в концентрированной азотной кислоте будет присутствовать в растворе в виде нитратов со степенью окисления плутония : +3,  +4,  +6:

Pu(ТВ)  + 8 HNO3(р-р)   = Pu(NO3)4(р-р)  +    4NO2(газ) +  4 H2Oж   (7)

Pu(ТВ)  + 8 HNO3(р-р)   = PuO2(NO3)2(р-р)  + 6NO2(газ) + 4 H2Oж   (8)

Указать реакцию с большей ТВ.

Изменится предлагаемое заключение при расчете на «n» молей Pu в реакциях (7) и (8)?

- Гидрометаллургические технологии с протеканием химических реакций   (5)

- CuFeS2  + HNO3 ➡️ Cu(NO3)2+ Fe2O3  + S + NO +  H2O    схема

- MoS2 + HNO3 ®  H2MoO4  + H2SO4*6H2O  + NO2   (2)

- 1 Взаимодействие ксантогената(собирателя) с поверхностью золота способствует окислению золота кислородом по реакции (схема):

- Au  +   C2H5OCSSK  + O2  + 2H2O  ——C2H5OCSSAu   +  KOH  , что указывает количество кислорода, требуемого для окисления моля золота  ——?

- А)    0.25

- В)    0.75

- С)    1.00

- D)    1.25

- Е)    1.50

- А

- 2  Цианирование золотосодержащих руд.

- Реакция Эльснера по уравнению (схема):

- Аu  + NaCN  + O2  + H2O  =  NaAu(CN)2  +  NaOH   указывает количество  растворенного кислорода, требуемого для окисления моля золота:

- А)    0.25

- В)    0.50

- С)    1.00

- D)    1.25

- Е)    0.75

- А

- 3  Причиной значительного поглощения кислорода из растворов при  перколяционном цианировании является присутствие сульфида натрия, расходуемого  по уравнению (схема):

- Na2S  + NaCN  + O2  + H2O ——  NaSCN  + NaOH , что определяет необходимое дополнительное количество растворенного кислорода, требуемого для окисления моля сульфида натрия:

- А)    0.25

- В)    0.50

- С)    1.00

- D)    1.25

- Е)    0.75

- В

- 4  Агитационное цианирование золотосодержащих руд.

- Сопутствующие минералы железа являются причиной дополнительного  расхода окислителя по схеме:

- FeS  +  NaCN   + H2O  + O2 —— Na4Fe(CN)6  + NaSCN  +  NaOH, что определяет количество растворенного кислорода, требуемого для окисления моля сульфида железа ——?

- А)    0.25

- В)    0.50

- С)    1.00

- D)    1.25

- Е)    0.75

- В

- 5  Цементация золота алюминиевой пылью из роданистых элюатов,  содержащих 250 г/дм3 NH4SCN  в щелочной среде протекает по уравнению (схема):

- NH4Au(CN)2   +  AI  ——  Au   + AI(CN)3 + NH4CN , что определяет количество цементатора на моль осажденного золота:

- А)    0.25

- В)    0.50

- С)    0,33

- D)    1.0

- Е)    0.75

- С

- Выщелачивание медных концентратов может быть представлено  суммарной реакцией взаимодействия халькопирита разбавленной азотной кислотой:

- CuFeS2  + HNO3 ➡️ Cu(NO3)2+ Fe2O3  + S + NO +  H2O    схема  (1)

- 6CuFeS2  + HNO3 ➡️ 6 Cu(NO3)2+ 3Fe2O3 + 12S + 10NO + 11 H2O      (1.1)

- Выщелачивание медных концентратов может быть представлено  суммарной реакцией взаимодействия халькопирита концентрированной азотной кислотой

- CuFeS2  + HNO3  ➡️Cu(NO3)2+ Fe2O3 + S + NO2 +  H2O    схема    (2)

Задание:  проблема-решение  подтвердить стехиометрические коэффициенты в уравнении (1) и написать уравнение (2)

CuFeS2  + HNO3 ➡️ Cu(NO3)2+ Fe2O3  + S + NO + NO2 +  H2O    (3)                                 Количество окислителя в реакции (3) на моль халькопирита?

При гидрометаллургической переработке сульфидных медных руд растворителем халькопирита может быть сульфат железа (III); при этом возможны реакции (4.1) и (4.2)

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 5FeSO4 + 2S		(4.1)

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 = CuSO4 + 5FeSO4 + 2H2SO4	(4.2)

Для оценки наиболее термодинамически вероятной реакции при стандартных условиях достаточно определить

= 2( SO42-) - 2(Н2О) = 2∙(-742,99) – 2(-237,3) = -1011,4 кДж

т.е. реакция (4.2) как более термодинамически возможная в сравнении с реакцией (4.1) с энергией Гиббса меньшей на 1011,4 кДж указывает и на условие ее протекания: достаточная аэрация водного раствора кислородом.

Методом комбинирования уравнений легко подтвердить, что полученная разность – 1011,4 кДж определяет энергию Гиббса реакции окисления серы кислородом с участием воды:

2S + 2H2O + 3O2 = 2H2SO4 + 				(4.15)

где 	 (4.15) = - 1011,4 кДж

К экзамену (3-ий вопрос)

Задача – проблема.  Выщелачивание меди и компонентов медной руды азотной кислотой сопровождается образованием монооксида и диоксида азота: при этом  самопроизвольно (термодинамически и практически) образуются их димеры:

N2O2  и N2O4 .

Подтвердить (научно) самопроизвольное образование димера N2O4 при известных стандартных энтальпиях образования газообразных NO2 и N2O4 при 298К: + 33,89 кДж/ моль и  + 9,37 кДж/ моль.; стандартные молярные энтропии 240,45 и 304,8 Дж/(моль*К) , соответственно.

Дополнительно к заданию 3 (типовое решение)

В частности,  рассчитать минимально необходимый расход соды (массу Na2CO3 в тоннах на  1 тонну шеелитового концентрата с содержанием 69,5 % (по массе) CaWO4 (56,0%  WO3) по данным: Кс  = 2;  Т : Ж = 4,  м3/т;

В общем случае:  ТНК  = СНК +  [Na2CO3]равн.* V = 1  + ([Na2WO4]равн / К)*V =

=[1  + (1/V)/ K]*V

По условию объем раствора соды (растворителя) на моль CaWO4 равен:

(4 * 288)/695 = 1.66 дм3 , что следует из объема «Ж» в 4 раза больше «Т»,

значит на тонну концентрата необходим объем  «Ж» = 4 «Т»,  4м3 ;

В 1 тонне концентрата 695кг CaWO4; Молярная масса CaWO4 равна 288г.

Расчет на моль CaWO4;   пропорция:  695кг CaWO4 (1т концентрата) соответствует 4м3

(4*103 дм3), значит на моль CaWO4   объем раствора равен: (4*103 * 0,288)/695 = 1,66 дм3

ТНК  = СНК +  [Na2CO3]равн.* V = 1  + ([Na2WO4]равн / К)*V =

=[1  + (1/V)/ K]*V = 1 + [{(1/1.66)}/2]*1,66 = 1 + 0,3*1,66 = 1,5 моль (Na2CO3)

Молярная масса Na2CO3  = 106г

В соответствии с указанными условиями необходимый расход соды на тонну концентрата равен  [(695*103* 1,5 )/288]*106*10-6  = 0,384 т (Na2CO3)

5 Теоретические основы  выделения металлов из растворов выщелачивания и элюатов.

5.1  Осаждение металлов из растворов выщелачивания в форме  труднорастворимых соединений.

(варианты 1 - 5)

К варианту 1 и 2.  При осаждении  из растворов халькофильных металлов (Cu.  Ni. Co, благородных металлов) при использовании в качестве осадителя элементную серу  в присутствии металла-восстановителя  с меньшим электродным потенциалом (350 -370К) образуются сульфиды металлов по общей схеме:

Me2+  + S  + Me2(Red)  =  MeS↓  + Me22+   (1)

Вариант 1 Определить необходимое количество серы  (СНК) для осаждения моля  меди  в виде сульфида в присутствии железа (железные окатыши (80%масс. Fe) по реакции (1). Объясните, почему на практике расход  осадителя  1,6 – 2-кратный от СНК.?

Вариант 2

Определить необходимое количество серы  (СНК) для осаждения моля  никеля  в виде дисульфида в присутствии железа (железные окатыши (80%масс. Fe) по реакции (1). Объясните, почему на практике расход  осадителя  1,6 – 2-кратный от СНК.?

Вариант 3              Разделение никеля и кобальта из растворов автоклавного окислительного выщелачивания основано на осаждении кобальта по реакции (2):

2CoSO4 + Cl2 + 3Na2CO3  + 3H2O = 2 Co(OH)3↓ + 2NaCl + 2Na2SO4 +3CO2 (2)

Определить количество окислителя  (СНК) для осаждения моля кобальта.

Объясните, почему на практике расход  соды превышает СНК.?

Вариант 4

Очистку раствора электролита от олова при электролитическом получении никеля проводят в пачуках , окисляя олово хлором  с протеканием гидролиза при РН 2,5-3,5. Кобальт осаждается в форме гидроксида по реакции (3):

2CoSO4 + Cl2 + 3NiCO3  + 3H2O = 2 Co(OH)3↓ + NiCl2 + 2NiSO4 +3CO2      (3)

Определить количество окислителя  (СНК) для осаждения моля кобальта.

Объясните, почему на практике расход окислителя СНК равен ТНК?

Вариант 5  Ионы меди, серебра и магния  в присутствии ионов хлора Cl-  и восстановителя  образуют нерастворимые хлориды одновалентных металлов

(соответственно) по схеме реакции (4):

2 Cu2+ + Me (Red)  + 4Cl-   =  2CuCl ↓ +  MeCl2   (4)

Определить расход восстановителя на моль осажденной меди.

Роль иона хлора в реакции осаждения металлов из раствора?

5.2  Выделение металлов из растворов в форме солей (кристаллизация, высаливание, дистилляция).

Кристаллизация осуществляется достижением пересыщенного состояния раствора с выделением металла в форме соли. Технология используется для получения Cu, Zn, Ni  купоросов  (MeSO4 * nH2O) по схеме реакции (5):

mMen+  + nAm-  + xH2O =  (T,P)= MemAn*xH2O↓   (5);

при обработке алюминатных растворов и схеме Байера, для удаления балластных солей сточных промышленных вод; при разделении металлов, соли которых имеют различную растворимость;  для вывода избытка воды с целью обеспечения замкнутой по раствору технологической схемы. К заданию 6.

Высаливание – осаждение соли вследствие уменьшения ее растворимости при введении компонента с одинаковым анионом осаждаемой соли  по схеме реакции (6):

Me1A + Me2A(HA) + nH2O  → Me1A + Me2A*nH2O   (6)

Дистилляция -  обработка раствора внешним энергоносителем, обеспечивающая температуру возгонки летучих компонентов, входящих в состав соли. Образуются осадки гидроксидов, основных сульфатов, карбонатов.

Применяют при извлечении Cu, Zn, Ni, Co из растворов выщелачивания оксидных руд, свежевосстановленных  металлизированных огарков.

Вариант 6

Осаждение никеля из водного раствора карбоната гексаамминникеля в форме карбоната дигидроксоникеля дистилляцией  96.1):

2[Ni(NH3)6]CO3  +  H2O  =  Ni2(OH)2CO3 ↓  + CO2 + 6NH3↑  (6.1)

Определить количество осажденного никеля в комплексе на моль карбоната гексаамминникеля. Приведите пример(ы) осаждения металлов дистилляцией.

5.3  Осаждение металлов в элементной форме  ( химическое осаждение, цементация, автоклавное осаждение, электроэкстракция).

При обработке растворов (выщелачивания, ионного обмена, жидкостной экстракции) реагентами-восстановителями металлы осаждаются в элементной форме.

5.3.1 Химическое осаждение – использование химических реагентов, металлов –осадителей, газов.

Вариант 7. При использовании в качестве восстановителя металла в ионной форме неорганических соединений восстанавливают золото ионами двухвалентного железа по реакции (ионная форма) (7):

AuCl4- +  3Fe2+  = Au  +  3Fe3+   +4Cl-  (7)

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя в реакции (7). Определить количество восстановителя в реакции образования селена в элементной форме по реакции (схема) (8):

SeO32-   + SO32-  +  H+  =  Se  + SO42-  +  H2O    (8)

Вариант 8.  При использовании в качестве восстановителя металла в ионной форме органических соединений восстанавливают золото  щавелевой кислотой по реакции (ионная форма) (9):

2Au3+  + 3H2C2O4  =  2Au  + 6H+  + 6CO2        (9)

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя в реакции (9). Определить количество восстановителя (формиат-иона) в реакции образования платины в элементной форме по реакции-схема  (10):

Pt4+  + HCOO-  →  Pt  + H+  + CO2                       (10)

Вариант 9.  При использовании в качестве восстановителя металла в ионной форме органических соединений восстанавливают медь   формальдегидом  по реакции (ионная форма) (11):

Cu2+   + 2HCHO + 4OH-  = Cb  + 2HCOO-  + H2   + 2H2O   (11)

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя в реакции (11). Определить количество восстановителя - гидразина в реакции образования никеля в элементной форме по реакции-схема  (12):

Ni2+  + H2NNH2  =  Ni  + N2 +  H+                               (12)

5.3.2  Цементация – осаждение металлов из растворов его солей, элюатов другими металлами с меньшим электродным потенциалом (более термодинамически активными).

Цементацию используют при осаждении меди из растворов после кучного и подземного выщелачивания; при очистке Ni, Co, Zn- электролитов от меди; при осаждении золота из цианистых растворов; при извлечении золота и серебра из элюирующих растворов (элюатов).

Вариант 10.  Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя при цементации цинком растворов после выщелачивания меди цианированием  (13).

2[Au(CN)4]-   + Zn  = 2Au  + [Zn(CN)4]2-   (13)

Определить количество металла-цементатора (СНК) при осаждении золота из солянокислых ТМ элюатов по схеме реакции (14):

Au[SC(NH2)2]Cl  +  Pb  → Au +  Pb[SC(NH2)2]4Cl2   (14)

Вариант11 Цементация цинком  золота из кислого ТМ элюата.

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя при цементации золота по реакции (15):

{Au[SC(NH2)2]2}2SO4  +  Zn  → Au +  Zn[SC(NH2)2]4SO4   (15)

Объяснить: почему  ТНК металла-цементатора больше СНК?

Вариант 12 Цементация алюминием  золота из кислого ТМ (SC(NH2)2) элюата.

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя при цементации золота по реакции (16):

{Au[SC(NH2)2]}2SO4  +  Al  → Au +  [SC(NH2)2] +  Al2 (SO4)3   (16)

[Au(ТМ)2]2SO4  +  Al  → Au +  ТМ+  Al2 (SO4)3

Объяснить: почему  ТНК металла-цементатора больше СНК?

Варианты (13 – 15)

Цементация алюминием  золота из кислого ТМ (SC(NH2)2) элюата.

Подтвердить электронным балансом СНК восстановителя при цементации «n» золота по реакции (16):

{Au[SC(NH2)2]}2SO4  +  Al  → Au +  [SC(NH2)2] +  Al2 (SO4)3   (16)

[Au(ТМ)2]2SO4  +  Al  → Au +  ТМ+  Al2 (SO4)3                         (16.1)

Объяснить: почему  ТНК металла-цементатора больше СНК?

5.3.3 Автоклавное осаждение металлов газами-восстановителями

Осуществляется обработкой растворов при повышенной температуре

(Т › 370К) и давлении газами-восстановителями (H2, CO, SO2). Используется в промышленном масштабе при осаждении порошков

Cu, Ni, Co; соединений селена, урана, благородных металлов и платиноидов по схеме:  Men+  + Bгаз→  Me  + Bn+газ

Варианты 16-18

- Определить количество образующегося аммиака при автоклавном осаждении кобальта из аммиачных растворов с использованием в качестве восстановителя водорода (n равно номеру варианта /10). Реакция представлена схемой в общем виде:

Co(NH3)nSO4  + H2   →  Co  + (NH4)2SO4  + ( n-2) NH3   (17)

-Объяснить: почему  на практике ТНК газообразного  восстановителя  больше СНК?

- аргументировать: с увеличением температуры и давления водорода, а также с уменьшением концентрации (NH4)2SO4  и NH3  скорость и полнота осаждения кобальта возрастают.

5.3.4  Электролитическое осаждение.

Применяется для растворов с повышенным содержанием металлов (≥

25 – 40 г/дм3), применяя нерастворимые аноды. В процессе электроэкстракции растворы обедняются по осаждаемому металлу; одновременно в эквивалентном соотношении регенерируется реагент-растворитель (серная кислота при обработке сульфатных растворов), что обеспечивает замкнутую схему по растворителю.

При обработке растворов поливалентных ионов металла, реализуя возможности электрохимического восстановления и регулируя  рН растворов, получают на катоде нерастворимые соединения металлов (CuCl  при электролизе хлоридных медьсодержащих растворов, или теллуриды,  селениды металлов).

Варианты 19,20

Приведите пример электроэкстракции металлов из металлургической практики с указанием электродных процессов на аноде и катоде.

Например: Электролиз раствора перрената калия в присутствии серной кислоты (схема реакции):

KReO4  + H2SO4  = Re  + K2SO4  + O2  + H2O   (18)