Лекция 15 Примеры моделей при исследовании металлургических объектов.

Моделирование физико-химических и термодинамических процессов металлургии на примерах:

Научное и методическое значение законов физической химии определяют  их общность и универсальность в применении к сложным технологическим процессам вскрытия руды, обогащения по целевому компоненту и комбинированным технологическим процессам переработки руд чёрных и цветных металлов. При исследовании процессов переработки различных труднообогатимых руд цветных металлов, промпродуктов, продуктов сложного  состава металлургических заводов; исследовании новых комбинированных процессов, предусматривающих выщелачивание окисленных соединений из руд, хвостов и  продуктов с последующим извлечением металлов из растворов и пульп сорбционным и экстракционными методами, ионной флотацией и пирометаллургическими методами требуются знания физико-химических свойств с их применением при выполнении физико-химического анализа исследуемой системы. Выше в приложении к химическим реакциям различных технологических процессов необходимо при выполнении любых количественных расчётов по уравнениям реакций использовать стехиометрические коэффициенты, подтверждающие соблюдения материального, электронного и эквивалентного балансов.

Индивидуальное задание:

1) химизм процесса сегрегации окисленных Сu-руд может быть представлен из трех последовательных стадий [2]:

2NaCl(т) + SiO2 (т) + H2O(г) = Na2SiO3 (т) + 2HCl(г)			(1)

3Cu2O(т) + 6HCl(г) = 2Cu3Cl3 (г) + 3H2O(г)				(2)

2Cu3Cl3 (г) + 3H2 (г) = 6Cu(т) + 6HCl (т)				(3)

Определить количество образующейся металлической меди при рабочей температуре процесса 700 – 900 0С в герметичном аппарате при условии, что количество исходных компонентов: n (Cu2O) = 3,0 моль в присутствии составляющих руды  SiO2, Al2O3 … n (H2O) = 1,0 моль; n (NaCl) = 1,0 моль;   n (H2) = 3,0 моль при условии необратимости реакций (1) – (3);

2) приведите примеры инвариантов для  реакции синтеза  аммиака из газообразных водорода и азота;

3) на основе стехиометрических балансов рассчитать для системы реакций:

A + 2B = 2C

C  = D + 2H

A + 2D = E

количество компонентов B,  C и  D ко времени τ , если в начальный момент количества А и В составляли, соответственно,  2 и 3 моль, остальные компоненты отсутствовали.  В момент времени τ количества компонентов «А», «Е» и «Н», соответственно, 0,2; 0,5 и 2,8 моль;

4) взаимодействие окисленных медных минералов с собирателями в процессе флотации требует определённой плотности собирателя, связанной с характером плёнки на поверхности минерала, зависящей от строения кристаллической решётки минерала и положения катионов металла в ней. Минимизация расхода дорогого собирателя достигается сульфидизацией окисленных минералов, в частности, сульфидом натрия [3]. На поверхности минерала (малахита) протекает реакция

Cu(CO)3  Cu(OH)2 + 2Na2S  =  Na2CO3 + 2 NaOH + 2CuS 		(4)

Исследование показало, что выход продуктов реакции и скорость процесса возрастает с увеличением концентрации сульфида натрия, с понижением рН раствора, повышением температуры и увеличением времени контакта минерала с раствором. Аргументировать теоретически с использованием законов и положений физической химии вышеуказанные эмпирические результаты и рассчитать относительный расход сульфида натрия из расчёта на моль малахита по стехиометрии и при расходе сульфида натрия 0,2 кг/т(малахита);

5)   ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Графо-аналитическое моделирование равновесия в металлических, штейновых и шлаковых системах.

При определении важнейших рабочих характеристик металлургических систем по фазовым диаграммам состояния при разделении и рафинировании металов, в металло-шлаковых системах, в металло-штейновых системах, шлаково-штейновых системах используют концентрационный треугольник для трёхкомпонентных систем. Число фаз, их агрегатное состояние, состав равновесных фаз и их массы, вариантность определяют для любой фигуративной точки диаграммы как бинарной, так и трёхкомпонентной системы с использованием правила коноды (правила рычага) и правила фаз Гиббса.

Задание (самоконтроль) по диаграмме трёхкомпонентной системы Al-Mg-Zn указать линии квазибинарных разрезов, их экспериментальное подтверждение и физический смысл, отвечающий фигуративным точкам на этих линиях.

Диаграмма трёхкомпонентной системы Al-Mg-Zn

Деление сложных тройных диаграмм с устойчивыми химическими соединениями на простые эвтектические системы с помощью квазибинарных разрезов называется сингулярной триангуляцией, а способ деления – методом исключения сечений. Этот метод позволяет решать вопросы о направлении различных химических реакций в тройных сплавах, о распределении вводимого третьего компонента к двум исходным и другие задачи. В частности, тройная диаграмма системы Al-Mg-Zn, являющаяся основой известного алюминиевого деформируемого сплава В95, может быть интерпретирована благодаря квазибинарным разрезам с учётом устойчивых (конгруэнтно плавящихся) химических соединений MgZn2 и Al4Mg3 из двойных диаграмм Mg-Zn  и Al-Mg. Остальные химические соединения -   фаза Х,  и тройная фаза Т (образуются из расплава по перитектическим реакциям и являются неустойчивыми (инконгруэнтными). Для определения реальных квазибинарных разрезов проанализирован сплав «а», в стуктуре которого наблюдаются кристаллы алюминия и химического соединения MgZn2, кристаллы цинка и химического соединения Al4Mg3 отсутствуют. Следовательно, диаграмма разбивается на три элементарные: Al – Zn – MgZn2, A – MgZn2 - Al4Mg3 и    MgZn2 – Al4Mg3 – Mg. Это позволяет интепретировать диаграмму следующим образом: в тройных сплавах треугольника Al – Zn – MgZn2 не должны встречаться кристаллы магния и химического соединения Al4Mg3, в сплавах треугольника                    Al – MgZn2 – Al4Mg3 не встречаются кристаллы магния и цинка и т.д. При сплавлении кристаллов цинка и химического соединения Al4Mg3 состава «а» должна пойти реакция образования алюминия и химического соединения MgZn2, т.е. 6Zn  +  Al4Mg3  =  4Al  + 3MgZn2

ЛИТЕРАТУРА

1 Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов,- М.: Химия,1982, С.10 процессов,- М.:Химия, 1982. - 10 с.                          	2  Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии. – Киев: Высш.шк., 1973. - 279 с.

3 Штоф В.А. Современные проблемы методологии научного познания, - Л.: Знание, 1975. - 40 с.

4  Гухман А.А. Введение в теорию подобия, - М.: Высшая школа, 1973, - 295 с.

5 Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.:  Химия, 1973. -750 с.

- Теоретические основы планирования экспериментальных исследований /Под ред. Г.К.Круга. –М.: МЭМ, 1974. - 185 с.

- Закл Л. Статистическое оценивание. –М.: Статистика, 1976. - 558 с.

- Кафаров В.В. Моделирование химических процессов. –М.: Знание 1988. - 88 с.

- Хартман К.С. Лецкий Э.П. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977. – 446 с.

10 Зедгинидзе И.Г.  Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. –М.: Наука, 1976, - 390 с.

11  К.П. Власов Методы научных исследований и организации эксперимента. Учеб. пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский горный институт, 2000. - 116 с.

12 Экспериментальные работы по теории металлургических процессов: Уч. пособие для вузов. /П.П. Арсентьев, С.Н. Падерин и др. – М.: Металлургия, 1989. - 288 с.

13 Белый Н.В., Власов К.П., Клепиков В.Б. Основы научных исследований и технического творчества. -Харьков: Высшая школа, 1986. - 200 с.

14 Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976. - 279 с.

15 Основы научных исследований. Учеб. для техн. вузов. /Под ред. В.И. Крутова, И.М. Грушко, В.В. Попова.  -М.: Высшая школа, 1989. - 400 с.

16 Фёдоров В.В. Теория оптимального эксперимента. - М.: Наука, 1971, - 312 с.

17 Федоров В.В. Планированиие эксперимента в исследовании технологических процессов. - М.: Мир, 1974, - 552 с.

18 Горский В.Г., Адлер Ю,П. Планирование промышленных экспериментов. - М.: Металлургия, 1974. - 264 с.

Литература

Основная

- Ватолин Н.А., Моисеев Г.К. Термодинамическое моделирование в высоко-температурных неорганических системах. –М.: Металлургия, 1994. – 352 с.

- Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. –М.: Энергия, 1968. – 472с.

- Зеликман А.Н., Вольдман Г.М., Белявская Л.В. Теория гидрометаллургических процессов. –М.: Металлургия, 1983. – 424с.

- Рузинов Л.П., Гуляницкий Б.С. Равновесные превращения металлургических реакций.  –М.: Металлургия, 1975. – 416с.

- Кузнецов В.Ф., Коковин Г.А., Буждан Я.М. Термический анализ сложных газотранспортных систем. Возможности и общая методика. //Изв. СО АН СССР. Серия химических наук. 1975. № 2. –С. 5-24

- Слынько Л.Е. Использование термодинамических расчетов в плазмохимии /Плазмохимические реакции и процессы. –М.: Наука, 1977. –С. 164-192

- Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов. /Синяреев Г.Б., Ватолин Н.А., Трусов Б.Г. и др. – М.: Наука, 1982. –263 с.

- Сурис А.Л. Термодинамика высокотемпературных процессов. –М.: Металлургия, 1985. – 568с.

- Бугаевский А.А. Расчет химических равновесий в растворах. – Харьков: Высшая школа, 1980. – 136 с.

- Казьмин Л.А., Халиуллина О.А., Карпов И.К. Расчет химических равновесий поликомпонентных гетерогенных систем, когда число фаз превышает число независимых компонентов в исходных условиях методом минимизации свободной энергии (программа «Селектор») /Алгоритмы и программы. –М.: ВНТИ центр, 1975. № 3. – С.18 – 19.

- Уикс К., Блок Ф. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галоганидов, карбидов и нитридов. –М.: Металлургия, 1975. – 240с.

- Морачевский А.Г., Сладков Н.Г. Термодинамические расчеты в металлургии. – М.: Металлургия, 1985. -136с.

- Куликов И.С. Термодинамика оксидов. –М.: Металлургия, 1986. – 344 с.

- Гошкова Н.В., Даринский Ю.В., Латышева Л.В. и др. Применение метода минимизации энергии Гиббса в моделировании сложных химических процессов восстановления. // Изв.вузов. Цветная металлургия, 1984. № 1. - С.78 – 83

- Катков О.М., Апончук А.В., Нуйкин  Ю.Л. и др. О механизме восстановления оксида алюминия методом математического моделирования. // Изв.вузов. Уветная металлургия. 1985. № 5. –С. 38-42

- Серба В.И., Трусов Б.Г., Орлов В.М. и др. Термодинамический анализ процессов взаимодействия в системе Al2SiO5 – C – Ar. /Исследования по физико-химическим основам технологии переработки минерального сырья. – Л.: Химия, 1983. –С. 107 – 113

- Байбуз В.Ф., Зицерман В.Ю., Горбов С.И. и др. Термодинамика магнийтермического восстановления тетрахлорида титана. //Изв. АН СССР. Сеталлы. 1986. № 2. –С. 44-49

- Ватолин Н.А., Моисеев Г.К., Трусов Б.Г., Синяреев Г.Б. Моделирование равновесного термического разложения смеси Ca3P2O8- Ca2Nb2O7-Fe2SiO4 с учетом образования конденсированных совершенных растворов. // Комплексное использование минерального сырья. 1979. №8. –С.12-19

- Зайцев О.С. Химическая термодинамика. –М.: МГУ, 1973. – 294 с.

20 Кубашевский О., Олкокк С.Б., Металлургическая термохимия. –М.: Металлургия, 1982. – 392 с.

21 Тананаев И.В., Федоров Б.В., Калашников Е.Г. Успехи физико-химии энергонасыщенных сред. // Успехи химии. 1987. Т.56. Вып. 2. –С.193-215.

22 Храмов О.Д., Кузнецова Л.А., Кузяков Ю.Я. Оценка погрешностей расчетных параметров, характеризующих физико-химическое равновесие многокомпонентной системы. /Применение математических методов для описания и изучения физико-химических равновесий. –Иркутск: ИРГЕОХИМ, 1982. –С.37-39

23 Маршук Л.А., Моисеев Г.К., Попов С.К. Зависимость достоверности термодинамического моделирования от точности термодинамических свойств компонентов системы. / Научные сообщения VI Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. Ч.1. – Свердловск: ИМЕТ УНЦ АН СССР, 1986. –С. 303-304