КӨМІРТЕКТІ БОЛАТ

6.1 Көміртегі  мен тұрақты кірмелердің болаттың қасиетіне тигізер әсері

Болат көп компонентті қорытпа. Негізгі компоненттері темір мен көміртегіден тұратын болаттың құрамында оларға қосымша оның қасиетіне әсерін тигізетін марганец, кремний, фосфор, күкірт, оттегі, сутегі, азот және басқа кірмелер бар.

6.1.1 Көміртегінің әсері

Баяу суытылған болаттың  құрылымы екі фазадан – феррит пен  цементиттен тұрады. Цементиттің мөлшері көміртегінің мөлшеріне тура пропорциональ өсіп отырады.

Цементиттің қатты да морт бөлшектері деформацияға қарсылық қабілетін көтеріп, созымталдығы мен тұтқырлығын төмендетеді. Сондықтан, көміртегінің мөлшері артқан сайын болаттың қаттылығы, беріктік шегі мен аққыштығы көтеріліп, салыстырмалы созылуы, салыстырмалы сығылуы және соққы тұтқырлығы төмендейді.

Төзімділік шегі көміртегінің мөлшері 0,55-0,65% дейін болса көтеріліп, көміртегі одан жоғары болса төмендеп кетеді.

Көміртегінің мөлшері артқан сайын болаттың суыққа сынғыштық қабілеті артады. Әрбір 0,1% көміртегі болаттың суыққа сынғыштық табалдырығын орташа 20ºС-қа көтереді. Тығыздығы төмендейді, электр кедергісі көтеріледі, жылу өткізгіштігі, қалдық индукция және магниттік өткізгіштігі төмендейді.

6.1 - сурет. Болатың механикалық қасиетіне көміртегінің тигізер әсері

6.1.2 Марганец пен кремнийдің әсері

Кремний мен марганец болатты қорыту кезінде қышқылсыздандырғыш ретінде енгізіледі. Кремнийдің мөлшері 0,37 %- дейін, марганец – 0,8% - дейін болуы керек. Олар темір тотығымен қосылып темір оксидін FeO түзіп қожға шығады. Қышқылсыздандыру процесі болаттың қасиеттерін жақсартады.

Кремний металдағы газдарды жойып, құйманың тығыздығын арттырады. Сонымен қатар кремний аққыштық шегін бірталай көтереді.

Марганец созымталдығын жоғалтпай беріктігін елеулі көтереді, күкірттен туындайтын қызуға сынғыштығын төмендетеді.

6.1.3 Күкірттің әсері

Күкірт зиянды кірме саналады. Темірмен байланысып, сұйық металда еритін, бірақ қатты күйінде мүлдем ерімейтін FeS химиялық қосылысын түзеді. FeS  қосылысы темірмен бірігіп балқу температурасы 988С оңай балқитын эвтектика түзеді. Кристалданған эвтектика түйіршіктердің шекарасына орналасады. Болатты 1000-1200С температурада қыздырғанда эвтектика еріп, оны деформациялау кезінде үзіктермен жарықтар пайда болады. Мұндай құбылыс қызуға сынғыштық деп аталады.

Болаттың құрамындағы марганец күкіртпен тығыз балқитын MnS қосылысын түзуге әсерін тигізіп, оның  қызуға сынғыштықтығын  болдырмайды.

Күкірт кірмелері соққы тұтқырлығын (KCU), созымталдығын (, ),  төзімділік шегін, пісірілу қабілеті мен коррозияға төзімділігін төмендетеді.

Болаттың құрамындағы күкірттің мөлшері қатал шектелінеді, болаттың сапасына қарай реттеліп 0,035 – 0,06% аспау керек.

6.1.4 Фосфордың әсері

Фосфор зиянды кірме саналады, оның мөлшері болаттың сапасына қарай реттеліп 0,025 – 0,045% аспау керек.

Ферритте еріген фосфор болаттың кристалдық торын бұзады, беріктік шегі мен  аққыштығын көтереді, бірақ созымталдығы мен тұтқырлығын төмендетеді. Фосфор суыққа сынғыштық табалдырығын көтереді, жарықтың даму қарқынын азайтады. Әрбір 0,01% фосфор болаттың суыққа сынғыштық табалдырығын 20-25ºС көтереді.

6.1.5 Азот, оттегі, сутегінің әсері

Азот, оттегі, сутегі болатта металл емес кірмелер түрінде болады (мысалы, FeO, Fe2O, FeOMnO, FeOAl2O3, SiO2, Al2O3 тотықтары және басқалар), қатты ерітінді түрінде немесе металдағы ақауларда (қуыстар, жарықтар және т.б.) бос орналасады.

Азот пен оттегі суыққа сынғыштық табалдырығын көтереді, морт сынуға қарсылығын төмендетеді. Металл емес кірмелер «болаттың металлургиялық сапасын» анықтайды, механикалық қасиетінің анизатропиясын көтеріп, созымталдығын, соққы тұтқырлығын, төзімділік шегі мен қирау тұтқырлығын елеулі төмендетеді. Сутегі болатқа морттық тудырады.

6.2 Болаттты класқа бөлу

Химиялық құрамы бойынша:

- көміртекті (МСТ 380-94, МСТ 1050-88)

- легірленген (МСТ 4543-71, МСТ 5632-72, МСТ 14959-79) болып екі топқа бөлінеді.

Көміртегінің мөлшеріне қарай:        а) төменкөміртекті-   0,25%  дейін;

б) ортакөміртекті -     0,25-0,60%

в жоғарыкөміртекті-  0,60% астам.

Қолданылуы бойынша:

- конструкциялық: құрылыстық және машина жасайтын.

- құрал-саймандық:   кескіш, өлшеуіш, штампты және басқалар..

Сапасы бойынша:

Болаттың сапасы құрамындағы зиянды кірмелердің (күкірт және фосфор)  мөлшеріне қарай өзгереді:

- сапасы кәдімгідей,  0,06% дейін күкірт және  0,07% дейін фосфор.

- сапалы   0,035% күкірт және фосфор.

- жоғары сапалы -  0,025%- дейін күкірт және   фосфор.

- ерекше жоғары сапалы,  0,025% -дейін фосфор және  0,015% дейін күкірт.

Өндіруі бойынша, қорыту технологиясына қарай:

- тынық, сп (спокойная),

- қайнаған, кп (кипящая),

- жартылай тынық, пс (полуспокойная).

Конструкциялық көміртекті болаттар сапасы кәдімгідей және  сапалы болып өндіріледі.

6.2.1 Сапасы кәдімгідей болаттар (МСТ 380-94)

Жалпы технологиялық норма бойынша қорытылады. Құрамында зиянды металл емес кірмелермен ластанған күйінде алынады. Нормальдандырылып әртүрлі дайындамалар (шыбық, табақ, итарқа, т.б.) түрінде шығарылады.

Өндіру әдісіне қарай сапасы кәдімгідей болат тынық, жартылай тынық, қайнаған болып ажыратылады. Тынық болатты өндіруде оттегеннің зиянды жерін жою үшін марганецпен, кремниймен және алюминиймен қышқылсыздандырылады. Құрамында 0,3 % Sі, 0,0002 % О2 бар. Жартылай тынық болатта – 0,15% Sі, 0,001% О2 бар. Қайнаған болаттар тек марганецпен ғана қышқылсыздандырылады. Құрамында  0,05% Sі,  0,02% О2,  Fe + МСО↑.

5.1-кесте. Сапасы кәдімгідей болаттардың механикалық қасиеттері МСТ 380-94.

| Маркасы | Беріктік шегі, МПа | Аққыштық шегі, МПа | Салыстырмалы созылу, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст0 Ст1кп Ст1сп, пс Ст2кп Ст2сп, пс Ст3кп Ст3сп, пс Ст3Гпс Ст4кп Ст4сп, пс Ст5пс,сп Ст5Гпс Ст6сп, пс | 310 310…400 320...420 330…420 340...440 370…470 380...490 380...500 410…520 420...540 500…640 460...600 600 кем емес | – – _ 190…220 200...230 200…240 210...250 210...250 230…260 240...270 260…290 260...290 300...320 | 20...30 31…34 35…32 29...32 33…30 27…24 23...26 23...26 25…22 21...24 20…17 20…17 22…15 |

Ескерту: Ст3Гпс және Ст5Гпс маркілердің құрамындағы марганецтің мөлшері көтеріңкі.

Мұнда «Ст» (сталь) – болат деген мағынада, цифрлары  маркінің шартты нөмірі. Сонымен қатар, мұнда МСТ бойынша марганецтің басым мөлшерін көрсететін (0,8 – 1,1% )- Ст3Гпс,  Ст3Гсп,  Ст5Гпс маркілері бекітілген.

Маркадағы шартты нөмірлердің үлкейуіне қарай болаттың беріктік шегі (в), аққыштығы (0,2)  көтеріледі, созымталдығы (δ, ) төмендейді. Мысалы,  қолданылуы кеңінен  таралған  Ст3 болаттың  қасиеті: в=380...490 МПа, 0,2=210...250 МПа, δ=25...22%,  ал   Ст5 болаттың  қасиеті: в =500...640 МПа, 0,2=240...280 МПа, δ =20...17%..

6.2.2 Сапалы  көміртекті  болат ( МСТ-1050-88)

Мұндай болатты қорытуда оның химиялық құрамына жоғары талап қойылады: зиянды кірмелер шектеулі - 0,03...0,04% S;  0,035…0,04% P.

Сапалы көміртекті болаттар 08, 10, 15, 20, ...60 цифрларымен маркіленеді. Цифрлар болаттың  құрамындаңы көміртегінің жүзден бір бөлігін көрсетеді.

а)  төменкөміртекті болаттар (көміртегі < 0,25%) 05кп, 08, 07кп, 10, 10кп беріктігі төмен, созымталдығы жоғары. Термиялық өңделмеген күйде аздаған  күш түсетін тетіктерді жасауда қолданылады. Нормальданғаннан кейін 15, 15кп, 20, 25 маркілер қолданылады.

Төмен көміртекті сапалы болаттар жауапты пісірмелі конструкцияларда  және цементтендірілетін машина тетіктерін жасауда қолданылады.

б) орта көміртекті болаттар (0,3-0,5%C) 30, 35, 40, 45, 50, 55 нормальдандырылып, жақсартылып және беттік шынықтырылғаннан кейін машина жасау салаларының бәрінде әртүрлі тетіктерді жасауда қолданылады. Нормальданған болаттың төмен көміртекті болатпен салыстырғанда беріктігі  жоғарылап, созымталдығы төмендейді. Жасытылған күйде кесіп өңделуі жақсарады.

Сапалы көміртекті болатты маркілеу принципі. Маркідегі екі орындық сан құрамындағы көміртегінің 1/100 бөлігін көрсетеді.

5.2- кесте. Сапалы көміртекті болаттар (машина жасау үшін, нормальданған) МСТ-1050-88.

| Маркісі | Көміртегі мөлшері,% | в,МПа кем емес | т, МПа кем емес | жасытыл ған, НВ астам емес | δ, % кем емес | , % кем емес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 10кп 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 0,05...0,12 0,07...0,14 0,07...0,14 0,12...0,19 0,17...0,24 0,22...0,30 0,27...0,35 0,32...0,40 0,37...0,45 0,42...0,50 0,47...0,55 0,52...0,60 0,57...0,65 0,62...0,70 0,67...0,75 | 330 320 340 380 420 460 500 540 580 610 640 650 690 710 730 | 200 190 210 230 250 280 300 320 340 360 380 390 410 420 430 | 131 143 143 149 163 170 179 187 187 197 207 217 229 229 229 | 33 33 31 27 25 23 21 20 19 16 14 13 12 10 9 | 60 55 55 55 55 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 |

6.2.3  Құрал- саймандық болаттың негізгі қасиеттері

Құрал-саймандық болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері 0,7%- дан астам. Қаттылығы, беріктігі жоғары, құрал жасауға арналуымен ерекшеленеді. Сапасы жағынан сапалы және жоғары сапалы. Көбінесе эвтектоидтан кейінгі немесе карбидті болаттар, термиялық өңделгеннен кейінгі құрылымы мартенситтен және үстем карбидтен тұрады. Құрал- саймандық болаттың  басты сипаттамасының біріне оның жылуға төзімділігі (немесе қызуға беріктігі), демек жоғары температурада қызған кезде қаттылығын жоғалтпай сақтауы жатады. Сонымен қатар тағы бір маңызды сипаттамасына оның шынығу қабілеті жатады. Жоғарылегірленген  жылуға төзімді және жылуға жартылай төзімді болаттар шынығу қабілетінің төмендігімен ерекшеленеді, легірленген болаттардың шынығу қабілеті жоғары. Құрал- саймандық болаттың механикалық қасиеттеріне қойылатын талаптар келесідей:

Қаттылығы.

Құрал- саймандық болаттың пішінінің сақталуы, жұмыс үстінде мөлшерінің өзгермеуі ең алдымен оның қаттылығына байланысты. Қаттылық жоғарылаған сайын құрал жабдықтың тозуға төзімділігі артады, металдың беткі қабатының өңделу тазалығы көтеріледі, жону кезінде металдың құрал – сайманға жабысу қабілеті  төмендейді.

Беріктігі.

Құрал- саймандық болаттың беріктік сипаттамасы иілу беріктігімен изг анықталады. Себебі, құрал - саймандар көбінесе иілу күшіне ұшырайды. Болаттың беріктігі қаттылығымен бірге көтеріледі. Беріктікке ішкі кернеу, түйіршіктің көлемі, карбидтердің орналасуы әсер етеді.

Тұтқырлығы.

Құрал-саймандық болаттың формасының сақталуы  және түзінің мүжілуден сақталуы, болаттың беріктігінен басқа, түтқырлығының жоғары болуына байланысты. Иілу беріктігіндей емес, соққы тұтқырлығы тұйіршіктің көлеміне, болаттың құрамына, карбидтің біртұтас орналаспауына байланысты өзгереді. Сондықтан, болаттың қасиетін сипаттауда тұтқырлық бағалы орын алады. Тұтқырлықты көтеру болат құрамындағы көміртегінің мөлшерін азайту арқылы және жоғары температурада босату арқылы қаттылығын НRС 40...52 теңелдірумен қамтамасыздандырылады.

Технологиялық қасиеттері.

Құрал-сайман жасайтын болаттың термиялық өңдеу кезінде деформациялануы, кесіп өңделуі, шыңдалу тереңдігі, қырналғыштығы, қысыммен өңделуі, аса қызуға төзімділігі басты технологиялық қасиеттеріне жатады.

6.2.3.1 Құрал- саймандық болатты  маркілеу принципі

Көміртекті құрал-саймандық болаттар «У» (углеродистая) әрпімен белгіленеді У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13, У8А, У13А, т.б. Оның соңындағы цифр - құрамындағы көміртегінің  1/10 бөлігін көрсетеді. Марканың соңындағы «А» әрпі жоғары сапалығының белгісі.

Легірленген құрал-саймандық болаттар Х, 9Х, 9ХС, 6ХВГ т.б. маркіленеді, цифрлар көміртегінің оннан бір бөлігін көрсетеді. Егер цифрлар қойылмаса онда 1%  шамасында деп есептеледі. Әріптер легірлеуші элементтерді, онан кейінгі цифрлар легірлеуші элементтердің толық мөлшерін көрсетеді.

Шапшаң кескіш болаттар Р әрпімен белгіленеді, онан кейінгі цифр шапшаң кескіш болаттың құрамындағы басты легірлеуші элементі – вольфрамның пайызын көрсетеді.