Сырье для производства свинца и цинка

Металлы получают в основном из руд, добываемых из недр земли. Литосфера состоит из разных горных пород, представленных минера-

лами, возникшими в результате природных химических процессов.

Руды – горные породы, которые при современном уровне техники выгодно перерабатывать для получения минералов.

Основным сырьем для производства свинца и цинка являются полиметаллические руды, содержащие, кроме свинца и цинка, ряд металлов-спутников: медь, благородные металлы, редкие и рассеянные элементы, минералы железа, алюминия, кремния, кальция, магния и др.

В зависимости от преобладания тех или иных металлов, руды называют свинцово-цинковыми; медно-цинковыми и медно-свинцово-цинковыми. Свинцово-медные руды встречаются редко.

В настоящее время промышленное значение имеют в основном сульфидные полиметаллические руды, месторождения которых залегают в карбонатных и силикатных породах.

Основными минералами в сульфидных рудах являются: галенит (PbS), сфалерит и реже вюртцит (ZnS), марматит (nZnS·mFeS), халькопирит (CuFeS2), халькозин (Cu2S), пирит (FeS2), пирротины (FenSn+1), арсенопирит (FeAsS), аргентит (AgS).

В окисленных рудах свинец содержится в основном в виде церуссита (PbCO3) и англезита (PbSO4), цинк в виде цинкита (ZnO), смитсонита (ZnCO3), виллемита (2ZnO·SiO2) и каламина (2ZnO·SiO2·H2O) и других. В форме карбонатов в них может быть также медь, железо, кадмий. Серебро в таких рудах содержится большей частью в виде хлорида (AgCl).

Общие геологические запасы полиметаллических руд в недрах земли подразделяются на балансовые и забалансовые. К балансовым относится та часть учтенных запасов руд, которые при данных экономических условиях могут быть освоены, т.е. такие руды, которые по мощности и условиям залегания месторождения удовлетворяют современным горно-техническим требованиям, а по содержанию металлов соответствуют промышленным требованиям.

К забалансовым запасам относятся запасы руд прежде всего с низким содержанием в них ценных металлов, а также незначительных размеров и малой мощности рудного тела, тяжелых условий разработки месторождений. Количество балансовых запасов в значительной мере зависит от конди-

ций, т.е. совокупности требований, которым должна удовлетворять промышленная руда и прежде всего от промышленного минимума содержания металлов в руде.

Под промышленным минимумом подразумевается самое низкое содержание металлов в руде, которое позволяет рентабельно использовать ее для извлечения металлов. Промышленный минимум является категорией, которая меняется с прогрессом техники и с расширением комплексности использования сырья.

Определение промышленного минимума проводится из расчета стоимости всех ценных компонентов, получаемых из тонны руды при современных технике и технологии, и учета затрат на добычу, обогащение и металлургический передел. При этом стоимость извлекаемых ценных компонентов должна быть несколько выше суммы затрат на их получение.

Промышленный минимум, как правило, корректируется с учетом геологических особенностей месторождений руд, содержания в них редких и рассеянных элементов, обогатимости руд, особенностей металлургической переработки и др.

Понижение промышленного минимума для основного металла в руде позволяет перевести значительное количество забалансовых руд в число балансовых, т.е. значительно расширить запасы сырья.

По данным зарубежной статистики, балансовые запасы цветных металлов составляют, млн т: меди – 481,35; свинца – 126,6; цинка – 350,0; кадмия – 0,9; олова 7,5; сурьмы – 1,6; никеля – 59,0; кобальта – 2,9; висмута – 0,184.

Обеспеченность запасами цветных металлов характеризуется следующими цифрами: свинцом на 42 г., цинком – 40 лет, оловом – 28 лет, медью – 72 г.

Дальнейшее пополнение сырьевой базы для цветной металлургии, в том числе и для свинцово-цинкового производства, возможно, как путем выявления и освоения новых источников сырья, так и путем снижения кондиции на добываемые полезные ископаемые.

В начале прошлого века промышленными считались свинецсодержа- щие руды с содержанием свинца 3–5 %, сейчас перерабатываются руды с содержанием свинца 0,3-0,7 %. Цинковые руды перерабатывали с содержанием цинка до 5 %, в настоящее время уже кондиционными считаются руды с содержанием цинка 0,5–1,0 %. В будущем следует ожидать дальнейшего сни- жения промышленного содержания металлов в сырье.

Для производства необходимых народному хозяйству цветных металлов из бедного сырья ежегодно приходится добывать сырья свыше 2 млрд т горной массы, расходовать около 100 млрд кВт электроэнергии, 6 млрд м3 природного газа, около 2 млрд м3 кислорода, 20 млн т условного топлива, 3 млрд м3 воды и миллионы тонн различных материалов.

Металлургическое производство в настоящее время развивается в условиях не только ухудшения качества перерабатываемого сырья, но и ужесточения требований к охране окружающей среды, необходимости экономии энергоресурсов и водных ресурсов.

Глобальный кризис, связанный с истощением сырьевых ресурсов, в том числе для цветной металлургии, можно предотвратить путем разработки и использования высокоразвитой техники для разведки и добычи полезных ископаемых не только из поверхностных слоев земной коры, но и из более глубоких, за счет использования мирового океана, путем разработки новых технологических процессов и оборудования для переработки полезных ископаемых и, что особенно важно, путем перевода промышленного производства на так называемые «замкнутые», «безотвальные» технологические схемы.

В связи с тем, что содержание свинца и цинка в полиметаллических рудах невелико, их подвергают обогащению методами селективной и коллективно-селективной флотации с выделением свинцового, цинкового, медного, коллективного свинцово-цинкового и иногда пиритного концентратов.

При обогащении полиметаллических руд распределение редких элементов по продуктам флотации характеризуется данными, приведенными ниже (табл. 1).

В свинцовых концентратах содержание свинца колеблется в пределах 33–78 %, а также содержится, %: 2,5–21 Zn, 0,2–3,7 Cu, 2–16 Fe, 15–28 S, 300–3 500 г/т Ag, 2–150 г/т Au. Концентрация сурьмы, мышьяка, олова и висмута колеблется от 0,0001–0,001 % каждого.

Таблица 1.

Распределение редких элементов по продуктам флотации полиметаллических руд

| Металлы | Переход в концентрат, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свинцовый | Цинковый | Медный | Пиритный | Хвосты |
| Кадмий | До 12 | 40–75 | – | – | 6–50 |
| Индий | 2–6 | До 66 | – | – | 4–40 |
| Таллий | 20–90 | До 5 | – | До 12 | – |
| Теллур | До 32 | До 5 | До 10 | До 15 | 30–70 |
| Селен | До 25 | – | До 20 | До 20 | 30–80 |
| Германий | До 20 | 3–5 | – | – | 70–80 |
| Галлий | 1,5–2,0 | 3–5 | – | – | 90–98 |

Содержание технологически важных компонентов в цинковых концентратах обычно находится в следующих пределах, %: 40–60 Zn; 0,2–3,5 Pb; 0,2–2,5 Cu; 2,5–13 Fe; 0,1–0,5 Cd; 0,001–0,015 Co; 0,01–0,07 Sb; 30–35 S; 0,03–0,3 As; 0,001–0,07 Jn; 0,0003–0,0005 Jr; 0,002–0,009 Se; 0,0004–0,002 Tl; 0,0007–0,002 Те.

Качество сырья играет важную роль при металлургической переработке. Чем богаче концентраты основным металлом и чем меньше в них примесей, тем выше извлечение свинца и цинка в процессе металлургической переработки.

Общее извлечение свинца и цинка из полиметаллических руд до металлов колеблется от 75 до 85 %. Из общего количества потерь до 40 % приходится на долю горных выработок, примерно такое же количество – на обогащение руд и около 20 % – на металлургическую переработку концентратов.

Кроме переработки первичного сырья – полиметаллических руд, большое значение в настоящее время имеет вторичное сырье – аммортизационный лом и различные отходы, получаемые при переработке металлов механическими способами и в металлургических процессах. Роль и значение вторичного сырья постоянно возрастает. В настоящее время 25–40 % алюминия, меди, свинца, олова получают из вторичного сырья.

Вторичное сырье для получения свинца и его сплавов включает лом и отходы прокатного свинца, кальциевого и свинцово-оловянного баббита, кабельного свинца, свинцовых аккумуляторов, деталей из сурьмянистого свинца.

По химическому и вещественному составу вторичное сырье значительно отличается от первичного свинцового сырья (концентратов) и во избежание загрязнения свинца примесями совместная переработка вторичного и первичного сырья нежелательна. Вторичное сырье используется в основном для получения сплавов на свинцовой основе.

Вторичным сырьем для получения цинка служат цинковый лом и отходы, образующиеся на предприятиях черной и цветной металлургии, автомобильной и электротехнической промышленности.