Современные перспективы развития металлургии свинца и цинка

На современном этапе развития народного хозяйства повышение эффективности использования природных ресурсов выдвинулось в число наиболее актуальных научно-технических и хозяйственных проблем.

Особый научный и практический интерес представляет проблема экономической эффективности комплексного использования свинцово-цинкового сырья. Решения проблемы комплексного использования сырья в свинцовом и цинковом производствах связано с тем, что необходимо значительно увеличивать производство цветных, благородных и редких металлов, а также выпуск серной кислоты. Степень комплексности характеризуется числом извлекаемых компонентов по отношению к их общему числу в руде (концентрате) и выражается в процентах.

Комплексность использования свинцовых и цинковых концентратов колеблется от 70 до 93 %. Повышение степени комплексности использования сырья приводит к значительному расширению сырьевых ресурсов страны для свинцового и цинкового производства, вследствие возможности использования руд, бедных по основному металлу, понижает себестоимость продукции, содействует повышению производительности труда, повышает рентабельность работы предприятий, дает возможность значительно сократить вредные отходы производства.

Комплексное использование сырья характеризуется ценностной его структурой.

Стоимостное отношение металлов в свинцовом концентрате характери- зуется следующими цифрами, %: 54,33 Pb; 25,5 (Ag + Au); 8,5 Zn; 4,5 Cu; 3,35 S;

1,3 Bi; 0,56 Cd; 1,4 Sb; 0,16 – редкие металлы.

Стоимостное отношение металлов в цинковом концентрате, %: 66,8 Zn; 9,7 (Ag + Au); 8,9 Cd; 7,6 S; 2,9 Pb; 2,6 Cu; 1,8 In.

Приведенные данные показывают, что в свинцовом концентрате стои- мость свинца составляет всего 55 %. Второе место по стоимости занимают бла- городные металлы, за ними идут цинк, медь, сера, висмут и редкие металлы.

В цинковом концентрате стоимость цинка около 67 %, второе место по стоимости занимают благородные металлы и далее следуют кадмий, сера, свинец, медь и индий.

Решение задачи повышения комплексности использования ценных компонентов свинцово-цинкового сырья зависит от улучшения существующей технологии переработки руд и концентратов, а также от нахождения новых способов и технологических схем выделения ценных компонентов из сырья с получением товарной продукции, обеспечивающих наиболее полно извлечение основных и попутных компонентов, в том числе и компонентов пустой породы.

Народно-хозяйственная эффективность комплексного использования компонентов исходного сырья определяется не только их высокой промышленной ценностью, но и потребностями народного хозяйства в данной продукции. В настоящее время в связи с развитием таких областей техники, как электроника, радиотехника, автоматика, атомная энергетика, вакуумная и реактивная техника, имеется большой спрос на различные редкие элементы. Без производства редких металлов немыслим прогресс в вышеуказанных областях техники.

В процессе переработки рудного сырья некоторые металлы-спутники свинца и цинка, содержащиеся в сырье в весьма малых количествах, аккумулируются в полупродуктах или отходах производства; причем их содержание повышается до уровня, при котором извлечение уже экономически эффективно. Так, содержание рассеянных металлов в свинцово-цинковых рудах – десятитысячные доли процента, а в пылях и в возгонах, улавливаемых из газов металлургических агрегатов, – уже сотые и десятые доли процента.

Поэтому переработка полупродуктов основного производства с целью полноты и комплексности использования сырья имеет огромное народнохозяйственное значение.

Необходимыми мероприятиями по повышению использования сопутствующих свинцу и цинку компонентов сырья являются изучение поведения и распределения их в основном металлургическом производстве и организация комплексной переработки продуктов их концентрации.

Рис. 1. Технологическая схема переработки свинцовых концентратов методом шахтной восстановительной плавки

В настоящее время для переработки свинецсодержащего сырья на большинстве металлургических заводов применяется схема по методу агломерация – шахтная восстановительная плавка – рафинирование чернового свинца – переработка полупродуктов (рис. 1.).

Широкое распространение этой схемы определяется относительной простотой аппаратурного оформления, возможностью использования ее для переработки как бедных, так и богатых концентратов и высокой комплексностью использования сырья. При рациональной организации переработки промпродуктов, помимо свинца, удается извлечь цинк, серу, медь, золото, серебро, висмут, мышьяк, сурьму, олово, ряд редких и рассеянных          элементов.

В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся работы по созданию новых технологических процессов, использующих принцип реакционной плавки, с учетом последних достижений металлургического и теплотехнического машиностроения. При этом в новых автогенных процессах используется тепло от сгорания сульфидов, отпадает необходимость в расходовании большого количества флюсов, становится возможной практически полная утилизация серы из печных газов, резко снижаются капитальные и эксплуатационные затраты, габариты основного оборудования небольшие, затраты на внутренний транспорт низкие, улучшены в связи с незначительным выбросом вредных газов условия труда, возможна автоматизация процесса.

В настоящее время разработан и является перспективным для переработки свинцовых концентратов процесс КИВЦЭТ-ЦС. Процесс КИВЦЭТ-ЦС включает следующие последовательно проводимые операции: обжиг-плавку исходного сырья в атмосфере технического кислорода, углетермическое восстановление металлов из шлаковой фазы в электротермической камере установки, окисление и конденсацию возгонов электротермической камеры, очистку технологических газов обжигово-плавильной камеры. Кроме КИВЦЭТ- ЦС-процесса, существуют еще ряд автогенных процессов.

При шахтной плавке свинцового агломерата в возгоны переходит до 80 % кадмия в металлической форме, 30–35 % таллия, примерно 60 % теллура и 40 % селена, не более 20 % индия. В основном указанные элементы возгоня- ются при плавке в виде металлов, окисляясь в газовой фазе, и переходят в виде оксидов в пыль. Остальная часть элементов распределяется между чер- новым свинцом, шлаком и штейном.

В шлак переходит до 50 % индия, 75 % германия, некоторое количест- во кадмия, таллия и основная масса олова. При фьюминговании шлаков гер- маний и индий на 80–90 %, а кадмий на 95 % от содержания их в шлаке пере- ходят в возгоны. Возгоняется также некоторое количество теллура, таллия, мышьяка и сурьмы.

В черновой свинец переходит до 40 % теллура, 30 % индия, почти пол- ностью висмут, значительное количество сурьмы, до 20 % мышьяка и герма- ния и небольшие количества селена и кадмия.

В производстве цинка для переработки концентратов в мировой прак- тике в настоящее время используют пирометалургический и гидрометаллур- гический способы (рис. 2, рис. 3).

На гидрометаллургических цинковых заводах (рис. 3) при обжиге цинковых концентратов при температуре 950–980 °С большая часть индия, германия, остается в огарке, таллий на 60–70 % возгоняется и концентрируется в пылях, селен и теллур в виде оксидов (SeO2 и TeO2) возгоняются в значительной степени, частично конденсируются в пыли, а большей частью вместе с газовой фазой поступают в сернокислотное производство. Кадмий в основной массе остается в огарке в виде оксида и сложных соединений (ферритов, силикатов, алюминатов).

Цинковый концентрат Агломерирующий окислительный обжиг

Агломерат		Запыленные газы Приготовление шихты	Очистка от пыли

Шихта	Газы	Пыль

Восстановление	На производство

и дистилляция цинка	Н2SO4	На переработку Промпродукты	Парогазовая смесь

На переработку	К о н д е н с а ц и я

Цинковая пыль Пусьера Черновой цинк

На переработку	Рафинирование

(ликвация, ректификация)

Цинк	Промпродукты товарный

Рис. 2. Схема пирометаллургического способа переработки цинковых концентратов

Цинковый концентрат Окислительный обжиг

Огарок	Запыленные газы Классификация	Очистка от пыли

Крупная фракция	Мелкая фракция Пыль	Газы

Измельчение

Выщелачивание

На производство

H2SO4

Сульфатный раствор	Цинковый кек Очистка от примесей		На переработку

Раствор	Промпродукты

Электролиз	На переработку Отработанный Катодный

электролит	цинк Переплавка

Дроссы	Товарный цинк На переработку

Рис. 3. Технологическая схема гидрометаллургического способа переработки цинковых концентратов

При выщелачивании обоженного цинкового концентрата и пыли вместе с цинком переходят в раствор: кадмий на 80–85 %, таллий на 80–85 %, небольшое количество индия и германия. В основной массе индий и германий остаются в цинковом кеке. В нем также присутствует некоторое количество селена и теллура.

При очистке раствора сульфата цинка от меди и кадмия таллий цементируется цинковой пылью и концентрируется вместе с кадмием в медно-кадмиевом кеке.

При переработке цинковых кеков вельцеванием большая часть редких элементов переходит в возгоны, концентрируясь в вельцокислах. Возгоняется при вельцевании таллий на 70–75 %, селен на 70–80 %, теллур на 75–85 %, индий на 70–75 %, германий на 75–80 %, кадмий на 92–95 % от содержания их в кеке. При переработке вельцокислов указанные элементы можно получать в виде товарных металлов.

При переработке цинковых кеков по гидрометаллургической технологии в процессе высокотемпературного выщелачивания в раствор переходит 85–95 % кадмия, 95–98 % индия, по 85–90 % таллия, селена, теллура и германия, из раствора редкие элементы могут быть выделены в редкометальный кек. Свинец и благородные металлы на 94–97 % остаются в свинцовом кеке после выщелачивания. Кадмий вместе с медью концентрируется при цементационной очистке сульфатного раствора цинка в медно-кадмиевом кеке.

При переработке цинковых концентратов по пирометаллургической технологии (рис. 2) в процессе агломерирующего обжига возгоняются: кадмий на 80–90 %, таллий на 70–80 %, германий частично улетучивается в ви- де хлорида и оксидов, большая часть селена и теллура возгоняется, на 90 % возгоняется из концентрата свинец. Эти металлы концентрируются в пылях. Индий при обжиге улетучивается незначительно. При дистилляции германий, как высококипящий металл (tкип = 2 690 °С) накапливается в остатках от дистилляции цинка (шлаках, раймовке), индий улетучивается на 60–70 %. Это объясняется тем, что при температуре 1 300 °С давление паров индия значительно. Кадмий, присутствующий в агломерате, при дистилляции практически полностью переходит в парогазовую смесь, а при конденсации пара концентрируется в пусьере и частично переходит в черновой цинк. При рафинировании чернового цинка ректификацией кадмий переходит в конденсат кадмиевой колонны. Индий концентрируется в кубовом остатке свинцовой колонны.

Анализ работы предприятий свинцово-цинковой промышленности в отечественной и зарубежной практике показал, что свинцово-цинковая промышленность играет решающую роль в производстве редких металлов, особенно кадмия, индия, таллия, германия, а также теллура, селена.

Из полупродуктов свинцово-цинкового производства получают практически полностью кадмий, около 90 % индия, 75 % германия, 60 % таллия, 30–40 % селена и теллура.

Пыль, возгоны и промпродукты рафинирования чернового свинца являются основным сырьем для получения ряда редких элементов и других спутников свинца на свинцовом производстве.

На цинковом производстве для повышения комплексности использования ценных компонентов сырья необходима организация рациональной переработки цинковых кеков, медно-кадмиевых кеков, пылей, получаемых при агломерирующем обжиге цинковых концентратов, а также пусьеры пирометаллургических заводов, кубового остатка свинцовой ректификационной колонны, кадмиевого конденсата и, кроме того, переработки шлака, штейна, раймовки.

Важнейшим свойством сырья цветной металлургии является способность к значительному выделению тепла при его переработке. Огромное количество энергии скрыто и выделяется в процессе пирометаллургической переработки различного сульфидного сырья, к которому относятся сульфидные свинцовые и цинковые концентраты, а также сульфидные медные, никелевые                концентраты и полупродукты их переработки. Эта энергия образует значительную часть вторичных энергетических ресурсов. Она составляет более 30 % от общего количества вторичных энергоресурсов в цветной металлургии.

Рационально и бережное использование топливно-энергетических ресурсов имеет в настоящее время исключительно большое значение. Так, сокращение расхода топлива в масштабах народного хозяйства на 1 % дает экономию в 10 млн т условного топлива.

Использование теплоты сгорания сульфидных материалов и вторичных энергоресурсов является важным резервом экономии топливно-энергетических ресурсов в цветной металлургии. Проблема экономии энергетичеких ресурсов в цветной металлургии может решаться двумя способами: разработка и внедрение автогенных процессов переработки сырья, осуществляемых за счет собственного энергетического потенциала, и использование вторичных энергоресурсов как ценного свойства продуктов и полупродуктов (использование тепла отходящих газов, шлаков и т.п.). К автогенным процессам относятся обжиг сульфидных концентратов, кислородно-факельная плавка – КИВЦЭТ-ЦС процесс, взвешенная плавка, плавка в жидкой ванне.

Цветная металлургия имеет значительные резервы использования вторичных энергоресурсов. К ним относятся выработка энергии на утилизационных установках, использование тепла отходящих газов для производства пара и для выработки электроэнергии.

Не меньшее экономическое значение имеет использование вторичных энергоресурсов.

Для очистки отходящих газов от пыли необходимо охлаждать их с 1 000–1 200 °С до 300–400 °С. Если тепло не утилизируется, то охлаждение газов перед электрофильтрами осуществляется разбавлением их в 3–4 раза воздухом. Охлаждение газов в котлах-утилизаторах позволит уменьшить объем их и сократить количество устанавливаемых электрофильтров, за счет чего может быть получена экономия в несколько млн рублей. Кроме того, в котлах-утилизаторах улавливается часть пыли, что обеспечивает более высокое качество очистки газов на последующих стадиях. Низкие разбавления отходящих газов воздухом позволяют увеличить концентрацию сернистого ангидрида (SO2) в газах и получить при этом большой экономический эффект.

Применение нагретого дутья отходящими газами при пирометаллургических процессах позволяет сократить расход топлива и дает возможность более эффективно организовать производство.

Использование вторичных энергетических ресурсов при переработке свинцово-цинкового сырья оказывает большое влияние на эффективность его комплексной переработки.

Свинцово-цинковая промышленность имеет значительные резервы использования вторичных энергоресурсов как одного из элементов комплексного состава сырья, а именно его энергетических свойств.

Повышение комплексности использования компонентов свинцово- цинкового сырья с улучшением технико-экономических показателей работы свинцовых и цинковых предприятий в значительной степени зависит от следующих факторов:

- от совершенствования процессов обогащения полиметаллических руд, содержащих свинец и цинк;

- от улучшения подготовки шихты к металлургическим процессам;

- от совершенствования технологии и оборудования на процессах об- жига свинцовых и цинковых концентратов;

- от улучшения технологии плавки свинцовых концентратов, рафини- рования чернового свинца и металлургической переработки цинковых кон- центратов путем внедрения непрерывных процессов, использования кисло- рода, природного газа;

- от применения более совершенных методов газоочистки и пылеулав- ливания;

- от совершенствования способов переработки всевозможных полу- продуктов свинцового и цинкового производства;

- от рациональной металлургической переработки полупродуктов обо- гащения свинцово–цинковых руд и пиритных концентратов, которые во мно- гих случаях используются только для получения серной кислоты, а пиритные огарки большей частью идут в отвал;

- от механизации и автоматизации трудоемких процессов.

Первичное и вторичное сырье необходимо предварительно подготавливать к металлургической переработке. Подготовка включает операции усреднения, дробления, измельчения, окускования, сушки и т.д.