Охрана окружающей среды и экологические аспекты производства

свинца и цинка

Защита атмосферы от загрязнений является международной проблемой, так как выбросы возрастают во всех индустриально развитых странах и рост их приблизительно пропорционален уровню промышленного производства в этих странах.

Газы, образующиеся при производстве свинца и цинка, в большинстве случаев весьма агрессивны, так как в их состав входят оксиды серы (сернистый и серный ангидрид). Их наличие в газах повышает температуру точки росы до 200 С и выше, что сильно затрудняет работу некоторых газоочистных аппаратов.

Особенное внимание при работе на серосодержащих газах уделяется соблюдению герметичности газоотводящего тракта. Подсос воздуха в тракт может вызвать снижение температуры отходящего газа ниже точки росы с последующей конденсацией паров, вызывающей интенсивную коррозию металла в электрофильтрах и значительное снижение срока службы ткани в рукавных фильтрах.

Температура очищаемых газов может значительно колебаться в связи с тем, что пылеулавители в ряде случаев входят в технологическую схему, а не устанавливаются в конце газоотводящего тракта.

Повышенные температуры газа и высокая температура точки росы обу- славливают необходимость применения высокотемпературных пылеулавителей – нестандартных циклонов с водяным охлаждением, высокотемпературных электрофильтров (типа УГТ, ЭГТ), тканевых фильтров с рукавами из особотермостойких тканей. Наличие сернистых соединений в газах ограничивает применение мокрых способов очистки из-за интенсивной коррозии элементов газоотводящего тракта и требует специального коррозионностойкого их исполнения. В случае выбросов газов в атмосферу высокая температура точки росы не позволяет осуществлять глубокое охлаждение этих газов, что связано с большими потерями тепла в окружающую среду.

В ряде пирометаллургических процессов производства свинца и цинка вынос пыли из шихты и переход металлов в пыль может достигать очень высоких значений. Особенно интенсивно пыль образуется при обжиге цинковых концентратов в печах «кипящего слоя», при автогенной плавке свинцовых концентратов во взвешенном состоянии, в шлаковозгоночных печах и при вельцевании. Например, вынос пыли из печи КС составляет 35–40 %,      а переход металлов в пыль при вельцевании – 92 % цинка, 85 % свинца,  97 % кадмия и 75 % индия.

Во многих случаях пыль и некоторые газообразные компоненты, содержащиеся в отходящих газах, высокотоксичны. К таким относятся пыли свинца, цинка, сурьмы и некоторых других металлов. Поэтому, например, на свинцовых заводах за основными газоочистными аппаратами устанавливают аппараты доочистки, чаще всего рукавные фильтры типа РФСП, обеспечивающие выходную запыленность в пределах 2–4 мг/м3.

Во многих случаях пыли высокодисперсны, а запыленность газовых потоков значительна, например, в автогенных процессах она достигает 300–400 г/м3.

Пыли в металлургии свинца и цинка содержат цветные и редкие металлы, вследствие чего в большинстве случаев имеют высокую стоимость. Их улавливание способствует рентабельности и быстрой самоокупаемости сооружаемых газоочистных установок.

Помимо пылей, широко используют и находящиеся в газах сернистые соединения, направляя их в сернокислотные цеха и заводы для производства серной кислоты, которая оказывается значительно дешевле, чем при получение ее из пирита или элементарной серы. При концентрации SO2 в газах ниже 3,5 % производство ее становится нерентабельным, и такой газ приходится или смешивать с высококонцентрированными сернистыми газами, или после предварительной очистки выбрасывать в атмосферу. В последнее время степень использования серы значительно повышается в результате применения новых технологических процессов получения металлов.

Газоочистные установки в металлургии свинца и цинка

На свинцовых и цинковых предприятиях в процессах обжига концентратов, агломерации, плавки сульфидного и окисленного сырья, шлаковозгонки, вельцевания, рафинирования выделяются значительные количества газов, содержащих твердые частицы (пыль, возгоны) и газообразные продукты (СО, СО2, SО3, SО2 и др.).

Газы либо направляют на производство серной кислоты, либо выбрасывают в атмосферу. В любом случае их предварительно очищают от твердых взвесей (путем пылеулавливания), а перед выбросом в атмосферу подвергают и химической очистке.

Пылеулавливание – один из основных процессов переработки полиметаллического сырья, особенно при осуществлении вельцевания и шлаковоз- гонки, в ходе которых ценные компоненты переводят (возгоняют) в газовую фазу. Пылеулавливание обеспечивает комплексное и полное использование всех ценных компонентов перерабатываемого сырья. Основную часть пылей составляют летучие соединения свинца и цинка (табл. 1). В пылях концентрируются также кадмий, индий, селен, теллур и др.

Таблица 1

Состав пылей и возгонов свинцово-цинкового производства, %

| Металл, элемент | Пыли |  |  |  | Шлаковоз- гоны | Вельц- оксиды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агломера- ционные | шахтных печей | конвертер- ные | обжиговых печей КС |  |  |
| Zn | 3–9 | 12–20 | 9,5–12,4 | 40–45 | 53–61 | 60–70 |
| Pb | 50–60 | 55–65 | 44–56 | 1,4 | 9–19 | 5–15 |
| Cu | 0,4–0,8 | – | 1,2–1,6 | 1–2 | 0,3–0,4 | 0,2–0,4 |
| Cd | 1–3 | 1–3 | 0,2–0,6 | 0,3–0,7 | 0,005 | 0,5–1 |
| Sобщ | 5–12 | 6–8 | 3,5 | 10–15 | 1,8–4.4 | – |
| As | 0,5 | 0,4 | 7,5–15,2 | – | 0,3–0,9 | – |
| Sb | – | 0,1–0,2 | – | – | 0,06–0,23 | – |
| Se | 1,3 | – | 0,4–0,7 | – | 0,06 | – |
| Fe | – | – | 0,1 | – | 0,01 | – |
| Cl | – | 0,4–0,8 | – | – | 0,11–0,25 | – |
| F | – | – | – | – | 0,05–0,07 | – |

Твердые взвеси (пыль), содержащиеся в технологических и вентиляционных газах, по способу образования и их физико-химической характеристике разделяют на две основные группы: механическую пыль и возгоны. Механическая пыль образуется в металлургическом агрегате в результате механического истирания и термического разрушения компонентов шихты, мелкая фракция которых уносится движущимися газами. Механическая пыль появляется в вентиляционном воздухе от переделов шихтоподготовки (дробление, грохочение, сушка, перемешивание компонентов шихты) и от работы пневмотранспорта.

Возгонами называют пары отдельных компонентов шихты или продуктов химических реакций, которым подвергают компоненты шихты в данном металлургическом агрегате. В отходящих газах, направляемых на очистку, в результате их охлаждения, а также протекания в газовой фазе химических реакций (например, окисления паров цинка при фьюминговании и вельцевании) пары конденсируются. Поэтому пыль, образовавшуюся в результате испарения и последующей конденсации свинца, кадмия, цинка и других цветных металлов, и их соединений (оксидов, сульфидов), также называют возгонами.

Размер частиц механической пыли изменяется от нескольких микрометров до десятков и сотен микрометров, возгоны – высокодисперсные взвеси и часто имеют размер частиц порядка десятых долей микрометра.

Сравнительно крупные частицы механической пыли можно выделить из газового потока довольно простыми пылеулавливающими устройствами, улавливание возгонов требует применения более сложной аппаратуры для тонкой очистки запыленных газов.

Пыли различных металлургических процессов содержат и механическую пыль, и возгоны в различном соотношении, что в значительной степени  определяет их свойства и способ очистки от них газов.

На выбор способа пылеулавливания влияют температура и запыленность газов, которые зависят от типа металлургического агрегата (табл. 2).

Таблица 2

Параметры газов свинцово-цинкового производства на выходе из металлургического агрегата

| Металлургические агрегаты | Температура, C | Запыленность, г/м3 | Содержание SO2, % (объем.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Агломерационная машина с прососом | 130–180 | 1,5–2,5 | 0,5–1,5 |
| Агломерационная машина с дутьем: |  |  |  |
| богатые газы | 200–250 | 12,5 | 5–6 |
| бедные газы | 470–520 | 11,8 | 1,5–2 |
| Шахтная печь | 200–300 | 8–17 | 0,05–0,2 |
| Шлаковозгонка | 1200–1300 | 100–150 | 0,05 |
| Обжиговая печь КС | 850–900 | 60–130 | 13–14 |
| Вельц-печь | 500–700 | 100–110 | 0,1 |

Очистка газов свинцового производства

Токсичность свинцовой пыли предопределяет особую важность очистки отходящих газов при производстве свинца. Основными источниками пылевыделения в свинцовом производстве являются агломерационные машины, шахтные печи, КИВЦЭТ-установки, печи рафинирования свинца и шлаковозгоночные установки.

В настоящее время в свинцовом производстве в основном используют агломерационные машины с дутьем. От них отходят газы двух видов: богатые и бедные (табл. 2). Богатые газы с содержанием SO2 в количестве 5–6 % пригодны для производства серной кислоты, бедные газы (1,5–2,0 % SO2) использовать для этой цели нерентабельно. Во всех случаях газы содержат пыль, для улавливания которой применяют ступенчатые схемы очистки. На первой ступени для отделения крупной пыли обычно используют циклоны. После циклонов остаточное содержание пыли снижается с 11–12 до 2 г/м3 (для бедных) и до 6 г/м3 (для богатых).

Пыль агломерационных машин преимущественно мелкая, возгоночного происхождения (до 1 мкм). На практике обычно применяют два способа очистки от мелкой пыли: в электрофильтрах и рукавных фильтрах. Мокрые способы очистки нежелетельны из-за возможности интенсивной коррозии аппаратуры, связанной с образованием серной кислоты.

На рис. 1 показаны схемы очистки от пыли бедных и богатых газов агломерационных машин с дутьем.

Рис. 1. Схема очистки от пыли газов агломерационных машин с дутьем (а – богатые газы; б – бедные газы): 1 – агломерационная машина; 2 – циклон;       3 – вентилятор; 4 – скруббер; 5 – сухой электрофильтр; 6 – подсос воздуха; 7 –

смеситель газов; 8 – рукавный фильтр; 9 – дымовая труба

Богатые газы, идущие в сернокислотный цех, после циклона очищают в электрофильтрах с предварительной подготовкой в скруббере. Охлаждение и увлажнение газов перед электрофильтром в скрубберах необходимо из-за высокого электрического сопротивления пыли. После электрофильтра запыленность газов составляет 0,0127 г/м3.

Бедные газы отправляют в циклон, после очистки в котором их используют в качестве дутья, направляемого в головную часть машины. Избыток газов из циклона направляют через смеситель в рукавный фильтр. Концентрация пыли в газах после рукавных фильтров составляет 0,037 г/м3.

Газы шахтных печей (табл. 2) имеют температуру 200–300 С и химический состав,%: 15 – СО2; 16 – СО; 1 – О2; 0,05–0,1 – SO2. Запыленность газов – 8–17 г/м3. Состав пыли шахтных печей приведен в табл. 1.

Высокая дисперсность пыли и значительная запыленность газов обуславливают применение ступенчатой очистки и установки в качестве аппаратов тонкой очистки пылеулавителей наиболее совершенного типа. Низкое содержание в газах шахтных печей сернистого ангидрида делает возможным применение наряду с сухими мокрых газоочистных аппаратов (рис. 2).

Наиболее распространенной схемой обеспыливания газов на свинцовых заводах является схема с использованием для тонкой очистки рукавных фильтров (рис. 2, б), при использовании которой остаточная запыленность газа не превышает 0,02–0,04 г/м3. Все большее применение стала находить схема с использованием скрубберов Вентури (рис. 2, г) из-за низких капитальных затрат, компактности установки, простоты эксплуатации. Однако запыленность уходящих газов при этом несколько выше – 0,1–0,2 г/м3.

Температура отходящих газов из шлаковозгоночных печей достигает 1 200 С. Эти газы содержат 6 % СО2 и 15 % СО и характеризуются высокой запыленностью (100–150 г/м3) при среднем диаметре частиц пыли 1,5 мкм. Состав пылей шлаковозгоночных печей приведен в табл. 1.

а

| 3 | 7 |  | 8 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |  | 5 |  | 6 |

1	2

б

1	2

в

1	2	10	2	5	6

г

Рис.2. Схемы, применяемые для обеспылевания газов шахтных печей выплавки чернового свинца с использованием для тонкой очистки: сухих электрофильтров (а); рукавных фильтров (б); мокрых электрофильтров (в); скрубберов Ветури (г): 1 – шахтная печь; 2 – циклон; 3 – полый скруббер; 4 – электрофильтр; 5 – вентилятор; 6 – дымовая руба; 7 – подсос воздуха; 8 – рукавный фильтр; 9 – мокрый электрофильтр; 10 – труба Вентури

Очистка газов цинкового производства

На цинковом производстве основные виды технологических газов, очищаемых от пыли, это газы обжиговых печей кипящего слоя и газы трубчатых печей (вельц-печей). Кроме того, газы обжиговых печей, используемые для производства серной кислоты, очищаются дополнительно от тумана серной кислоты, мышьяка и селена.

Выход газов трубчатой печи (вельц-возгонов) при пирометаллургической переработке цинковых кеков составляет 5–10 тыс. м3/ч. В газах содержится 15–21 % СО2 и не более 0,1 % сернистых газов. Температура газов на выходе из печи – 500–700 С (табл. 1, табл. 2). Средний диаметр частиц пыли 1,5 мкм. Вельц-возгоны содержат до 70 % цинка. Запыленность газов – 100–110 г/м3.

Обычно применяемая схема для очистки газов трубчатых печей (рис. 4) включает осадительную камеру, а для тонкой очистки – рукавные фильтры. Перед рукавным фильтром газы охлаждают в поверхностных холодильниках (кулерах) до температуры 100–170 С в зависимости от вида применяемой ткани. После рукавных фильтров содержание пыли в газах составляет 0,04–0,1 г/м3.

1	2	3	4	5	6	7

Рис. 4. Схема очистки от пыли газов вращающихся трубчатых печей (вельц- печей): 1 – печь; 2 – осадительна камера; 3 – поверхностный холодильник; 4 –

подсос воздуха; 5- рукавный вильтр; 6 – дымосос; 7 – дымовая труба

При гидрометаллургической переработке уловленной пыли целесообразно применять мокрые методы очистки. Опыт применения скрубберов Вентури и мокрых электрофильтров показал возможность и эффективность использования того и другого методов для очистки газов трубчатых печей. Однако широкого распространения эти методы пока не получили.

Газы печей КС характеризуются высокой температурой (850–900 С), большой запыленностью (60–130 г/м3) и содержанием до 14 % SO2. Количество отходящих газов от одной печи составляет до 20 000 м3/ч; вынос пыли достигает 40 %. Пыль обжиговых печей мелкодисперсна (до 3 мкм). Химический состав пыли приведен в табл. 1.

Наиболее распространенной схемой очистки газов печей КС является схема, включающая предварительное охлаждение их в стояках до 400–450 С с грубой очисткой в циклонах и последующей тонкой очисткой в электрофильтрах (рис. 5, а).

На выходе газов из печи рекомендуется устанавливать пылевую камеру для выпадения наиболее крупных частиц пыли и снижения запыленности газов, поступающих в стояк.

На каждую печь обычно устанавливают по два циклона или по четыре (по два последовательно), из которых два первых по ходу газов имеют больший диаметр, а последующие два – меньший. После циклонов запыленность газов составляет      3–6 г/м3. Они подаются эксгаустерами в сухие электрофильтры.

Так как газы обжиговых печей содержат много серного ангидрида и много сульфатов в пыли температура в электрофильтре не должна быть ниже 220–240 С во избежания конденсации паров серной кислоты и коррозии металлических элементов.

При скорости движения газов в активной зоне электрофильтра 0,5–0,6 м/с остаточное содержание пыли в газах составляет 0,1 г/м3.

Все большее распространение стали получать схемы очистки газов об- жиговых печей от пыли с заменой пылевой камеры, стояков и одной ступени циклонов котлом-утилизатором туннельного типа (рис. 5, б). Это дает возможность помимо охлаждения газов полезно использовать тепло для выработки пара и осаждать в туннельном котле-утилизаторе до 70–80 % поступающей в него пыли, что резко упрощает процессы грубой очистки газа.

а)

а

На производство серной кислоты

1	2	7	4	5	6

б)

б

Рис. 5. Схема обеспылевания отходящих газов обжиговых печей кипящего слоя цинкового производства (а – с охлаждаемыми стояками, б – с котлом- утилизатором): 1 – печь; 2 – пылевая камера; 3 – охлаждаемый стояк; 4 – группа циклонов; 5 – вентилятор; 6 – сухой электрофильтр; 7 – туннельный котел-

утилизатор

Перед поступлением газов на производство серной кислоты их подвергают дополнительной очистке от пыли, от соединений мышьяка (As2O3) и селена (SeО2), вредно действующих на ванадиевые катализаторы, и от тумана серной кислоты.

Из сухих электрофильтров обжигового цеха газы поступают в первую промывную башню (рис. 6), представляющую собой полый свинцовый цилиндр, футерованный кислотоупорным кирпичом или угольно-графитовыми блоками. Промывку газа в башне осуществляют серной кислотой крепостью 30–40 %. В процессе промывки газ охлаждается с 250–300 С до 50–70 С. При этом частично улавливается пыль и конденсируются оксиды мышьяка и селена.

Для окончательной промывки газов их направляют во вторую промывную колонну, которая отличается от первой наличием в ней насадки из керамических колец. В этой башне газ орошают серной кислотой крепостью 15–20 % и охлаждают до 35–40 С. Во второй башне практически полностью заканчиваются очистка газов от пыли, конденсация паров оксида мышьяка и селена. После второй промывной башни газы направляют на двухступенчатую очистку в мокрых свинцовых электрофильтрах, чаще всего типа ШМК с осадительными электродами в виде шестигранных сот, размещенных в стальном футерованном корпусе.

Из сухих электрофильтров Обжигового отделения

1	2	3	4	5

На получение серной кислоты

контактным способом

из сухих электрофильтров обжигового отделения

Рис. 6. Схема дополнительной очистки газов, идущих на производство серной кислоты: 1 – полая промывная башня; 2 – промывная башня с керамической насадкой; 3 – мокрый электрофильтр первой ступени; 4 – увлажнительная

башня; 5 – мокрый электрофильтр второй ступени

В электрофильтрах первой ступени улавливают основную массу крупных капель сконденсировавшихся соединений мышьяка и селена, а также тумана серной кислоты.

Перед второй ступенью газы увлажняют в специальных увлажнительных башнях 1 %-м раствором серной кислоты. На частицах и каплях, не уловленных в электрофильтрах первой ступени, при этом конденсируются пары воды, в результате чего капли укрупняются и частицы коагулируются.

После второй ступени очистки в мокрых электрофильтрах газы практически не содержат пыли и соединений мышьяка и селена. Содержание в них тумана серной кислоты не должно превышать 0,005 г/м3.

Такая схема универсальна и применяется практически везде, где газы направляют в сернокислотный цех для получения серной кислоты контактным способом.