Подготовка медных и никелевых руд и концентратов к металлургической переработке

Технико-экономические показатели металлургического производства в значительной степени зависят от качественной подготовки исходного сырья.

В металлургическую переработку, как правило, поступает не один металлсодержащий материал, а смесь разных сортов рудного сырья с флюсами и оборотами. Смесь поступающих в переработку материалов (без топлива) называется шихтой. Общие требования к качеству металлургических шихт сводятся к следующему:

- постоянство химического состава;

- однородность по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу;

- оптимальная крупность компонентов шихты;

- оптимальная влажность.

Большие объемы перерабатываемых на современных металлургических заводах материалов требуют хорошей организации приемки, опробования и складирования шихтовых материалов, а также самого приготовления шихты. Все эти операции проводятся на рудных складах или в шихтарниках.

Первостепенное значение в организации подготовительных работ имеет запас сырьевых материалов. Он должен учитывать, как транспортные возможности своевременной и достаточной поставки всех компонентов шихты и топлива, так и время, необходимое для отбора проб, их химического анализа и приготовления самой шихты. Необходимо стремиться к оптимальному запасу всех материалов. Оптимальная величина запасов сырьевых ресурсов зависит от способа подготовки шихты. Для предприятий цветной металлургии обычно такой запас должен обеспечивать 10–30 дней бесперебойной работы основных металлургических агрегатов.

Первичная обработка сырьевых материалов сводится к их складированию, сортировке и усреднению состава, грохочению и дроблению крупных кусков.

Одной из лучших систем организации подготовки, хранения и подачи шихты в металлургическую переработку является ее послойное штабелиро- вание в механизированных шихтарниках.

Механизированный шихтарник представляет собой склад закрытого типа, оборудованный транспортными системами подачи шихтовых материалов и разгрузки готовой шихты. Компоненты шихты послойно складируются в виде штабелей.

Работа механизированного шихтарника организована таким образом, что один из трех штабелей укладывают, второй опробуют, а третий разгру- жают. Приготовление шихты в механизированном шихтарнике обеспечивает хорошее смешивание шихтовых компонентов. Каждый штабель состоит из большого количества горизонтальных слоев различных материалов, которые в дальнейшем выбираются бороной шихторазгрузочной машины тонкими, почти вертикальными, срезами по поперечному сечению штабеля и подаются на ленточные конвейеры, при этом обеспечивается хорошее перемешивание шихты.

Другим достаточно широко распространенным методом приготовления шихты является бункерная шихтовка. Этот метод предусматривает хранение шихтовых материалов в отдельных бункерах, из которых материалы в соответствии с расчетными количествами послойно дозируются на транспортерную ленту. Перемешивание компонентов шихты в этом случае происходит при транспортировке и особенно в местах перегрузки материалов с транспортера на транспортер. Дозировка шихты на сборный транспортер может осуществляться ленточными, пластинчатыми или тарельчатыми питателями.

Эта система отличается простотой, дешевизной, но не обеспечивает хорошего смешения компонентов шихты, а также достаточного запаса шихты, т.к. имеет малую емкость бункеров (запас – 1смена). Для бункерной шихто- подготовки необходимо дополнительное сооружение грейферного склада (рис. 4.1).

Хорошие результаты достигаются при использовании мокрого шихто- приготовления. Этот способ заключается в смешении пульпы тонко измель- ченных флюсов и концентратов в контактном чане, фильтрации и сушке.

1

3

2

4

5

Рис. 4.1 Схема грейферного склада: 1 – мостовой кран; 2 – грейфер; 3 – думпкар (саморазгружающийся вагон); 4 – эстакада; 5 – сырьевые материалы

Наиболее жесткие требования к шихтоподготовке и постоянству соста- ва шихты предъявляет взвешенная плавка, т.к. колебания в составе шихты приводят не только к изменению состава штейна и шлака, но и влияют на те- пловой баланс печи.

В каждом металлургическом процессе шихта должна иметь определенную (оптимальную) влажность, которая в зависимости от содержания влаги в исходных материалах может быть достигнута либо удалением избыточной влаги (обезвоживанием), либо, наоборот, ее добавкой (увлажнением). Содержание влаги в шихте для плавки в различных металлургических агрегатах может меняться в широких пределах – от 6–8 % для печи Ванюкова до 0,1–0,5 % для плавки во взвешенном состоянии.

С целью глубокого обезвоживания шихты применяют барабанные (трубчатые) печи, вертикальные трубы-сушилки и распылительные сушилки. Барабанные (трубчатые) печи применяют на финском заводе «Харья-валта». Стальной барабан печи длиной 24 м изготовлен из листовой стали толщиной 18 мм, имеет наклон 30 мм на 1 погонный метр в сторону разгрузки. Кожух футерован шамотным кирпичом. Сушильная печь оборудована выносной топкой. В торцовой стенке топки установлена мазутная форсунка. За грузка шихты в печь производится через бункер-воронку, нижняя часть течки изготовлена из легированной стали. Скорость вращения барабана – 3–6 об/мин, средняя производительность по сухой шихте – 25 т/ч. Конечная влажность шихты – 0,1 %, расход мазута – 90–100 кг на 1 т влаги или 6–8 кг на 1 т шихты. Температура газов на входе в барабан – 800 °С, на выходе – 120 °С, пылевынос – 10 %.

Труба-сушилка впервые нашла применение на Алмалыкском медеплавильном заводе. В вертикальную металлическую трубу диаметром 0,9 м и высотой 22 м направляют с большой скоростью (~30–40 м/с) продукты сгорания природного газа. В поток горячих газов с помощью забрасывателей подают предварительно подсушенную в барабанных печах до 7–8 % влаги шихту, которая сушится во взвешенном состоянии. Сухой материал выносит ся в верхнюю часть трубы (время пребывания материала в сушилке 1–3 с) и направляется в систему пылеулавливания, состоящую из циклонов и электрофильтров. Уловленный материал направляется в печные бункера для переработки в плавильной печи. Температура газов на входе в трубу 300–400 °С, на выходе – 80–100 °С, за электрофильтрами – 60–90 °С. Производительность сушилки – 60–80 т/ч, влажность высушенной шихты – менее 1 %. Удельный расход топлива 280–320 кг/т влаги или 20–22 кг/т шихты. Высокий расход топлива обусловлен периодичностью работы трубы-сушилки т.к. ее производительность превышает производительность плавильной печи, что требует дополнительных затрат топлива на поддержание ее в разогретом состоянии.

Распылительная сушка заключается в диспергировании пульпы шихты или концентрата и сушки ее во взвешенном состоянии. Высокая скорость сушки (время пребывания материала в сушильной камере составляет 15–30 с) обусловлена высокой температурой сушильного агента. Этот способ позволяет отказаться от фильтрации пульпы и предварительной сушки концентрата до 6–8 % влаги в барабанных печах, что существенно сокращает затраты на обезвоживание материала. Недостатком способа является повышенный расход электроэнергии, связанный с операцией распыления пульпы.

Начальная температура газов для сушки медного концентрата – 760 °С, никелевого – 320 °С. Пульпа в сушильную камеру поступает из расходного бака, попадая на поверхность распылительного диска, который имеет частоту вращения от 6 400–8 700 до 200 000 об/мин). Сушильный агент движется либо параллельно материалу (прямоточная сушилка), либо навстречу ему (противоточная сушилка). Газы отделяются от высушенного материала в циклонах (Надеждинский металлургический завод НГМК).

Необходимость в ряде случаев предварительного окускования (укрупнения) исходных сырьевых материалов обусловлена тем, что на металлургические предприятия в настоящее время в основном поступают тонкоизмельченные концентраты. Кроме того, при непосредственной переработке руд приходится иметь дело со значительным количеством мелочи или малой прочностью самих руд. В металлургии меди и никеля для окускования шихтовых материалов применяют следующие методы: окатывание, брикетирование, агломерация.

Окатыванием называется операция укрупнения пылеватых руд, концентратов и порошков при которой материал превращается в круглые геометрически правильные прочные окатыши (гранулы), сохраняющие свою форму и размеры при дальнейшей переработке.

Окатывание осуществляют в барабанах или чашевых тарельчатых гра- нуляторах. Чашевый гранулятор представляет собой тарель диаметром до 5,5 м с бортами высотой до 0,9 м, вращающуюся со скоростью около 4–7 об/мин. Угол наклона чаши (тарели) может изменяться от 35 до 55°.

Производительность чашевых грануляторов и крупность образующихся окатышей при прочих равных условиях зависят от скорости вращения тарели, угла ее наклона и высоты бортов. Во всех случаях увеличение продолжительности окатывания приводит к получению более крупных окатышей и снижению относительной производительности гранулятора.

Брикетированием называется процесс окускования путем прессования рыхлых и пылевидных материалов в куски правильной и однообразной формы – брикеты. К качеству брикетов предъявляются достаточно жесткие требования. Они должны выдерживать достаточно большие нагрузки на сжатие (до 6–10 МПа), хорошо выдерживать ударные нагрузки при транспортировке к месту загрузки в печь и особенно при падениях во время обычно многочисленных перегрузок (до 10–15), не растрескиваться при нагревании до возможно более высокой температуры.

В металлургической практике для изготовления брикетов в настоящее время применяют главным образом валковые и штемпельные (плунжерные) прессы.

Валковый пресс представляет собой два металлических вальца, вращающихся навстречу друг другу. Сверху между вальцами загружается прессуемый материал. На вальцы насажены сменные бандажи с углублениями по форме брикетов, изготовленные из высокопрочной стали.

Агломерацией называется процесс спекания мелкой руды или концентратов в прочный, кусковый и пористый материал – агломерат. Спекание происходит за счет частичного расплавления легкоплавких компонентов шихты, которые, смачивая куски более тугоплавкой породы, при последующем охлаждении сваривают их.

При агломерации в слое шихты происходят следующие физико- химические процессы: горение топлива, дегидратация компонентов шихты, разложение неустойчивых химических соединений, образование легкоплавких силикатов и ферритов, плавление легкоплавких фаз и частичное шлакообразование, смачивание образовавшимся расплавом тугоплавких компонентов и, наконец, сваривание всей массы шихты в агломерат при последующем охлаждении жидкой фазы. Процесс агломерации и конструкции агломерационных машин подробно были рассмотрены при изучении производства свинца.

В начале ХХ в. брикетирование было вытеснено агломерацией по следующим причинам:

- неэкономичность окускования брикетированием при помощи маломощных прессов с низкой производительностью, в то время как в агломерации были созданы машины с производительностью 2 000 т и более агломерата в сутки;

- возможность при агломерации удалить вредные примеси (S, As, Zn, и др.);

- получать агломерат в офлюсованном виде.

И в настоящее время производство металлургических брикетов в России не получило развития в широких производственных масштабах по тем же самым причинам, хотя с позиции технологии и экономики производства оно имеет ряд преимуществ:

- брикеты имеют одинаковую правильную форму и вес, в данном объеме содержат больше металла, они обладают более высокой прочностью и лучшей транспортабельностью;

- обладают более высоким удельным весом;

- количество оборотного продукта на агломерационной фабрике составляет около 20–25 %, а иногда и выше от общего потока шихты, в то время как на брикетной фабрике – не более 2 %;

- весь кислород руды в брикете остается активным, в агломерате же он находится в связанном состоянии (в виде силикатов), первое особенно важно для доменного производства;

- экологическая безопасность брикетов (безотходность, отсутствие высоких температур при изготовлении);

- возможность применения в брикете в любом соотношении углеродосодержащего наполнителя для активизации процессов в металлургической печи (карбюризатор, восстановитель, энергоноситель);

- возможность использования всех видов тонкодисперсных железоф- люсолегироуглеродосодержащих отходов металлургического передела.

Основными причинам недостаточного использования брикетирования в отечественной практике сегодня являются: неправильный выбор места и объема утилизации отходов; упрощенный (некомплексный) подход к решению проблемы; использование неэффективных способов (технологий) брикетирования.

Возможны несколько путей решения этих трех проблем: во-первых, максимальное приближение изготовления брикетов к техногенным месторождениям и, соответственно, к предприятиям-потребителям; во-вторых, создание металлургического самовосстанавливающегося и самоплавкого брикета с использованием нетрадиционного вяжущего и углеродистого наполните ля для всех видов металлургического передела, т.е. принципиально новой композиционной шихты, и, в-третьих, использование резерва имеющегося вибропрессовального оборудования для производства строительных изделий и создание упрощенных вибропрессовальных автоматических линий для производства металлургического брикета.