Плавка медных и никелевых руд и концентратов на штейн

Переработку медного и никелевого сырья можно проводить как пиро-, так и гидрометаллургическим способами. В нашей стране и за рубежом око- ло 85 % от общего выпуска меди и никеля приходится на пирометаллургиче- ские процессы, и в ближайшее время эта тенденция вряд ли изменится. К числу пирометаллургических процессов, применяемых при производстве меди и никеля, относятся – окислительный обжиг, различные виды плавок, кон- вертирование штейнов и в ряде случаев возгоночные процессы.

Пирометаллургическую переработку сульфидных руд и концентратов можно вести двумя путями.

Первый путь предусматривает полное окисление всей серы перераба- тываемого сырья с помощью предварительного окислительного обжига при одновременном переводе меди и железа в оксидную форму:

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2

Продукт обжига (огарок) далее подвергают селективному восстановле- нию при полном расплавлении материала – восстановительной плавке. При этом медь восстанавливается до металлического состояния, а железо – в ос- новном до вюстита. Оксиды железа совместно с пустой породой руды и ок- сидами флюсов образуют шлак, который удаляют в отвал. Этот прием полу- чения меди кажется наиболее простым и естественным, но целый ряд недос- татков заставил отказаться от его применения. В настоящее время процесс, близкий к восстановительной плавке, используется лишь для переработки вто- ричного медного сырья. Важнейшими недостатками этого метода являются:

- при плавке получается очень грязная (черная) медь, содержащая до

20 % железа и других примесей;

- шлаки, находящиеся в равновесии с металлической медью, получа- ются очень богатые, что снижает извлечение меди в товарную продукцию;

- плавка осуществляется с большим расходом кокса (до 20 % от массы шихты).

Второй путь, характерный для современной металлургии меди, преду- сматривает на промежуточной стадии технологии плавку на штейн с после- дующей его переработкой на черновую медь.

Плавку на штейн медных руд и концентратов – основной технологиче- ский процесс – можно проводить практически любым видом рудных плавок. В современной металлургии для ее осуществления используют отражатель- ные, электрические и шахтные печи, а также автогенные процессы несколь- ких разновидностей.

Структура пирометаллургического процесса и влияние его отдельных стадий на производительность металлургических агрегатов

Любой пирометаллургический процесс характеризуется одновременным или последовательным протеканием многочисленных физико-химических пре- вращений – элементарных стадий. Наиболее сложным из них по структуре является рудная плавка. При плавке сульфидных руд и концентратов, каким бы методом она не проводилась, важнейшими элементарными стадиями яв- ляются:

- нагрев шихты;

- диссоциация неустойчивых химических соединений;

- окисление сульфидов;

- расплавление легкоплавких составляющих шихты с образованием первичных расплавов;

- растворение наиболее тугоплавких компонентов в первичных рас- плавах;

- разделение продуктов плавки.

Наряду с перечисленными процессами имеют место и другие, напри- мер взаимодействие сульфидов и оксидов, разрушение магнетита сульфида- ми и др.

Скорость и полнота протекания этих процессов зависят от физико- химических свойств компонентов шихты, температуры, интенсивности массо- и теплообмена, а производительность агрегатов в целом определяется скоро- стью завершения наиболее медленной из элементарных стадий.

Нагрев шихты практически полностью лимитируется процессами теп- лопередачи. Очевидно, нагрев крупных кусков шихты из-за сравнительно низкой теплопроводности шихтовых материалов протекает относительно медленно. Условиями теплопередачи и размерами кусков определяется также в значительной степени начало термического разложения неустойчивых хи- мических соединений.

Одним из приемов, обеспечивающих высокие скорости нагрева, явля- ется распыление шихты в нагретом до высокой температуры газовом про- странстве при высокой степени турбулентности потока. В этом случае мелкая шихта нагревается за считанные доли секунды. Исключительно быстро про- текает нагрев шихты также при загрузке ее в расплав, находящийся в состоя- нии энергичного барботажа. В автогенных процессах, где источником тепло- ты служат реакции окисления сульфидов концентрата, теплота выделяется непосредственно на поверхности частиц или в ванне расплава, т.е. там, где оно расходуется на процессы плавления. Поэтому нагрев мелких частиц шихты в условиях интенсивного массообмена осуществляется быстро и не лимитирует производительности плавильных агрегатов.

Окисление сульфидов кислородом является экзотермическим процессом и протекает на границе раздела фаз. Многочисленные исследования кинетики реакций окисления сульфидов показали, что скорость их протекания зависит от многих факторов: температуры, природы фаз, их физико-химических свойств и агрегатного состояния, крупности сульфидных частиц, размеров поверхности контакта реагентов и т.п.

С момента воспламенения окисление (горение) сульфидов идет очень интенсивно и ускоряется с ростом температуры. Однако скорость гетероген- ных процессов, протекающих на границе раздела фаз (твердой, жидкой и га- зообразной), не может неограниченно расти с температурой, т.к. начинает за- висеть от процессов массообмена. Это обусловлено тем, что суммарная ско- рость в данном случае будет определяться соотношением скоростей собст- венно химической реакции и подвода реагентов к реакционной поверхности. Таким образом, для обеспечения высоких скоростей окисления необходимы большая реакционная поверхность и интенсивный массообмен.

При правильной организации металлургического процесса окисление сульфидов идет очень быстро. На это указывает высокий коэффициент ис- пользования кислорода (95–100 %) в случае окисления сульфидов в конвер- терах и в процессе обжига в кипящем слое при очень малом времени пребы- вания кислорода в слое сульфидного материала. Время прохождения воздуха через слой жидкого штейна в конвертере составляет примерно 0,13 с. Время пребывания кислорода в кипящем слое не превышает 2–3 с.

Экспериментальные и практические данные подтверждают, что собст- венно химический акт процесса окисления сульфидов при высоких темпера- турах протекает крайне быстро. Поэтому при выборе наиболее рационально- го метода сжигания сульфидов можно и нужно стремиться не столько к дос- тижению максимальных скоростей окисления, сколько к повышению качест- венных показателей процесса в целом: получению богатых по содержанию SО2 газов, высокой степени использования теплотворной способности суль- фидов и минимальным потерям металлов с отвальными шлаками.

Конечная цель любого вида плавки – перевод всей перерабатываемой шихты в расплавленное состояние с получением штейна или чернового ме- талла и шлака с их последующим разделением.

Значительные различия в физико-химических свойствах соединений, в первую очередь в их температурах плавления, приводят при нагревании шихты только к постепенному формированию расплава конечного состава. Сначала идет образование первичного расплава из наиболее легкоплавких компонентов. Далее в нем растворяются более тугоплавкие вещества. Сле- довательно, процессы штейно- и шлакообразования включают в себя две элементарные стадии: расплавление легкоплавких составляющих шихты и растворение в первичных расплавах более тугоплавких веществ.

Из числа присутствующих в сульфидных шихтах химических соедине- ний наиболее легкоплавкими являются сульфиды (за исключением ZnS). При

этом природные сульфидные эвтектики по сравнению с отдельными сульфи- дами имеют еще меньшие температуры плавления. Поэтому процессы штей- нообразования начинаются раньше, чем процессы шлакообразования, и идут с большими скоростями.

Шлакообразование начинается позднее из-за более высоких температур плавления не только свободных оксидов, но и оксидных эвтектик. Образова- ние первичных шлаковых расплавов – процесс достаточно быстрый и ско- рость его практически совпадает со скоростью нагрева шихты до температу- ры плавления легкоплавких компонентов. При ограниченных температурах в плавильных агрегатах важное значение имеют процессы растворения туго- плавких оксидов в первичных шлаковых расплавах.

Процессы растворения являются значительно более медленными по сравнению с прямым расплавлением легкоплавких компонентов и лимити- руются малой скоростью диффузии.

В реальных условиях растворение твердой фазы в жидком растворите- ле (при плавке растворителем является первичный расплав) проходит в три этапа: диффузия растворителя к поверхности твердой фазы, химическое взаи- модействие реагентов с образованием растворимого соединения и его диффу- зия в массу раствора. Поэтому конечная скорость шлакообразования сущест- венным образом зависит от гидродинамических условий, т.е. от интенсивно- сти массообмена между компонентами твердой шихты и жидкими продукта- ми плавки, устраняющей диффузионные сопротивления.

Образование шлаков в металлургических печах начинается, как прави- ло, с получения железосиликатных эвтектик фаялитового состава или более сложных многокомпонентных легкоплавких композиций на основе силиката оксида железа FeO. В дальнейшем в них растворяются более тугоплавкие ок- сиды и в первую очередь кремнезем, содержащийся в рудном сырье или вво- димый в шихту в качестве кварцевого флюса.

На скорость растворения кремнезема в фаялитовом расплаве наиболь- шее влияние оказывают интенсивность массообмена, крупность частиц флю- са и его реакционная способность.

Возможность значительного ускорения процесса растворения туго- плавких составляющих в первичных расплавах путем интенсивного их пере- мешивания не вызывает никаких сомнений. Так, автогенные плавки, осуще- ствляемые в барботируемых расплавах, отличаются очень высокими скоро- стями формирования шлаков. В существующих процессах, в частности при отражательной плавке и плавках во взвешенном состоянии, скорость раство- рения флюсов может быть увеличена только путем очень тонкого их измель- чения и перемешивания расплава в зонах отстаивания.

Таким образом, скорость растворения тугоплавких составляющих (ско- рость формирования конечного шлака) в отдельных случаях, когда переме- шивание расплавов в плавильных печах отсутствует или происходит очень медленно, может существенно влиять на скорость плавки в целом.

Полнота перевода меди и никеля в штейн в значительной степени оп- ределяется полнотой восстановления магнетита при его взаимодействии с сульфидами. В ряде случаев целесообразно даже восстанавливать магнетит углеродистыми восстановителями. Процесс восстановления магнетита суль- фидами протекает относительно медленно и, хотя он и не определяет общей производительности печи, влияние магнетита на содержание растворенной меди и разделение фаз необходимо учитывать при создании современной технологии и принимать все возможные меры для обеспечения максимально полного его восстановления. Для обеспечения достаточной скорости восста- новления магнетита прежде всего необходимо вести процесс при повышен- ной температуре (не менее 1 300–1 350 °С) и энергичном перемешивании расплава газами для снятия диффузионных сопротивлений и снижения пар- циального давления SO2. Нужно также обеспечить необходимое время кон- такта шлака с сульфидами. Эти требования наиболее полно реализуются при осуществлении процесса плавления в барботируемых расплавах.

Правильная организация процесса разделения фаз создает предпосылки для резкой интенсификации работы плавильных агрегатов и повышения их удельной производительности.

Отражательная плавка медных концентратов

Плавка на штейн является одним из важнейших переделов технологи- ческой схемы пирометаллургического способа получения меди. Основная за- дача передела – максимально высокое извлечение цветных металлов. Совре- менные процессы плавки обеспечивают извлечение до 94–98 % меди.

Применяют следующие процессы плавки на штейн: отражательная плавка сырых (необожженных) концентратов или огарка; плавка в рудно- термических электрических печах; плавка в шахтных печах руды или кон- центрата после предварительного окускования путем брикетирования или аг- ломерации; процесс «Норанда»; процесс «Мицубиси»; кислородно-факельная плавка (КФП); взвешенная (финская) плавка (Оутокумпу); плавка Ванюкова.

По энергоемкости производство меди находится на третьем месте по- сле производства стали и алюминия (табл. 6.1).

Энергозатраты ниже в процессах с использованием дутья, обогащенно- го кислородом, или подогретого дутья.

Отражательная плавка – это традиционный способ переработки бога- тых сульфидных и карбонатных руд, обожженных и необожженных (сырых) флотационных концентратов. В печи перерабатывают также конвертерные шлаки, оборотные пыли. В качестве топлива используют природный газ, ма- зут, угольную пыль. В мировой практике примерно 35 % меди получают с использованием отражательной плавки.

Таблица 6.1

Энергозатраты металлургической переработки (ГДж/т) на получение катодной меди

| Процесс | Энергозатраты |
| --- | --- |
| Отражательная плавка сырой шихты | 35,1 |
| Отражательная плавка огарка | 30,9 |
| Электроплавка | 42,9 |
| Взвешенная плавка (Оутокумпу) | 18,9 |
| Кислородно-факельная планка (КФП) | 21,2 |
| «Норанда» | 24,0 |
| «Мицубиси» | 19,7 |
| TBRC | 23,5 |

Сущность отражательной плавки сульфидных концентратов и рудной мелочи на штейн заключается в том, что шихта плавится за счет тепла от сжигания углеродистого топлива в газовом пространстве над ванной распла- ва в печи с горизонтально расположенным рабочим пространством. Шихту при этом загружают на ванну или на откосы вдоль боковых стен печи. Раска- ленные топочные газы, проходя над поверхностью ванны и шихты, нагрева- ют их, а также стены и свод, и покидают печь, имея еще сравнительно высо- кую температуру (выше температуры плавления шлака).

Теплопередача в печи осуществляется в основном за счет лучеиспуска- ния от раскаленных стен, свода и продуктов сгорания (раскаленного факела). Нагреваясь постепенно до высокой температуры, шихта плавится. Ме- таллы, обладающие высоким сродством к кислороду, при этом концентри- руются в оксидном расплаве – шлаке. Медь, никель, благородные металлы и часть железа и серы переходят в сульфидную фазу – штейн. Обладая ни- чтожной взаимной растворимостью и различной плотностью, продукты плавки при отстаивании разделяются на два слоя. Таким образом, при отра- жательной плавке происходят перевод основной массы пустой породы в

шлак и концентрация ценных компонентов в штейне.

Основной целью отражательной плавки медьсодержащего сырья явля- ется расплавление шихты с получением штейна и шлака, обеспечивающее максимальный перевод в штейн меди и сопутствующих ценных компонентов (например, золота и серебра), и ошлакование пустой породы.

Загруженная шихта плавится за счет тепла от сжигания углеродистого топлива в горизонтально расположенном рабочем пространстве печи. Шихта и поверхность расплава в печи нагреваются за счет лучеиспускания факелом раскаленных топочных газов и тепловых лучей, отраженных внутренней по- верхностью свода. Массообмен в печи несущественен. Передача тепла в слое шихты и расплава происходит за счет теплопроводности.

Шихту загружают вдоль стен печи. При плавке сырой шихты образу- ются откосы, а при плавке огарка шихта растекается на поверхности шлако- вого расплава. За счет тепла, излучаемого факелом, происходит сушка мате-

риала, термическая диссоциация высших сульфидов, карбонатов. При повы- шении температуры плавятся легкоплавкие компоненты шихты, представ- ленные сульфидными и оксидными эвтектиками. Первичный расплав стекает на поверхности откосов, растворяет в себе более тугоплавкие соединения и попадает в шлаковый слой. Начинается разделение шлаковой и штейновой фаз; капли оксидной руды растворяются в шлаке, а капли штейна проходят через слой шлака и образуют самостоятельный слой.