Характеристика шлаков и их свойства

Основу металлургических шлаков составляют оксиды CaO, SiО2, МgО и FeO. Повышенное содержание SiO2 в шлаках приближает их к кислым, а извести – к основным. По содержанию оксидов железа, в частности FeO, шлаки разделяют на окислительные и восстановительные. Значительное количество FeO делает шлак окислительным.

Металлургические шлаки являются сложными системами, в которых присутствуют также оксиды Мn, Ва, Сr, Р. Кроме FeO, шлаки содержат и высшие оксиды железа Fe3O4 и Fe2O3. Сера в шлаках находится в виде сульфидов или сульфатов Са, Мn и Fe. В отдельных случаях шлаки содержат оксиды Ti, В, V и ряд других соединений.

Оксиды, входящие в шлак, разделяют на три группы: кислотные (SiO2, Р2O5, SO3, SO4), образующие с основными оксидами соответственно силикаты, фосфаты и сульфаты; основные (CaO, MgO, FeO), образующие с кислотными оксидами соответствующие соли; амфотерные (Аl2O3), которые в зависимости от содержания других компонентов ведут себя и как кислотные, и как основные.

В шлаках наиболее важным кислотным оксидом является SiO2. Металлургические шлаки обычно представляют сплавы основных оксидов с SiО2, которые составляют преимущественно силикатные образования и потому их иногда классифицируют по величине отношения числа атомов кислорода, содержащегося в SiО2, к числу атомов кислорода, входящего в основные оксиды.

Для характеристики доменных шлаков широко применяют отно- шение CaO/SiO2. Но в связи со значительным содержанием Al2O3, и МgО в шлаке используют также отношения (СаО + MgO) / SiO2; (CaO+ MgO)/(SiO2 + Al2O3) и другие, более сложные. Изучение свойств мно- гокомпонентной системы представляет большие трудности, поэтому такую систему условно сводят к трех - или четырехкомпонентной. Результаты исследований трехкомпонентной системы пополняют сведениями о влиянии на нее других компонентов.

Металлургические шлаки разделяют по видам выплавляемого ме- талла на доменные, мартеновские, конвертерные, электросталеплавиль- ные, ферросплавные, ваграночные. Их можно объединить в две группы: шлаки первичных металлургических процессов – доменные и ферросплавные, шлаки вторичных процессов – сталеплавильные и ваграночные.

Доменные шлаки

Шлакообразование является одним из важнейших процессов, протекающих в доменной печи и определяющих ее работу.

Выход доменного шлака, его состав и свойства зависят от химиче- ского и минералогического состава пустой породы железных руд, золы кокса, содержания серы в шихте, характера процесса восстановления и теплового состояния печи, а также от марки выплавляемого чугуна.

Удельный выход доменного шлака на отдельных предприятиях колеблется в широких пределах. Однако почти во всех доменных цехах выход шлака снижается в результате использования все более богатого железорудного сырья и частичной замены кокса низкозольными видами топлива. В среднем по доменным печам удельный выход шлака соста- вил 440 кг/т чугуна.

При производстве чугунов определенного вида и постоянстве состава сырья для данного завода, а также при ровном ходе печи химический состав шлака остается сравнительно стабильным. Большинство доменных шлаков характеризуется основностью (CaO/SiO2) в пределах 1,0–1,2 и содержанием, %: МgО и Al2O3 соответственно 3–20 и 5–15; S 0,5–3; FeO 1–1 и МnО 0,2–3. В жидких шлаках содержится некоторое количество растворенных газов. Температура шлака при выходе из доменной печи 1450–1550 °С.

При высоком нагреве печи основность шлака увеличивается в результате восстановления и перехода в чугун большего количества Si. При холодном ходе печи основность шлака снижается с уменьшением степени восстановления Si.

Застывший основной шлак в изломе имеет светлую, матовую камневидную поверхность. Количество FeO в нем при высоком нагреве печи резко уменьшается, железо почти полностью восстанавливается и переходит в чугун. В кислых и низкотемпературных шлаках содержится сравнительно много FeO. В изломе такой шлак блестящий, стекловидный, серого цвета с переходом в черный. При горячем ходе печи образуется жидкоподвижный шлак, при выпуске которого выделяется много газов.

В зависимости от соотношения CaO/SiO2 или (CaO + MgO)/SiO2 шлаки можно подразделить на основные (преимущественно на заводах Юга) и менее основные, характерные для предприятий Урала и Сибири. С применением в шихте доменных печей офлюсованного агломерата и переходом на выплавку чугунов с более низким содержанием Мn и S на заводах Юга произошло повышение основности конечных шлаков по CaO/SiO2 до 1,2–1,3 и по (CaO + MgO)/SiO2 до 1,3–1,35. Содержание Al2O3 и МnО в шлаках снизилось до 5,5–6,5 и 0,5–2,5 % соответственно, а МgО возросло до 3–5 %. Содержание SiO2 в шлаках уменьшилось в связи с изменением состава пустой породы криворожских руд и снижением удельного расхода кокса.

Сталеплавильные шлаки

Побочный продукт сталеплавильных процессов представляет собой расплав оксидов, образующихся при взаимодействии с кислородом примесей, содержащихся в чугуне и металлургическом ломе, компонен- тов ферросплавов, шлакообразующих, вносимых в сталеплавильную ванну для корректировки состава, миксерного и доменного шлака, поступающих с чугуном, а также от футеровки плавильных агрегатов.

Сталеплавильные шлаки обладают рафинирующим действием и очищают сталь от таких вредных примесей, как фосфор и сера. Одновременно с этим они защищают металл от окисления газовой фазой. В электрометаллургических процессах шлак дополнительно выполняет роль нагрузочного сопротивления.

Находясь в плавильном агрегате в непрерывном движении, высо- котемпературный расплав разрушает футеровку за счет механического размывания ее, а также за счет химического растворения компонентов футеровки. Известно, что всякая система стремится достичь равновесного состояния. В результате этого из металла в шлак переходит ряд ценных, необходимых металлу элементов, что вызывает повышенный расход раскисляющих легирующих добавок. Кроме того, в шлаке запутывается определенное количество металла, что не только снижает общий выход годного металла, но и существенно затрудняет дальнейшую переработку шлака в продукцию, используемую в других отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

В связи с назначением шлаков и их функциями в сталеплавильных процессах к ним предъявляют определенные требования по физико- химическим свойствам. Как правило, сталеплавильные шлаки должны быть жидкоподвижными, обладать высокими рафинирующими способностями и низкой вязкостью, а также быть инертными или минимально агрессивными по отношению к футеровке печи.

Учитывая, что объем производства стали в агрегатах с кислой футеровкой незначителен, в дальнейшем будут рассмотрены только основные шлаки.

В настоящее время сталеплавильные шлаки классифицируют, по видам производства стали (мартеновские, конвертерные и электроста- леплавильные), а также по периодам плавки (первичные и конечные). Наибольшее количество шлаков сталеплавильного производства в стране составляют мартеновские, которые подразделяются на первичные (скачиваемые в процессе плавки после подачи в агрегаты чугуна) и конечные, выпускаемые из печи в конце плавки. Удельный выход мартеновских шлаков составляет в среднем 180 кг/т стали.

Относительное количество первичных и конечных шлаков зависит от вида и массы подаваемого в мартеновскую печь чугуна и колеблется в довольно широких пределах (соответственно 50–70 и 30–50 %). Пер- вичные мартеновские шлаки имеют более низкую основность (СаО+MgO)/(SiO2+Al2O3), которая составляет 1–2 (основность конечных шлаков 2–4).

Кроме того, первичные шлаки содержат повышенное количество оксидов железа (до 27 %) и фосфора (до 3,5 %). Содержание оксидов фосфора в первичных шлаках на комбинате «Азовсталь» достигает 18 %.

Удельный выход конвертерных шлаков составляет около 150 кг/т стали. От мартеновских шлаков они отличаются повышенным содержанием оксидов Са, Mg, Fe и более высокой основностью. Конвертерные шлаки меньше различаются между собой по составу и удельному выходу. В качестве исключения можно выделить конвертерные шлаки Карагандинского, Нижне-Тагильского и Череповецкого комбинатов. На Ка- рагандинском металлургическом комбинате конвертерные шлаки, полу- чаемые от переработки высокофосфористого чугуна, отличаются повы- шенным содержанием фосфора. Процесс осуществляется со скачивани- ем высокофосфористого первичного шлака, в котором P2O5 может дос- тигать 14 % при удельном выходе 84 кг/т стали, и выпуском конечного шлака с содержанием P2O5 3–6 %. Удельный выход конечного шлака составляет около 97 кг/т стали.

Ферросплавные шлаки

Производство ферросплавов основано на процессах восстановле- ния элементов из оксидов, входящих в состав руды или концентрата, и сопровождается неизбежным образованием шлака. Восстановителем служит углерод, кремний, алюминий. Количество и свойства шлака зависят от технологии процесса, вида и качества используемого сырья, марки выпускаемого сплава, состава футеровки плавильного агрегата.

Существенным источником образования шлака являются не вос- становленные оксиды ведущего элемента. Обычно их содержание в шлаке значительно превышает равновесные концентрации, для дости- жения которых требуется длительная выдержка расплавов, что сопря- жено со снижением производительности плавильного агрегата и разрушением его футеровки. Во избежание этого подбирают технологический режим, обеспечивающий высокую производительность и максимально возможную степень восстановления ведущего элемента. Однако и при этом значительная часть невосстановленного оксида металла пе- реходит в шлаковый расплав. Кроме того, со шлаком уносятся металли- ческие включения, количество которых зависит от физико-химических свойств жидкого шлака при температурах выпуска.

В шлак переходят примеси шихтовых материалов – руды, восстановителя, флюсующих, рафинирующих и других добавок, используе- мых при производстве ферросплавов. Наряду с оксидами ведущих элементов, подлежащих восстановлению, руды и концентраты содержат сопутствующие соединения, которые по термодинамическим условиям процесса не восстанавливаются и переходят в шлак.

Поступают в шлак и оксиды различных добавок, которые, взаимодействуя с компонентами руд, концентратов и восстановителя, а также с металлическим расплавом, образуют сложные трудно, восстановимые соединения.

В результате разрушения огнеупорной футеровки плавильных агрегатов и приемников расплавов в шлак поступает некоторая часть оксидов алюминия, кремния и других элементов, входящих в состав футеровки.

Количество шлака в различных технологических процессах изме- няется в весьма широких пределах. Отношение массы выпущенного из печи шлака к массе полученного сплава, выражающее кратность шлака, зависит от концентрации оксида ведущего элемента в рудах и концентратах, степени восстановления этого оксида, количества флюсов и других добавок, вводимых с шихтой, полноты осаждения капель восстанавливаемого металла, а также характера и степени использования восстановителя.

Некоторые процессы выплавки ферросплавов теоретически явля- ются бесшлаковыми. К ним относится производство ферросилиция, двухстадийного ферросиликохрома, углетермического силикокальция, кремния металлического. В этих процессах предполагается восстанов- ление всех компонентов шихты. Однако наличие примесей в шихте и неполное восстановление оксидов исходных материалов приводят к об- разованию некоторого, часто незначительного количества шлака с крат- ностью 0,05–0,10. При шлаковых процессах, к которым относится про- изводство феррохрома, ферромарганца, силикомарганца, металлическо- го марганца, ферросиликокальция, ферротитана и других сплавов, кратность шлака составляет 0,8–4,0.

Шлаки от производства марганцевых ферросплавов составляют по количеству около 57 % от общего выхода ферросплавных шлаков. По виду марганцевых ферросплавов различают шлаки ферромарганца, силикомарганца и марганца металлического. Значительное количество углеродистого ферромарганца выплавляют флюсовым методом в до- менных печах. В электропечах производят углеродистый и среднеугле- родистый ферромарганец флюсовым и бесфлюсовым методом.

При производстве марганцевых ферросплавов со шлаками теряет- ся до 31 % марганца. Основная доля марганца (22,2 %) теряется с от- вальными шлаками.

Известно, что при производстве марганцевых ферросплавов ос- новность шлака оказывает существенное влияние на распределение марганца между металлом и шлаком. Чем выше содержание оксида кальция в шлаке, тем полнее идут реакции замещения МnО в силикатах. Однако при основности CaO/SiO2 > 1,5 увеличиваются вязкость и туго- плавкость шлака, что затрудняет его выпуск из печи.

Таблица 1.

Химический состав шлаков от производства марганцевых ферросплавов, %

| Шлаки | Мn | SiО2 | СаО | MgO | Al2O3 | FeO | S | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доменный ферромарганец | 6-10 | 29-32 | 40-45 | 7-10 | 6-9 | 0,7- 0,9 | 2,7 | - |
| Электропечной феромар- ганец: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| флюсовый | 11-14 | 32-36 | 36-40 | 2-5 | 4-6 | 0,3- 0,6 | 0,6-0,9 | 0,003- 0,007 |
| бесфлюсовый | 35-40 | 27-29 | 9-10 | 1-3 | 3-5 | 0,7- 0,9 | 0,1 - 0,2 | 0,01 - 0,02 |
| Силикомарганец | 13-18 | 45-50 | 12-19 | 2-5 | 6-9 | 0,4- 0,7 | 0,8-1,3 | 0,004- 0,010 |
| Марганец металлический | 14-17 | 27-30 | 43-47 | 2-5 | 2-4 | 0,1- 0,6 | 0,1-0,2 | 0,003- 0,005 |

При выплавке доменного ферромарганца (расход кокса свыше 1800 кг/т сплава) концентрация серы в отвальных шлаках достигает 2,5–3,0 %, что значительно снижает их вязкость и позволяет вести процесс при сравнительно высокой (1,7–1,8) основности шлака и низком (6–8 %) содержании МnО. Для этих же целей в шихту для выплавки доменного ферромарганца присаживают плавиковый шпат в количестве 20–38 кг/т сплава. Кратность шлака при этом составляет 1,2. Типичный состав отвального   шлака   доменного   ферромарганца   представлен в табл. 1.

Благодаря низкому расходу кокса в электропечах (420–450 кг/т ферромарганца) содержание серы в шлаках от производств электротермического ферромарганца не превышает 0,4–0,6 %. Поэтому разжижающее действие серы здесь незначительно меньше. В то же время вязкость шлака оказывает большое влияние на условия разделения и осаждения жидких капель металла, а также тепло - и массообмен между слоем ферромарганца и шлаковым расплавом. Шлак должен быть высокосновным, чтобы обеспечить необходимые условия для наиболее полного восстановления МnО, и вместе с тем иметь сравнительно низкую вязкость.

Положительное влияние в этом плане оказывает использование в шихте при выплавке углеродистого ферромарганца пирита или высокосернистого кокса, щелочных алюмосиликатов и доломитизированного известняка.

Ферромарганец   можно   выплавлять   и   бесфлюсовым   процессом. При этом процессе восстановитель (кокс) задают в шихту из расчета получения стандартного сплава и высокого содержания МnО в шлаке (38–42 %). Получаемый высокомарганцовистый шлак с весьма низким содержанием фосфора используется самостоятельно или в смеси с исходными марганцевыми концентратами для выплавки силикомарганца с пониженным содержанием фосфора. Такая технология обеспечивает высокое сквозное извлечение марганца и низкую (сквозную) кратность отвальных шлаков. Однако получать стандартный по фосфору ферромарганец (менее 0,35 % Р) бесфлюсовым методом с использованием никопольских концентратов трудно. Поэтому действующая на Никопольском заводе ферросплавов технология предусматривает присадку в шихту флюсов.

Обычно основность шлака при флюсовом способе выплавки фер- ромарганца в электропечах находится в пределах 1,1–1,3. При этом содержание марганца в шлаке составляет 11–14 %, а кратность шлака достигает 1,3–1,5.

При выплавке силикомарганца состав шлака должен обеспечивать не только высокое извлечение марганца (обычно 70–75 %), но и достаточно высокое (40–45 %) извлечение кремния. Стремление повысить активность марганца за счет добавки СаО при основности шлака менее 1,0 термодинамически не оправдано, поэтому основность шлака при выплавке силикомарганца находится обычно в пределах 0,3–0,5 (табл. 3.2).

Шлаки силикомарганца обладают более высокой вязкостью, чем шлаки ферромарганца, что обусловливает потери марганца с корольками сплава до 8,6 %. Снижение потерь марганца со шлаками силикомарганца при относительно высоком извлечении кремния в сплав получают в результате введения в шихту щелочных алюмосиликатов и содержащих серу материалов. Кратность шлака при выплавке силикомарганца составляет 1,1–1,4.

Наибольшие потери марганца имеют место со шлаками при производстве металлического марганца, выплавка которого основана на восстановлении марганца бесфосфористого марганцевого шлака кремнием предельного силикомарганца. Термодинамические исследования и экспериментальное изучение реакции восстановления МnО кремнием показали, что равновесная концентрация МnО находится на уровне 15–17 % при основности шлака 1,5–1,6 (табл. 3.2). Именно это является одной из главных причин больших потерь марганца (до 40 %) при получении его электросиликотермическим методом. Кратность шлака достигает 3,5–4,0 в зависимости от выплавляемой марки сплава.