Лекция 9 Экстракция металлов из растворов

Экстракция - совокупность физико-химических методов извлечения целевых компонентов из твердого материала (твердофазная экстракция -ТФЭ) и из растворов компонентов (жидкофазная экстракция -ЖФЭ).

Теоретические основы жидкофазной экстракции металлов с протеканием химической реакции.

Жидкофазная экстракция в гидрометаллургии

Основные области применения:

- выделение металлов из растворов после выщелачивания;

- разделение двух или нескольких близких по свойствам металлов;

- очистка растворов после выщелачивания от нежелательных примесей.

Жидкостная (жидкофазная) экстракция осуществляется путем перевода компонента раствора из одной жидкой фазы в другую (экстракт). Количественная характеристика процесса – коэффициент распределения (отношение равновесных концентраций экстрагируемого вещества в обеих жидких фазах).

Для данной температуры отношение концентраций (активностей) компонента в двух равновесных фазах при различных его концентрациях величина постоянная, не зависящая от абсолютных количеств всех веществ, участвующих в распределении:

С1 / С2 = Кс           	a1  /  a2   = ka, 	где

Кс и ka - концентрационная и термодинамическая константы распределения при отсутствии диссоциации или ассоциации распределяющего компонента.

Жидкостная экстракция – процесс извлечения компонента водного раствора в органический растворитель (экстрагент), отличающийся от водного раствора по плотности и практически не растворяющийся в нем. Обратный процесс называют реэкстракцией.

Равновесие экстракции определяется энергетическим состоянием вещества в обеих фазах и математически определяется законом Нернста-Шилова.

Экстракт - экстрагент с экстрагируемым компонентом, перешедшим из водной фазы;

Рафинат - водный раствор, очищенный от экстрагируемого компонента.

Реэкстракт - водная фаза, образующаяся после реэкстракции экстрагируемого компонента;

Эффективность экстракции определяется коэффициентом распределения экстрагируемого компонента: D = Co / Cв, где   Co и Cв   - равновесные аналитические концентрации в органической и водной фазах, соответственно.

Термин «аналитические» означает концентрацию металла по анализу, независимо от форм его нахождения в анализируемой фазе.

Символом    a = Vo / Vв    обозначают соотношение объемов фаз (в процессе экстракции практически не меняется);

Теоретической ступенью экстракции называют аппарат или его часть, в которых устанавливается равновесие между контактируемыми фазами. Поскольку истинное равновесие между фазами устанавливается быстро, теоретическая ступень экстракции обычно совпадает с «практической».

η = Go / GL= Go / (Gв + Go) = ε / (+ 1), где

η - извлечение на одной ступени экстракции (доля от 1):

GL - масса экстрагируемого компонента в исходном водном растворе;

Gв и Go - массы экстрагируемого компонента в равновесных фазах;

ε - коэффициент, равный отношению равновесных масс экстрагируемого компонента в фазах (недоизвлечение на одной ступени экстракции или доля оставшегося компонента в водной фазе ά = 1 - η = 1 / (ε + 1));

При наличии в водной фазе двух экстрагируемых компонентов с последующим разделением, коэффициент разделения β = D2 / D1, где                    D1 >D2.