Лекция 10. Выделение металлов из растворов выщелачивания

сорбцией и ионным обменом

Сорбция в гидрометаллургии – процесс поглощения сорбентами ценных компонентов (U, Au, Mo, Re) из растворов или пульп при выщелачивании руд и концентратов. Общее определение - поглощение твердым телом или жидкостью веществ из окружающей среды (адсорбция, абсорбция, хемосорбция). Поглощающее тело называют сорбентом, поглощаемое – сорбтивом (сорбатом). Важнейшие сорбенты способные к регенерации и применяемые в технике: активные угли, силикагель, цеолиты (алюмосиликаты), смолы, иониты.

Ионный обмен - процесс обмена ионами между контактирующими фазами, имеющими границу раздела.  Это определение позволяет называть жидкие экстрагенты жидкими ионитами. Твердые иониты - твердые электролиты (органические смолы), обмениваются с ионами водного раствора катионами (катиониты) или анионами (аниониты).

Уран был первым металлом, выделенным из растворов после выщелачивания ионным обменом в крупнотоннажном масштабе. Процесс ионного обмена с твердыми ионитами наиболее эффективен при использовании разбавленных водных растворов по извлекаемому компоненту (1%масс.). Процесс осуществляют в две стадии: сорбция металла (сорбтива) на смоле и десорбция (элюирование) поглощенного металла растворителем (элюентом) в раствор (элюат). В результате получают концентрированные растворы по извлекаемому металлу с дальнейшим его выделением из раствора (осаждением малорастворимого соединения, химическим осаждением, цементацией, высаливанием, электролизом). Ионит регенерируют для повторного использования.

Ионообменная смола – полимер, имеющий пространственную структуру (линейные молекулы сшиты поперечными связями). Ионный обмен, в частности, называют сорбцией, учитывая обмен ионами внешнего адсорбционного слоя и ионами из водного раствора.

Ионит должен отвечать требованиям:

- содержать достаточно большое число ионогенных групп, обеспечивая удовлетворительную производительность;

-  обладать структурой геля, обеспечивая необходимую скорость обмена;

-  иметь сферическую форму частиц для уменьшения потерь на истирание.

Основные характеристики смол.

1 Эффективная обменная емкость (полная обменная емкость  - ПОЕ), показывающая количество металла, моль-экв (мг-экв), сорбируемая единицей массы ионита (1г) при полной замене противоионов, способных к обмену;

2 Максимальная емкость ионита (не обменная). Определяется числом ионогенных групп на 1г сухого ионита. Зависит только от количества ионогенных групп;

В зависимости от условий проведения ионного обмена различают:

- динамическую обменную емкость (ДОЕ) – емкость смолы до появления сорбируемого иона в фильтрате на выходе из И-колонки при непрерывном пропускании через нее раствора с сорбируемым ионом.

-  статическую обменную емкость (СОЕ) – емкость смолы при равновесии ее с раствором заданной концентрации.

- рабочую обменную емкость (РОЕ) – емкость смолы при проведении ионного обмена в динамических условиях до заданного «проскока».

ПОЕ зависит от типа ионогенных групп; их доступности и способности к обмену.  Слабокислотные или слабоосновные иониты меняют ПОЕ при изменении рН и концентрации раствора.

ДОЕ и РОЕ зависят от скорости пропускания раствора, крупности зерен смолы; плотности упаковки, геометрических размеров колонки.

СОЕ зависит от концентрации раствора и температуры.

Выделение металлов из растворов выщелачивания сорбцией и экстракцией на примере технологии извлечения рения.

Технология извлечения рения из сернокислых растворов.                             Сернокислые растворы медного и молибденового производств содержат порядка 0,02- 0,5 г/дм3. Для извлечения рения из растворов в настоящее время используются следующие технологии.