Лекция 11. Выделение рения сорбцией и ионным обменом

Для извлечения рения из разбавленных растворов с содержанием рения 0,01- 0,05 г/ дм3 используется сорбция на активированном угле, который способен поглощать рений из растворов в широком интервале кислотности. Рений в растворе находится в виде гидратированных перренат - ионов [ReO4(nH2O)]+. При концентрации рения в растворе 0,02-0,06 г/л ёмкость угля составляет 2-5% от массы угля. Сорбция осуществляется при рН=2-3, крупность угля-0,3 - 0,5 мм, температура раствора 25оС. Скорость пропускания раствора до 100 объёмов в час.

Если в растворе содержатся молибдат - ионы, необходима предварительная очистка раствора от этих ионов. Это связано с тем, что молибдат – ионы будут сорбироваться вместе с перренат - ионами.

Очистка может быть осуществлена осаждением молибдена в виде молибдата кальция, либо предварительным поглощением молибдена слабоосновной смолой типа АН-1.  Ионы [ReO4(nH2O)]+ смолой не сорбируется.

Элюация (вымывание, десорбция) рения из сорбента осуществляется 1- 3% раствором соды, нагретым до 90оС. Содержание рения в растворе после десорбции составляет порядка 0,2 – 1 г/ дм3. Для получения более концентрированного раствора раствор после десорбции либо снова подвергают сорбции на угле, либо раствор упаривают. После второй сорбции не требуют упаривания раствора.

Достоинством процесса является высокая избирательность в отношении рения. Недостатками являются малая емкость сорбента и потеря его активности после 4-6 циклов десорбции.

В последнее время всё большее распространение получает технология извлечения рения из растворов с использованием ионообменных смол. Для извлечения рения применяются только аниониты.

Наиболее высокой ёмкостью по рению обладают сильноосновные смолы АВ-17, АВ-27, АМ, АСБФ-1 и др. Вследствие большого сродства перренат-ионов ReO к сильноосновной смоле в интервале рН = 6 - 8 полная ёмкость может достигать 50-60%. Элюирование рения из этих смол осуществляется концентрированными растворами кислот: молярные концентрации растворов кислот соответственно: HCl 7моль/дм3; HNO3 5моль / дм3;  HClO4 1моль/ дм3.

На сильноосновной смоле вместе с рением сорбируются ионы молибдат-ионы. В этом случае вначале элюируют молибдат-ионы 10%-ным раствором щёлочи. а затем 4н HNO3 элюируют рений. Элюат, содержащий порядка       10 г/ дм3. рения, подвергается упариванию до содержания рения в растворе 100-120 г /дм3. В результате охлаждения раствора рений кристаллизуется в виде перрената аммония NH4ReO7.

Слабокислые аниониты характеризуются значительно меньшей ёмкостью. Однако элюирование рения и этих смол осуществляется намного легче, чем из сильноосновных смол. Вымывание рения может быть осуществлено раствором аммиака. Это существенно упрощает технологию получения перрената аммония.

В качестве сорбента может быть использована смола АН-21-16. Обменная ёмкость смолы по рению составляет порядка 20-30%. В качестве элюатора используется 5-6%-ный раствор аммиака. Содержание рения в    элюаторе составляет порядка 15-20 г/ дм3. Полученный раствор упаривают до плотности 1,13-1,14 г/см3. После охлаждения получают кристаллы перрената аммония.  После перекристаллизации раствора получают соль высокой чистоты. Извлечение рения составляет порядка 97-99%. Достстоинсивом технологии является то, что в этих условиях практически не сорбируются ионы молибдена.

Для извлечения рения из водных растворов может осуществлятся также экстракцией. Высоко эффективным экстрагентом рения из сернокислых растворов является раствор триоктиламина (ТОА) в керосине. В основе процесса экстракции лежит реакция

(R3NH)HSO4 + ReO4- = (R3NH)ReO4 + HSO4-

Для предотвращения выпадения в осадок солей амина в керосине к экстрагенту добавляют трибутилфосфат (ТБФ). Реэкстракция рения осуществляется 10%-ным раствором аммиака. Из аммиачного раствора кристаллизацией      получают перренат аммония.

Поскольку ТБФ извлекает в органическую фазу также молибден, то перед экстракцией рения из раствора извлекают молибден. Селективное извлечение молибдена осуществляют экстрагентом ди-2-этиленгексилфосфорной кислотой (Д2ЭГФ).

В качестве примера рассмотрим технологию получения перрената аммония из возгонов обжига молибденовых концентратов, которые являются одним из основных источников получения рения.

Возгоны, содержащие 0,4-1,5% рения смешивают с 20-25% серной кислотой, а затем выщелачивают горячей водой. В пульпу добавляют пиролюзит MnO2 в количестве 8% от массы возгонов. В возгонах значительное количество рения содержится в виде низших оксидов, которые нерастворимы в растворе кислоты. Целью введения MnO2 является окисление низших оксидов рения до высшего оксида Re2O7, который растворим в растворе кислоты и окисления Fe2+ до   Fe3+ В процессе выщелачивания рения переходит в раствор в виде HReO4. В раствор переходит также медь и часть молибдена.

Твёрдый остаток содержит менее 0,1% рения. Он направляется на извлечение молибдена

Полученный раствор содержит 0,5-0,6 г/л Re, 8-10 г/л Mo, 20-30 г/л H2SO4.

Для очистки раствора от меди, железа и молибдена его нейтрализуют Са(ОН)2 до рН =11-12. В этих условиях медь и железо выпадают в осадок в виде гидроксидов или основных солей, а молибден в виде молибдата кальция СаМоО4. Полученный осадок, содержащий молибден и   порядка 4% рения, направляют в молибденовое производство.

Очищенный раствор упаривают до содержания в нём 10-15 г/л рения. Во время упаривания в раствор добавляют небольшое количество Са(ОН)2 для осаждения остатков молибдена. Упаренный раствор подвергается фильтрации. В отфильтрованный раствор добавляют КСl и охлаждают.  В результате из раствора рений кристаллизуется в виде кристаллов перрената калия КReO4. В маточном растворе содержание рения составляет порядка 0,5 г/л. Он направляется на извлечение рения ионообменными смолами.

Несколько другая технологическая схема разработана учеными Казахстана. Она предусматривает спекание пыли обжига молибденовых концентратов с известью в соотношении 3:2. Спекание осуществляют в муфельной печи при температуре 570-670оС. В процессе спекания образуются соединения Са(ReO4)2 и   CaMoO4. Спек выщелачивают горячей водой при температуре 60-80оС. В результате перрренат кальция Са(ReO4)2 переходит в раствор, а молибдат кальция CaMoO4 переходит в осадок. Пульпу подвергают фильтрации. Кек направляют на получение молибдена.

Раствор от фильтрации содержит 0,3 г/ дм3. рения и 0,1-0,2 г/л молибдена. Раствор упаривают до содержания рения 20-30 г/ дм3. В процессе упаривания происходит дополнительная очистка от молибдена, за счёт перехода в осадок CaMoO4. Упаренный раствор фильтруют. Кек возвращают в голову процесса на выщелачивание. В отфильтрованный раствор добавляют КСl и охлаждают.  В результате из раствора рений кристаллизуется в виде перрената калия КReO4. Перренат калия продвергается повторной перекристаллизации. В результате получают кристаллический перренат калия. Маточный раствор возвращают на упаривание.