Лекция 13. Интенсификация процессов цианирования

Процесс интенсивного цианирования основан на использовании высоких концентраций цианида, окислителя (кислород) и щелочи. Кроме того, для интенсификации процесса цианирования возможно применение следующих приемов: повышение температуры, снижение вязкости раствора, применение аэрации, а также возможно применение реагентов-ускорителей. В настоящее время значительное количество литературных данных посвящено ускорению процессов цианирования благородных металлов с использованием химических добавок. Преимуществами таких методов являются высокая технологичность -отсутствие необходимости менять технологию устоявшегося производственного процесса, не требуется применения специального оборудования и высококвалифицированного персонала. К недостаткам такого подхода следует отнести увеличение экологической нагрузки на окружающую среду, что, однако, является малозначимым при использовании экологически безопасных соединений.

Основной метод извлечения мелкого золота из руд и бедных по содержанию концентратов цианирование. Сущность этого процесса заключается в том, что измельченный рудный материал, содержащий благородные металлы, приводится в соприкосновение с разбавленными щелочными растворами NaCN, под действие которого золото из руды переходит в раствор.

Химическая реакция взаимодействия золото с цианидом (NaCN):

2Au+4NaCN+O2+2H2O=2NaAu(CN)2+2NaOH+H2O2

Золото переходит в раствор в виде золотоцианистого натрия, который диссоцирует на ионы:

Na(AuCN)2=Na++[Au(CN)2]- 						(1)

Золото в растворе находится в составе комплексного цианистого иона [Au(CN)2]:

Степень взаимодействия цианида натрия с золотом и сопутствующими металлами зависит от ряда факторов: вещественного и минералогического состава руды, её физических (пористость) и химических свойств, внутренней и внешней поверхности рудных кусков, свойств и концентрации реагента, содержания металлов примесей в оборотных рабочих растворах, динамики движения рабочих растворов в рудном штабеле и др.

Сорбционное цианидное выщелачивание. Процесс цианирования основан на способности металлического золота растворяться в слабых растворах щелочных цианидов по реакции:

2Au + 4NaCN + 1/2O2 + H2O = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH		(2)

При переработке руд текущей добычи при сорбционном выщелачивании с углем получен ряд новых данных о специфике процесса выщелачивания.  В процесс поступает значительное количество крупного (100-125-175-250 мкм) свободного золота с чистой поверхностью (в разгрузках мельниц первой и второй стадии измельчения содержится от 60% до 85% свободного золота различной крупности).  В рудах, исследованных ранее преобладало свободное золото с размерами зерен 25-50-75 мкм, реже 100 мкм.

Необходимо отметить, что практикой цианидного выщелачивания крупного золота отмечалась его пониженная эффективность; крупное свободное золото не успевает раствориться за обычное время цианирования 21-24 часа.

Отрицательно влияют на скорость и полноту выщелачивания золота, а также расход реагентов наличие легкоокисляемых сульфидов железа – пирротина, марказита. Отрицательным является также присутствие в рудах текущей добычи реальгара - взаимодействие его со щелочью (рН процесса=10,5) приводит к снижению концентрации кислорода в цианидном выщелачивающем растворе и, соответственно, к ухудшению растворения золота. Все эти факторы обуславливают неизбежные потери золота с хвостами сорбционного выщелачивания.

В состав участка сорбционного выщелачивания входит 6 последовательно соединенных чанов (агитаторов) с механическим перемешиванием пульпы. Первый агитатор работает без угля, в него подается раствор цианистого натрия с концентрацией 250 ррм и известковое молоко (20-25% CaO) для поддержания рН пульпы на уровне 10-10,5. Раствор цианистого натрия и известковое молоко подаются также в третий агитатор.

В пяти других чанах находится активированный уголь (концентрация угля в пульпе – 20-25 г/л). Посредством аэролифтов, установленных в каждом чане, поток угля движется навстречу потоку пульпы измельченной руды. В агитаторах установлены грохота типа KemixMPS (P). Для аэрации пульпы в чаны подается сжатый воздух. По мере движения угля навстречу пульпе он насыщается золотом, а пульпа измельченной руды обедняется.

Длительность процесса выщелачивания составляет 23 часа.

Насыщенный золотом уголь выгружается из второго чана на грохот промывки, откуда направляется в чан кислотной обработки. Растворы промывки водой самотеком поступают в чан, из которого производилась выгрузка угля.

Выщелоченные хвосты из последнего чана поступают на грохот, где улавливается оставшийся в пульпе активированный уголь, выгружаются в зумпф и затем насосами перекачивается в сгуститель, где производится их обезвоживание с последующей распульповкой и обезвреживанием.