Лекция 14. Элюирование золота и регенерация угля

На элюирование после сорбционного выщелачивания поступает обогащенный золотом активированный уголь, который накапливается в чане (колонне) кислотной промывки. Уголь промывается промывочным раствором (18м3/ч), который представляет собой 3% соляную кислоту. Промывочный раствор приготовляется в отдельном чане и прокачивается насосом через чан кислотной промывки с углем.

После кислотной обработки уголь промывается водой для удаления остатков кислоты и перекачивается в колонну элюирования. Промывная вода сбрасывается в сгуститель.

В колонну элюирования непрерывно подаются подогретый до 120-1300С раствор цианида натрия (2% NaCN) и каустической соды (2% NaOH). Длительность процесса элюирования – 12 часов. В процессе элюирования золото переходит в раствор – элюат. Насыщенный золотом элюат проходит через теплообменник, в котором происходит отдача тепла обеззолоченномураствору, движущемуся противотоком в колонну элюирования. В теплообменнике элюатохлаждается до температуры 50-600С подается в электролизер.

После окончания процесса элюирования уголь в колонне промывается холодной водой для удаления маточного раствора и охлаждения угля. Промывная вода направляется в зумпф и используется для транспортировки регенерированного угля. Охлажденный уголь транспортируется на сито обезвоживания и направляется в бункер регенерационной печи. В печи уголь нагревается до 650-7000С (непрямой нагрев газами при сжигании дизтоплива). В процессе регенерации из угля удаляется остаточная влага и выгорают органические вещества; восстанавливается адсорбционная способность угля. Производительность регенерационной печи ~ 100 кг/час.

Регенерированный уголь выгружается из печи в закалочной бункер, заполненный холодной водой. Из бункера регенерированный уголь по мере необходимости эжектором транспортируется в отделение сорбционного выщелачивания и подается на сито обезвоживания, с которого разгружается в последний шестой чан сорбционного цианидного выщелачивания.

В практике элюирования необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на процесс:

- с увеличением исходной концентрации раствора цианида при прочих равных условиях элюирования сорбционная способность активированных углей возрастает;

- с увеличением скорости прохождения элюата через уголь за счет уменьшения времени контакта насыщениесорбента заметно снижается;

- существенное влияние на величину сорбционной емкости активированных   углей  оказывает  высота  слоя  сорбента  в  колонне элюирования или отношение высоты слоя  сорбента к диаметру колонны (h:d). С увеличением  соотношения h: d при  прочих равных  условиях  элюирования сорбционная  емкость  сорбента по золоту уменьшается, несмотря на то, что при этом время контакта сорбента с цианистым раствором увеличивается;

- если на элюирование подаются мутные растворы, то взвешенные частицы, содержащиеся в них, задерживаются сорбентом, тем полнее, чем больше высота его слоя. Частицы, обволакивая зерна сорбента, могут создавать довольно плотную оболочку, которая затрудняет поверхностную сорбцию. В отдельных случаях зерна сорбента цементируются с образованием по внутренним стенкам колонны проходных каналов, незаполненных сорбентом. Цементация зерен сорбента может происходить за счет коллоидных веществ, например, полиакриламида, взвешенные частицы ускоряют и усиливают процесс цементации. В значительной мере процесс цементации зависит от формы зерен угля. Например, зерна угля СКТ и Noritпредставляют гранулы цилиндрической формы, а зерна угля  БАУ и КАД – форму дробленого орешка. Гранулированные зерна более однородны, имеют обтекаемую форму, поэтому они в меньшей степени загрязняются взвешенными частицами;

- при загрузке накопленного активированного угля в колонну элюирования следует учитывать его насыпную массу, чтобы объем сорбента не превысил рабочий объем колонны элюирования. Исходя из практических данных, объем элюента составляет 20-25 объемов/объем сорбента.

Рекомендуется использовать высокоактивный уголь марки 207С, который производится из специальных сортов кокосовой скорлупы.

Возможно применение других углей на основе кокосовой скорлупы, углей марки Norit, углей АГ-91,95 (Россия) на основе каменного угля, качественные характеристики которых сопоставимы с характеристиками угля марки 207С.

Лекция 15. Осаждение

Растворы после цианирования, отделенные от кека и содержащие избыточный цианид, щелочь и кислород, поступают на осаждение золота и серебра. Для осаждения золота и серебра из цианистых растворов можно использовать цементацию более электроотрицательными металлами (цинком или алюминием), сорбцию активированным углем или синтетическими смолами и электролиз. Широко распространена в промышленной практике цементация золота и серебра цинком. Медь при этом теоретически осаждаться не должна. При воздействии металлического цинка на цианистые растворы протекают следующие основные реакции:Протекание этих и других побочных реакций связано с избыточным расходом цинка, значительно превышающим теоретический, увеличивает щелочность растворов и сопровождается выделением свободного водорода.

Цинк для цементации золота может применяться в виде стружки или пыли. В настоящее время осаждение цинковой стружкой встречается только на небольших, преимущественно сезонно работающих установках. В промышленной практике основным цементирующим реагентом является цинковая пыль с высокой реакционной активностью, с крупностью частиц менее 0,01 мм, содержащая не более 3 % ZnO. Осаждение золота из цианистых растворов цинковой пылью проводят на вакуумно-осадительных установках, обеспечивающих предварительное обескислороживание растворов.	Аппарат для обескислороживания (вакуум-ресивер) представляет собой цилиндрический бак вместимостью до 1 м3, заполненный внутри насадкой из деревянных реек и соединенный с вакуум- насосом. Осветленный раствор подается в аппарат сверху и растекается по большой поверхности насадки. Под действием вакуума он быстро отдает растворенные газы и собирается в нижней части ресивера. Выводной патрубок вакуум-ресивера соединен с центробежным насосом, который для предупреждения подсосов воздуха погружен в цианистый водород. Обескислороженный раствор насосом перекачивается в бак-смеситель, куда непрерывно с помощью питателя подают цинковую пыль. Днище бака-смесителя соединено трубопроводом с цилиндрическим чаном, в котором установлен рамный вакуум-фильтр с радиальным расположением рам. Каждая рама вакуум-фильтра соединена через кольцевой коллектор с центробежным насосом, обеспечивающим просасывание раствора через фильтровальную поверхность. Для предупреждения расслаивания пульпы во время фильтрования в центре чана установлена тихоходная пропеллерная мешалка.

Установлено, что наиболее быстрое осаждение золота цинком протекает не во время его вмешивания в раствор в чане-смесителе, а при фильтровании, когда раствор просачивается через слой осевшей на фильтрующей поверхности цинковой пыли. Установки для осаждения золота цинковой пылью работают периодически. Комплект рам 2... 3 раза в месяц извлекают из чана и осадок смывают струей воды. В случае необходимости заменяют фильтровальную ткань. Осадки, полученные при обработке цианистых растворов цинковой пылью, кроме золота и серебра, содержат значительное количество таких примесей, как селен, цинк, медь, теллур, свинец и др. Сырые осадки содержат, %: Au + Ag 5... 30; Zn 30 ... 50. Обычно для удаления цинка и некоторых других примесей применяют сернокислотную обработку в чанах с механическим перемешиванием с последующей промывкой и сушкой осадка. В обработанных осадках присутствуют до 20... 40 % Au, до 30 % Ag и 4 ... 7 % Zn.

В отечественной золотоизвлекательной промышленности практикуется централизованная переработка осадков, получаемых на золотодобывающих предприятиях, для извлечения из них золота, серебра и других ценных спутников. Продуктами такой переработки являются сплавы с содержанием золота в пределах 500 и серебра - от 100 до 300 проб, которые в дальнейшем подвергают аффинажу. Многие недостатки цианистого процесса - малая интенсивность, многостадийность, применение токсичных растворов в больших объемах и громоздкого оборудования - в значительной степени устраняются в новых процессах, основанных на применении ионообменых смол. Один из вариантов сорбционной технологии предусматривает совмещение процесса выщелачивания золотосодержащих руд и полупродуктов цианидом с процессом сорбции растворенного золота анионитом (ионообменной смолой). Сорбционное выщелачивание ведут по противопоточной схеме в батарее пачуков особого устройства, где золото в виде комплексного иона Au(CN)2 тут же поглощается смолой:Частицы смолы по мере их насыщения благородными металлами утяжеляются и 6 опускаются в нижнюю часть аппарата и с помощью аэролифта транспортируются в следующий пачук. Пульпа проходит Последовательно ь... 7 аппаратов; противоточно пульпе перемещается смола. Из последнего пачука пульпа направляется на обезвреживание (отделение цианистых растворов) и далее в отвал. Насыщенную золотом смолу выдают из головного аппарата и направляют на десорбцию золота, которую можно проводить химическим путем (тиомочевиной) или электролизом (электроэлюированием). Электролиз ведут в электролизных ваннах особой конструкции с графитовыми анодами и титановыми катодами в растворе тиомочевины. Золото и серебро осаждаются на катоде. Катодный осадок переплавляют и направляют на аффинаж.

В сорбционной технологии извлечения золота по сравнению с обычным цианированием полностью устраняются процессы обезвоживания пульп сгущением и фильтрацией, промывки кеков, стадия осаждения золота цинком и др.

Перспективным направлением дальнейшего совершенствования гидрометаллургии золота является замена цианистых растворов растворителями на основе тиокарбамида (тиомочевины).