8.3 Обработка холодом

Обработка холодом новый вид термической обработки. для повышения твердости стали путем перевода остаточного аустенита закаленной стали в мартенсит. Это выполняется при охлаждении стали до температуры нижней меартенситной точки МК .

Холодом обрабатывают углеродистую сталь, содержащую более 0,5% C, у которой температура мартенситового превращения (точка МК) находится ниже 0, а также легированную сталь, например, быстрорежущую.

8.4 Отпуск стали

Отпуск стали смягчает действие закалки, уменьшает или снимает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость стали. Отпуск производится путем нагрева деталей, закаленных на мартенсит до температуры ниже критической. При этом в зависимости от температуры нагрева могут быть получены состояния мартенсита, троостита или сорбита отпуска. Эти состояния несколько отличаются от соответственных состояний закалки по структуре и свойствам: при закалке цементит (в троостите и сорбите) получается в форме удлиненных пластинок, как в пластинчатом перлите. А при отпуске он получается зернистым, или точечным, как в зернистом перлите.

Преимуществом точечной структуры является более благоприятное сочетание прочности и пластичности. При одинаковом химическом составе и одинаковой твердости сталь с точечной структурой имеет значительно более высокое относительное сужение  и ударную вязкость КС, повышенное удлинение  и предел текучести т по сравнению со сталью с пластинчатой структурой.

Мартенсит закалки имеет неустойчивую тетрагональную решетку, а мартенсит отпуска – устойчивую центрированную кубическую решетку -железа.

Отпуск в зависимости от температуры нагрева разделяют на низкий, средний, высокий.

При низком отпуске (нагрев до температуры 200-300) в структуре стали в основном, остается мартенсит, который, однако, изменяет решетку. Кроме того, начинается выделение карбидов железа из твердого раствора углерода в -железе и начальное скопление их небольшими группами. Это влечет за собой некоторое уменьшение твердости и увеличение пластических и вязких свойства стали, а также уменьшение внутренних напряжений в деталях. Для низкого отпуска детали выдерживают в течение определенного времени обычно в масляных или соляных ваннах. Низкий отпуск применяется для режущего, измерительного инструмента и зубчатых колес.

При среднем (нагрев в пределах 300-500) отпуске сталь из состояния мартенсита переходит в состояние троостита. Чем выше отпуск, тем меньше твердость отпущенной стали и тем больше ее пластичность и вязкость. Средний отпуск применяется для кузнечных штампов, пружин, рессор.

При высоком (нагрев до температуры 500-700) отпуске сталь из состояния мартенсита переходит в состояние сорбита. Сталь получает наилучшее сочетание механических свойств, повышение прочности, пластичности и вязкости, поэтому высокий отпуск стали после закалки ее на мартенсит называют улучшением. Высокий отпуск применяется для многих деталей, подверженных действию высоких напряжений (например, осей автомобилей, шатунов двигателей).

Для некоторых марок сталей отпуск производят после нормализации. Это относится к мелкозернистой легированной доэвтектоидной стали, имеющий высокую вязкость и поэтому плохую обрабатываемость режущим инструментом. Для улучшения обрабатываемости производят нормализацию стали при повышенной температуре (до 950-970), в результате чего она приобретает крупную структуру и одновременно повышенную твердость (ввиду малой критической скорости закалки никелевой стали). С целью уменьшения твердости производят высокий отпуск этой стали.

8.5 Термомеханическая обработка (ТМО) стали

Этот метод обработки позволяет повысить механические свойства стали по сравнению с полученными при обычной закалке и отпуске. ТМО заключается в сочетании пластической деформации стали в аустенитном состоянии с ее закалкой. Формирование структуры закаленной стали при ТМО происходит при повышенной плотности дислокаций, обусловленных наклепом. Различают два основных вида ТМО: высокотемпературная (ВТМО), низкотемпературная (НТМО).

Термо-механическая обработка проводится выше критических точек (ВТМО), либо при температуре переохлажденного (500 ... 700°С) аустенита (НТМО). Термо-механическая обработка позволяет получить сталь высокой прочности (до 270МПа). Окончательными операциями ТМО являются немедленная закалка во избежании развития рекристаллизации и низкотемпературный (Т=100...300оС) отпуск. В практических целях большее распространение получила ВТМО, обеспечивающая наряду с высокой прочностью хорошее сопротивление усталости, высокую работу распространения трещин, а также сниженные критическую температуру хрупкости, чувствительность к концентраторам напряжений и необратимую отпускную хрупкость.

При ВТМО сталь деформирует при температуре выше Ас3, при которой она имеет аустенитную структуру. Степень деформации составляет 20 - 30%, после деформации следует немедленная закалка.

НТМО можно рассматривать как холодную обработку давлением, так как она проводится ниже температуры рекристаллизации, т.е. в температурной зоне существования переохлажденного аустенита в области его относительной устойчивости (500 ... 700°С), температура деформации должна быть выше точки Мн, но ниже температуры рекристаллизации. Степень деформации составляет 75 - 95%. Закалку осуществляют сразу после деформации.

После закалки в обоих случаях следует низкотемпературный отпуск (100-3000С). Такая комбинированная ТМО позволяет получить очень высокую прочность.