10 ТАҚЫРЫП. БЕТТІК КҮЙЛЕР ЖӘНЕ БЕТТІК ПОТЕНЦИАЛ.

Жартылай өткізгіш құрылғылардың геометриялық өлшемдерінің үнемі төмендеуіне байланысты жартылай өткізгіштердің беттік қасиеттерінің маңыздылығы үнемі артып келеді.

Жартылай өткізгіштердің беткі қасиеттері, атап айтқанда беттік күйлер, жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмысын түсіну үшін өте маңызды.

Жартылай өткізгіш құрылғылар мен құрылғыларды құрастыру бойынша эксперименттік зерттеулер мен тәжірибелер жартылай өткізгіш құрылғылардың қасиеттері мен олардың сипаттамаларының мінез-құлқы жартылай өткізгіштер бетінің күйіне қатты тәуелді екенін көрсетті. Бұл тәуелділік қазіргі заманғы микроэлектроника құралдарының көпшілігінде құрылғының белсенді аймағы жартылай өткізгіштің өте жұқа қабаты, жартылай өткізгіштің интерфейсі немесе беткі аймақ болып табылатындығына байланысты.

Жартылай өткізгіш пен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуі нәтижесінде кристалл бетінде негізгі материалдан қасиеттері бойынша ерекшеленетін әртүрлі қосылыстар түзіледі. Сонымен қатар, кристалды өңдеу жартылай өткізгіш бетіндегі кристалдық тордың ақауларына әкеледі. Осы себептерге байланысты бос электрондардың немесе толтырылмаған коваленттік байланыстардың пайда болу ықтималдығын арттыратын беттік күйлер пайда болады. Жер үсті күйлерінің энергетикалық деңгейлері тыйым салынған энергетикалық аймақта орналасуы және донорлық және акцепторлық қоспаларға сәйкес келуі мүмкін.

Жартылай өткізгіштің бетін сипаттайтын ерекшеліктердің бірі-жартылай өткізгіштің көлемімен салыстырғанда бетіндегі электрондардың энергетикалық спектрінің өзгеруі. Бұл беттік күйлердің, яғни жартылай өткізгіштің шекарасына локализацияланған, тыйым салынған аймақта орналасқан және жартылай өткізгіштің бетіндегі Ферми деңгейінің орналасуына байланысты заряд күйін өзгертетін электрондық күйлердің болуына байланысты.

Идеал бетте, яғни негізгі заттың тек атомдары ғана бар бетте қосымша күйлер болады, өйткені кристалдық тордың трансляциялық периодтылығының бұзылуы немесе валенттік байланыстардың үзілуі салдарынан бетке жақын электрондардың толқындық функциялары бұзылады. Бұл түрдегі беттік күйлер Тамм немесе Шокли күйлері деп аталады.

Нақты беттік күйлердің басқа түрлерінің көздері бетінде орналасқан қоспа атомдары немесе кристалдық тор ақаулары болып табылады. Нақты беттік күйлердің тығыздығы әдетте атомдық таза беттерге қарағанда аз (1013эВ-1 шамамен) және олардың энергиясының таралуын электрофизикалық әдістермен өлшеуге болады.

4.14.1. Кеңістіктік зарядтың беткі аймағының теориясы

Жартылай өткізгіштің бетіндегі жергілікті энергия деңгейлері және олармен байланысты беттік заряд жартылай өткізгіштің бетіне қалыпты электростатикалық өрісті тудырады. Жартылай өткізгіште жылжымалы заряд тасымалдаушылар болғандықтан, белгілі бір қалыңдықтағы қабатта бетіне жақын жерде индукцияланған артық заряд пайда болады, бұл жартылай өткізгіштің көлемін электр өрісінің енуінен қорғайды. Бұл заряд кеңістіктік заряд деп аталады, ал оның локализация аймағы кеңістіктік зарядтың беткі аймағы деп аталады.

Жартылай өткізгіштің беті кристалдық тордың жиілігінің бұзылуын білдіреді. Бұл ретте энергетикалық аймақтардың құрылымы да өзгереді.

Кристалдың сынуы осы жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағында орналасқан қосымша энергия деңгейлерінің пайда болуына әкеледі. Кеңес академигі И. Е. Тамм теориялық тұрғыдан болжаған бұл қосымша деңгейлер Тамма деңгейлері деп аталады. Бұл деңгейлер акцепторлы болуы керек, өйткені бетінде жатқан атомдар байланыстар үзілген кезде толтырылмаған электронды қабықшаларға ие болады. Осылайша, таза бетінде р-типті электр өткізгіштік пайда болады.

Жартылай өткізгіштің нақты беті идеалдан ерекшеленеді. Біріншіден, ол әрқашан оксидтер қабатымен жабылған, өйткені оттегі атомдары толтырылмаған байланыстарға белсенді түрде қосылады. Екіншіден, бетінде шаң, ылғал, әртүрлі заттардың атомдары болуы мүмкін. Мұндай күрделі құрылым қосымша деңгейлердің пайда болуын тудырады: донорлар, акцепторлар, электронды тұзақтар, бұл кристалдың бетіне жақын электр өрісінің пайда болуына және энергетикалық аймақтардың қисаюына әкеледі. Энергия деңгейлері айтарлықтай иілген кеңістіктік  заряд аймағының қалыңдығы шамамен 10-8 – 10-6м.

Жартылай өткізгіштің бетінде қосымша энергия деңгейінің екі түрі болуы мүмкін:

1) жылдам күйлер деп аталатын жартылай өткізгіш пен оксид интерфейсіндегі жолақ аймағында орналасқан деңгейлер;

2) тотығу қабықшасының сыртқы бетінде және ішінара тотығу қабықшасының өзінде орналасқан деңгейлер баяу күйлер деп аталады.

Жартылай өткізгіште электронейтралдылық шарты орындалуы керек болғандықтан, яғни жартылай өткізгіштің толық заряды нөлге тең болуы керек, кейін жылдам және баяу күйлердегі зарядтар жартылай өткізгіштегі көлемдік зарядтың пайда болуымен теңестіріледі. Нәтижесінде беттің бірлігіне келетін жалпы заряд келесідей анықталады

Qжк+Qбк+Qкз=0,                                      (4.108)

мұнда Qжк – жылдам күйдегі заряд;

Qбк – баяу күйдегі заряд;

Qкз – жартылай өткізгіштегі көлемдік заряд.

"Жылдам" және "баяу" күйлердің атаулары сәйкес деңгейлерде зарядтардың тепе-теңдігін орнатудың әртүрлі уақыттарына сәйкес келеді. Жылдам күйлерде зарядтардың тепе-теңдігі шамамен 10-8с және тығыздығы шамамен 1015м -2 болады, бұл жартылай өткізгіштің бетін өңдеуге байланысты. Бұл күйлерде электрондар үшін де, кемтіктер үшін де үлкен ұстау қималары болуы мүмкін, яғни рекомбинациялық тұзақ ретінде қызмет етеді. Кейбір жылдам жағдайлар донор немесе акцептор болуы мүмкін.

Баяу күйлерде зарядтың тепе-теңдігін орнату уақыты миллисекундтан минутқа дейін, ал жасанды үлкейтілген тотығу пленкасымен сағатқа дейін болады. Бұл күйлердің тығыздығы 1017 – 1019м-2 және қоршаған ортаға байланысты. Кеңістіктік зарядтың беткі аймағының тереңдігін немесе Н электр өрісінің ену тереңдігін бағалауды қарастырайық. Жартылай өткізгіштердегі заряд тасымалдаушылардың концентрациясы шамамен  ~  1017см-3 құрайды, ал беттік зарядты бейтараптандыру шамамен Н ~ 10 13/1017=10-4см қашықтықта жүреді, бұл тордың тұрақтысынан бірнеше есе аз а ~ 1 Å.

Кеңістіктік заряд аймағында Е(х) электр өрісінің болуы осы аймақтағы электрондардың потенциалдық энергиясының шамасын өзгертеді. Егер электр өрісі бетінен жартылай өткізгішке терең бағытталған болса, онда электрондар бұл өрісте минималды энергияға ие, олар үшін энергетикалық позиция потенциалды шұңқырдың болуына сәйкес келеді. Электронның потенциалдық энергиясының өзгеруі

,                                      (4.109)

мұндағы W(∞) – жартылай өткізгіштің квази-бейтарап аймағындағы электронның потенциалдық энергиясы. Өткізгіштік аймағының түбінде электрондардың кинетикалық энергиясы нөлге тең болғандықтан, интерфейс бойындағы потенциалдық энергияның өзгеруі өткізгіштік аймағының түбінің және сәйкесінше валенттік аймақтың төбесінің бағытын өзгертуі керек.  Бұл энергия аймақтарының иілуіне әкеледі (4.25-сурет).

WБ

Wi

WF

WB

е0φB

ΔWзз

qψs(ψs>0)

е0ψ

x

Жартылай өткізгіш

Диэлектрик

Бөлім аймағы

4.25-сурет

Жартылай өткізгіш кристалындағы квазинейтралдық көлем мен кеңістіктік заряд аймағының кейбір ерікті нүктесі арасындағы потенциалдар айырымымен анықталатын шама электростатикалық потенциал деп аталады

.                                        (4.110)

Жартылай өткізгіштің бетіндегі энергетикалық аймақтардың иілу деңгейі ψs беттік электростатикалық потенциал деп аталады. Беттік потенциал аймақтардың төмен қарай иілуінде оң (ψs <0), ал аймақтардың жоғары қарай иілуінде теріс ((ψs >0) болып саналады. Санауды бастау үшін квази бейтарап аймақтағы Wi  жартылай өткізгішінің Ферми деңгейінің орны таңдалады.

Электростатикалық потенциал арқылы кеңістіктік заряд аймағындағы электрондар мен тесіктердің концентрациясын білдірейік. Квази бейтарап аймақта тепе теңдік жағдайында тасымалдаушылардың концентрациясы келесі өрнектермен анықталады:

;      ,                 (4.111)

φB – өрнекпен анықталған жартылай өткізгіш көлемінің электрлік потенциалы.                   (4.112)

Яғни, көлемдік потенциал  п-типті жартылай өткізгіштер үшін оң, ал р-типі үшін теріс. Бетіне жақын аймақта электр потенциалы φB-ден электростатикалық потенциалдың ψ(х) мәнімен ерекшеленеді. Осыны ескере отырып, кеңестік заряд аймағының кез келген нүктесіндегі тасымалдаушы концентрациясын келесідей жазуғаболады:

;

.                  (4.113)

Ауыстыру жасасақ:

;      ;.        (4.114)

Бұл шамалар өлшемсіз потенциалдар, көлемдегі және бетіндегі тасымалдаушы концентрацияларын олармен өрнектеуге болады:

;    .

;          .                 (4.115)

φB және ψs потенциалдарының таңбасы мен шамасына байланысты жартылай өткізгіш бетінде келесі жағдайлар болуы мүмкін (4.26-сурет):

1. φB және ψs шамаларының таңбалары бірдей. Бұл жағдайда бетіне жақын жерде негізгі заряд тасымалдаушылардың концентрациясы жоғарылайды, яғни кеңістік заряд қабаты байытылады (4.26, а-сурет).

2.Егер ψs=0 болса, онда энергия аймақтары иілмейді және заряд тасымалдаушылардың беттік концентрациялары көлемдік концентрацияларға тең болады.

3. Егер φB және ψs таңбалары әртүрлі болса, онда келесі жағдайлар болуы мүмкін:

а) |φB| > |ψs| кезінде пайда болатын біріккен қабаты (4.26, б-сурет);

б)|φB| < |ψs| кезінде пайда болатын инверсия қабаты(4.26, в-сурет);

WБC

WБ

WБ

WБ

WБ

WБ

WB

WB

WB

WB

WB

WB

WF

WF

WF

WF

WF

WF

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

-  -    -    -   -

--

-

+     +      +

+     +      +

-    -    -   -

-    -    -   -

+     +      +

++

+++

+

+     +      +

+  +     +    +     +

+     +      +

++

+

-  -    -    -   -

--

-

--

-

-      -    -   -

-      -       -

-

-

п-типті

р-типті

а)

б)

4.26-сурет

в)

в) егер|φB| = |ψs|, онда күй меншікті өткізгіштігі бар бетке сәйкес келеді.

Беттік электр өткізгіштіктің параметрлерін есептеу үшін біз кеңістіктік заряд аймағындағы кез келген нүктедегі потенциал мен электр өрісінің кернеулігін бөлуді анықтауға мүмкіндік беретін негізгі теңдеуді, Пуассон теңдеуін қолданамыз:

(4.116)

Беткі қабаттағы зарядтың көлемдік тығыздығы келесі өрнек арқылы анықталады

.                         (4.117)

Пуассон теңдеуін біріктіре отырып, біз беткі қабаттағы электр өрісінің кернеулігін анықтаймыз:

,                                    (4.118)

–  кейбір өлшемсіз шама.

Бұл шама жартылай өткізгішті легирлеу дәрежесін сипаттайды. п-типті жартылай өткізгіш үшін λ< 1, р-типті λ> 1; - өзінің жартылай өткізгіштігінде дебай экранының ұзындығы.

Аудан бірлігіне келетін жалпы зарядтың мәні

.                                    (4.119)

Функция

(4.120)

Жалпы жағдайда аналитикалық түрде көрсету мүмкін емес және интеграция сандық әдістерді қолдануды қажет етеді. Кейбір нақты жағдайларда бұл функцияны аналитикалық түрд көрсетуге болады, бұл есептеулерді орындауды жеңілдетеді.

4.14.2. Беттік өткізгіштік

Беттік потенциал өзгерген кезде жартылай өткізгіштің бетке жақын қабатындағы электрондар мен саңылаулардың концентрациясы, демек, оның электрөткізгіштігі де өзгереді.

Көлемдік зарядтың беткі аймағында электрондар мен кемтіктердің артық концентрациясының болуынан туындаған артық өткізгіштік беттік өткізгіштік деп аталады. Басқаш аайтқанда, беттік өткізгіштікті берілген беттік потенциал мәніндегі және оның нөлдік мәніндегі үлгінің өткізгіштік айырмашылығы ретінде анықтауға болады. Беттік өткізгіштікті берілген ψs беттік потенциал мәніндегі және оның нөлдік мәніндегі үлгінің өткізгіштік айырмашылығы ретінде анықтауға болады.

Беттік өткізгіштікті келесі формула бойынша есептеуге болады

.                (4.121)

Осылайша, беттік потенциалдың электр өткізгіштікке әсерін есептеу өткізгіштікті есептеуге дейін азаяды, бірақ Gs –тің ys-ке тәуелділігінің жалпы сипатын есептеусіз анықтауға болады.

п-типті жартылай өткізгішті қарастырайық. Оң потенциалда аймақ беттері төмен қарай иіледі, ал WC негізгі тасымалдаушылар аймағының шеті Ферми деңгейіне жақындайды, сондықтан бетке электрондармен байытылған қабат пайда болады және ys ұлғайған сайын өткізгіштік артады.

Теріс потенциалда аймақтар жоғары қарай иіліп, бетке жақын қабат электрондармен таусылады. WF-WB>WБ-WF айырмашылық болғанша, кемтік концентрациясы бетке жақын электрон концентрациясынан бірнеше есе аз болады, ал өткізгіштік |ys| жоғарылаған сайын төмендейді. Жолақ қисықтығы Ферми деңгейі бос жолақтың төменгі жағына қарағанда валенттік жолақтың жоғарғы жағына жақын болатындай болғанда, бетке жақын қабаттағы кемтіктердің концентрациясы электрондардың концентрациясынан жоғары болады. Бұл жағдайда р-типті инверсиялық қабат түзіледі. |ys|-ның одан әрі ұлғаюымен өткізгіштік минимумға жетеді және инверсиялық қабаттағы кемтіктер концентрациясының жоғарылауына байланысты өсе бастайды. Беттік электростатикалық потенциалдың мәнін, демек, өткізгіштіктің мәнін және басқа параметрлерді басқарудың ең тиімді жолы жартылай өткізгіштің бетіне қалыпты электр өрісін енгізу болып табылады. Бұл қарапайым жартылай өткізгіш конденсатор пластиналарының бірі ретінде қызмет ететін құрылымда қол жеткізіледі, басқа пластинадан - металл электродтан - диэлектрлік қабатпен бөлінген. Мұндай құрылымды MДЖ құрылымы деп атайды. Электр өрісінің әсерінен өткізгіштіктің өзгеру құбылысы өріс эффектісі деп аталады. Өріс эффектісі өріс транзисторларының жұмыс принципінің негізінде жатыр.

4.14.3. Беттік тоқтарды есептеу

Жартылай өткізгіштің бетіндегі зарядтардың п-р ауысуындағы тоққа әсерін толығырақ қарастырайық.

Байытылған қабат. Бұл жағдайда, жоғарыда айтылғандай, электронды кемтік ауысуда тарылатын аймақ пайда болады және өрістің беткі кернеулігі ауысу көлемге қарағанда үлкен болады. Мұндай құбылыс ауысудағы кернеудің төмендеуіне әкелуі керек, бірақ кері тоқтың мөлшеріне айтарлықтай әсер ете алмайды. Егер бетке жақын электр өрісінің кернеулігінің мәні қандай да бір жолмен анықталса, беттік бұзылу кернеуін көлемді бұзылу кернеуі сияқты есептеуге болады. Көлемдік сияқты жер бетінің бұзылуы негізінен көшкін сипатында болады. Байытылған қабат болған кезде электрон-кемтік ауысуының тоқ-кернеу сипаттамасы 4.27-суретте 2-қисықпен көрсетілген.

Вольт-ампер сипаттамалары:

1 – беттік құбылыстардың әсерінсіз;

2 – жоғары төзімді аймақта байытылған қабат болған кезде;

3 – беттік өткізгіштік каналы болған кезде.

Uтура

Iтура

Uкері

Iкері

1

2

3

4.27-сурет

р

р

-       -       -

+     +     +     +

-    -    -    -    -    -

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+   +   +   +   +

+    +     +

-

-

-

-

-

-

-    -    -   -    -

п

р

п

п

а)

б)

в)

4.28- сурет

Ауысу бетіндегі каналдар. Егер жартылай өткізгіш бетінде кері қабат болса, беттік өткізгіш каналын байқауға болады. Бұл канал өзімен бірдей электр өткізгіштік түріне ие жартылай өткізгіштің аймағымен біріктіріледі және осылайша ол ауысу аймағының ұлғаюы сияқты болып шығады (4.28-сурет).

Тасымалдаушылар енді ауысуға тек диффузия ұзындығы мен ауысу аймағының өнімімен анықталатын көлемнен ғана емес, сонымен қатар каналға іргелес тиісті қалыңдық қабатынан кіре алатындықтан, кері тоқ айтарлықтай артуы керек. Канал арқылы тоқ өтуіне байланысты оның бойында каналдың қасиеттерін өзгертетін кернеудің төмендеуі пайда болады. Егер  р-п ауысуына жақын аймақта арна мен жартылай өткізгіштің негізгі бөлігі арасында түйіспедегі жалпы кернеуге тең потенциалдар айырмасы қолданылса, онда канал ұзындығы бойынша бұл потенциалдар айырымы азаяды және бұл массадан тасымалдаушылар енді оған тартылмайды. Осылайша, жоғарыда айтылғандардан біз беттік өткізгіш каналдың белгілі бір тиімді ұзындығы бар деген қорытынды жасауға болады.

Каналдың меншікті беттік өткізгіштігін төмендегі қатынас арқылы анықтауға болады:

,                                        (4.122)

мұндағы μpS – каналдардағы кемтіктердің қозғалғыштығы, жалпы жағдайда, ол жартылай өткізгіштің көлеміндегі кемтіктердің қозғалғыштығынан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, өйткені заряд тасымалдаушылар гетерогенді құрылымы мен күрделі құрамы бар бетпен әрекеттеседі; рS– канал бетінің бірлігіне келетін кемтіктер саны.

Заряд тасымалдаушылардың қозғалғыштығының өзгеруін ескере отырып, меншікті өткізгіштікті есептеу келесідей

,                                             (4.123)

А және В – кейбір тұрақтылар; u – канал мен жартылай өткізгіштің көлемі арасындағы кернеу.

j каналға көлемнен және бетінен түсетін тоқтың тығыздығы j болсын, онда канал ені бірге тең, фигураның жазықтығына перпендикуляр жазықтықта, каналдағы тоқтың  х қашықтықтағы ауысуы келесі өрнекпен анықталады

,                                                   (4.124)

Мұнда l – канал ұзындығы.

Dx каналының учаскесіндегі кернеудің төмендеуі келесідей анықталады

.                       (4.125)

Бұл өрнекті 0-ден l -ге дейінгі диапазонда интегралдасақ, біз мынаны аламыз:

,                                             (4.126)

мұнда U – ауысуға қолданылатын кернеу; Ul – канал мен каналдың соңындағы жартылай өткізгіштің негізгі бөлігі арасындағы кернеу.

Электронды-кемтік ауысуының кері тоғы φТ=kT/e0 температуралық потенциалының мәнімен салыстырылатын кернеуде қанығуға жетеді, яғни Ul = kT/ e0. Осыны ескере отырып, бүкіл канал бойынша кері тоқты формула бойынша анықтауға болады:

.                                       (4.127)

Осылайша, электр өткізгіштік каналы болған кезде ауысу кері тоқтың қанығу учаскесі болмайды. Бұл ауысу кернеудің жоғарылауымен арнаның ұзындығы артады.

Беттік электр өткізгіштік каналын ескере отырып, электронды кемтік түйісуінің Вольт-Ампер сипаттамасы 4.27 суреттегі 3 қисықта көрсетілген.