11 ТАҚЫРЫП. ӨРІС ЭФФЕКТІСІ

Беттік потенциал өзгерген кезде жартылай өткізгіштің бетке жақын қабатындағы электрондар мен саңылаулардың концентрациясы, демек, оның электрөткізгіштігі де өзгереді.

Көлемдік зарядтың беткі аймағында электрондар мен кемтіктердің артық концентрациясының болуынан туындаған артық өткізгіштік беттік өткізгіштік деп аталады. Басқаш аайтқанда, беттік өткізгіштікті берілген беттік потенциал мәніндегі және оның нөлдік мәніндегі үлгінің өткізгіштік айырмашылығы ретінде анықтауға болады. Беттік өткізгіштікті берілген ψs беттік потенциал мәніндегі және оның нөлдік мәніндегі үлгінің өткізгіштік айырмашылығы ретінде анықтауға болады.

Беттік өткізгіштікті келесі формула бойынша есептеуге болады

.                (4.121)

Осылайша, беттік потенциалдың электр өткізгіштікке әсерін есептеу өткізгіштікті есептеуге дейін азаяды, бірақ Gs –тің ys-ке тәуелділігінің жалпы сипатын есептеусіз анықтауға болады.

п-типті жартылай өткізгішті қарастырайық. Оң потенциалда аймақ беттері төмен қарай иіледі, ал WC негізгі тасымалдаушылар аймағының шеті Ферми деңгейіне жақындайды, сондықтан бетке электрондармен байытылған қабат пайда болады және ys ұлғайған сайын өткізгіштік артады.

Теріс потенциалда аймақтар жоғары қарай иіліп, бетке жақын қабат электрондармен таусылады. WF-WB>WБ-WF айырмашылық болғанша, кемтік концентрациясы бетке жақын электрон концентрациясынан бірнеше есе аз болады, ал өткізгіштік |ys| жоғарылаған сайын төмендейді. Жолақ қисықтығы Ферми деңгейі бос жолақтың төменгі жағына қарағанда валенттік жолақтың жоғарғы жағына жақын болатындай болғанда, бетке жақын қабаттағы кемтіктердің концентрациясы электрондардың концентрациясынан жоғары болады. Бұл жағдайда р-типті инверсиялық қабат түзіледі. |ys|-ның одан әрі ұлғаюымен өткізгіштік минимумға жетеді және инверсиялық қабаттағы кемтіктер концентрациясының жоғарылауына байланысты өсе бастайды. Беттік электростатикалық потенциалдың мәнін, демек, өткізгіштіктің мәнін және басқа параметрлерді басқарудың ең тиімді жолы жартылай өткізгіштің бетіне қалыпты электр өрісін енгізу болып табылады. Бұл қарапайым жартылай өткізгіш конденсатор пластиналарының бірі ретінде қызмет ететін құрылымда қол жеткізіледі, басқа пластинадан - металл электродтан - диэлектрлік қабатпен бөлінген. Мұндай құрылымды MДЖ құрылымы деп атайды. Электр өрісінің әсерінен өткізгіштіктің өзгеру құбылысы өріс эффектісі деп аталады. Өріс эффектісі өріс транзисторларының жұмыс принципінің негізінде жатыр.