12 тақырып. Жартылай өткізгіштердегі байланыс құбылыстары

Бір типті электр өткізгіштігі бар, бірақ қоспа концентрациясы әртүрлі жартылай өткізгіштер арасындағы контакт әдетте n + – n немесе  р+ – р ауысу деп аталады. Қоспалардың жоғары концентрациясы бар аймақ n+ немесе р+ деп белгіленеді, ал қоспалардың концентрациясы аз аймақ – n немесе р.

n + – n немесе  р+ – р ауысулары жартылай өткізгіштерге омдық контактілерді жасауда болады. Омдық контактілер - белгілі бір шектерде тоқтар мен кернеулердің өзгеруін, Ом заңынан ауытқуларды анықтамайтын контактілер.

Бұл жағдайда контакт потенциалының айырмашылығын электронды-кемтік ауысуындағы сияқты формулалар арқылы есептеуге болады:

, немесе .                 (4.101)

n+– n немесер+– р ауысулардың бірнеше ерекшеліктері бар:

1. Жартылай өткізгіштер өткізгіштіктің бір түрімен жанасқанда, негізгі заряд тасымалдаушылардың төмен концентрациясы бар аймақ болмайды. Осыған байланысты мұндай ауысулардағы сыртқы кернеу ауысу аймақтың тар аймағында емес, жоғары омдық материалда, яғни қоспалардың концентрациясы төмен аймақта төмендейді. Төмен омдық ауысу аймағында өрістің кернеулігі аз болады;

2. n+ – n және р+ – р ауысуларының түзеткіш қасиеттері жоқ және олар арқылы өтетін тоқ, тікелей және кері, негізінен жоғары кедергі аймағының кедергісі арқылы анықталады;

3. n+ – n немесер+ – р ауысу арқылы екі кернеу полярлығы үшін кедергісі төмен аймақтан жоғары кедергі аймағына шағын заряд тасымалдаушыларды айдау болмайды. Шынында да, егер кернеу, мысалы, р+ – р ауысуына көздің минусы жоғары кедергісі  р аймағына қосылатындай қолданылса, бұл диод пен кемтіктердің (негізгі) тікелей қосылуына ұқсас тасымалдаушылар р аймағынан р+аймағына енгізіледі. Қарама-қарсы полярлықпен электрондар р аймағына ауысады, бірақ р+ аймағындағы электрондардың концентрациясы шамалы болғандықтан, олардың инжекциясы шамалы болады. р-п ауысуы мен n+ – n немесе р+ – р ауысуларының арасындағы аралық жағдай n – i және  p – i ауысулары болып табылады. Бұл ауысулар қоспалар мен меншікті жартылай өткізгіштер байланысқанда пайда болады.

Ауысу кезінде, мысалы p – i кеңістік заряды р -аймақтағы қозғалмайтын акцепторлық атомдармен де, диффузия нәтижесінде р-аймақтан ауысқан i- аймақтағы артық кемтіктермен де жасалады.

n – i  және  p – i ауысуларының қалыңдығы әлдеқайда үлкен, ал потенциалдық тосқауылдың биіктігі  р – п ауысуға қарағанда төмен. Әдетте, диодтардың көпшілігінің негізгі материалы жоғары қарсылыққа ие, сондықтан ауысу құрылымы n – i  немесе p – i ауысуына жақын.

4.12. Шығу жұмысы

Кристалдардағы бос электрондар кристалдық тор түйіндері арасында ретсіз қозғалады. Кристалдың ішінде бос электронға оң иондардың әсері орташа есеппен компенсацияланады. Егер хаотикалық қозғалыс нәтижесінде электрон кристалдың бетін кесіп өтсе, онда оған оң иондардың тартылыс күші әсер етеді, бұл оны қайтадан кристалға қайтарады. Бұл кристалдың ішіндегі потенциалдық энергия оның сыртындағыға қарағанда аз екенін көрсетеді.

Демек, қатты дененің шекарасында электронның кристалдан кетуіне кедергі болатын энергетикалық кедергі бар. Бұл кедергіні жеңуге жеткілікті энергиясы бар электрондар ғана одан шыға алады. Температура неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп электрондар бұл кедергіні жеңе алады. Жылу энергиясының әсерінен электрондардың заттан шығу құбылысы термоэлектрондық эмиссия деп аталады.

Жартылай өткізгішті вакуумға қалдырған және кристалға қатысты тыныштықта тұрған электронның энергиясын W0 деп белгілейік (4.21-сурет). Кейін электронды нөлдік жылдамдыққа ие өткізгіштік зонаның төменгі жағынан вакуумға жылдамдықты бермей беру үшін W энергиясы тең. Электронды нөлдік жылдамдығы бар өткізгіштік аймағының түбінен вакуумға ауыстыру үшін W энергиясы қажет болады

W=W0-WБ.                                         (4.102)

W0

WБ

WF

WВ

A

W

4.21-сурет

Өткізгіштік аймағының шетін вакуум деңгейінен бөлетін W энергиясы электронды жақындық энергиясы деп аталады. Кейде оны шығудың шынайы немесе сыртқы жұмысы деп атайды. Сандық тұрғыдан алғанда, ол қатты денеде жатқан электронды вакуумға кинетикалық энергия туралы хабарламай-ақ аудару үшін қажет жұмысқа тең. A=W+WБ-WF шамасы электрон шығысының термодинамикалық жұмысы деп аталады, ол электронды Ферми деңгейінен шексіз қашықтыққа вакуумға тасымалдау үшін қажет жұмыс ретінде анықталады.

Шығудың термодинамикалық жұмысы металл үшін де, жартылай өткізгіш үшін де бірдей анықталады, айырмашылық тек металда электрондар Ферми деңгейінде болуы мүмкін, ал жартылай өткізгіште Ферми деңгейінде электрондар болмайды.

Өзінің жартылай өткізгіші үшін шығудың термодинамикалық жұмысы

,                          (4.103)

яғни, электронның өзінің жартылай өткізгішінен шығуының жұмысы диапазонның еніне, температураға және электрондар мен кемтіктердің тиімді массаларының ара қатынасына байланысты.

Қоспалардың әлсіз иондалуы кезінде донорлық жартылай өткізгіш үшін:

.                           (4.104)

Қатты иондану кезінде:

.                                         (4.105)

Егер қатты иондану кезінде шығу жұмысы қоспаның концентрациясымен және жартылай өткізгіштің температурасымен анықталса, онда әлсіз иондану кезінде ол тыйым салынған аймақта донорлық қоспаның пайда болу тереңдігіне байланысты болады.

Акцепторлық жартылай өткізгіш үшін, тиісінше, қоспаның әлсіз және қатты иондалуы кезінде шығудың жұмыс істеуі үшін теңдіктер келесі түрге ие болады:

;

.                                       (4.106)

Яғни, температурадан басқа, акцепторлық жартылай өткізгіштегі шығудың жұмысы тыйым салынған аймақтың еніне де байланысты.

Жоғарыда келтірілген формулаларды салыстыру нәтижесінде кемтік жартылай өткізгіштен шығудың жұмысы электронды электрондыға қарағанда үлкен екендігі шығады.

4.13. Контакт металл-жартылай өткізгіш

Металл жартылай өткізгішпен байланыста болған кезде байланыс құбылыстарында металл шығысы мен жартылай өткізгіштің жұмысы басты рөл атқарады. Металл мен жартылай өткізгіш белгілі бір қашықтықта болғанда, олардың арасында металл мен жартылай өткізгіштің жұмыс айырмашылығымен анықталатын потенциалдар айырмасы болады (4.22-сурет).

W0

WБ

WFn

WВ

WFм

WБ=WВ

Металл

Жартылай өткізгіш

АМ

АП

4.22-сурет

Металл мен жартылай өткізгіш жақындаған кезде пайда болған электр өрісі олардағы зарядтардың қайта бөлінуіне әкеледі.

Оқшауланған металл WFм Ферми деңгейі WFn жартылай өткізгіштің Ферми деңгейінен төмен жатса, яғни АМ> АП, онда олардың жанасуының бірінші сәтінде жартылай өткізгіштен келетін электрон ағыны металдан келетін электрон ағынынан асып түседі. Метал теріс зарядталған, ал жартылай өткізгіш оң зарядталған және олардың арасында пайда болған электр өрісі электрондардың жартылай өткізгіштен металға өтуін болдырмайды. Бағытталған электрон ағыны металл мен жартылай өткізгіштегі Ферми деңгейлері тең болғанша және термиондық эмиссиялық тоқтардың теңдігімен сипатталатын динамикалық тепе-теңдік орнағанша орын алады:

jм0 = jп0.                                                  (4.107)

Бірақ электрондардың жоғары концентрациясына байланысты металдағы кеңістіктік заряд аймағы өте жұқа, ал ондағы кернеудің төмендеуі шамалы. Барлық контакт потенциалының айырмашылығы жартылай өткізгіштегі кеңістік зарядының аймағына түседі деп айта аламыз.

WF

WВ

WБ

W0

Металл

Жартылай өткізгіш

4.23–сурет

Сондықтан контакт өрісіне байланысты негізгі емес қосу жартылай өткізгіштің жолақ аймағын өзгерте алмайды, бірақ оның энергетикалық деңгейлерін бұрмалайды (4.23-сурет). Жұмыс функциясы мен жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігінің түріне қатынасына байланысты металл-жартылай өткізгіш контактісінде зарядтармен байытылған және зарядтары таусылған қабат пайда болуы мүмкін.

Электрондық жартылай өткізгіште жартылай өткізгіштегі электрондардың жұмыс функциясы металдан АП<АМ жұмыс функциясынан аз болса, онда жартылай өткізгіш оң зарядталады және жанасу аймағындағы энергетикалық аймақтар жоғары қарай иіледі. Сондықтан контактіге жақын жерде өткізгіштік зонасында электрондар саны азаяды, ал жартылай өткізгіштің негізгі массасындағы олардың санымен салыстырғанда валенттік аймақтағы кемтіктер саны артады. Мұндай контакт бекіткіш контактісі деп аталады. Кемтік жартылай өткізгіште дәл осындай жағдайда негізгі заряд тасымалдаушылармен байытылған қабат пайда болады (меншікті өткізгіштігі жоғары қабат), оны бекітуге қарсы деп атайды.

WF

WВ

WБ

WA

Металл

Жартылай өткізгіш

4.24-сурет

Егер жартылай өткізгіштің шығуы АМ< АП металдан шығудың жұмысынан көп болса, жартылай өткізгіш теріс зарядталады және жанасу аймағындағы энергия аймақтары төмен қарай иіледі, сондықтан жанасуға жақын жерде өткізгіштік аймағындағы электрондар саны артады, ал валенттік аймақтағы кемтіктер саны азаяды. Осылайша, электронды жартылай өткізгіште бекітуге қарсы қабат пайда болады, ал кемтіуде бекіту қабаты пайда болады (4.24-сурет).

Егер электронды жартылай өткізгіштің шығысы АПn<AМ металл шығысының жұмысынан аз болса немесе тесік жартылай өткізгіштің шығысы АМ<АПр металл шығысының жұмысынан көп болса, онда түзеткіш контакт пайда болады. Сыртқы өріс болмаған жағдайда, бір материалдан екінші материалға ауысатын заряд тасымалдаушылардың ағындары бір-бірін теңестіреді. Егер сыртқы кернеуді металға плюс, жартылай өткізгішке минус қолдансаңыз, онда тосқауылдың мөлшері азаяды, ал жартылай өткізгіштен металға және метал кемтіктерден жартылай өткізгішке электрондар ағындары артады, ал кері ағындар азаяды. Нақты ауысуларда екі бағыттағы кемтік ағындарын елемеуге болады, сондықтан n - жартылай өткізгішке немесе электрондарға кемтік инжекциясы р - жартылай өткізгіш болмайды.

Осылайша, метал жартылай өткізгіш контактінің электронды кемтік контактыдан басты айырмашылығы – бұл жағдайда негізгі емес заряд тасымалдаушылардың инжекциясы болмайды. Мұндай түзеткіш контакт Шоттки тосқауылы деп аталады.

Электрондық жартылай өткізгіш металмен байланыста болған кезде түзілмейтін байланыс пайда болады, егер жартылай өткізгіштің шығысы металдың шығуымен көбірек жұмыс жасаса. Бұл жағдайда жартылай өткізгіштегі интерфейстің жанында негізгі тасымалдаушылармен байытылған қабат пайда болады.

Сондықтан жартылай өткізгіштің барлық электрондары металға, ал энергиясы шекті мәннен үлкен металл электрондары жартылай өткізгішке өте алады. Тепе-теңдік жағдайында бұл ағындар бір-бірін теңестіреді. Егер сіз металға плюс сыртқы кернеуді қолдансаңыз, жартылай өткізгішке минус, онда металдан жартылай өткізгішке өтетін электрондар саны азаяды, демек, ағындар айырмашылығымен анықталатын тікелей тоқ артады. Кері кернеуді бергенде электрондардың металдан жартылай өткізгішке өтуі, яғни кері ток күшейеді. Осылайша, контакт екі бағытта бірдей жақсы өтеді.

4.14. Беттік күйдің электронды-кемтік ауысуының сипаттамаларына әсері

Жартылай өткізгіш құрылғылардың геометриялық өлшемдерінің үнемі төмендеуіне байланысты жартылай өткізгіштердің беттік қасиеттерінің маңыздылығы үнемі артып келеді.

Жартылай өткізгіштердің беткі қасиеттері, атап айтқанда беттік күйлер, жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмысын түсіну үшін өте маңызды.

Жартылай өткізгіш құрылғылар мен құрылғыларды құрастыру бойынша эксперименттік зерттеулер мен тәжірибелер жартылай өткізгіш құрылғылардың қасиеттері мен олардың сипаттамаларының мінез-құлқы жартылай өткізгіштер бетінің күйіне қатты тәуелді екенін көрсетті. Бұл тәуелділік қазіргі заманғы микроэлектроника құралдарының көпшілігінде құрылғының белсенді аймағы жартылай өткізгіштің өте жұқа қабаты, жартылай өткізгіштің интерфейсі немесе беткі аймақ болып табылатындығына байланысты.

Жартылай өткізгіш пен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуі нәтижесінде кристалл бетінде негізгі материалдан қасиеттері бойынша ерекшеленетін әртүрлі қосылыстар түзіледі. Сонымен қатар, кристалды өңдеу жартылай өткізгіш бетіндегі кристалдық тордың ақауларына әкеледі. Осы себептерге байланысты бос электрондардың немесе толтырылмаған коваленттік байланыстардың пайда болу ықтималдығын арттыратын беттік күйлер пайда болады. Жер үсті күйлерінің энергетикалық деңгейлері тыйым салынған энергетикалық аймақта орналасуы және донорлық және акцепторлық қоспаларға сәйкес келуі мүмкін.

Жартылай өткізгіштің бетін сипаттайтын ерекшеліктердің бірі-жартылай өткізгіштің көлемімен салыстырғанда бетіндегі электрондардың энергетикалық спектрінің өзгеруі. Бұл беттік күйлердің, яғни жартылай өткізгіштің шекарасына локализацияланған, тыйым салынған аймақта орналасқан және жартылай өткізгіштің бетіндегі Ферми деңгейінің орналасуына байланысты заряд күйін өзгертетін электрондық күйлердің болуына байланысты.

Идеал бетте, яғни негізгі заттың тек атомдары ғана бар бетте қосымша күйлер болады, өйткені кристалдық тордың трансляциялық периодтылығының бұзылуы немесе валенттік байланыстардың үзілуі салдарынан бетке жақын электрондардың толқындық функциялары бұзылады. Бұл түрдегі беттік күйлер Тамм немесе Шокли күйлері деп аталады.

Нақты беттік күйлердің басқа түрлерінің көздері бетінде орналасқан қоспа атомдары немесе кристалдық тор ақаулары болып табылады. Нақты беттік күйлердің тығыздығы әдетте атомдық таза беттерге қарағанда аз (1013эВ-1 шамамен) және олардың энергиясының таралуын электрофизикалық әдістермен өлшеуге болады.