14 тақырып. N - және p - типті жартылай өткізгіштердің байланысы.

Электрондық кемтіктердің ауысуына берілген dU сыртқы кернеуінің өзгеруі, онда орналасқан dQ зарядының өзгеруіне әкеледі. Сондықтан, біз p-n ауысу конденсатор сияқты әрекет етеді деп болжауға болады, оның сыйымдылығы зарядтың өзгеруінің кернеудің өзгеруіне С = dQ / dU қатынасымен анықталады. Өзгеретін зарядтың физикалық табиғатына байланысты тосқауылдық (зарядтау) және диффузиялық сыйымдылықтар ажыратылады.

Ауысудың тосқауыл сыйымдылығы

Жазық электронды-кемтік қосылысында кеңістік зарядының екі аймағы болады: электронды аймақта оң, ол донор иондарының компенсацияланбаған заряды және кемтік аймағында теріс, және акцептор иондарының компенсацияланбаған заряды болып табылады. Ауысудың меншікті кедергісі жоғары болғандықтан, оның электрлік қасиеттері диэлектриктікіне жақын деп есептей аламыз.

Осылайша, электронды-кемтік ауысуын зарядтары сан жағынан тең, таңбалары қарама-қарсы және диэлектрикке жақын қасиеттері бар ортамен бөлінген, яғни жазық конденсатор тәрізді екі өткізгіш жазықтықтан тұратын жүйе ретінде қарастыруға болады. Сонда біз р-п ауысуының тосқауыл немесе зарядтау деп аталатын белгілі бір сыйымдылыққа ие екенін айта аламыз.

Егер электронды-кемтік ауысуына қолданылатын кернеуді өзгертсеңіз, онда р-п ауысудың кеңістік заряды оның мәнін өзгертеді, оны қайтадан кейбір сыйымдылықтың көрінісі ретінде түсіндіруге болады.

Тосқауыл сыйымдылығы р-п  ауысу ΔQк кеңістіктік зарядтың өзгеруінің қатынасымен анықталады оның кернеудің өзгеруіне себеп болған ΔU:

Cтосқ=ΔQкΔU.                                                (4.83)

Кедергі сыйымдылығының мәнін жазық конденсатордың сыйымдылығының формуласы бойынша есептеуге болады:

,                                                (4.84)

мұнда ε – материалдың салыстырмалы өткізгіштігі;

ε0 – вакуумдық диэлектрлік тұрақты;

S – конденсатор пластиналарының ауданы;

d – плиталар арасындағы қашықтық.

Бұл формуланы р-п ауысуында қолданып, S деп жартылай өткізгіш кристалдың көлденең қимасын айтамыз, ал пластиналар арасындағы қашықтықтың орнына ауысуыдың қалыңдығын аламыз.

.                                        (4.85)

Асимметриялық ауысу үшін акцепторлардың концентрациясы донорлар концентрациясынан айтарлықтай асып кеткен жағдайда,

Стосқ=Sεε0eNd2|Δϕ0-U|.                                         (4.86)

Симметриялық ауысу жағдайында, р- және  п-аймақтарындағы донорлар мен акцепторлардың концентрациясы бірдей шама ретімен болғанда, кедергі сыйымдылығының формуласы келесі форманы алады:

Стосқ=Sεε0e02Δϕ0-UNdNaNd+Na.                                  (4.87)

Кедергі сыйымдылығы заряд тасымалдаушылардың кедергісі мен қозғалғыштығына, ауысудың қалыңдығы мен ауданына және ондағы кернеуге байланысты.

Кері кернеудің жоғарылауы кеңістіктік заряд аймағын кеңейтеді, бұл кедергі сыйымдылығының төмендеуіне әкеледі. Тікелей кернеумен қосылыс қалыңдығы азаяды және сыйымдылық артады. Кедергі сыйымдылығы Nа және Nd қоспаларының концентрациясының жоғарылауымен артады.

С тосқ = f(Uкері) тәуелділігінің сипаты 4.19 суретте көрсетілген

U

U1

U2

C

C1

C2

4.19-сурет

Uкері

р-п ауысуы тосқауыл сыйымдылығы айнымалы сыйымдылықтағы конденсаторлар ретінде қолданылатын варикап – диодтарда қолданылады.

Өтпелі диффузиялық сыйымдылық

Егер ауысуға тікелей кернеу берілсе, онда потенциалдық тосқауылдың биіктігі төмендейді және электрондардың белгілі бір саны р-п ауысу арқылы  р-аймаққа, ал кемтіктер п-аймаққа өте алады. Тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардың концентрациясы заң бойынша өзгереді:

;

.                           (4.88)

Бұл электрондар пайда болғанға дейін  р-аймақ электрлік бейтарап болды. р-аймаққа енгізілген электрондар кейбір теріс кеңістік зарядын білдіреді. Электрлік бейтарап жартылай өткізгіштің ішіндегі бос зарядтардың ешбір қайта бөлінуі электрондардың кеңістік зарядының орнын толтыра алмайтындықтан, жартылай өткізгіштің электрлік бейтараптық күйін қалпына келтіру үшін сыртқы терминалдан қосымша кемтіктер саны кіруі керек. Негізгі тепе-тең емес тасымалдаушылардың көлемдік зарядын негізгі тепе-тең емес тасымалдаушылардың көлемдік зарядымен өтеу процесі өте жылдам.

Алдыңғы бағытта p-n ауысуда қолданылатын сыртқы кернеудің жоғарылауымен ауысу шекараларына жақын инжекциялық тасымалдаушылардың концентрациясы артады, бұл p - және n- аймақтарында азшылық тасымалдаушылар тудыратын заряд мөлшерінің өзгеруіне әкеледі. Мұны қандай да бір қабілеттіліктің көрінісі деп санауға болады. Ол тоқтың диффузиялық құрамдас бөлігінің өзгеруіне байланысты болғандықтан, оны диффузия деп атайды.

Диффузиялық сыйымдылық енгізілген заряд мөлшерінің өзгеруінің қолданылатын кернеудің өзгеруіне қатынасымен анықталады:

.                                          (4.89)

Диффузиялық сыйымдылық ауысу арқылы тікелей тоқтарда немесе тоқтың диффузиялық компонентін әлі елемеуге болмайтын шағын кері тоқтарда пайда болады деген қорытынды жасауға болады.

Диффузия сыйымдылығының мәнін есептейік.

р-аймағындағы негізгі емес тепе-теңдік емес тасымалдаушылардың толық зарядын интеграциялау арқылы алуға болады,  Δn(х)-ны интеграциялау:

.  (4.90)

Инжекциялық зарядты кернеуге байланысты дифференциалдау арқылы диффузиялық сыйымдылықты табамыз:

.               (4.91)

Инъекциялық кемтіктер үшін ұқсас дәлелдерді орындай отырып, диффузиялық сыйымдылықтың кемтік компоненті үшін келесі өрнекті аламыз:

.         (4.92)

Біз ауысу тоғының тығыздығы үшін өрнекті:

. Бұдан .                      (4.93)

Соңғы өрнекті (4.10) теңдеуіне қойып, алым мен бөлгішті τп,-ке көбейтсек, мынаны аламыз:

.           (4.95)

Кемтіктер үшін де

.        (4.96)

Қанықтыру тоғы Ln диффузиялық ұзындығынан аспайтын кеңістіктік заряд аймағының шекарасынан қашықтықта пайда болатын негізгі емес тасымалдаушылармен қалыптасады. Ln - ден асатын мәнге көлемдік заряд аймағынан алыс нүктелерде пайда болатын негізгі емес тасымалдаушылардың рекомбинациясы олар көлемдік заряд аймағының өрісіне енгенге дейін жүреді. Осылайша, өткізгіштік тоғы болып табылатын қанықтыру тоғының тығыздығы ауданы 1 см және ұзындығы Ln болатын параллелепипедтің интерфейсінде (R жазықтығы) пайда болатын негізгі емес тасымалдаушылармен анықталады. Қаныққан тоқ тығыздығының мәні осы көлемдегі негізгі емес тасымалдаушылардың санына, олардың пайда болу жылдамдығына және е0 бір тасымалдаушы зарядына пропорционал болады. Тепе-теңдік күйде тасымалдаушылардың пайда болу жылдамдығы олардың жойылу жылдамдығына тең болуы керек. Жоғалу жылдамдығы өмір сүру уақытының кері шамасы, яғни 1/τn , сондықтан электрондар мен кемтіктер үшін қанықтыру тоғының тығыздығы келесі түрде беріледі:

;      .                          (4.97)

Осыны ескере отырып, диффузиялық сыйымдылық

;      .                  (4.98)

Толық диффузиялық сыйымдылық электронды және кемтік компонентінің қосындысымен анықталады:

.                                       (4.99)

p-n ауысудың толық сыйымдылығы тосқауыл және диффузиялық сыйымдылықтардың қосындысымен анықталады:

С=Стосқ+Сдиф.                                             (4.100)

p-n ауысуын тура бағытта қосқанда диффузиялық сыйымдылық басым болады, ал кері бағытта қосқанда тосқауыл басым болады.

Ауысудың диффузиялық және тосқауыл сыйымдылықтарының жеңілдетілген эквивалентті схемалары 4.20, а, б суретте көрсетілген.

R1

Rдиф.тура

Сдиф

Rдиф.кері

Стосқ

а)

б)

4.20-сурет

Мұндағы R1 – р- және п-аймақтағы көлемнің кедергісі;

Rдиф.тура   және  Rдиф.кері   р-п  ауысуының сәйкесінше тура және кері бағыттағы дифференциалдық кедергілері.

p-n ауысуды тікелей қосқанда Стосқ<<Сдиф, дифференциалды кедергі Rдиф.тура  кішкентай және R1 сәйкес келеді, сондықтан эквивалентті схема 4.20, а. суретте көрсетілген көріністі алады. Кері ығысу кезінде

Rдиф.кері>>R1, Стосқ>>Сдиф

ал эквивалентті схема 4.20, б.суретте көрсетілген.