Металлургические операции в технологиях получения металлов (Pb,Zn,Cd) с протеканием химических реакций

Теория и практика  операции -  выщелачивание на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Техническое (научное) определение процесса: реакционная плавка  в металлургии Pb,Zn  Теория и практика процесса: вельцевание на примерах металлургии Zn Техническое (научное) определение процесса: десульфуризация на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Теория и практика содовой плавки свинцовых концентратов  Теория и практика процесса: ликвация на примерах металлургии Pb,Zn,Cd  Теория и практика процесса: дистилляция на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Техническое (научное) определение процесса: электрорафинирование на примерах металлургии Cd Техническое (научное) определение процесса: фьюмингование шлаков на примерах металлургии Pb Теория и практика процесса: электроэкстракция на примерах металлургии Zn Техническое (научное) определение операции «рафинирование» на примерах металлургии Cd Техническое (научное) определение процесса: цементация в  металлургии Zn  Теория и практика процесса: цементация в цветной металлургии на примерах металлургии Cd  Практика и теория процесса: обесцинкование при рафинировании чернового свинца Техническое (научное) определение процесса: агломерация на примерах металлургии Pb,ZnТехническое (научное) определение процесса: сульфатизирующий обжиг на примерах металлургии Pb,Zn,Cd  Теория и практика щелочного метода выплавки свинца  Теория и практика  рафинирования чернового свинца: обезвисмучивание свинца. Роль Ca, Mg,Sb при тонком обезвисмучивании Техническое (научное) определение металлургической операции: тонкое обезмеживание свинца ликвацией Теория и практика металлургической операции: обессеребрение чернового свинцаТеория и практика получения кадмиевой губки цементацией, рафинирование от никеля.

Металлургический расчет к технологиям извлечения, разделения и рафинирования  Pb, Zn, Cd.

При составления рационального состава свинцовой шихты определите количество соединений свинца на моль  природного минерала «пироморфит {Pb5(PO4)3CI}», что соответствует  мольной доле свинца от элементного состава ——- %

При составления рационального состава цинковой  шихты укажите количество соединений цинка на моль  природного минерала каламин  {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O}, что соответствует  мольной доле цинка от элементного состава ——- %

При составления рационального состава свинцово-цинковой шихты  учитывается  содержание кадмия в виде изоморфной смеси сульфида  кадмия в минерале «бурнонит { (Pb,Cu,Sb)2S6*2CdS}», что соответствует  мольной доле кадмия от элементного состава ——- % и мольной  доле CdS от химического  состава  ——- %

Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи КС при температуре 950 0С  представлен  реакцией: 12 CuFeS2  + 35O2 = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2  , что соответствует количеству окислителя на моль серы ?

Процесс окислительного обжига сульфидного свинцового концентрата в печи КС при температуре 950 0С  представлен  реакцией: 4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2 , что соответствует количеству окислителя на десульфуризацию ?

Процесс окислительного обжига сульфидного свинцового-цинкового  концентрата в печи КС при температуре 950 0С  представлен одновременно реакцией окисления кадмия: 2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3)                                                   , что соответствует количеству окислителя на моль кадмия?

При составлении теплового баланса обжига сульфидных цинковых концентратов используется  значение изменения энтальпии реакции:

ZnS + 1.5O2 = ZnO + SO2 – 442273 Дж

Масса ZnO  в агломерате 81,4 кг как продукт окисления сульфида цинка обеспечивает процесс обжига энергией в форме теплоты, кДж ?

Десульфуризация характеризует степень обжига сульфидного сырья.

Шихта обжига содержит 16%масс.серы,  выход огарка 90%  с  содержанием 4,0%масс серы, что определяет степень десульфуризации,%  ?

Для переработки низкосортного сульфидного цинкового сырья применяют окислительное автоклавное выщелачивание в растворе аммиака:

ZnS + 2O2  + 4 NH4OH = Zn(NH3)4SO4 + 4H2O

Роль аммиака в окислительном процессе?

В процессе цементации при очистке цинковых растворов все соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием мышьяковистого водорода (арсин). Реакции (1), (2):

AsO3-3 + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3      (1)

AsO4-3 + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3      (2)

Объяснить разное количество цементатора на моль мышьяка.

Щелочное рафинирование  свинца от  мышьяка  осуществляется при температуре 450оС   по реакции.

As +NaNO3 + 2NaOH = Na3AsO4 + H2O +0,5 N2

Объяснить необходимость щелочной среды рафинирования.

Щелочное рафинирование  свинца от  сурьмы  осуществляется при температуре 450оС   по реакции.

2Sb +2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3SbO4 + 2H2O + N2

Объяснить необходимость гидроксида натрия при  рафинировании.

Щелочное рафинирование  свинца от  сурьмы  и олова осуществляется при температуре 450оС  с использованием окислителя – селитры:

2Sb +  2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3SbO4 + 2H2O + N2   (1)

2,5Sn +2 NaNO3 + 3NaOH = 2,5Na2SnO3 + 1,5H2O + N2    (2)

Объяснить удаление разного  количества  примесей (Sb, Sn)в реакциях (1) и (2)  при одинаковом расходе окислителя ?

Десульфуризация характеризует степень обжига сульфидного сырья.

Шихта обжига содержит 16% серы по массе,  выход огарка 90%  с  содержанием 4,0% серы, что определяет степень десульфуризации,%  ?

Сульфатизация свинцовой пыли для комплексного извлечения кадмия «крепкой» серной кислотой (92%масс) осуществляется  по реакциям (1) и (2):

CdO  + H2SO4 = CdSO4 + H2O                              (1)

CdS  + H2SO4  + 1.5O2 = CdSO4 + SO2 + H2O     (2)

Возможна ли реакция (2) без окислителя?  Аргументировать!

Содовая электроплавка свинцовых концентратов без предварительного обжига с получением чернового свинца по реакции:

PbS + Na2CO3 + C (CO)  = Pb + Na2S +  CO+CO2 (2СО2)

Роль реакции Будуара-Белла?

Щелочной метод выплавки свинца из свинцовых концентратов (700оС)  по реакции:

4PbS + 8NaOH  = = 4Pb +3 Na2S + Na2SO4  + 4H2O

Количество восстановителя в реакции? Роль щелочи ?