Физико-механические свойства горных пород

Знание физико-механических свойств горных пород позволяет оценить эффективность различных способов разрушения пород, устойчивость выработок, правильно

выбрать тип крепи, обосновать целесообразность применения того или иного способа проходки в целом, правильно планировать горные работы.

Свойства горных пород главным образом зависят от минерального состава, структуры и текстуры.

Под текстурой горных пород понимается ориентировка и пространственное расположение отдельных минеральных зерен или агрегатов минеральных зерен.

В зависимости от характера связей между отдельными зернами и минеральными агрегатами можно выделить следующие типы пород:

◾	твердые породы, отличающиеся жесткой, упругой связью (скальные) или упругой и пластичной связью (полускальные); скальные породы имеют наиболее прочные связи между минеральными зернами;

◾	связные породы, для которых свойственны преимущественно водно-коллоидные связи между частицами;

◾	несвязные (рыхлые) породы, характеризующиеся отсутстви- ем каких-либо связей между частицами, находящимися в со- прикосновении друг с другом. Разновидностью несвязных пород являются плывучие породы, которым в определенных условиях свойственна подвижность; они состоят из твердой и жидкой фаз.

Особую группу составляют мерзлые горные породы, к которым относятся породы с отрицательной температурой и в составе кото- рых имеется хотя бы небольшое количество льда. Между льдом и незамерзшей водой в мерзлой породе при данной температуре су- ществует термодинамическое равновесие. При увеличении коли- чества льда в породе она называется замерзающей, а при умень- шении — оттаивающей.

По завершении процесса оттаивания мерзлая порода

превращается в талую.

В зависимости от длительности пребывания при отрицательной температуре породы подразделяются на сезонномерзлые и много- летнемерзлые. У сезонномерзлых пород мерзлое состояние про- должается не более одного сезона, а у многолетнемерзлых — от нескольких лет до тысячелетий.

В отличие от мерзлых горные породы, имеющие отрицательную температуру, но не содержащие в своем составе льда, называются морозными, или охлажденными.

К физико-механическим свойствам пород относятся: плотност- ные, прочностные, упругие и пластические характеристики гор- ных пород и массивов.

Плотностные свойства. Плотность минералогическая —

отношение массы твердых частиц mт,, слагающих горную породу, к их объему vт, т. е.

  mт /vТ. Величина  зависит от плотности входящих в породу минералов, которые условно в зависимости от ее величины подразделяются на тяжелые ( > 4  103 кг/м3), средней плотности

(4  103 кг/м3 >

>  > 2,5  103 кг/м3) и легкие ( < 2,5  103 кг/м3).

Для характеристики плотности пород в условиях естественного залегания нередко пользуются таким свойством, как средняя плотность 0, которая учитывает пористость породы, кг/м3:

0  mт/v, или 0  (1  р),	(1.2)

где v — объем породы, включая поры; р — пористость в долях единицы.

Сравнивая выражения (1.1) и (1.2), очевидно, что р > р0. Средняя плотность большинства пород изменяется от 1,5  103 до 3,5  103 кг/м3, причем меньшие ее значения свойственны осадочным, а более высокие — изверженным и метаморфическим породам.

В расчетах нередко используют удельный вес  породы, который определяется через плотность  и среднюю плотность 0, МН/м3:

  g; 0  0g,	(1.3)

где g — ускорение свободного падения.

Особенно это необходимо в расчетах горного давления.

Пористость р — отношение объема vп имеющихся в породе пор, %, к ее общему объему v, т. е.

p  v   v  v  100 %.	(1.4)

v	v

В зависимости от значения пористости породы обычно подразделяются на мало- (р < 5 %), средне- (р  5 … 20 %) и высокопористые (р > 20 %). Наибольшей пористостью обладают осадочные породы (у глин 27 … 40 %, известняков — 11 … 20 %, песчаников — 15 … 19 %) и меньшей — метаморфические и магматические (мра- мор — 1 %, гранит — 0,95 %, сланцы — 1 … 4 %). Бывают исключе- ния высокой пористости у эффузивных магматических пород, та- ких как туфы и трахиты (до 50 … 60 %).

Увеличение пористости снижает прочность породы, повышает ее влаго- и газопроницаемость.

Разрыхляемость — свойство горных пород увеличиваться в объеме при отделении их от массива. Степень разрыхляемости пород характеризуется коэффициентом разрыхления Краз, т. е. отношени- ем объема разрыхленной породы Vраз к ее объему в массиве V:

Краз  Vраз /V.	(1.5)

Значение Краз всегда больше единицы и зависит от физико-механических свойств породы и способа отделения от массива. В гор- норудной практике коэффициент разрыхления изменяется от 1,07 … 1,2 (при отбойке на «зажатую среду») до 1,3 … 1,5 (при отбойке на компенсационное пространство). Предельным значением разрыхления пород считается 1,8 … 2,0 (при загрузке в откаточные сосуды).

Разрыхление пород необходимо учитывать при обрушении подрабатываемого массива пород и сдвижении поверхности, созда- нии подпора со стороны ранее обрушенных пород, усадка закла- дочного материала в камерах и других случаях управления состоя- нием массива. Значение Краз зависит от гранулометрического состава разрыхленной массы, взаимного расположения отдельных кусков, продолжительности самоуплотнения, давления, влажности и других факторов.

Прочностные свойства. Они определяются сопротивляемостью горной породы разрушению при приложении сжимающих, растя- гивающих, сдвигающих или изгибающих усилий.

Предел прочности на сжатие (растяжение) — отношение разрушающего сжимающего (или растягивающего) усилия к площади приложения нагрузки, МПа:

с  Pc/S; p  Pp/S,                          (1.6)

где с и р — пределы прочности на сжатие и растяжение соответ- ственно; Рс, Рр — сжимающее и растягивающее усилия соответ- ственно; S — первоначальная площадь образца.

Значения с и р зависят от свойств и строения пород (состава, структуры, трещиноватости, пористости, слоистости и др.), харак- тера приложения усилий (одноосное, двухосное, трехосное на- правление сжимающих сил), метода проведения испытаний, раз- меров и формы образцов. Поэтому для одних и тех же пород они могут изменяться в широких пределах.

Горные породы выдерживают довольно высокие сжимающие напряжения и плохо работают на растяжение; с бывает больше

р в среднем в 4 … 10 раз, а иногда и более (табл. 1.1).

| та б л и ц а 1.1. Обобщенные показатели прочности пород на сжатие и растяжение (по м. и. койфману) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Породы | Одноосное сжатие с, МПа | Растяжение р, МПа |
| Аргиллиты | 0,6 … 115 | 0,1 … 14 |
| Алевролиты | 1,4 … 175 | 0,2 … 15 |
| Песчаники | 0,5 … 250 | 0,2 … 22 |
| Угли | 0,2 … 50 | 0,01 … 4 |

Предел прочности пород на одноосное сжатие является одной из наиболее важных механических характеристик горных пород. Она была принята проф. М. М. Протодьяконовым (1926 г.) за основу разделения горных пород по коэффициенту крепости f на классы от 1 до 20 (с изменяется от 10 до 200 МПа). Этой классификацией и в настоящее время широко пользуются на практике для сравни- тельной оценки прочности (устойчивости) подрабатываемых пород. Крепость — относительная сопротивляемость породы внешним усилиям (при бурении, взрывании, резании и т. п.), обусловленная, по проф. М. М. Протодьяконову, некоторой комбинацией элементарных сопротивлений растяжению, сжатию, сдвигу, кото- рая так же разнообразна, как разнообразен способ воздействия усилий. М. М. Протодьяконов для сравнения пород ввел понятие относительной крепости, так называемый коэффициент крепости пород f. Для его определения можно использовать различные спо-

собы.

Наиболее распространен метод определения крепости пород по их прочности на сжатие, при котором f  1 характеризует по- роду с пределом прочности на сжатие, равным 9,81 МПа. В соот- ветствии с этим коэффициент крепости породы

f  с /9,8,	(1.7)

где с — предел прочности кубика породы с ребром 50 мм на сжатие, МПа; 9,8 МПа — эталонное значение предела прочности на сжатие.

По величине временного сопротивления породы сжатию с

рассчитывают

f  с /10.	(1.8)

Работы ИГД им. А. А. Скочинского показывают, что крепкие кварциты, роговики, джеспилиты, крепкие базальты, диабазы обладают прочностью на одноосное сжатие до 400 … 500 МПа, корун- довые породы — до 800 МПа.

Международное бюро по механике горных пород при немецкой академии наук в 1960 г. приняло классификационную шкалу прочности пород при одноосном сжатии в пределах от 3 до 300 МПа.

Предел прочности на срез (сдвиг) — определяется отношением срезывающего (сдвигающего) усилия Рср к площади среза Sср, МПа, т. е.

ср  Pcр/Sср.	(1.9)

Многими исследователями доказывается, что

с > ср > р.	(1.10)

Предел прочности на срез в основном определяется силами связи между отдельными частицами, образующими породу. Тонкокристаллические малопористые изверженные породы обладают наибольшим сцеплением. В породах крупнозернистого строения она значительно ниже.

Существенно уменьшаются силы сцепления при увлажнении глинистых и сланцевых пород.

По данным ВНИМИ, средние значения сцепления для крепких изверженных пород составляют 30 … 40 МПа, осадочных пород средней прочности — 2 … 20 МПа, а слабых и сильно выветрелых — 0,02 … 2 МПа. Для большинства пород сцепление С  (1,0 … 1,06)р. Угол внутреннего трения  — это угол, образуемый касательной к огибающей кривой кругов Мора с осью нормальных напряжений. В твердых горных породах значение  уменьшает- ся с увеличением влажности и возрастанием давления. В осадочных, рыхлых породах угол внутреннего трения уменьшается с ростом содержания мелких фракций и глинистых частиц,

способствующих взаимному сдвижению отдельных участков.

По данным многочисленных исследований для большинства осадочных пород  изменяется от 9 … 15° до 37 … 40°, а для прочных осадочных (плотные сланцы и песчаники) может достигать 50 … 70°. Наблюдается возрастание с увеличением отношения

с/р.

Упругие свойства. К ним относятся: модуль упругости, коэффициент Пуассона, модуль всестороннего сжатия, модуль сдвига.

Модуль упругости Е, или коэффициент пропорциональности между действующим продольным напряжением  (сжимающим или растягивающим) и соответствующей ему относительной де- формацией , определяется из зависимости

  Е.	(1.11)

Для твердых тел Е обычно изменяется от 103 до 5  105 МПа. Значения Е для отдельных горных пород приведены в табл. 1.2.

| та б л и ц а 1.2. модули упругости Е и коэффициенты попе- речной деформации  для отдельных горных пород |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порода | Е ⋅ 106 МПа | μ | Примечание |
| Песчаник | 3…7 | 0,69 … 0,17 | Кузбасс |
| Уголь | 1,8 … 2,5 | 0,14 … 0,16 |  |