## Slide 1
СТМС - ЛЕКЦИЯ №02
Технология возведения монолитных конструкций высотных зданий с применением высокотехнологичных бетонных смесей - 1
СТМС

## Slide 2
Вопросы:
Краткая характеристика и общие принципы возведения высотных зданий из монолитного железобетона.
Общие принципы технологии монолитного бетона и железобетона.
Арматурные работы при возведении монолитных железобетонных конструкций.

## Slide 3
Краткая характеристика и общие принципы возведения высотных зданий из монолитного железобетона.
Любое общество как исторически конкретный тип социальной системы находит свое отражение в архитектуре зданий, конструкторских и инженерных решениях, методах возведения, применяемых материалах и технологиях строительства.
Повышение жизненного уровня, концентрация населения в крупных мегаполисах, природоохранные мероприятия предопределяют необходимость увеличения этажности зданий.
Строительство высотных зданий является импульсом для разработки комбинированных конструкций, развития новых технологий производства и строительства, создания более мощных монтажных механизмов, применения новых высококачественных материалов.
По современной классификации высотным является здание высотой от 75 до 150 м.
Для классификации зданий был принят критерий высоты в метрах, а не этажности, поскольку высоты этажей принимаются различными в зависимости от назначения здания и требований национальных норм проектирования.
Высотные здания могут иметь разное назначение:
гостиницы,
офисы,
жилые дома.
Чаще всего высотное здание является многофункциональным: в нем, помимо помещений основного назначения, размещаются автостоянки, магазины, офисы, кинотеатры и др.

## Slide 4
Конструктивные схемы высотных зданий.
Конструирование высотных зданий имеет свою специфику с точки зрения объемной формы, пропорций, выбора конструктивных систем и элементов зданий.
Конструктивная система высотного здания представляет собой взаимосвязанную совокупность его вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, совместно обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость сооружения (рис. 1).
Горизонтальные конструкции – перекрытия и покрытия здания, которые воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции.
Последние передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты основанию.
Горизонтальные несущие конструкции высотных зданий, как правило, однотипны, обычно представляют собой жесткий несгораемый диск – железобетонный (монолитный, сборно-монолитный, сборный), либо сталежелезобетонный.
Вертикальные несущие конструкции более разнообразны.
Различают стержневые (каркасные) несущие конструкции, плоскостные (стеновые, диафрагмовые), внутренние объемно-пространственные стержни с полым сечением на высоту здания (стволы жесткости), объемно-пространственные наружные конструкции на высоту здания в виде тонкостенной оболочки замкнутого сечения.

## Slide 5
Рис.1.
Конструктивные схемы здания:
а - рамно-связевая;
б - каркасная с диафрагмами жесткости;
в - бескаркасная с перекрестно-несущими стенами;
г - ствольная;
д - коробчатая (оболочковая);
е -ствольно-коробчатая («труба в трубе» или «труба в ферме»)
Учитывая вид вертикальных несущих конструкций можно выделить четыре основные конструктивные системы высотных зданий:
каркасную (рамную),
стеновую (бескаркасную, диафрагмовую),
ствольную,
оболочковую.
Наряду с основными широко применяют и комбинированные конструктивные системы.
В комбинированной системе могут сочетаться несколько типов вертикальных несущих элементов (плоскостных, стержневых, объемно-пространственных) и схем их работы (например, рамно-связевая или связевая).

## Slide 6
Выбор той или иной конструктивной системы зависит от многих факторов, основными из которых считаются высота здания, условия строительства (сейсмичность, грунтовые особенности, атмосферные воздействия, особенно ветровые), архитектурно-планировочные требования.
Главным приоритетом в проектировании и строительстве высотных зданий является обеспечение их прочности и устойчивости, а также жесткости с учетом воздействия значительных ветровых усилий.
Мировая практика высотного строительства выявила один из самых сложных аспектов для несущих вертикальных конструкций из железобетона – неравномерное их укорачивание под действием нагрузки.
Данная неравномерность усиливается при разной площади поперечного сечения конструктивных элементов – стен и колонн.
Опыт проектирования и строительства высотных зданий в Москве в разные периоды также вскрыл существенные недостатки в части необходимой надежности высотного строительства. Это требует поиска новых технических и технологических решений.
Вышеперечисленные конструктивные решения возможно усовершенствовать с помощью внедрения в них следующих технологий:
− возведение несущих колонн выполнять из трубобетона;
− монтаж плит перекрытий осуществлять методом подъема;
− выполнение плит перекрытий с армированием нижней растянутой зоны производить листовой сталью (внешнелистовое армирование).

## Slide 7
2. Общие принципы технологии монолитного бетона и железобетона.
При выборе рационального варианта возведения монолитного здания следует исходить из следующих предпосылок:
− подачу бетона в конструкции следует осуществлять бетононасосом с использованием бетонораспределительной стрелы;
− при выборе места установки бетононасоса следует учитывать рекомендации производителей бетононасосов (для надежной подачи бетона горизонтально участок трубопровода должен составлять около 1/3 вертикального участка);
− укладку бетона осуществлять в инвентарную опалубку различных типов, в том числе самоподъемную, подъемно-переставную и алюминиевую облегченную опалубку;
− самоподъемную или подъемно-переставную опалубку для ограждения верхнего этажа здания использовать по всему периметру для защиты работающих от ветра, создания теплового контура зимой и сокращения опасной зоны работы крана;
− прогрев бетона в зимнее время выполнять, в основном, с помощью греющих проводов;
− совмещать бетонирование с производством других видов работ на нижележащих перекрытиях по специально разрабатываемым графикам, учитывающим безопасное выполнение работ (вышележащие перекрытия должны быть рассчитаны проектной организацией на ударную нагрузку от возможного падения поднимаемого груза).

## Slide 8
Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность конструкций и другие, устанавливаемые заданием на проектирование, требования должны быть обеспечены выполнением:
– требований к бетону и его составляющим;
– требований к арматуре;
– требований к расчетам конструкций;
– конструктивных требований;
– технологических требований;
– требований по эксплуатации.
Требования по нагрузкам и воздействиям, по пределу огнестойкости, по непроницаемости, по морозостойкости, по предельным показателям деформаций (прогибам, перемещениям, амплитуде колебаний), по расчетным значениям температуры наружного воздуха и относительной влажности окружающей среды, по защите конструкций от воздействия агрессивных сред и др. устанавливаются соответствующими сводами правил.
Геометрические параметры законченных конструкций по допускаемым отклонениям должны соответствовать приведенным в нормах значениям, а показатели прочности, морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать проектным.
В монолитных несущих конструкциях не допускаются трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,2 мм и 0,1 мм для конструкций:
− подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения;
− предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде;
− колонн и стоек.

## Slide 9
При отклонении качества готовых конструкций от требований проекта по показателям геометрических размеров, качества бетона, параметров армирования, расположения закладных деталей, качества поверхности дополнительные меры по обеспечению качества должны быть согласованы с проектной организацией.
Возведение монолитных железобетонных конструкций включает комплекс следующих взаимоувязанных технологических процессов:
– опалубочные работы;
– арматурные работы;
– собственно бетонные работы (бетонирование конструкций).
При планировании бетонных работ в проекте производства работ (ППР) должны быть предусмотрены:
– выбор типа и расчет комплекта опалубки;
– обоснование способа подачи и укладки бетонной смеси;
– выбор бетоноукладочного комплекса;
– разработка технологического регламента бетонирования.

## Slide 10
3. Арматурные работы при возведении монолитных железобетонных конструкций.
Арматурные работы включают изготовление, транспортирование, складирование арматурных изделий, примеры которых представлены на рис.2, и монтаж арматурных конструкций.
Рис.2.
Арматурные изделия:
а – плоские сетки; б, в – плоские каркасы; г, д, е – пространственные каркасы; ж – пространственная сетка;
з – гнутая сетка; и – закладные детали

## Slide 11
Транспортирование арматурных изделий следует осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и ППР.
Отдельные стержни, плоские каркасы и сетки следует перевозить пакетами.
Сетки следует транспортировать в горизонтальном положении.
Масса пакета не должна превышать 3 т.
Пространственные каркасы необходимо грузить, перевозить и разгружать таким образом, чтобы они не деформировались под действием собственной массы.
Выбор вида транспорта зависит от расстояния перевозки, размеров арматурных конструкций, их максимальной массы и потока арматуры в смену.
Погрузочно-разгрузочные работы с арматурными изделиями массой более 30 кг и проведение их подъема на высоту более 1,5 м должны производиться с использованием средств механизации.
Арматурные изделия после проверки должны храниться в крытом помещении.
Пакеты отдельных стержней и сеток следует хранить раздельно по маркам в штабелях высотой не более 1,5 м.
При складировании сеток между штабелями должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 0,5 м.
Просветы между складируемой арматурой и стеной или колонной должны быть не менее 1 м, между перекрытием здания и складируемой арматурой – не менее 1 м, между светильником и складируемой арматурой – не менее 0,5 м (рис. 3)

## Slide 12
Рис. 3. Схемы складирования арматурных изделий: а – плоские сетки; б – объемные цилиндрические каркасы
Арматурные изделия должны быть изготовлены в соответствии с проектной документацией из арматурной стали диаметром от 4 до 40 мм по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций».
Допускается изготовление арматурных изделий с использованием горячекатаной арматурной стали диаметром от 3 до 80 мм по ГОСТ 5781-82 (в стадии отмены), термомеханически упрочненной гладкой и периодического профиля арматурной стали диаметром от 6 до 40 мм по ГОСТ 34028-2016, проката арматурного свариваемого периодического профиля по ГОСТ 34028-2016, проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой класса Вр-1 по ГОСТ 6727-8

## Slide 13
Строповку арматурного изделия следует производить с использованием стропов или траверс, соответствующих массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона.
Угол между ветвями стропов общего назначения не должен превышать 90° по диагонали.
При габаритах грузов, не позволяющих выполнить указанное требование, следует использовать траверсы.
а
а
а
б
б
б
Рис.4.
Схема строповки:
а – с использованием стропов;
б – с использованием траверс;
L – длина изделия

## Slide 14
Порядок установки арматуры должен быть увязан с технологической схемой бетонирования конструкции.
Установка арматуры должна опережать бетонирование не менее чем на одну захватку.
Арматурные изделия массой до 100 кг допускается ставить вручную, подавая их к месту установки краном сразу по несколько штук (рис.5). Изделия массой более 100 кг устанавливать с помощью крана (рис.5, б, е; рис.6). Арматурные каркасы в процессе монтажа для предохранения от смещения следует временно закреплять схватками или расчалками (рис.6, д)
Рис.5.
Установка арматурных сеток вручную (а, в, д) и монтажным краном (б, г, е):
а, б – установка нижних сеток;
в, г – установка каркасов поддерживающих верхнюю сетку;
д, е – установка верхней сетки;
1 – верхняя сетка;
2 – каркас поддерживающий верхнюю сетку;
3 – нижняя сетка;
4 – фиксатор защитного слоя бетона;
5 – вязальная проволока.

## Slide 15
Рис.6.
Установка пространственных арматурных каркасов краном:
а, б – подъем в горизонтальном (а) и вертикальном (б) положении.

## Slide 16
Рис.6.
Установка пространственных арматурных каркасов краном:
в, д – подача к месту установки на уровне (в) и ниже уровня (д) стоянки крана;
г – положение после закрепления (начало)

## Slide 17
Крепления снимают по мере укладки бетонной смеси. Схватки устанавливают в двух направлениях для обеспечения устойчивости.
После установки арматурных изделий загибку излишних частей выпусков поперечной арматуры следует выполнять снизу вверх. Работу до отметки 1,5 м следует вести с перекрытия (рис.7, а, в), а выше – с площадок монтажника (рис.7, б, г).
Рис.7.
Монтаж плоских сеток и каркасов:
а – установка плоских сеток и поперечных арматурных стержней на высоте до 1,5м:
1 – вертикальный каркас;
2 – выпуск арматуры из плиты;
3 – вязальная проволока;
4 – расчалка.

## Slide 18
Рис.7.
Монтаж плоских сеток и каркасов:
б – установка поперечных арматурных стержней на высоте выше 1,5м:
1 – вертикальный каркас;
2 – выпуск арматуры из плиты;
3 – вязальная проволока;
4 – расчалка;
5 – инвентарные подмости;
в, г – загибание выпусков арматуры на высоте до 1,5 м (в) и выше 1,5 м (г):
1 – плоская сетка;
2 – оттяжка;
3 – арматурные выпуски из плиты;
4 – инвентарные подмости;
А – арматурщик (начало)

## Slide 19
Соединение арматурных изделий (элементов) следует производить в зависимости от вида соединения посредством перепуска (внахлест), постановки дополнительных сеток (каркасов), бессварных муфт (резьбовые, обжимные) или посредством сварки в соответствии с ГОСТ 14098-2014 (рис.8 и 9), вязкой (вязальной проволокой, хомутами).
Соединения арматурных изделий (стержней) могут быть:
– монтажные – для фиксации арматурного элемента в проектном положении в период бетонирования;
– рабочие – для обеспечения равнопрочного соединения элементов, способного воспринимать расчетные усилия.
Рис.8.
Соединение арматурных изделий перепуском (рабочий стык):
а – смещение стержней арматуры при соединении без сварки;
б – правила соединения стержней арматуры без сварки:
1, 3 – арматура из гладких стержней;
2, 4 – арматура из рифленых стержней;
в – соединения арматурных сеток без сварки в направлении распределительной арматуры;
г – соединения арматурных сеток без сварки в направлении рабочей арматуры:
1 – из гладких стержней;
2 – из рифленых стержней

## Slide 20
Рис.9.
Соединение арматурных элементов (рабочий стык) сваркой и резьбовыми или обжимными муфтами:
а – соединения арматурных стержней ручной дуговой сваркой;
б – сварное соединение.
Рис.9.
Соединение арматурных элементов (рабочий стык) сваркой и резьбовыми или обжимными муфтами:
в – схема до и после обжатия муфты;
г – резьбовая муфта;
д – обжимная муфта;
е – процесс обжатия.

## Slide 21
Трудоемкость арматурных работ может составлять до 40 % общей трудоемкости возведения монолитных железобетонных конструкций, зависит от параметров армирования и способа стыкования стержней (табл.1).
Примечание: Размещение арматуры в сечении следует принимать по проектной документации с учетом требований СП 52-101-2003.

## Slide 22
Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры должны обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, и должны составлять не менее:
– наибольшего диаметра стержня;
– 25 мм – при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
– 30 мм – то же, для верхней арматуры;
– 50 мм – то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном оложении стержней при бетонировании.
При отклонении от указанных требований следует провести согласование с проектной организацией.
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, определяемые эффективностью работы бетонного сечения, усиленного арматурой, должны быть:
– в изгибаемых элементах – не более 400 мм;
– в линейных внецентренно сжатых элементах – не более 500 мм в плоскости изгиба и не более 400 мм в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба.
Любая продольная арматура, установленная у поверхности железобетонной конструкции, должна охватываться поперечной арматурой, устанавливаемой с шагом не более 500 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.
В плитах высотой менее 300 мм и балках высотой менее 150 мм при обеспечении прочности на поперечную силу согласно СП-52-101-2003 допускается не устанавливать поперечную арматуру.

## Slide 23
Толщину защитного слоя бетона рабочей арматуры следует обеспечивать в соответствии с проектной документацией.
Для фундаментов следует принимать толщину защитного слоя бетона не менее:
а) при выполнении из монолитного железобетона:
− при отсутствии бетонной подготовки − 80 мм;
− при наличии бетонной подготовки − 45 мм;
б) при выполнении из сборного железобетона – 45 мм.
Толщина защитного слоя бетона должна быть не менее:
− диаметра арматуры, если он не превышает 40 мм;
− максимального размера заполнителя, если он меньше 20 мм;
− максимального размера заполнителя плюс 5 мм, если он больше 20 мм.
Создание защитного слоя обеспечивается постановкой фиксаторов защитного слоя (рис.10).
Количество фиксаторов зависит от диаметра арматуры и может составлять от 3 до 9 на 1 м2 .
При несоответствии следует провести согласование с проектной организацией.
Рис.10.
Фиксаторы защитного слоя

## Slide 24
Контроль качества арматурных работ.
При производстве арматурных работ выполняется контроль: входной, операционный, приемочный.
Входной контроль арматурной стали, арматурных изделий и закладных деталей на строительной площадке следует проводить на наличие сопроводительной технической документации и требуемых в ней данных (изготовитель, группа поставки, марка стали, способ выплавки, категории стали, номер поставки, профиль, размеры, масса и номер партии).
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических операций для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению в соответствии с приложениями. Результаты операционного контроля следует фиксировать в журнале производства работ. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011.
При приемочном контроле сплошному контролю подлежит:
– качество применяемых в конструкции материалов;
– соответствие отклонений положения установленных арматурных изделий от предусмотренного проектной документацией допускаемым;
– соответствие величины защитного слоя бетона нормативным и проектным требованиям;
– надежность фиксации арматурных изделий в опалубке;
– качество выполнения вязки узлов каркаса.
Приемка арматурных работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ

## Slide 25
Сведения о контроле качества арматурных работ приведены в табл.2.
Арматурные работы следует сопровождать записями в «Журнале работ», отражающими последовательность осуществления работ, в том числе сроки и условия выполнения всех работ.
Записи в журнал следует вносить с даты начала выполнения работ до даты фактического окончания выполнения работ.
Законченные арматурные конструкции должны соответствовать требованиям.

## Slide 26
Благодарю за внимание!