Лекция 6.

Отходы цинкового производства. Технологии переработки. Переработка цинксодержащих отходов других отраслей

По данным ILZSG (International Lead and Zinc Study Group), производство цинка в мире за последние годы неуклонно растет (рис. 1). В 2009 году наблюдался небольшой спад производства, что можно объяснить последствиями экономического кризиса. Но уже за январь – июль 2010 года объем производства цинка вырос на 1 млн. т по сравнению с тем же периодом 2009 года. Тенденции роста производства цинка напрямую связаны с потребностью в нем различных отраслей производства. Большая часть произведенного цинка идет на оцинкование стального проката и готовых конструкций (рис. 2). В связи с постоянно возрастающим объемом производства оцинкованной стали можно прогнозировать дальнейшее ежегодное увеличение объемов производства цинка.

Увеличение производства цветных металлов, в частности цинка, из рудного сырья сопряжено со значительными трудностями: ограниченностью и невосполнимостью запасов руд; снижением содержания металла в рудах; большими капитальными затратами на разработку новых месторождений, строительством рудников, обогатительных фабрик и металлургических предприятий; значительными топливно-энергетическими затратами при производстве цветных металлов; возрастанием капитальных и эксплуатационных затрат на природоохранные объекты. В этой связи целесообразно повышение доли цветных металлов, в частности цинка, получаемых из вторичного сырья.

2.1 Цинковое производство

Исходным сырьем для металлургии цинка служат обычно сульфидные руды при среднем содержании в них 2,0-7,5% Zn. Ведущий минерал руд - сфалерит (ZnS). В них, за редким исключением, присутствуют также свинец, медь, кобальт и другие металлы, т.е. сырье для извлечения цинка является полиметаллическим, комплексным. Руды обогащают, как правило, селективной флотацией. Состав концентратов, %: 47-60 Zn, 1,5-2,5 Рb, до 3,5 Сu, 3-10 Fe, около 0,2 Cd, 29-33 S. В них содержатся также таллий, индий, галлий, германий, селен и теллур).

Для извлечения цинка из концентратов применяют пирометаллургический и гидрометаллургический способы. Пирометаллургический вариант предусматривает различные методы обжига концентратов, например в кипящем слое или во взвешенном состоянии, спекание продуктов обжига в агломерат с последующей его восстановительной плавкой (дистилляцией) в шахтных или электротермических печах, а также твердофазной дистилляцией в горизонтальных или вертикальных ретортах. Целевым продуктом дистилляции является черновой цинк. Его обычно рафинируют с получением товарного металла.

Твердые отходы пирометаллургического процесса представляют собой пыли, возгоны, шлаки, раймовку (таблица 1).

Гидрометаллургический способ заключается в выщелачивании цинка из обожженных концентратов серной кислотой с последующим электролизом очищенного от примесей раствора сернокислого цинка и получением катодного металла. Отработанный электролит возвращается на выщелачивание. Твердым отходом гидрометаллургического направления является цинковый кек.

Таблица 2.1 - Состав твердых отходов технологий производства цинка, %

| Отход | Zn | Рb | Сu | Fe | SiO2 | СаО | Al2О3 | С | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль обжига | 40-45 | 1-2 | 1-2 | - | - | - | - | 10 | - |
| Отвальный цинк, шлак | 8,7 | 1,4 | 0,7 | 28 | 59,2 | - | - | - | 1,3-3,0 |
| Оловосо-держащий шлак | 4-8 | 10-20 | 0,9-2,0 | - | 22-37 | 6-10 | 8-15 | - | - |
| Шлак после фьюминго-вания | 1,0-4,5 | -0,20 | 0,5-0,6 | - | 26-43 | 7-12 | 9-18 | - | - |
| Клинкер после вельцевания шлака | 0,4-0,9 | до 1,0 | до 0,1 | 27-35 | 27-31 | 8-12 | 5-6 | 20-23 | 0,1-0,3 |
| Цинксо-держащий шлак | 12-15 | 1-2 | 0,4-0,5 | 22-25 | 18-21 | 19-22 | - | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 |
| То же, отвальный | 1-2 | 0,1-0,3 | 0,3-0,4 | 27-31 | 22-26 | 24-27 | - | 0,6-1,2 | 1,8-2,1 |
| Вельц-окислы | 56-65 | 13-15 | 0,2-0,5 | 0,2-1,7 | 0,3-1,1 | - | - | - | - |
| Раймовка | 6-11 | 1-15 | до 4 | 13-24 | 12-22 | до 3 | до 5 | 19-20 | 0,4 |
| Кеки | 15-20 | 1-14 | до 4 | 23-32 | 2,4 | - | - | - | - |

2.2 Переработка промпродуктов цинкового производства

Одной из основных тенденций в производстве цинка является повышение комплексности использования сырья, определяемой наличием в сырье полезных компонентов и степенью извлечения их во все виды товарной продукции.

При гидрометаллургической переработке цинковых концентратов образуется целый ряд продуктов, важнейшими из которых являются кеки от выщелачивания концентратов и очистки раствора сульфата цинка от примесей.

При пирометаллургической переработке цинковых концентратов образуются промежуточные промпродукты – раймовка дистилляционных печей, дроссы, пусьера.

Рациональная переработка промежуточных продуктов обеспечивает повышение как общего извлечения цинка из сырья, так и комплексного использования полиметаллических концентратов.

Промпродуктом, представляющим наибольший интерес с позиции комплексности использования сырья, являются цинковые кеки, получающиеся после выщелачивания обожженного цинкового концентрата. Выход кеков составляет от 25 до 45 % от массы огарка. Они содержат, %: 19–24 Zn; 5–12 Pb; 0,5–1,3 Cu; 0,1–0,2 Cd; 23–32 Fe; 5–10 S; 10–12 SiO2; 0,4–3,2 CaO; 0,3–1,3 MgO; 0,5–1,0 Mn; 200–450 г/т Ag. Помимо этого, в кеках присутствуют: индий; таллий; олово; золото; мышьяк; сурьма и др.

Этот промпродукт является дополнительным источником цинка и целого ряда сопутствующих ему ценных элементов. Рациональная переработка цинковых кеков определяет степень общего извлечения цинка в производстве и степень комплексности использования цинковых концентратов.

В настоящее время в мировой практике применяют пирометаллургические и гидрометаллургические способы переработки цинковых кеков.

2.2.1 Переработка цинковых кеков пирометаллургическим методом

Пирометаллургические методы переработки кеков отличаются большим разнообразием и основаны главным образом на реакциях восстановления оксида и ферритов цинка с помощью углеродистых восстановителей при относительно высоких температурах, возгонке цинка, свинца, редких металлов и окислении возгонов в газовой фазе.

Пирометаллургические способы включают плавку кеков в печах различных типов (шахтных, электрических) и восстановительно-дистилляционный обжиг – вельцевание в трубчатых печах.

Плавка кеков в шахтной печи – газогенераторе – применяется на заводе Вивье во Франции.

Шихту предварительно агломерируют или брикетируют. Для этого влажные цинковые кеки смешивают с коксовой мелочью (18% от массы кеков), сушат в трубчатой печи и подсушенный материал брикетируют в брикеты массой около 1,5 кг, диаметром 130 мм и высотой 80 мм.

В печь вместе с брикетами загружают до 22% кускового кокса, суммарный расход кокса составляет 40–45% от массы кеков.

Печные газы содержат 10–12% СО2 и 23–25% СО и вместе с возгонками направляются в пылеуловительную систему. Возгоны, уловленные из газов, поступают на переработку, а очищенные газы – на подогрев воздуха. Возгоны содержат до 50% Zn и 20% Pb.

Для лучшей отгонки цинка в шихту плавки вводят значительное количество известняка и кремнистых флюсов, получая шлаки, содержащие 30–34% SiO2; 18–24% CaO; 18–20% FeO. Штейн, получаемый, при плавке, содержит 6–7% Cu; 55% Fe; до 2 кг/т Ag и 5 г/т Au.

Жидкие продувки плавки – шлак и штейн – периодически выпускают в ковши, в которых они разделяются отстаиванием.

Извлечение металлов в соответствующие продукты составляет: в возгоны – 88–90% Zn и до 85% Pb; в штейн – 93% Cu; 94–95% Au и Ag.

Процесс позволяет достаточно полно извлечь содержащиеся в кеках металлы, но связан с большим расходом кокса и сопровождается большим настылеобразованием в печи, в настоящее время он не имеет широкого распространения в мировой практике цинкового производства.

Плавка цинковых кеков вместе со шлаками свинцового производства в электропечи осуществляется следующим образом.

Цинковые кеки агломерируют с добавкой 15–20% шлаков свинцового производства. Агломерат смешивают с подсушенным шлаком и плавят в закрытой электропечи с добавкой в шихту 2–3% кокса. При этом 75% цинка и часть свинца возгоняются и конденсируются в жидкий металл в орошаемом цинком конденсаторе. Около 70% меди извлекается в штейн, столько же и свинца – в черновой металл.

Затем полученный шлак плавят с добавкой извести и кокса для получения чугуна, содержащего 1,5% С; 2,0% Si; 0,3% S; 1% Cu. Этот чугун рафинируют известковыми шлаками, а конечные шлаки, содержащие, %: 34–35 SiO2; 30–35 CaO; 7–9 AlO3 и 1–2 Fe, могут быть использованы для производства строительных материалов.

Наибольшее распространение среди пирометаллургических методов переработки цинковых кеков получил процесс вельцевания. Вельцевание проводят в вращающихся трубчатых печах при температуре газовой фазы 1000–1200°С, верхний предел температуры ограничивается жидкоплавкостью шихты, которую необходимо сохранять в течение всего процесса в твёрдом состоянии. К цинковому кеку добавляют восстановитель, обычно кокс.

Используя высокое равновесное давление паров цинка, свинца и его соединений, низших оксидов и сульфидов редких металлов, при заданной температуре в сильновосстановительной атмосфере отгоняют летучие компоненты, а в газовой фазе происходит их окисление. И при этом получаются возгоны, состоящие в основном из оксидов цинка, свинца и редких металлов (кадмия, индия, таллия, германия, теллура). В твердом остатке – клинкере – содержатся медь, благородные металлы и компоненты пустой породы.

Химизм процессов, протекающих при вельцевании цинковых кеков, выражается следующими реакциями:

ZnO + C = Zn + CO                                                                                             (2.1)

ZnSO4 + 2C = ZnS + 2CO                                                                                   (2.2)

ZnO⋅Fe2O3 + 2C = Zn + 2FeO + 2CO                                                                 (2.3)

2CO + O2 = 2CO2                                                                                                (2.4)

CO2 + C = 2CO                                                                                                    (2.5)

Первые три реакции протекают в шихте при контакте соединений цинка с углеродом кокса, а реакции (3.4), (3.5) – в газовом пространстве печи над  шихтой. Цинковые пары окисляются в газовом пространстве печи по реакции

Zn + 0,5O2 = ZnO                                                                                                (2.6)

и уносятся газовым потоком в пылеуловительную систему.

Свинец представлен в кеке в основном в виде сульфата (60–70%) и немного в виде феррита (10–15%), силиката (около 10%), сульфида (5–10%). При вельцевании сульфид и оксид свинца, обладающие достаточно высоким равновесным давлением паров, возгоняются в газовую фазу.

В первой половине печи происходит интенсивное восстановление сульфата свинца до сульфида по реакции

PbSO4 + 2C = PbS + 2CO2                                                                                  (2.7)

Часть сульфида свинца возгоняется, а другая часть, не успевая улетучится, сплавляется с другими сульфидами (меди и железа), образуя штейн.

Некоторое количество сульфата свинца диссоциирует с образованием оксида:

PbSO4 ⇄ PbO + SO3                                                                                            (2.8)

Между сульфидом, сульфатом и оксидом свинца могут происходить реакции

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                                                                                 (2.9)

PbS + 2PbO = 3Pb +SO2                                                                                    (2.10)

Металлический свинец возгоняется труднее, чем его сульфид и оксид и пропитывает твёрдые частицы шихты. При большом содержании в кеке свинца прогревание шихты следует вести медленно, чтобы соединения свинца возгонялись, не успев восстановится до металла. В противном случае свинец стекает к разгрузочному концу вельц-печи, пропитывает клинкер и делает его тестообразным, увеличивая потери с ним свинца и цинка.

Остаточное содержание свинца в клинкере составляет 0,5–0,8 %. В клинкере свинец представлен в форме металла (40%), сульфида (30%), алюмината (25%), оксида и силиката (5%).

Железо всегда присутствует в цинковых кеках в виде ферритов цинка, свинца, меди, кадмия, а также в форме магнетита и гематита. В процессе вельцевания оно активно восстанавливается из оксидных соединений до металла во второй половине печи, что приводит к возгонке цинка из трудновосстановимых соединений – сульфида и силиката в результате протекания реакций: 

ZnS + Fe = Zn + FeS                                                                                         (2.11)

2ZnO⋅SiO2 + 2Fe = 2Zn + 2FeO⋅SiO2                                                               (2.12)

Железо также восстанавливает цинк из оксида:

ZnO + Fe = Zn + FeO                                                                                        (2.13)

Поэтому к концу вельцевания в реакционной массе печи снижается содержание цинка в виде сульфида, силиката, оксида. Остаточное содержание цинка в клинкере составляет 0,1–1,0 %. В клинкере цинк находится в виде сульфида (45%), силиката (20%), феррита (20%), оксида (15%).

Железо при вельцевании кеков способствует повышению извлечения цинка в возгоны.Однако, при 1180°С расплавляется эвтектика системы (2FeO·SiO2)–FeO, которая служит причиной образования в печи настылей. Кроме того, науглероживание железа приводит к образованию чугуна, мелкие частицы которого свариваются в крупные шары. Поэтому желательно, чтобы в вельц-печи зона температур выше 1150°С была как можно короче.

Глинозём, содержащийся в кеках, снижает извлечение в возгоны цинка и свинца вследствие образования трудновосстановимых алюминатов: ZnO·Al2O3; PbО·Al2O3.

Вельцевание кеков в трубчатой печи осуществляется непрерывно, и печь работает по принципу противотока: кек загружается в верхнюю головку печи, откуда выводится технологические газы. Через нижнюю головку печи подают воздух (иногда обогащенный кислородом) и разгружают клинкер. При разогреве печи и при отрицательном балансе тепла в нижней головке сжигают топливо – мазут или природный газ.

Загружаемые в печь материал должен быть крупностью зерен 5–10 мм. Кокс вводят в шихту в количестве 35–45% от массы кека в качестве восстановителя, топлива и для впитывания расплавленных компонентов шихты.

В печи шихта перемешивается при вращении барабана со скоростью около одного оборота в минуту и перемещается от верхней головки печи к нижней. Обычно шихта занимает 15–20% объема печи.

Отходящие из печи газы охлаждают и очищают от пыли. Грубая пыль, представляющая собой механический унос шихты, количество которой составляет 5–6% от общего количества пыли, улавливается в циклонах и возвращается в шихту вельцевания. Тонкие возгоны, содержащие 60–70% цинка, улавливают в рукавных фильтрах. Они являются основным продуктом вельцевания – вельц-оксиды.

В вельц-печах длиной 40 метров шихта проходит через печь 2–3 ч, а в больших печах до 90 метров за 4–5 ч. За это время соединения цинка и свинца восстанавливаются и возгоняются достаточно полно. Извлечение цинка в возгоны при вельцевании достигает 90–93%, а свинца – 92–94%.

Удельная производительность вельц-печи изменяется по шихте от 0,3 до 1,2 т/м3·сутки.

Вельц-оксиды, получаемые в процессе вельцевания, содержат, %: 55–64 Zn; 15–20 Pb; 1,1–1,3 Cd; 2,5–4,5 Fe; 0,35–0,95 Cu; 0,25–035 As; 0,03–0,06 Sb; 0,25–0,35 Cl; 0,03–0,05 F; 0,1–0,2 In; 0,001–0,01 Tl.

Для переработки вельц-оксидов в настоящее время в основном применяют технологию, включающую: двухстадийное выщелачивание (первая стадия – нейтральное выщелачивание вельц-оксидов, вторая – кислое выщелачивание твёрдого остатка после нейтрального выщелачивания); очистку нейтрального раствора от хлора, затем от мышьяка и сурьмы; выделение кадмия из очищенного раствора цементацией цинковой пылью (раствор сульфата цинка подается на получение цинкового купороса).

Эта технология обеспечивает извлечение в раствор цинка на 90%, кадмия – на 85%. При этом получается свинцовый кек с содержанием 30–33% свинца; 13–15% цинка; 0,35–0,4% кадмия.

Вследствие того, что медь и благородные металлы при вельцевании цинковых кеков остаются в клинкере, его необходимо перерабатывать. Переработку клинкера осуществляют на медных заводах.

Обычно клинкер содержит, %: 0,9–6,0 Сu; 0,7–2,0 Zn; 0,5–1,5 Pb; 20–40 Fe; 15–20 C, а также золото, серебро и компоненты пустой породы.

2.2.2 Переработка цинковых кеков гидрометаллургическим методом

Гидрометаллургические методы переработки кеков разработаны сравнительно недавно и основаны на реакциях растворения ферритов и сульфида цинка серной кислотой при атмосферном или повышенном давлении с переводом цинка, меди, кадмия, редких металлов и железа в раствор с последующим выделением железа из раствора в виде различных соединений. Применение серной кислоты является технологически и экономически оправданным, так как при этом получают раствор сульфата цинка, который можно вводить в основной цикл электролитного цинкового завода.

В настоящее время известны три схемы гидрометаллургической переработки цинковых кеков:

– выщелачивание кека под давлением с выделением железа из раствора в виде гематита (Fe2О3) – гематит-процесс;

– выщелачивание кека при атмосферном давлении с выделением железа из раствора в виде гетита (FеООН) – гетит-процесс;

– выщелачивание кека при атмосферном давлении с выделением железа из раствора в виде ярозита (MeFe3(SО4)2(OH)6) – ярозит-процесс.

Гематит-процесс (первый метод) основан на выщелачивании кеков в автоклаве при температуре 110–180°С и концентрации серной кислоты – начальной (150–180 г/л) и конечной (40–50 г/л). В этих условиях цинк, медь, редкие металлы и железо почти полностью переходят в раствор, из которого можно вывести большую часть железа, используя явление гидролиза с выделением железа в виде гематита (Fe2O3).

Этот способ применяется в промышленности только на двух предприятиях: японском заводе «Индузима» фирмы «Акита зинк» и на заводе «Dattelh» в Германии.

По сравнению с ярозит- и гетит-процессами, здесь получают более железосодержащий продукт (60% Fe) высокого качества, что позволяет отправлять его на сталелитейные заводы. Недостатком процесса является необходимость использования сложного дорогого оборудования – автоклавов.

Гетитная технология включает следующие стадии: высокотемпературное кислое выщелачивание цинковых кеков; восстановление трёхвалентного железа до двухвалентного состояния;нейтрализация раствора, окисление и осаждение железа в виде гетита.

По гетитной технологии цинковые кеки выщелачивают отработанным электролитом цинкового производства в течение 6–8 ч при температуре пульпы 95°С до остаточного содержания свободной серной кислоты 50–60 г/л. Полученный при этом свинцовый кек, содержащий до 25% Рb; 3–4% Zn, благородные металлы и пустую породу, направляют на свинцовый завод. Выход свинцового кека составляет примерно 30–33% от массы исходного цинкового кека.

В растворе, получаемом при выщелачивании цинковых кеков, значительная часть железа находится в виде сульфата – Fe2(SO4)3. Для предупреждения преждевременного гидролиза железа при нейтрализации раствора с целью выделения редких металлов трехвалентное железо востанавливают необоженным цинковым концентратом, при этом протекает реакция

Fe2(SO4)3 + ZnS ⇄ FeSO4 + 2FeSO4 + S°                                                        (2.14)

Восстановление железа ведут при 97°С в течении 3–4 ч. Полученный сульфидный кек, содержащий до 20% цинка и 50% серы, направляют на обжиг вместе с исходным цинковым концентратом.

Раствор, содержащий 20 г/л серной кислоты, 20–30 г/л двухвалентного железа и 1 г/л трехвалентного железа, подвергают нейтрализации.

В качестве нейтрализатора используют цинковый огарок, при этом протекает реакция

H2SO4 + ZnO = ZnSO4 + Н2O                                                                           (2.15)

Содержание серной кислоты в растворе снижается до 3 г/л. При этом осаждается трехвалентное железо. Сгущенный после нейтрализации раствора продукт возвращают на выщелачивание, а из раствора осаждают гетит.

Операцию осаждения железа проводят при температуре 90–95°С в течение 6 ч путем дальнейшей нейтрализации раствора огарком до рН 1,5–2,5 и окисления двухвалентного железа кислородом воздуха. Окисленное железо гидролизуется с образованием труднорастворимого гетита по реакции

Fe2(SO4)3 + 4Н2O = 2FeOOH + 3H2SO4                                                           (2.16)

Осадок гетита сгущают и фильтруют. Гетитный кек содержит до 50% железа и 3–4% цинка. Раствор после выделения гетита направляют на выщелачивание цинкового огарка.

По гетитной технологии из цинковых кеков извлекаются в раствор, %:

80 Zn, 80 Сd и 70 Сu.

К достоинствам технологии, помимо высокого извлечения цинка, кадмия и меди в раствор, можно отнести: очистку раствора сульфата цинка на 60–70% от таких примесей, как мышьяк, сурьма, германий, фтор; максимальное обогащение свинцового кека свинцом и благородными металлами; легкую фильтруемость осадка гетита (500–1000 кг/м2⋅ч); использование обычного оборудования.

В настоящее время наибольшее применение получила ярозитная технология. Ярозитная технология переработки цинковых кеков включает следующие операции: высокотемпературное выщелачивание кеков в смеси отработанного электролита с технической серной кислотой, отстаивание пульпы после выщелачивания; фильтрацию сгущенной пульпы; промывку и сушку свинцового кека; нейтрализацию раствора после высокотемпературного выщелачивания вельц-оксидами или цинковым огарком, отстаивание пульпы после нейтрализации раствора, окисление и осаждение железа из сульфатного цинкжелезосодержащего раствора в виде ярозита, отстаивание железистой пульпы, фильтрацию, промывку и сушку ярозитового кека.

При переработке цинкового кека по ярозитной технологии кек обрабатывают отработанным электролитом в смеси с серной кислотой, с содержанием H2SО4 150–200 г/л при температуре 90–95°С в течение 4–6 ч до остаточной кислотности раствора 60–90 г/л.

При высокой температуре и кислотности раствора ферриты и сульфиды

металлов разлагаются по реакциям

MeO⋅Fe2О3 + 4H2SО4 = MeSО4 + Fe2(SО4)3 + 4Н2О                                       (2.17)

MeS + Fe2(SО4)3 = MeSО4 + 2FeSО4 + S°                                                       (2.18)

здесь Me – цинк, медь, кадмий.

Извлечение металлов в сульфатный раствор после высокотемпературного кислого выщелачивания кеков составляет, %: 94–95 Zn; 93–94 Сu; 94–95 Cd; 70–80 Fe; 90 As; 65 Ni; 60 Co; 16 Sb.

Растворы высокотемпературного выщелачивания содержат 20–25 г/л железа, в основном в трехвалентной форме, и значительные количества мышьяка.

Пульпу после выщелачивания подают на операцию отстаивания, осветленный раствор и сгущенную пульпу фильтруют.

Твердый остаток от выщелачивания – свинцовый кек, обогащенный серебром и золотом, после промывки сушат и отправляют на свинцовые заводы.

Раствор, содержащий цинк, кадмий, медь, редкие металлы и железо, направляют на нейтрализацию кислоты до содержания H2SО4 – 10 г/л. Нейтрализация растворов высокотемпературного выщелачивания осуществляется с целью создания необходимых условий, обеспечивающих качественное проведение последующей операции осаждения железа в виде ярозита.

Нейтрализацию серной кислоты в растворе проводят подачей в раствор вельц-оксидов или цинкового огарка.

После нейтрализации раствора твёрдую фазу пульпы отделяют от раствора в сгустителях. Сгущенную пульпу возвращают на выщелачивание кеков, а раствор – на осаждение железа в виде ярозита.

Ярозит-процесс основан на осаждении из раствора железа в виде нерастворимых комплексных соединений железа и щелочных металлов (натрия, калия) или аммония. Общая формула соединений: MeFe3(SO4)2·(OH)6, где Me – Na, К, NH4.

Целью данной операции является наиболее полный перевод трехвалентного железа в комплексное соединение – ярозит.

Образование ярозита происходит в присутствии ионов калия, натрия или аммония в растворе по следующим реакциям:

6Fe(OH)SO4 + К2СО3 + 5Н2O =  2KFe3(OH)6(SO4)2 + СO2 + 2H2SO4          (2.19)

3[Fe(OH)2]2SO4 + К2СО3 + Н2O = 2KFe3(OH)6⋅(SO4)2 + СO2 + Н2O            (2.20)

3Fe2(SO4)3 + К2СО3 + 11H2O =  2KFe3(OH)6⋅(SO4)2 + СO2 + 5H2SO4           (2.21)

Для окисления двухвалентного железа используют марганцовую руду (МnO2) или воздух, обогащенный кислородом. Осаждение железа ведут при температуре 90–95°С. После окисления железа в раствор вводят поташ (K2СO3), соду (Na2CO3) или аммиачную воду (NH4OH), в зависимости от того, какой ярозит хотят получить; добавляют цинковый огарок для нейтрализации раствора до рН 1,0–1,5. Осадок ярозита сгущают и фильтруют с промывкой.

Продолжительность осаждения железа зависит от исходной концентрации ионов трехвалентного железа в растворе и обычно составляет 3–4 ч. За это время практически все трехвалентное железо и до 90 %мышьяка и сурьмы осаждаются в железистый кек, который содержит только 2–3% цинка.

По содержанию мышьяка, сурьмы, марганца, фтора, хлора и других элементов растворы от переработки цинковых кеков практически не отличаются от растворов, получаемых при выщелачивании огарка, и поэтому смешиваются с этими растворами.

Ярозитная технология по сравнению с гетитной имеет следующее преимущества: значительно меньше потери цинка с железистым кеком. Содержание цинка в гетитном осадке – 3–4%, а в ярозитном его можно снизить до 2–3%; меньше выход железистого кека, при этом кек получается с более высоким содержанием железа; ярозитный кек значительно лучше отстаивается, фильтруется и промывается, поскольку имеет кристаллическую структуру; незначителен расход реагентов, служащих для образования ярозитов, т.к. последние содержат небольшое количество натрия, калия или аммония.

Недостатком ярозитной технологии по сравнению с гетитной является ухудшение очистки растворов от тех примесей, которые практически полностью выводятся с гидроксидами железа (мышьяк, сурьма, германий и другие), а также то, что растворы необходимо дополнительно очищать от остаточного железа.

Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют более 350 млн т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира. Обеспеченность запасами с учетом роста потребление составляет более 40 лет.

2.3 Переработка цинксодержащих отходов других отраслей

Спектр цинксодержащих отходов, образующихся в непрофильных для производства цинка отраслях, достаточно широк. К ним относятся, например, пыли и шламы доменных, литейных, стале-, меде- и свинцовоплавильных цехов, шлаки последнего, отходы химической промышленности, отработанные серебряно-цинковые аккумуляторы и катализаторы.

В литейном производстве при плавке в вагранках оцинкованного крапа образуются пыли и шламы, содержащие 20-25% цинка. Его концентрации могут быть увеличены до 40% и более при неоднократном возвращении отходов в печь. Пыли текущего производства вдувают в вагранку через фурмы, с добавлением нефтяного кокса при использовании лежалых материалов. При утилизации шламов их обезвоживают, прессуют, брикеты загружают в агрегат совместно с другими компонентами шихты. Процесс экономически целесообразен при исходном содержании цинка в отходах около 4-5% (Rousseau).

На заводе «Valencienne» (Франция) проведены испытания процесса щелочного растворения цинкового покрытия на установке производительностью 45 тыс. т/год. Исходное сырье (измельченный автомобильный лом) непрерывно подавали в реактор с концентрацией раствора NaOH, равной 300 г/л. Образующийся раствор Na2ZnО2 выводили в 20 последовательно расположенных электролизеров мощностью 10 кА каждый, с анодами из углерода и магниевыми катодами. Адгезия цинка к последним невелика, поэтому он вибрацией легко отделялся от них и выносился из ванны потоком электролита. Производительность установки по цинку составляла 244 кг/ч.

На заводах черной металлургии при горячем оцинковании стальных листов, лент, проволоки и других изделий образуется изгарь, снимаемая с поверхности ванны травления, и гартунк, оседающий на ее дно. Примерный химический состав изгари, %: 75 Zn; 3,5 Cl. До 30% цинка в ней представлено металлической формой, большая часть отхода имеет крупность свыше 1 мм. Вследствие загрязнения примесями изгарь не находит сбыта и часто скапливается в отвалах. Вместе с тем известны некоторые технологии ее промышленного использования. В бывшей ГДР изгарь с добавками при 4600С переплавляли в котле. Исходная смесь содержала, %: 73 изгари, 13 NaCl и 14 NH4C1. Процесс предусматривал непрерывный выпуск металла через шпуровое отверстие или отсосом через сифон.

Предприятия химической промышленности при производстве искусственного волокна используют цинковый купорос. Часть последнего по мере загрязнения растворов направляется в очистные сооружения, где цинк осаждается содой или известковым молоком. Осадки поступают в шламонакопители. Общее количество шламов в них составляет миллионы тонн, в пересчете на сухую массу, при содержании цинка 10-15%.

Челябинский электролитный цинковый завод предлагает богатые по содержанию металла шламы после их предварительной подготовки перерабатывать по обычным гидрометаллургическим схемам с получением металлического цинка.

Технология ВНИИЦветмета (г. Усть-Каменогoрск, Казахстан) предусматривает прокалку шлама при 750-8100С в трубчатой печи, отапливаемой природным газом. Прокаленный продукт, содержащий 62-70% Zn в виде оксида, а также феррита и силикатов, передается на выщелачивание при 2700С, Ж:Т==3:1 и рН 1,0-1,5. Образуемый сульфатный раствор, содержащий 120-140 г/л цинка при его извлечении 91-92%, поступает на фильтрацию. Фильтрат (раствор сульфата цинка) пригоден для производства химического волокна. Твердый остаток с 10-15% цинка, в основном в виде ферритов, отправляют цинковым предприятиям, имеющим вельц-передел. Утилизация шлама предполагается непосредственно на заводе, производящем химволокно.

Наиболее простой способ использования отслуживших срок серебряно-цинковых аккумуляторов - пирометаллургический. Он предусматривает переработку вторичного сырья на черную или черновую медь. Серебро переходит в продукты и затем, следуя по стандартной технологической схеме, извлекается из шлама электролиза меди. Цинк при плавке на медь возгоняется и далее извлекается из газовой фазы уже рассмотренными способами в виде цинковой пыли.

Другой пирометаллургический способ применяется к отходам так называемого биполярного цинка, образующегося при изготовлении свинцово-цинковых аккумуляторов. Технология утилизации этого материала предусматривает его переработку в отражательных печах под слоем расплавленного флюса (сильвинита KCl) при температурах более 10000С. Флюс защищает жидкий цинк от окисления и отделяет его от более легкого шлака. Полученный металл содержит 99% цинка.