Лекция 8.

Отходы свинцового производства. Технологии переработки

Современные условия конкуренции требуют от предприятий металлургического комплекса внедрения передовых технологий производства, современного оборудования и систем управления. Это позволяет продукции, выпускаемой на предприятиях, соответствовать самым строгим мировым стандартам.

Наиболее массовыми металлами являются свинец, цинк, медь, никель, олово. Они относятся к тяжелым цветным металлам с плотностью от 7 до 11 г/см3. Мировое производство их составило в 2007 г., млн т/год: свинца – 8,94; цинка – 11,6; меди – 15,9; никеля – 1,45.

По данным зарубежной статистики, балансовые запасы цветных металлов составляют, млн т: меди – 481,35; свинца – 126,6; цинка – 350,0; кадмия – 0,9; олова – 7,5; сурьмы – 1,6; никеля – 59,0; кобальта – 2,9; висмута – 0,184.

Дальнейшее пополнение сырьевой базы для цветной металлургии возможно как путем выявления и освоения новых источников сырья, так и путем снижения кондиции на добываемые полезные ископаемые.

5.1 Комплексность использования свинцовых концентратов

Металлургическое производство в настоящее время развивается в условиях не только ухудшения качества перерабатываемого сырья, но и ужесточения требований к охране окружающей среды, необходимости экономии энергоресурсов и водных ресурсов.

Глобальный кризис, связанный с истощением сырьевых ресурсов, в том числе для цветной металлургии, можно предотвратить путем разработки и использования высокоразвитой техники для разведки и добычи полезных ископаемых не только из поверхностных слоев земной коры, но и из более глубоких, за счет использования мирового океана, путем разработки новых технологических процессов и оборудования для переработки полезных ископаемых и, что особенно важно, путем перевода промышленного производства на так называемые «замкнутые», «безотвальные» технологические схемы.

Кроме переработки первичного сырья – полиметаллических руд, большое значение в настоящее время имеет вторичное сырье – аммортизационный лом и различные отходы, получаемые при переработке металлов механическими способами и в металлургических процессах. Роль и значение вторичного сырья постоянно возрастает. В настоящее время 25–40% алюминия, меди, свинца, олова получают из вторичного сырья.

Вторичное сырье для получения свинца и его сплавов включает лом и отходы прокатного свинца, кальциевого и свинцово-оловянного баббита, кабельного свинца, свинцовых аккумуляторов, деталей из сурьмянистого свинца. По химическому и вещественному составу вторичное сырье значительно отличается от первичного свинцового сырья (концентратов) и во избежание загрязнения свинца примесями совместная переработка вторичного и первичного сырья нежелательна. Вторичное сырье используется в основном для получения сплавов на свинцовой основе.

Особый научный и практический интерес представляет проблема экономической эффективности комплексного использования свинцово-цинкового сырья. Решения проблемы комплексного использования сырья в свинцовом производстве связано с тем, что необходимо значительно увеличивать производство цветных, благородных и редких металлов, а также выпуск серной кислоты. Степень комплексности характеризуется числом извлекаемых компонентов по отношению к их общему числу в руде (концентрате) и выражается в процентах.

Комплексность использования свинцовых концентратов колеблется от 70 до 93 %. Повышение степени комплексности использования сырья приводит к значительному расширению сырьевых ресурсов страны для свинцового производства, вследствие возможности использования руд, бедных по основному металлу, понижает себестоимость продукции, содействует повышению производительности труда, повышает рентабельность работы предприятий, дает возможность значительно сократить вредные отходы производства.

Решение задачи повышения комплексности использования ценных компонентов свинцово-цинкового сырья зависит от улучшения существующей технологии переработки руд и концентратов, а также от нахождения новых способов и технологических схем выделения ценных компонентов из сырья с получением товарной продукции, обеспечивающих наиболее полное извлечение основных и попутных компонентов, в том числе и компонентов пустой породы.

Народно-хозяйственная эффективность комплексного использования компонентов исходного сырья определяется не только их высокой промышленной ценностью, но и потребностями народного хозяйства в данной продукции. В настоящее время в связи с развитием таких областей техники, как электроника, радиотехника, автоматика, атомная энергетика, вакуумная и реактивная техника, имеется большой спрос на различные редкие элементы.

Без производства редких металлов немыслим прогресс в вышеуказанных областях техники.

В процессе переработки рудного сырья некоторые металлы-спутники свинца и цинка, содержащиеся в сырье в весьма малых количествах, аккумулируются в полупродуктах или отходах производства; причем их содержание повышается до уровня, при котором извлечение уже экономически эффективно. Так, содержание рассеянных металлов в свинцово-цинковых рудах – десятитысячные доли процента, а в пылях и в возгонах, улавливаемых из газов металлургических агрегатов, – уже сотые и десятые доли процента.

В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся работы по созданию новых технологических процессов, использующих принцип реакционной плавки, с учетом последних достижений металлургического и теплотехнического машиностроения. При этом в новых автогенных процессах используется тепло от сгорания сульфидов, отпадает необходимость в расходовании большого количества флюсов, становится возможной практически полная утилизация серы из печных газов, резко снижаются капитальные и эксплуатационные затраты, габариты основного оборудования небольшие, затраты на внутренний транспорт низкие, улучшены в связи с незначительным выбросом вредных газов условия труда, возможна автоматизация процесса.

Повышение комплексности использования компонентов свинцово-цинкового сырья с улучшением технико-экономических показателей работы

свинцовых и цинковых предприятий в значительной степени зависит от следующих факторов:

– от совершенствования процессов обогащения полиметаллических руд, содержащих свинец и цинк;

– от улучшения подготовки шихты к металлургическим процессам;

– от совершенствования технологии и оборудования на процессах обжига свинцовых и цинковых концентратов;

– от улучшения технологии плавки свинцовых концентратов, рафинирования чернового свинца и металлургической переработки цинковых концентратов путем внедрения непрерывных процессов, использования кислорода, природного газа;

– от применения более совершенных методов газоочистки и пылеулавливания;

– от совершенствования способов переработки всевозможных полупродуктов свинцового и цинкового производства;

– от рациональной металлургической переработки полупродуктов обогащения свинцово–цинковых руд и пиритных концентратов, которые во многих случаях используются только для получения серной кислоты, а пиритные огарки большей частью идут в отвал;

– от механизации и автоматизации трудоемких процессов.

Первичное и вторичное сырье необходимо предварительно подготавливать к металлургической переработке. Подготовка включает операции усреднения, дробления, измельчения, окускования, сушки и т.д.

5.2 Переработка промпродуктов плавильного передела

Прямое извлечение свинца в черновой металл при шахтной восстановительной плавке составляет 90–93 %, а с учетом переработки всех промпродуктов (шлаков, штейнов, шпейзы, пыли) достигает 97–98 %. Кроме свинца, промпродукты содержат значительное количество ценных металлов, извлечение которых повышает комплексность использования сырья и снижает себестоимость основного металла – свинца. Медь при плавке с получением штейна на 70–80 % переходит в штейн, при безштейновой плавке на 85 % переходит в свинец. Цинк концентрируется в шлаке со степенью извлечения до 90 %. Благородные металлы на 98–99 % извлекаются в черновой свинец.

5.2.1 Переработка шлаков свинцовой плавки

В шлаки при шахтной плавки переходит более 80 % цинка, 20 % меди, 2–3 % свинца, а также германий (90 %) , индий (45 %), таллий (55 %), теллур (30 %), селен (30 %), кадмий, олово и благородные металлы. Шлак, получаемый при плавке, содержит ценных металлов, %: 5–25 Zn; 1,5–2 Pb; 0,3–0,6 Cu; 0,05–0,1 Cd; 10–30 г/т Ag, редкие металлы.

Шлаки свинцовой плавки можно перерабатывать фьюмингованием, вельцеванием и электроплавкой.

В настоящее время наибольшее распространение получил метод фьюмингования, так как он обеспечивает высокое извлечение металлов в соответствующие продукты, высокую производительность оборудования, небольшой расход угля или природного газа и возможность безотвальной технологии переработки шлаков.

Процесс фьюмингования заключается в продувке расплавленного шлака воздухом в смеси с восстановителем (угольной пылью или природным газом). В восстановительной среде при температуре 1200–1300 °С оксиды цинка, свинца и других летучих металлов восстанавливаются, их пары возгоняются в газовую фазу.

Снижение концентрации цинка в шлаке по мере его отгонки обусловливает замедление процесса. Поэтому в конце фьюмингования целесообразно повышать концентрацию СО в газовой фазе и температуру шлака. Повышение температуры с 1200 до 1300 °С интенсифицирует отгонку цинка в 2 раза, а повышение концентрации CO с 75 до 85 % – в 3–4 раза. Фьюмингование шлака ведут обычно 2-3 ч. Расход угольной пыли достигает 20–25 % от массы шлака. За это время из шлака извлекают 90–94 % цинка, 95–97 % свинца, 98 % кадмия, 95 % редких металлов (индий, германий, таллий, теллур, селен). Остаточное содержание цинка в шлаке составляет 2–3%, свинца – 0,05–0,1 %.

Медь и благородные металлы при фьюминговании остаются в шлаке, что является одним из недостатков процесса. Для их извлечения рекомендуется обрабатывать жидкие шлаки после фьюмингования сульфидами в присутствии восстановителя с целью выделения меди, серебра и золота в штейн или сплав.

С целью интенсификации процесса фьюмингования шлаков были проведены исследования по использованию воздуха, обогащенного кислородом, подогретого дутья, металлургических восстановителей и испытано фьюмингование шлаков с применением паровоздушного дутья. При фьюминговании шлаков свинцовой плавки с применением воздуха, обогащенного кислородом до 25–28 %, обеспечивается увеличение производительности фьюминг–установки на 45–50 %. При этом расход угольной пыли снижается на 15–20 %, извлечение цинка в возгоны увеличивается на 5–8 %. Интенсифицирующее действие кислорода объясняется снижением объема газовой фазы, за счет сокращения количества азота в ней, а также увеличением температуры в шлаковом расплаве. Подогрев дутья также обеспечивает повышение температуры процесса, интенсифицируя горение угольной пыли и процесс восстановления оксида цинка.

Определенный интерес представляют способы усовершенствования процесса фьюмингования шлаков путем использования в качестве восстановителя таких элементов как железо, марганец, кремний, алюминий.

Железо – наиболее доступный и дешевый восстановитель. Его можно использовать в виде стружки, магнитного концентрата от обогащения клинкера и других продуктов. Промышленные испытания показали, что использование железа в качестве восстановителя позволяют интенсифицировать отгонку цинка из шлака в 1,5–1,8 раза.

Применение паровоздушного дутья при фьюминговании повышает восстановительную способность газа за счет разложения водяного пара под действием углерода при температуре 1200–1300 °С по реакциям

H2O + C = CO + H2 – Q 	(3.1)

2H2O + C = CO2 + 2H2 – Q 	(3.2)

Совместная подача пара и кислорода в дутье повышает извлечение цинка из шлака на 4–5 %. При подаче дутья во фьюминг-печь с содержанием паров воды до 7 % можно увеличить производительность фьюминг-печи в 1,5 раза. Это достигается в результате того, что в присутствии паров воды по вышеприведенным реакциям выделяется водород, который при заданных температурах процесса является более эффективным восстановителем, чем оксид углерода. Тепловой эффект реакции взаимодействия паров воды с углеродом эндотермический, и поэтому для поддержания необходимой температуры следует обогащать дутье кислородом.

Существенным недостатком процесса фьюмингования шлаков является использование угольной пыли. Применение угольной пыли требует строительства и эксплуатации дорогих и взрывоопасных установок для размола и сушки угля, транспортировки пыли и дозирования ее при подаче в печь. Угольная пыль в шлаковой ванне сгорает не полностью. Механический вынос ее достигает 25 % от общего расхода. Это усложняет утилизацию тепла отходящих из печи газов, улавливание и последующую переработку возгонов.

Процесс вельцевания предназначен для переработки твердых шлаков. Для осуществления процесса шлаки измельчают до крупности 0,3–0,5 мм и смешивают с коксом. Шихту подают в трубчатую вращающуюся печь, где при температуре 1100–1200 °С, оксиды цинка, кадмия и других металлов восстанавливаются печными газами и сразу же испаряются. Восстановленные металлы в потоке печных газов снова окисляются и улавливаются в системе пылеочистки газов, в виде возгонов (вельц-оксидов).

Химизм процесса вельцевания шлаков аналогичен химизму процесса фьюмингования шлаков. Для поддержания шихты в сыпучем состоянии в ее состав вводят кокс в количестве 45–55 % от массы шлака. Кокс при вельцевании служит теплоносителем, восстановителем и уплотнителем шихты. Поэтому его вводят почти в десятикратном избытке от теоретически необходимого.

В процессе вельцевания в возгоны извлекается 90–93 % цинка, 90–92 % свинца и 99–99,9 % кадмия. Извлечение в клинкер (остаток переработанной шихты) меди составляет 89–90 %, золота – 95–96 % , серебра – 85–87 %. Клинкер, выход которого составляет 75–80 %, содержит, %: 0,5–0,8 Zn; 0,3–0,5 Pb; 0,5–0,8 Cu; 15–20 C; а также 200–300 г/т Ag и 0,5–0,8 г/т Au.

В случае отсутствия в клинкере меди и благородных металлов его целесообразно использовать в качестве строительного материала. Выход вельц-оксидов (возгонов) – 20–25 %. Их состав, %: 60–65 Zn; 11–15 Pb; 0,5–1 Cd; 0,5 S. Они направляются в цинковое производство на гидрометаллургическую переработку. В процессе выщелачивания вельц-оксидов цинк и кадмий переходят в сернокислый раствор, а свинец остается в твердом остатке, возвращаемом в свинцовое производство.

К достоинствам процесса вельцевания шлаков можно отнести простоту осуществления процесса, небольшие эксплуатационные затраты, высокое извлечение цинка, кадмия и свинца в возгоны. К недостаткам процесса относят низкую удельную производительность печи; возможность переработки только твердых шлаков; большой расход кокса; значительный выход газов; получение значительного количества клинкера, переработка которого связана с большими трудностями.

В настоящее время вельцевание – это эффективный процесс для переработки шлаков свинцового производства из отвалов, накопившихся за многие годы.

Электротермическая переработка шлаков осуществляется в закрытой рудно-термической печи и позволяет в одну операцию получить жидкий металлический цинк и отвальный шлак. При электроплавке расплав реагирует с находящимся на его поверхности коксом. При температуре в печи 1400 °С, расходе кокса 2–5 % от массы шлака, степень восстановления цинка достигает 80 %. В этих условиях восстанавливается до 25 % железа, содержащегося в шлаке. Восстановленное в расплаве железо образует тугоплавкий сплав – медистый чугун, который способствует образованию настыли в печи.

Впервые электротермия для переработки цинковистых шлаков свинцовой плавки была применена в промышленном масштабе на заводе «Геркулениум» (США) в 1942 г. В 1958 г. на свинцовом заводе «Камиока» (Япония) также начала работать промышленная электропечь. Шлак шахтной свинцовой плавки перед подачей в возгоночную электропечь подогревают в нагревательной электропечи. В шлаковозгоночной электропечи цинк возгоняется в газовую фазу и уносится в конденсатор. Черновой цинк из конденсатора поступает в отражательную печь, отапливаемую мазутом. Здесь цинк путем ликвации отделяется от основной массы свинца и железа. В ликвационной печи получают товарный цинк следующего состава, %: 98,7 Zn; 1,1 Рb; 0,15 Cd; 0,018 Fe.

Свинец в шлаковозгоночной печи частично восстанавливается до металла, скапливающегося на дне печи, и частично уносится в конденсатор.

Черновой свинец из шлаковозгоночной и ликвационной печей направляют на

рафинирование. Отвальный шлак содержит, %: 5-6 Zn; 0,4 Pb; 28 Fe; 19 CaO; 27 SiO2.

Общее извлечение металлов из шлака при электротермической переработке составляет, %: 77 Zn и 89 Рb. Расход электроэнергии – 865 кВт∙ч/т шлака, расход кокса – 2,1 % от массы шлака.

К достоинствам электротермического способа переработки шлаков свинцовой плавки относят: возможность получения в одну стадию металлического цинка и свинца, штейна и отвального шлака; герметичность используемого оборудования; отсутствие топочных газов; невысокий расход кокса; возможность полной механизации и автоматизации процесса.

Недостатки электроплавки – невысокая скорость отгонки цинка; получение цинка низкого качества; образование в печи железистых настылей; высокий расход электроэнергии; сравнительно высокое содержание цинка в отвальном шлаке. Обеспечение более высокой степени очистки шлака от цинка приводит к восстановлению более 30 % железа, содержащегося в шлаке. А это связано с увеличением расхода электроэнергии, обильным настылеобразованием и снижением производительности печи.

5.2.2 Переработка медно-свинцового штейна

Одним из продуктов, получаемых в процессе плавки свинцового агломерата, является штейн, который содержит, %: 20–35 Cu; 20–35 Fe; 10–20 Pb; 10–15 Zn; 20–25 S; 0,01–0,03 Se и Te;150–500 г/т Ag; 15–50 г/т Au.

Основным способом переработки этих штейнов является конвертирование. Конвертирование – окислительный процесс, заключающийся в обработке сульфидного расплава кислородсодержащими газами, с целью количественного удаления железа, а также частично или полностью и серы.

Штейн свинцовой плавки содержит в большом количестве свинец и железо, которые при конвертировании образуют много шлака, снижая производительность конвертера и увеличивая потери меди с ним. Поэтому перед конвертированием медно-свинцовые штейны подвергают концентрационной (сократительной) плавке в шахтных или электрических печах.

Плавка штейна в шахтной печи осуществляется при режимах, близких к режимам шахтной плавки свинцового агломерата. На плавку поступают штейн, агломерат, флюсы, кокс и подается воздух.

В процессе плавки в печи создается восстановительная атмосфера и сульфид свинца, присутствующий в штейне, взаимодействует с оксидом свинца агломерата по реакции

PbS + PbO = Pb + SO2 	(3.4)

В результате плавки получают черновой свинец (86–88 % Pb), обогащенный медью штейн (40–50 % Cu и 5–7 % Pb) и шлак (1–1,5 % Сu; 1–2 % Рb; 14–15 % ZnO; 34–35 % FeO; 25–26 % SiO2; 11–13 % СаО).

Черновой свинец поступает на рафинирование, штейн – на конвертирование, а шлак – на восстановительную шахтную плавку свинцового агломерата в качестве оборота.

Сократительную плавку штейна в электропечи осуществляют с добавкой магнитной фракции, полученной при обогащении клинкера от вельцевания свинцовых шлаков. Магнитная фракция содержит, %: 70 Fe; 4 Сu; 1 Рb; некоторое количество золота и серебра.

В электропечь заливают горячий штейн из шахтной печи и добавляют магнитную фракцию (около 10 % от массы штейна). В процессе электроплавки штейна с магнитной фракцией, содержащей много металлического железа, протекает реакция (4), что позволяет перевести значительную часть свинца из штейна в черновой металл и получить штейн лучшего качества, направляемого на конвертирование. Конвертирование штейна проводят при температуре 1200 °С в два периода: сначала ошлакование железа и свинца, затем – получение черновой меди.

В горячий конвертер заливают штейн, продувают его воздухом 5–10 мин. Добавляют кварц из расчета получения шлака с содержанием кремнезема не менее 18–22 %, холодные добавки и продувают штейн еще 45 мин. При этом железо окисляется кислородом воздуха и ошлаковывается с образованием фаялита (2FeO·SiO2):

2FeS + 3O2 + SiO2 = 2FeO·SiO2 + 2SO2 	(3.5)

Свинец частично окисляется и шлакуется, частично сульфидируется по реакции:

Рb + FeS + 0,5О2 = PbS + FeO 	(3.6)

Пока в конвертере есть сульфид железа, основная масса свинца остается в виде сульфида.

Жидкими продуктами первого периода конвертирования являются шлак и белый штейн. В шлак переходят фаялит, часть свободного кремнезема и оксиды металлов-примесей – свинца, цинка. Медь в шлаке представлена в виде механических потерь в форме Cu2S; ее содержание в шлаке составляет 1,5–2,0 %. Образовавшийся шлак сливают в ковш, добавляют в конвертер новую порцию штейна и холодных присадок и продолжают продувку, пока не ошлакуются примеси. После слива последней порции шлака проводят второй период конвертирования – получение черновой меди. Для этого через богатый (белый) штейн продувают воздух в количестве для частичного окисления сульфида меди:

Cu2S + O2 = Cu2O + SO2 	(3.7)

Cu2S + Cu2O = Cu + SO2 	(3.8)

Свинец, содержащийся в белом штейне, частично возгоняется в виде оксида (PbO), частично шлакуется при добавке небольшого количества кварца, образуя богатый шлак второго периода конвертирования, содержащий около 40 % Cu.

Черновая медь, получаемая в результате второго периода конвертирования, содержит, %: 96 Сu; 1–1,5 Рb; 0,2–0,3 Zn; 0,9–1,2 As; 0,05–0,2 Sb; 0,07–0,3 S; 0,5–0,8 O2, а также 3,0–3,5 кг/т Ag и 30–50 г/т Аu. Ее направляют на рафинирование.

Шлак первого периода конвертирования, богатый медью и свинцом, добавляют в шихту агломерации свинцовых концентратов, шлак второго периода отправляют на первую стадию конвертирования штейна. Прямое извлечение меди при конвертировании составляет 83–86 %, а с учетом возврата шлака второго периода конвертирования – 95 –96%.

Свинец распределяется по продуктам конвертирования: 40–45 % – в шлак, 50–55 % – в возгоны, 0,5 % – в черновую медь. До 85 % цинка переходит в шлак, а 15–20 % – в возгоны. Конвертерная пыль – ценное полиметаллическое сырье, содержащее, %: 50–51 Рb; 6–10 Zn; 1,5–1,7 Сu; 0,02–0,2 Cd; 12–22 As; 0,8–1,0 Se.

5.2.3 Переработка шпейзы

Шпейза при свинцовой плавке образуется редко, если мышьяк и сурьма недостаточно полно удалены при обжиге. Она содержит, %: 2–15 Pb; 2–34 Cu; 20–50 Fe; 18–30 As; 1–6 Sb; 0,001–0,01 Au; 0,015–0,2 Ag.

Размещается шпейза в горне печи между свинцом и штейном, часто не имея четких границ со штейном. Отделение и переработка шпейз сопряжены с большими трудностями.

Наиболее рациональный способ переработки медно-свинцовой шпейзы – конвертирование ее совместно со штейном. При конвертировании шпейзы извлекают в черновой металл 95 % Сu, практически полностью золото и серебро. В пыль переходят мышьяк, сурьма и до 80 % Рb. При последующей электроплавке конвертерных пылей мышьяк и сурьма образует свинцово-мышьяковистый сплав.

Другой способ переработки шпейзы – это окислительный обжиг и последующая плавка с добавкой кремнезема. При окислительном обжиге отгоняется значительное количество мышьяка и сурьмы в виде As2O3 и Sb2O3. При плавке обожженной шпейзы в отражательной печи с добавкой кремнезема получают черновую медь, в которую извлекаются благородные металлы и шлак. В шлак переходят железо, свинец, цинк, часть мышьяка и сурьмы. Полученный шлак можно направить на восстановительную плавку вместе со свинцовым агломератом.

5.2.4 Переработка пылей свинцового производства

При плавке свинцового сырья, а также при агломерирующем обжиге образуется пылегазовая смесь, которая по газопроводам подается на пылеулавливание. Грубая пыль улавливается в циклонах и пылевых камерах, тонкая – в рукавных фильтрах и электрофильтрах. Состав грубой пыли мало отличается от состава исходной шихты и содержит, %: 45–55 Pb; 10–20 Zn; 0,5–1,5 As; 6–8 S; 0,1–1,5 Fe. Грубую пыль направляют в оборот в шихту агломерации или плавки.

Тонкая пыль содержит заметное количество возгонов редких и рассеянных элементов. В целом по свинцовому производству в этих пылях концентрируется до 70 % Tl; 50–55 % Se; 40–50 % Te; до 25 % In; а также значительная часть кадмия и других ценных компонентов сырья. Селен концентрируется в основном в пылях агломерации, а также в пылях шахтной плавки и конвертирования полиметаллических штейнов. Талий – преимущественно в пылях агломерации. Кадмий, цинк, индий, германий – в пылях шахтной плавки.

Состав тонких пылей свинцового производства следующий, %: 45–50 Pb; 10–20 Zn; 1,6–3,5 Cd; 0,2–1,0 Se; 0,05–0,2 Te; 0,02–0,06 In; 0,1–0,2 Tl; 0,001–0,003 Ge.

Наряду с этими элементами, в свинцовых пылях концентрируются мышьяк, фтор и хлор. Содержание мышьяка в пылях превышает в 500–1 000 раз содержание индия, в 40–50 раз – содержание таллия, в 2–5 раз – содержание кадмия. Такое содержание мышьяка делает практически невозможным извлечение из пылей цветных и редких металлов без предварительного удаления мышьяка.

Свинцовые пыли перерабатывают различными путями с использованием гидрометаллургических и пирометаллургических процессов. Наиболее распространенным способом является многократная циркуляция пылей в свинцовом производстве до максимального накопления в них ценных компонентов и последующей их гидрометаллургической переработкой.

Высокие технико-экономические показатели имеет технологическая схема переработки пылей с использованием процесса сульфатизации их серной кислотой с получением стандартного цинкового купороса (рис. 1). По этой технологии пыли подвергают грануляции на чашевом грануляторе с крепкой серной кислотой с последующей термической обработкой гранул в печах «кипящего слоя» при температуре 350–400 °С. При сульфатизации из пылей отгоняют 80–85 % As, 70–75 % Se, 85 % Cl, 80–85 % F. Просульфатизированные гранулы поступают на водное выщелачивание, в результате которого в раствор извлекают 95–97 % цинка, 93–95 % кадмия и 74–93 % редких металлов. Остаток от водного выщелачивания сульфатного продукта содержит около 65 % свинца; 0,5 % цинка; около 0,2 % кадмия. Его возвращают на агломерирующий обжиг свинцовых концентратов.

Из растворов от выщелачивания медь и кадмий цементируют цинковой пылью, индий и таллий извлекают жидкостной экстракцией, цинковый раствор упаривают до сухого цинкового купороса и отгружают потребителю.

Переработка свинцовых пылей с использованием сульфатизации концентрированной кислотой обеспечивает комплексное извлечение ценных компонентов из пылей с одновременным выводом вредных примесей из процесса.

Недостатки технологии: большой безвозвратный расход серной кислоты, не решается экологическая проблема, низкое извлечение селена, получение свинца в виде сульфата.

На Риддерском свинцовом заводе (Восточный Казахстан) был испытан электротермический способ переработки пылей свинцового производства. По данному способу пыль смешивается с сульфатом натрия и коксом и плавится в электропечи при температуре 900–1000 °С. В процессе плавки сульфат натрия восстанавливается до сульфида по реакции

Na2SO4 + 4C = Na2S + 4CO 	(3.9)

и сульфид натрия сульфидирует цинк, содержащийся в пылях, по реакции

ZnO + Na2S = Na2O + ZnS 	(3.10)

Рис. 5.1 - Технологическая схема переработки свинцовых пылей с сульфатизацией крепкой серной кислотой

Сульфид цинка с сульфидом натрия образует штейновый расплав. Соединения свинца, присутствующие в пыли, восстанавливаются до металла, кадмий при плавке переходит в возгоны.

Основные продукты электроплавки пылей – металлический свинец, кадмиевые возгоны и натриевый штейно-шлаковый расплав. Металлический свинец поступает на рафинирование, кадмиевые возгоны на гидрометаллургическую переработку, а натриевый штейно-шлаковый расплав измельчают сильной струей воды и выщелачивают, в результате чего получают цинковый концентрат и раствор, содержащий селен, теллур и индий.

Электротермический способ обладает рядом достоинств: высоким извлечением свинца в металл (96 %), кадмия в возгоны (96 %), и затем в металл (92,5 %), относительно высоким извлечением цинка в концентрат (до 90 %).