Лекция 9.

Отходы алюминиевого производства. Технология переработки.

Утилизация изношенной футеровки электролизера

Метод электролитического осаждения – наиболее старый метод получения тонкопленочных структур металлов. В технологии производства изделий электронной техники этот метод для осаждения серебра, золота, меди и никеля, хрома, свинца, платины, олова, цинка и ряда других металлов. Достаточно давно этот метод применяется для получения тонких пленок ферромагнитных металлов и их сплавов. Технологический процесс происходит в электролитической ванне. В качестве электролита такой ванны используются водные растворы солей осаждаемого металла. Например, для осаждения пленок никеля электролит содержит растворы сульфата никеля и хлористого аммония. Катионы, которые нужно осадить, могут присутствовать в электролите в виде свободных ионов или комплексов. Анод электролитической ванны соединен с положительным полюсом источника постоянного тока, катод, являющийся подложкой осаждаемой пленки – с отрицательным полюсом.

Способом промышленного получения алюминия является электролиз оксида алюминия (глинозема) в расплаве криолита (3NaFꞏAlF3). Этот способ был открыт в 1886 году. Электролиз алюминия связан с использованием большого количества сырья – глиноземов, фтористых солей, малозольных электродных коксов, каменноугольного пека и др., - которое оказывает заметное негативное влияние на состояние окружающей среды.

Утилизация изношенной футеровки электролизера – большая экологическая проблема вследствие того, что она пропитывается фторсодержащими солями и другими компонентами, которые входят в состав электролита. Изношенную футеровку можно разделить на две большие части – угольную и огнеупорную. Угольная футеровка содержит, в среднем, 30% углерода, 26 – глинозема, 13- криолита, 8 –фтористого натрия, 3 –фтористого кальция, 6 – соды, 3 – кварца и 11% остальных примесей. В состав огнеупорной футеровки входит 55-70 % оксида кремния, а остальное – глинозем и фторсодержащие соли.

Существуют различные способы переработки изношенной футеровки электролизера, основанные на ее утилизации в смежных отраслях промышленности и нейтрализации цианидов и водорастворимых фторидов. Изношенная футеровка с добавками известняка оказалась хорошим заменителем плавикого шпата при производстве серого чугуна в вагранках. Также может быть заменителем в дуговых печах (уровень цианидов с дымовыми газами не изменился).

Большинство печей для производства цемента работает при температуре около 1500°С и поэтому в них можно сжигать почти любой вид топлива. Поскольку печи работают на угле, часть топлива можно заменить измельченной угольной футеровкой. Лабораторные испытания показали, что можно применять всю футеровку электролизеров.

Для разрушения цианидов в изношенной футеровке и превращения фторидов в невыщелачиваемые вещества наиболее перспективным оказалось сжигание ИФЭ в кипящем слое толщиной 900 мм при температуре 760 °С. Как показали результаты исследований, при такой температуре сгорает 99,99 % цианидов, 99% фторидов остается в кипящем слое в невыщелачиваемом виде, а газообразный фтор улавливается рукавным фильтром влажного скруббера.

Способы использования отходов алюминиевой промышленности

При производстве глинозема существующими методами образуется значительное количество отходов – красных шламов. Они содержат ряд полезных компонентов в концентрациях, представляющих промышленный интерес. Как установлено, длительность хранения красных шламов в отвалах не влияет на изменение их структуры.

В Институте металлургии УрО РАН в 50-х годах выполнены исследования в лабораторных и полупромышленных масштабах по переработке красных шламов глиноземного производства. При этом предусмотрена предварительная агломерация красного шлама и плавка в низкошахтной электрической печи с получением чугуна и гелекитных шлаков. Геленитвые шлаки спекались при температурах 1000—1150 содой и известняком. В процессе выщелачивания из них извлекался глинозем на 85—92 %. Оставшиеся после выщелачивания белитовые шламы признаны пригодными для получения портландцементного клинкера. Чугун, получаемый по этой схеме, имел высокое содержание титана (0,4—0,9 %) и фосфора (до 1,0 %). Расход кокса на опытной установке составил 0,89 чугуна, электроэнергии — 3000 кВт ч.

Из венгерских красных шламов получали чугун следующим образом. Шламы, содержащие 30 % Fе превращали в окатыши и выдерживали при температуре 900 C специальной низкотемпературной печи без возгонки солей натрия, добавляли коксовую мелочь и 10—40 % извести, плавили. Из красных шламов с добавкой 10—15 % извести получали 1800—2000 т Шлака на 1 т чугуна.

В Югославии разработана технология комплексной переработки красных шламов, предусматривающая плавку спеченного, окатанного или сбрикетированного сырья в электропечи с получением высококачественного чугуна и шлака, пригодного для извлечения титана, алюминия, циркония, лантана, скандия, иттрия и других рассеянных элементов.

Чаще всего плавка с получением металла и шлака осуществляется в электрических печах. Однако разработаны и другие методы с плавкой в иных плавильных агрегатах. В Штюльцерберге красный шлам с получением жидкого металла и шлака перерабатывался во вращающихся печах по способу Эуленштейна и Крууса. При этом в первой вращающейся печи шихту подогревали, обжигался известняк. Во второй восстановительной печи шихта восстанавливалась, формировались металл и шлак.

Особенностями процесса по сравнению с доменным являются более низкая температура восстановительной зонs, окислительный характер печных газов, наличие высокоосновных шлаков. В связи с этим замедляется и затрудняется восстановление оксидов фосфора, марганца, кремния, титана и обеспечивается возможность получения малофосфористого и малотитанистого чугуна при существенном содержании этих компонентов в исходном сырье. Плавку ведут на высокоосновных шлаках, которые выгружаются из печи, не расплавляясь в твердом состоянии.

Фирмой Джулини (ФРГ) предложен и опробован в полупромышленном масштабе способ получения железа из красного шлама. Влажный шлам смешивают с отбросной угольной пылью и размолотым известняком, обжигают во вращающейся и подвергают плавке в подовой печи, из которой шлак непрерывно удаляется, гранулируется и используется для дорожного покрытия. Металлический расплав, содержащий 1,5 % С; 0,05 % Si; 0,35 % S; 0,15 % Сr и 0,08 % Р, может выпускаться из печи непрерывно или периодически и является полупродуктом для получения стали и чугуна.

Пирометаллургические методы извлечения железа из глиноземистых материалов, в том числе красных, шламов, без получения жидкого металла и шлака ориентируются на получение губчатого железа или крицы. Предложено красные шламы подвергать фильтрованию с добавкой коагулирующих агентов, сушке (в случае надобности), обжигу во взвешенном состоянии при 500—900 0 охлаждению восстановленного материала, измельчению, магнитной сепарации губчатого железа с последующим изготовлением брикетов, извлечению оксидов других металлов из немагнитного продукта щелочными и кислотными растворами.

Подобные способы запатентованы в Англии, США, Франции. Полупромышленные опыты проводились на печи длиной 10 м с внутренним диаметром 0,6 м и диаметром выпускного отверстия 0,4 м; печь имела скорость вращения 1,35 об/мин, угол наклона 2,20. Из-за небольшой разницы температур восстановления и размягчения шихты не удалось получить крупную крицу, к тому же в крице наблюдалось повышенное содержание фосфора. Шлаки спекали с содой и известняком и возвращали в процесс Байера. отходы ме

Имеется ряд других вариантов комплексной переработки железоглиноземистого сырья. Из приведенного обзора следует, что большинство методов ориентировано на первичное выделение железа. При этом происходит существенное обогащение остатка по глинозему, упрощается и удешевляется тёхнология выщелачивания глинозема. Обращает на себя внимание также тенденция перехода к внедоменным методам пирометаллургической переработки железоглиноземистого сырья. В схемах, предусматривающих получение жидкого металла, в последние годы все большее внимание уделяется подготовке шихты к разделительной плавке. При этом наряду с такими видами подготовки как окускование, с одновременным офлюсованием, все большее внимание уделяется предварительному восстановлению шихты.