Лекция 12.

Разработка и обоснование новой концепции технологических процессов обезвреживания и утилизации хлоридных отходов титаномагниевого производства (с получением синтетического карналлита)

В силу специфики состава исходного сырья и особенностей технологии, существующее производство титана и магния сопровождается образованием большого количества неутилизируемых твердых, жидких и газообразных отходов производства.

Твердые отходы – отработанные электролиты, шламы, и т.п. обычно вывозят без какой-либо предварительной обработки на свалку предприятия – полигон промышленных отходов. Отработанные расплавы и возгоны титановых хлораторов сливают в воду, образующуюся при этом кислую (рН<3) хлоридную пульпу сбрасывают в канализацию и направляют на очистные сооружения комбината для нейтрализации известковым молоком.

Отходящие газы, аэрозольные выбросы обезвреживают на газоочистках с использованием в качестве поглотительной жидкости известкового молока (до 100–150 г/дмі CaO), после чего отработанное известковое молоко сбрасывают в общекислотную канализацию и направляют на очистные сооружения комбината, на которых происходит смешение с другими, в том числе кислыми стоками титанового производства, и нейтрализация известковым молоком, постоянно закачиваемым на очистные сооружения. После частичного осветления пульпы, хлоридные растворы со значительным количеством взвешенных веществ сбрасывают в бассейн р. Кама.

Согласно существующей технологии в настоящее время на 1 т производимого металла (Ti и Mg) образуется до 100 м3 хлоридных сточных вод. С отходами производства – сточными водами и твердыми отходами, вывозимыми в отвал, безвозвратно теряется значительное количество ценных компонентов, в том числе хлора – одного из основных и необходимых компонентов для получения тетрахлорида титана и затем титановой губки.

В соответствии с существующей технологией титаномагниевого производства коэффициент полезного использования хлора не превышает 70%. Это означает, что на каждую тонну произведенного металла теряется 1,4–1,5 т хлора. Основные потери происходят на переделе хлорирования титаносодержащей шихты (50–53%) и в процессе обезвоживания карналлита (29–31%). Из общего объема потерь хлора 50–57% приходится на газовые выбросы (Cl2, HCl), 43–50% хлора теряется с солевыми отходами.

Для утилизации хлора из отходов производства и сокращения его безвозвратных потерь нами разработана [8, 9] новая концепция технологических процессов утилизации отходов титаномагниевого производства. В ее основу положена принципиальная технологическая схема (рис. 1) и несколько различных вариантов аппаратурного оформления процессов [10–15], предусматривающих совместную гидрометаллургическую переработку практически всех видов хлоридных отходов, образующихся на различных стадиях и переделах титаномагниевого производства, в частности:

– солевых отходов магниевого производства (первой и второй стадии обезвоживания карналлита и электролитического получения магния);

– кислых концентрированных хлоридных растворов и пульп, образующихся при «гидроразмыве» отработанных расплавов и возгонов титановых хлораторов и последующей 5–6 кратной рециркуляции пульпы [16];

– отработанных поглотительных жидкостей / суспензий с газоочистных сооружений, установленных на различных участках и отделениях титано-магниевого производства.

Разработанные технические решения по совместной утилизации вышеперечисленных хлоридных отходов титаномагниевого производства различаются между собой аппаратурным оформлением отдельных стадий общей технологической схемы процесса, в частности перевод солевой фазы отходов магниевого производства в раствор может быть реализован по одному из двух вариантов:

а) либо путем предварительного слива отработанного электролита, шламов карналлитовых хлораторов и т.п. в изложницы с последующим охлаждением, дроблением, измельчением и выщелачиванием (растворением в оборотных и / или промывных растворах);

б) либо путем гидроразмыва – за счет слива расплавов в воду и / или оборотные хлоридные растворы – аналогично тому, как это осуществляется при переработке отработанного расплава титановых хлораторов [16].

Переработка очищенного от посторонних примесей раствора (MgCl2+KCl) с получением синтетического карналлита может быть осуществлена различными способами и, соответственно, с использованием различного комплекса технологического оборудования:

а) путем вакуумно-испарительной кристаллизации с получением синтетического карналлита (MgCl2·KCl·6H2O) и последующим его обезвоживанием согласно действующей технологии;

б) путем непосредственной подачи концентрированных насыщенных хлоридных растворов в печь кипящего слоя.

Общим для разработанных вариантов является использование магнезиального молока (до 150 г/дм3 MgO), например, на основе магнезита, и / или брусита, и / или серпентинита для очистки отходящих газов от Cl2 и HCl, для локальной нейтрализации растворов и пульп, образующихся при гидроразмыве отработанного расплава и возгонов титановых хлораторов, с последующей циркуляцией пульпы до образования насыщенных по сумме хлоридов металлов растворов.

Предварительные балансовые технологические расчеты показали, что практически вне зависимости от аппаратурного оформления общей технологической схемы процессов (рис. 1), ее практическая реализация позволяет повысить степень использования хлора в титаномагниевом производстве с 68–72% до 90–95%, увеличить сквозное извлечение магния из исходного сырья в товарную продукцию с 83–85% до 95–98%.

Практическая реализация в титаномагниевом производстве предлагаемой концепции совместной переработки и обезвреживания всех хлоридных отходов с получением остродефицитного товарного продукта – синтетического карналлита обеспечит сокращение потребления карналлита со стороны, необходимого для выпуска магния и хлора для компенсации их потерь в производстве губчатого титана, с 6,0–6,5 т до 1,0–1,5 т на тонну губчатого титана. Это позволит существенно уменьшить зависимость титанового производства от поставщиков карналлита.

С другой стороны, результаты исследований и технологические расчеты показывают, что освоение и внедрение разработанных технических решений дает возможность резко сократить процесс образования сточных вод и снизить объем стоков минимум в 5 раз. В соответствии с существующей технологией ежегодный сброс стоков на очистные сооружения, затем в промканал и далее в р. Кама составляет 5–6 млн. м3/год при суммарном объеме выпуска титана и магния до 50–60 тыс. тонн в год. Предлагаемая концепция и разработанные технические решения позволят снизить сброс стоков с 5–6 млн. м3/год до 0,8–1 млн. м3/год.