Лекция 15.

Переработка отходов редкоземельных металлов

Текущее состояние технологии переработки редкоземельных отходов — пирометаллургической и гидрометаллургической в отечественной литературе проанализировано в работах [29, 30]. К сожалению, по соображениям выбранной типизации процессов за пределами рассмотрения остались вопросы демонтажа окончившего жизненный цикл оборудования и предварительной подготовки редкоземельного скрапа для извлечения из него РЗМ тем или иным способом. В то же время складывается впечатление, что сегодня основная проблема в технологии рециклинга магнитных материалов — это извлечение магнитов из различных устройств [7] и предварительное концентрирование в измельченном скрапе, где содержание неодима составляет всего 130—290 ppm [31]. В основном это касается высококоэрцитивных магнитов, само извлечение которых из компьютеров, кондиционеров, мобильных и прочих устройств представляет собой непростую задачу, решать которую можно с помощью ручной разборки, либо используя специально созданное оборудование. Так, компания Hitachi сообщила о создании устройства для извлечения магнитов из жестких дисков компьютеров и из компрессоров со скоростью 100 изделий в час [32]. Большинство магнитов для придания устойчивости в процессе эксплуатации покрывают никелем или многослойными композициями, которые нуждаются в предварительном отделении от магнитного материала. В Бирмингемском университете разработаны способ и аппаратура, позволяющие достичь этого с помощью обработки таких магнитов водородом под давлением от 0,5 до 20 бар при температуре не выше 200 °С [33]. Обратимый процесс гидрирования позволяет размагнитить материал, превратить его в порошок и рассевом освободиться от защитного покрытия, снизив содержание никеля в нем до уровня <325 ppm. Разработанный подход позволяет использовать полученный порошковый материал для повторного компактирования и спекания или производства магнитов на эпоксидной связке. Особенности физических методов извлечения магнитов из кондиционеров воздуха и приводов жестких дисков компьютеров рассмотрены в работах [9, 20, 34—36].

Потенциально большой сектор отходов — мобильные устройства, однако, разнообразие составов используемых в них магнитов, высокое содержание кислорода и механических примесей после измельчения препятствует возвращению их в оборот без глубокой переработки. В исследовании [23] отмечается, что опыт первичной переработки электронного лома с помощью его измельчения приводит к значительным потерям ценных составляющих и должен быть заменен ручной разборкой. В процессе ее механически отделяются хорошо различимые фрагменты, содержащие дорогостоящие тантал, благородные и редкоземельные металлы, что делает ручную разборку экономически рентабельной. Несмотря на развитие технологий, эта точка зрения превалирует и в настоящее время. В коллективном обзоре европейских исследователей [20] утверждается, что например, в современных автомобилях (не электро- и не гибридных), где имеется около 40 электродвигателей в исполнительных механизмах и около 20 датчиков, содержащих в общей сложности —250 г FeNdB и 20 г SmCo роль магнитов ручной разборки, остается определяющей. В еще большей степени это относится к электро- и гибридным автомобилям. В исследовании [37] показано, что ручной демонтаж магнитов в окончившем жизненный цикл оборудовании и экономически более выгоден, чем с помощью сегодняшних технологий. Наличие у нас многочисленной и неквалифицированной, в особенности женской, рабочей силы из бывших союзных республик позволяет при уровне оплаты, сопоставимом с ЖКХ, организовать легальное, социально и экономически выгодное звено, предшествующее процессу глубокой переработки скрапа. Поскольку процесс разборки экологически безвреден, его можно организовать по городским районам в составе пунктов приема такого оборудования с централизованным вывозом рассортированного скрапа на переработку.

На фоне более чем скромных сегодня объемов потребления РЗМ может возникнуть вопрос о целесообразности постановки в настоящее время проблемы переработки отходов этих металлов в нашей стране. Однако принятое в 2013 г. постановление правительства РФ о Государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», предусматривает значительное увеличение производства и потребления РЗМ в металлургии, энергетике, нефтехимии, электротехнике и других отраслях промышленности. С учетом времени, необходимого на разработку и практическое освоение технологических процессов, а также проведение целого ряда организационных мероприятий, создание необходимой инфраструктуры, актуальность поставленных вопросов представляется очевидной. Мотивация к переработке накопленных, продолжающих накапливаться и прогрессивно год от года нарастающих (из-за импорта высокотехнологичного оборудования) отходов усиливается рыночной политикой мировых производителей РЗМ. С учетом отдаленных и достаточно неопределенных в нынешней ситуации перспектив наращивания отечественных мощностей по добыче и переработке редкоземельного сырья, переработка вторичных редкоземельных ресурсов становится в настоящее время все более важной с государственной и привлекательной с экономической точки зрения задачей.

Отсутствие в РФ предприятий по переработке отходов РЗМ может рассматриваться как положительный фактор, поскольку небольшие по объему и капиталовложениям новые предприятия должны основываться на современной технологической базе. А имеющиеся в мировой литературе данные фундаментальных и прикладных исследований и освещенный в какой-то мере опыт их практического использования позволит существенно сократить время перехода от постановки задачи вовлечения в оборот вторичного сырья РЗМ к ее практическому решению. Наряду с разработкой технологических процессов и оборудования, учитывающих специфику сырья, опыт и возможности конкретных предприятий, в качестве первоочередных шагов необходимо провести анализ содержания редкоземельных металлов и формы их нахождения в оборудовании бытового и промышленного назначения. На основе статистических данных собрать и обобщить информацию о потреблении такого оборудования в модельных регионах; оценить продолжительность жизненного цикла разных видов этого оборудования для ориентировочного расчета возможных потоков вторичного сырья; детально проработать всю цепочку рециклинга РЗМ, включая, наряду с уже существующей системой, сбор и первичную обработку пришедших в негодность оборудования и приборов на муниципальном уровне. Необходимо также подготовить пакет законодательных инициатив в области утилизации отходов, содержащих редкоземельные элементы, стимулирующих пользователей соответствующего оборудования к его сбору по окончании эксплуатации и передаче на утилизацию. Реализация всего процесса рециклинга РЗМ предпочтительна, на наш взгляд, в форме частногосударственного партнерства, где государство, заинтересованное в решении проблем экологии крупных городов и снижении уровня социальных проблем, организует сбор и предварительную обработку вторичного сырья, а в создании технологических звеньев цепи наряду с ним участвует и предпринимательское сообщество.

Известные методы переработки редкоземельных отходов кроме гидро- и пирометаллургических включают и электрохимические, но мы рассмотрим их в этих двух разделах в соответствии с величиной температурного интервала, принятого в конкретном электрохимическом процессе. Кроме традиционных подходов к рециклин- гу сегодня опробуются и нетрадиционные — механоактивация [38] и биопроцессы [39, 40]. Разрабатывается аппаратура для осуществления переработки отходов, в том числе и мобильная для работы в полевых условиях [41].