Занятие 2  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МК, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И РАБОТА МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ

Құрылыс МК-на арналған материалдар, конструкциялардағы материалдар қасиеттері мен жұмысы

| 1 Требуемые свойства металлов и методы их оценки Успех в познании МК состоит в обеспечении возможности индустриального изготовления, надежности, долговечности, технико-экономической эффективности, которые во многом зависят от правильного выбора инженера. Анализ этих положений и накопленный опыт выделяют следующие основные служебные свойства, которыми должна обладать строительная сталь – прочность, сопротивляемость хрупкому и вязкому разрушению (упругость, пластичность, ползучесть, твердость), свариваемость, коррозионная стойкость, технологичность и т.п. – это механические свойства стали. Прочность – сопротивляемость материала внешним силовым воздействиям без разрушения. Определяются испытаниями стандартных образцов на растяжение статической нагрузкой с записью диаграммы и = ·100% (рисунок 2.1). Основными характеристиками прочности металла являются временное сопротивление u - наибольшее напряжение при разрушении образца и у - предел текучести – напряжение, при котором деформации растут без изменения нагрузки. Упругость - свойство материала восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузок. Пластичность – свойство материала сохранять остаточные деформации после снятия нагрузки без разрушения. Ползучесть – непрерывное деформирование во времени без увеличения нагрузки. #### Твердость – свойство поверхностного слоя металла сопротивляться упругой и пластической деформациям или разрушению при внедрении в него индектора из более твердого материала. Мерой пластичности стали служит относительное остаточное удлинение при разрыве равн – равномерное удлинение по всей длине образца. Для металлов, не имеющих площадки текучести, определяется условный предел текучести 02, т.е. такое напряжение, при котором остаточное относительное удлинение достигает 0.2 %. Усталость металла – склонность металла к разрушению при действии циклически меняющихся напряжений, которые могут быть меньше u и даже т. а); б). а – образец для испытания на растяжение; б – к определению предела пропорциональности и предела упругости Рисунок 2.1 - К определению механических характеристик металла Упругость материала – определяется модулем упругости Е = tg, и пределом упругости e, т.е. таким максимальным напряжением, при котором деформации после снятия нагрузки исчезают. До р материал работает линейно по закону Гука: = Е·. (2.1) Обычно принимают, что предел пропорциональности р соответствует напряжениям, при которых Е уменьшается в 1,5 раза, а предел упругости е - напряжениям при которых = 0.05%. Склонность металла к хрупкому разрушению – ударная вязкость (КС) определяется работой, затраченной на разрушение эталонного образца, отнесенной к площади поперечного сечения (Дж/см2) (рисунок 2.2). Испытания проводят на специальных маятниковых копрах. Температура, при которой происходит спад ударной вязкости, или она снижается ниже 30 Дж/см2 принимается за порог хладостойкости. Резкое снижение «КС» наблюдается у состаренного металла. Значения «КС» установлены стандартами на сталь. Таким образом, ударная вязкость является комплексным показателем состояния металла – хрупкое или вязкое. Оценка технологических свойств металла производится по химическому составу. Свариваемость. Установлено, что повышение прочности стали увеличением содержания углерода ("С") и легирующих добавок, возрастает опасность появления околошовных закалочных микроструктур, холодных трещин и т.п. При этом, действие углерода особенно отрицательно, поэтому свариваемость оценивается химическим составом (углеродному эквиваленту). Для определения углеродного эквивалента предложено несколько формул, так, формула международного института сварки: СЭ = С + , (2.2) где: С = 0.07 0.22%; Мn = 0.4 1.4%; Сn 1.2%; Ni 1.2%; С2 0.7%; V 0.12%; М0 = 0.7%. Таким образом, при СЭ 0.4 сварка стали не вызывает затруднений, при 0.4 < СЭ 0.55 сварка возможна, но требует принятия специальных мер по предотвращению возникновения трещин. При СЭ > 0.55% опасность появления трещин резко возрастает. Помимо образования холодных трещин, могут образоваться и горячие трещины, а также локальное ухудшение эксплуатационных характеристик (хладостойкость) – локальное разупрочнение. а – тип I c U-образным надрезом (образец Менаже); б – тип II c V- образным надрезом (образец Шарпи); в – образец с трещиной (–); г – схема испытаний; 1 – трещина; 2 – образец. Рисунок 2.2 – Типы образцов для испытаний на ударную вязкость Хладостойкость определяется to хрупкости, при которой возможен переход от вязкого к хрупкому разрушению микросколом (зерна металла раскалываются по определенным кристаллографическим плоскостям). Это опасно, т.к. разрушение происходит внезапно, распространяясь с высокой скоростью, часто при весьма низких напряжениях. Является фактором, препятствующим дальнейшему повышению прочности стали легированием. Сопротивление вязкому разрушению выражается следующими характеристиками: - предельная пластичность k; ; k; - ударная вязкость при вязком разрушении – КСmax; - анизотропия вязкости и пластичности. Они определяют возможность холодной гибки, штамповки, вальцовки, правки и сварки. Анизотропия пластичности – заметное снижение показателей ударной вязкости при переходе от испытаний в продольном направлении к испытаниям в поперечном и резком их падении при испытаниях в направлении толщины изделия. Так для Ст3 – КСmax 200 Дж/см2 – в продольном направлении; КСmax 150 Дж/см2 – в поперечном направлении; КСmax 40 Дж/см2 – в направлении толщины при to = +20оС. Анизотропия сильно влияет на сварные соединения – в основном металле образуются капиллярные трещины вдоль швов. Меры борьбы с анизотропией – добиться низкого содержания в стали S<0.01% и О2, направленного воздействия усилия, добавление металлов – модификаторов (титан, Са, Те, Se, редкоземельные). Технико-экономическая эффективность (ТЭЭ) определяется показателями двух категорий – изменение массы конструкции и их стоимость. Непременным условием является получение экономического эффекта, подсчитываемый методом приведенных затрат. ТЭЭ применения сталей разных уровней прочности видна из следующей таблицы: Марка стали; КН; qH; Относительная стоимость конструкции в деле; Экономический эффект от базы. ВСт3сп5 (база); 235/225; 1; 0; 1.0; -. ВСт3сп5-1; 235/230; 1.02; 0.02; 1.01; 0.7. ВСт3сп5-2; 265/260; 1.12; 0.12; 1.03; 8.9. 04Г2С-6-1; 325/315; 1.24; 0.24; 1.12; 11.6. 14Г2А-Ф; 390/370; 1.46; 0.46; 1.23; 23.4. 16Г2А-Ф; 440/400; 1.55; 0.55; 1.27; 28.9. 12Г2СМ-Ф; 590/515; 1.92; 0.92; 1.56; 35.8. КН – коэффициент приведения снижения массы; qН - коэффициент экономии массы; Данные показывают, что возможный экономический эффект возрастает по мере повышения прочности стали. Это можно увидеть и из следующей таблицы: Предел текучести Н/мм2; 200; 400; 600; 800; 1000. Экономия %; Мосты; -; 43; 64; 78; 83. Растянутые элементы; -; 40; 60; 70; 75. Каркас промышленных зданий; -; 30; 44; 55; 60. Максимальное снижение массы достигается в сооружениях, в которых значительная часть нагрузок приходится на собственный вес конструкций. Значения показателей основных свойств металлов устанавливаются ГОСТами и техническими условиями (ТУ). Наиболее важными из физических характеристик металлов являются: Характеристики; Условные обозначения; Прокатная сталь; Алюминиевые сплавы. Объемный вес; , кН/см3; 7.85·10-5; 2.7·10-5. (плотность); , кг/м3; 7.85·103; 2.7·103. Модуль упругости; Е, кН/см2; 2.06·104; 0.71·104. Модуль сдвига; G, кН/см2; 0.81·104; 0.27·104. Коэффициент поперечной деформации (коэф. Пуассона); 0.3; 0.3. На основании вышеуказанного выбраны 7 основных унифицированных уровней прочности стали с пределом текучести т не менее: нормальной – 225 МПа, повышенной – 285, 325, 390 МПа, высокой – 440, 590, 735 МПа прочности. 2 Стали а) Общая характеристика Сталь – это сплав железа с углеродом, содержащий легирующие добавки, улучшающие качество металла. В твердом состоянии сталь является поликристаллическим телом, состоящим из множества различно ориентированных кристаллов (зерен), в каждом из которых атомы (+ заряженные ионы) расположены упорядоченно в узлах пространственной решетки, объемно-центрированная – 1 (ОЦК) и гранецентрированная кубическая – 2 (ГЦК) (рисунок 2.3). а – объёмно-центрированная; б – гранецентрированная Рисунок 2.3 – Кубическая кристаллическая решетка. Каждое зерно анизотропно и имеет различные свойства по разным направлениям. При большом их количестве, по разному ориентированных эти различия сглаживаются и статистически в среднем по всем направлениям свойства стали становятся одинаковыми и она ведет себя как квазиизотропное тело. Температура (to) плавления чистого железа 15350С, при твердении образуются кристаллы чистого железа – феррита ( – железо с ОЦК), при to =14000С происходит перекристаллизация, и – железо переходит в – железо (с ГЦК), а при to =9100С и ниже кристаллы -железа вновь превращаются в ОЦК, эта модификация называется – железом. При введении углерода (С) – 0,2% температура плавления - 15200С. При остывании образуется твердый раствор углерода в -железе, называемый аустенитом с ГЦК решеткой. При to = 9100С начинается распад аустенита. Обогащаясь углеродом, аустенит при 7230С превращается в перлит – смесь феррита и карбида Fe3C, называемый цементитом. Таким образом, при нормальной температуре сталь состоит из двух основных фаз – феррита и цементита, которые образуют самостоятельные зерна и входят в состав перлита. Величина зерен феррита и перлита зависит от числа очагов кристаллизации и условий охлаждения и существенно влияет на механические свойства стали – чем меньше зерно, тем выше качество металла. Легирующие добавки, входя в твердый раствор с ферритом, упрочняют его. При термической обработке изменяется структура, величина зерна и растворимость легирующих добавок, что приводит к изменению свойств стали. Нормализация – повторный нагрев проката до температуры образования аустенита – 7230С и охлаждения на воздухе. Улучшается прочность, пластичность, ударная вязкость и повышается однородность стали. Закалка – то же, но при быстром остывании. Повышается прочность и склонность к хрупкому разрушению, снижается пластичность. Отпуск – нагрев, затем выдержка при заданной температуре и медленное остывание. Это делается для регулирования механических свойств закаленной стали и образования желаемой структуры. При прокатке, в результате обжатия, структура стали меняется – размельчаются зерна с различной ориентацией вдоль и поперек проката, что приводит к некоторой анизотропии. Значения имеют скорость и температура прокатки. Таким образом, варьируя химический состав, режимы прокатки и термообработки, можно получить сталь с заданными прочностными и другими свойствами. По прочности стали делятся на три группы: Обычной (у < 29 кН/см2, = 0.6 0.7), повышенной (у = 29 40 кН/см2) и высокой прочности (у > 40 кН/см2, = 0.8 0.9). По химическому составу стали бывают углеродистые и легированные. Первые состоят из Fe и углерода с некоторой добавкой кремния (или Al) и Mn. Углерод (У) – повышает прочность, снижает пластичность и свариваемость, поэтому применяют для МК низкоуглеродистые стали с "У" не > 0.22%. Легирующие добавки: Кремний (С) – 0.31.1% - раскислитель связывает избыточный О2. Повышает прочность, но снижает пластичность, свариваемость и коррозионную стойкость. Марганец (Г) – 0.641.5% - повышает прочность, является хорошим раскислителем и, соединяясь с серой, снижает её вредное влияние. При содержании (Г) более 1.5% сталь становится хрупкой. Медь (Д) – несколько повышает прочность и улучшает стойкость стали против коррозии. Если (Д) > 0.7% способствует старению стали и повышает её хрупкость. Хром и никель (Х, Н) – не > 0.3% повышает прочность и улучшает коррозионную стойкость. Алюминий (Ю) – хороший раскислитель, повышает ударную вязкость, нейтрализует вредное влияние фосфора, повышает ударную вязкость. Ванадий и молибден (Ф, М) – Ф = 0.070.15% и М = 0.150.25% - увеличивают прочность и предотвращают разупрочнение при сварке. Азот (А) - в несвязанном состоянии способствует старению стали и делает её хрупкой, поэтому его должно быть не > 0.009%. В химически связанном состоянии с Ю, Ф, титаном (Т) и др. позволяет получить мелкозернистую структуру и улучшает механические свойства. Вредные примеси: Фосфор – не > 0.04%, повышает хрупкость стали, особенно при пониженных to (хладоломкость), и снижает пластичность при повышенных. Сера - не > 0.05%, делает сталь красноломкой при to 800 – 1000оС. Кислород – действует подобно сере, но в более сильной степени и повышает хрупкость стали. Водород - не > 0.0007%, снижает пластичность и временное сопротивление, повышает хрупкость. Стали классифицируются: По виду поставки стали подразделяются на горячекатаные и термообработанные. Группы поставки – А – по механическим свойствам, Б – по химическому составу, В – по механическим свойствам и по химическому составу. По способу производства – мартеновская и конверторная, для наиболее ответственных деталей – электросталь (электрошлаковая переплавка - ЭШП). По степени раскисления – кипящая (кп), полуспокойная (пс) и спокойная (сп). Последняя на 12% дороже первой. Низколегированные стали в основном поставляются спокойной. По хладостойкости стали делятся на три группы: 1. без гарантий хладостойкости; 2. с гарантией для МК, эксплуатируемых при to < - 40oC; 3. с гарантией для МК, эксплуатируемых при to > - 40oC. б) Нормирование сталей Основным стандартом для МК является ГОСТ 27772-88, согласно которому изготавливают: - фасонный прокат из сталей С235, С245, С255, С285, С345, С345К и С375. - для листового и универсального проката и гнутых профилей используют так же стали С390, С390К, С440, С590, С590К. Стали С345, С375,С390 и С440 могут поставляться с повышенным содержанием меди (повышенная коррозионная стойкость), при этом к обозначению стали добавляется буква "Д". Здесь буква "С" - сталь строительная , цифра – предел текучести т в МПа и "К" - вариант химического состава. При термическом улучшении свойств добавляется буква "Т" - С345Т. В зависимости от to эксплуатации МК и степени опасности хрупкого разрушения стали С345 и С375 поставляются 4-х категорий, и обозначаются С345-1, С345-2 – нормируется ударная вязкость при to = -40oC и to = -70oC. Прокат поставляется партиями одной плавки-ковки и режима термообработки. Так как значения т имеют значительный разброс, что видно из гистограммы распределения, показывающие частоту того или иного значения т, они аппроксимируются одной Гауссовой кривой (рисунок 2.4). Обеспеченность т в ГОСТах принимается равной 0.95. 1 – гистограмма; 2- кривая Гаусса Рисунок 2.4 - Распределение предела текучести стали Вст3пс. в) выбор сталей для МК Выбор сталей для МК производится на основе вариантного проектирования и ТЭО и зависит от следующих параметров: to среды эксплуатации, характера нагружения, вида напряженного состояния и уровня возникающих напряжений, способа соединения элементов, толщины проката. В зависимости от условий работы материала все виды конструкций разделены на 4 группы, а стали для них принимаются по СНиП II-23-81*, таблица 50* (приложение 1). | 1 Материалдардан талап етілетін қасиеттер және оларды бағалау әдістері МК-ны білу жетістігі инженердің дұрыс таңдауымен байланысты болған индустриялық дайындау мүмкіндігін, сенімділікті, ұзақтылықты, технико-экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуден тұрады. Осы жағдайларды талдау және жинақталған тәжірибелер құрылыс болаты бойында болуы тиіс негізгі қызметтік қасиеттерді айқындайды – беріктік, мортты және тұтқыр бүлінуге кедергілік (серпімділік, пластикалық (созылымдық), жылжығыштық, қаттылық), пісірімділік, коррозияға (тотығуға) төзімділік, технологиялық және т.б. – бұл болаттың механикалық қасиеттері. Беріктік – материалдың бүлінусіз сыртқы күштер әсеріне кедергісі. Стандартты үлгілердің статикалық жүктемемен солзылуын сынау және = және = · 100% диаграмма жазуларымен анықталады. Деформация жүктеме өзгерінсіз өсуі кезінде уақытша кедергі u – үлгінің бүлінуіндегі ең үлкен кернеу және у – аққыштық шегі металл беріктігінің негізгі сипаттамалары болып табылады. Серпімділік – жүктеме алынған соң материалдың бстапқы формасын қалпына келтіру қасиеті. Созылымдылық – жүктеме бүлінусіз алынған соң материалдың қалдықты деформациясын сақтай қасиеті. Жылжығыштық – жүктеменің артуынсыз уақыт бойынша үздіксіз деформациялану. Қаттылық – металл беткі қабатының серпімді және пластикалық деформацияларға немесе қаттылау металдан индентор енгізу кезінде бүлінуге қарсылық көрсету қасиеті. Үлгінің бар ұзындығы бойынша бірқалыпты ұзаруы равн – үзілуі кезіндегі салыстырмалы қалдықты ұзару болаттың созылымдық өлшемі міндетін атқарады. Аққыштық ауданы жоқ металдар үшін аққыштықтың шартты шегі 02 анықталады, яғни қалдықты салыстырмалы ұзару 0,2 %-ке жеткен кездегі кернеу. а – созылуға сынауға арналған үлгі; б – пропорционалдық шегін және серпімділік шегін анықтауға 2.1 сурет - Металдың механикалық сипаттамсын анықтауға Металдың қажуы - u, тіпті т-дан аз болатын тізбекпен (циклмен) ауысатын кернеулер әсерінен металдың бүлінуге бейімділігі. Материал серпімділігі - Е = tg серпімділік модулімен және е серпімділік шегімен, яғни жүктеме алынған соң деформация жоғалатын максималды кернеумен анықталады. р – ге дейін материал Гук заңы бойынша сызықты жұмыс істейді = Е·. (2.1) Әдетте, р пропорционалдық шегін Е 1,5 есе кемігендегі кернеулерге сәйкес, ал е, серпімділік шегін - = 0.05% болғандағы кернеулерге сәйкес деп қабылдайды. Металдың морт бүлінуге бейімділігі – соққы тұтқырлығы (кс) көлденең қима ауданына қатысты эталон үлгісін бұзуға кететін жұмыспен анықталады (Дж/см2). Сынақтарды арнайы маятникті шойын тқпақтарда жүргізеді. Соққы тұтқырлығының басылуы немесе 30 Дж/см2 – тан төмендеуі кезіндегі температура суыққа төзімділік табалдырығы ретінде қабылданады. КС (соққы тұтқырлығы) күрт кемуі қажыған металдан байқалады. КС мәндері болат стандартымен бекітілген. Сонымен, соққы тұтқырлығы металл күйінің: морт немесе тұтқыр-клмплексті көрсеткіші болып табылады. Металдың технологиялық қасиеттерін бағалау химиялық құрамы бойынша іске асады. Пісірімділік. Құрамындағы көміртекті және қоспалы үстемелерді көбейту арқылы болат беріктігін арттыру тігіс арасындағы шынықтыру микроқұрылымдардың, суық жарықшақтардың пайда болу қаупін арттырады. Сонымен қатар, "С" әсері айрықша теріс, сондықтан пісірімділік химиялық құраммен (көміртекті эквивалентке) бағаланады. Көміртекті эквивалентті анықтауға бірнеше формула ұсынылған, мынау халықаралық пісіру институтының формуласы: СЭ = С + , (2.2) мұндағы С = 0.07 0.22%; Мn = 0.4 1.4%; Сn 1.2%; Ni 1.2%; С2 0.7%; V 0.12%; М0 = 0.7%. Сонымен СЭ 0.4 болғанда болатты пісіру қиындық туғызбайды, 0.4 < СЭ 0.55 болғанда пісіру мүмкін, бірақ жарықшақтардың пайда болуын жою арнайы шараларын қабылдау талап етіледі. СЭ > 0.55% болғанда жарықшақтардың пайда болу қаупі күрт артады. Суық сызаттардың пайда болуынан басқа, ыстық сызаттар, сонымен қатар пайдалану сипаттамаларының локальді бүлінуі – беріктігін локальді азайту пайда болады. а – U тәрізді тілік I түрі (Меноже үлгісі); б – V тәрізді тілікті II түрі (Шарпи үлгісі); в – жарықшақты үлгі (–); г – сынақ схемасы. 1 – жарықшақ; 2 – үлгі 2.2 сурет – Соққы тұтқырлығын сынау үшін үлгі түрлері. Суыққа тұрақтылық микросколмен (металл дәнекері белгілі кристаллографиялық жазықтықтар бойынша анықталады) тұтқырдан морт бүлінуге өту мүмкіншілігі болғандағы морттық температурасымен анықталады. Бұл қауіпті, себебі өте жоғары жылдамдықпен таралатын бүліну аяқ астынан болады, жиі төмен кернеу кезінде болады. Болаттың беріктігін қоспалаумен жоғарылатуға кедергі болатын фактор болып табылады. Тұтқыр бүлінуге қарсы кедергі келесі сипаттамалармен өрнектеледі: - шекті созылымдылық k; ; k; - тұтқыр бүліну кезіндегі соққы тұтқырлығы - КСmax; - тұтқырлық және созымдылық анизотропиясы (түр өзгерісі). Олар суық июдің, бастырмалаудың, жаншып қақтаудың, түзеу және пісірудің мүмкіндігін анықтайды. Созылымдылық анизотропиясы – бойлық бағыттағы сынақтардың көлденең бағытқа ауысуы кезіндегі және олардың бұйым қалыңдығы бағытында күрт төмендеуі кезінде соққы тұтқырлығы көрсеткіштерінің байқарлықтай төмендеуі. Болат маркасы; КН; qH; Жұмыстағы конструкцияның салыстырмалы бағасы; Негізден үнемділік тиімділігі. ВСт3сп5 (база); 235/225; 1; 0; 1,0; -. ВСт3сп5-1; 235/230; 1,02; 0,02; 1,01; 0,7. ВСт3сп5-2; 265/260; 1,12; 0,12; 1,03; 8,9. 04Г2С-6-1; 325/315; 1,24; 0,24; 1,12; 11,6. 14Г2А-Ф; 390/370; 1,46; 0,46; 1,23; 23,4. 16Г2А-Ф; 440/400; 1,55; 0,55; 1,27; 28,9. 12Г2СМ-Ф; 590/515; 1,92; 0,92; 1,56; 35,8. Ст3 үшін КСmax 200 Дж/см2 – бойлық бағытта; КСmax 150 Дж/см2 – көлденең бағытта; КСmax 40 Дж/см2 – қалыңдық бағытында to = +20оС болғанда. Анизотропия пісірілген қосылыстарға күшті әсерін тигізеді – негізінде металда жік бойымен капиллярлы сызаттар пайда болады. Анизотропиямен күрес шаралары – болатта S<0.01% және О2-нің аз болуына (аз құрауын), күштердің бағытталған әсеріне, металдардың модификаторлардың (титан, Са, Те, Sе, сирекжер) қосылуына қол жеткізу. Техника-экономикалық тиімділік (ТЭТ) екі категорияның – конструкция массасының өзгеруі және олардың бағасы көрсеткіштерімен анықталады. Келтірілген шығын әдісімен есептелінетін экономикалық тиімділікке қол жеткізу – сөзсіз шарт болып табылады. ТЭТ беріктігі әр деңгейлі болаттардың қолданылуы келесі кестеден көрінеді. КН – масса азаюының келтірілген коэффициенті; qН – массыны үнемдеу коэффициенті. Берілген мәліметтер болат беріктігінің артуы есебімен үнемдеу тиімділігінің арту мүмкіндігін көрсетеді. Мұны келесі кестеден көруге болады: Аққыштық шегі Н/мм2; 200; 400; 600; 800; 1000. Үнемдеу %; Көпірлер; -; 43; 64; 78; 83. Созылған элементтер; -; 40; 60; 70; 75. Өнеркәсіп ғимараттарының қаңқасы; -; 30; 44; 55; 60. Салмақтың максимальды төмендеуіне жүктеменің негізгі бөлігі конструкцияның меншікті салмағына келетін ғимараттарда қол жеткізіледі. Металдардың негізгі қасиеттері көрсеткіштерінің мәні МСТ-мен және техникалық шарттармен белгіленген. Металдардың физикалық сипаттамаларының ең қажеттілері: Сипаттамалар; Шартты белгілер; Прокатты болат; Алюминий қорытпалары. Көлемдік салмақ; , кН/см3; 7,85·10-5; 2,7·10-5. Тығыздық; , кг/м3; 7,85·103; 2,7·103. Серпімділік модулі; Е, кН/см2; 2,06·104; 0,71·104. Ығысу модулі; G, кН/см2; 0,81·104; 0,27·104. Көлденең деформация коэффициенті (Пуассон коэффициенті); 0,3; 0,3. Жоғарыда айтылғандар негізінде аққыштық шегі т: қалыпты 225 МПа-дан, жоғарыландырылған – 285, 325, 390 МПа-дан, жоғары – 440, 590, 735 МПа беріктіктен кем емес болат беріктігінің негізгі біркелкі 7-еуі таңдап алынған. 2 Болаттар а) Жалпы сипаттамасы Болат – металл сапасын жақсартатын қоспалары бар темір мен көміртегі қоспасы. Болат қатты күйде әрбіреуінде атомдар (оң зарядталған иондар) кеңістікті кристалды торларда – көлемдік-центрленген – 1 (ОЦК) және қырлы центрленген текшелік түйіндерінде тәртіппен орналасқан әрқалай бағытталған кристалдардан тұратын поликристалды дене болып табылады. Текшелік кристалды торлар. а – көлемдік-центрленген; б – қырларында центрленген 2.3 сурет. Әрбір дән анизотропты және әр бағытта әртүрлі қасиеттері бар. Әртүрлі бағытталған олардың саны көбейген кезде бұл ерекшеліктер жойылып, орташа статистика бойынша болаттың барлық бағыты бойынша қасиеттері бірдей болады және ол өзін квазиизотропты дене ретінде ұстайды. Таза темірдің балқу температурасы 15350С, қатқан кезде таза темірдің кристалдары – феррит түзіледі, to =14900С болғанда қайта кристалдану болып, -темір -темірге айналады және to =9100С және төмен болғанда -темір кристалдары қайта ОЦК-ға айналады, бұл өзгеріс -темір деп аталады. Көміртекті енгізгенде – 0,2% балқу to-сы - 15200С. Суығанда ГЦК торлы аустенит деп аталатын -темірдегі көміртектің қатты ерітіндісі пайда болады. to = 9100С болғанда аустениттің айырылуы басмталады. Аустенит 7230С-да көміртекпен баий отырып, цементит деп аталатын карбид Fe3C және феррит қоспасы – перлитке айналады. Сонымен, қалыпты температурада болат екі негізгі фазадан – жеке дәндерді құрайтын және перлит құрамына кіретін феррит пен цементиттен тұрады. Феррит пен перлит дәндерінің мөлшері кристалдану ошақтарының саны мен суу шарттарына байланысты және болаттың механикалық қасиеттеріне әсерін тигізеді – неғұрлым дән кіші болса, соғұрлым металл сапасы жоғары болады. Қоспалар ферритпен бірге қатты ерітінді құрамына еніп, оны беріктетеді. Термиялық өңдегенде болат қасиетінің өзгеруіне әкеліп соғатын құрамның, дән мөлшерінің және қоспалардың ерігіштігінің өзгеруі болады. Қалыптандару – прокатты аустениттің түзілу температурасына 7230С-ға дейін қайта қыздыру және ауада суыту. Беріктік созылымдылық, соққы тұтқырлығы жақсарады және болаттың беріктігі жоғарылайды. Шынықтыру (закалка) – сол сияқты, бірақ тез суығанда. Беріктікпен морт сынуға бейімділігі жоғарылайды, созылмалығы төмендейді. Жұмсарту – жылыту, содан соң берілген температурада ұстау және баяу суыту. Бұл шыныққан болаттың механикалық қасиеттерін реттеу үшін және қажетті құрылымның пайда болуы үшін жасалады. Прокаттағанда қысу нәтижесінде болат құрылымы өзгереді – прокатқа бойлық және көлденең әртүрлі бағыттағы дәндер ұсақталады, бұл қандай-да бір анизотропияға әкеледі. Прокаттау жылдамдығы мен температураның маңызы бар. Сонымен, химиялық құрылымын, прокаттау және термоөңдеу режимін өзгерте отырып, берілген беріктіктегі және басқа қасиеттері бар болат алуға болады. Беріктігі бойынша болат 3 топқа бөлінеді: Кәдімгі (у < 29 кН/см2, = 0.6 0.7), жоғарылатылған (у = 29 40 кН/см2) және жоғары беріктікті (у > 40 кН/см2, = 0.8 0.9). Химиялық құрамы бойынша болат көміртекті және қоспалы болады. Біріншісі Fe-нан және кремний (немесе Al) мен Mn-тің қоспасы қоспасы бар көміртектен тұрады. Көміртек (К) – беріктікті жоғарылатады, созылымдылық пен пісірілімділікті төмендетеді, сондықтан МК-да 0,22 % > емес "У" төменгі көміртекті болат қолданылады. Қоспалар (Легирующие добавки): Кремний (С) – 0.31.1% - қышқылсыздандырғыш артық О2-ні байлап алады (қосып алады). Беріктікті жоғарылатады, бірақ созылымдықты, пісірімділікті және тотығу төзімділікті төмендетеді. Марганец (Г) – 0.641.5% - беріктікті жоғарылатады, жақсы қышқылдандырғыш болып табылады, күкіртпен қосылып, оның зиянды әсерін төмендетеді. Құрамында (Г) 1,5% болғанда болат мортты болады. Мыс (Д) – беріктікті біршама жоғарылатады және болаттың тотығуға қарсы тұруын жақсартады. Егер (Д) > 0.7% болса, ол болаттың қажуына әкеліп соғады және оның морттығын жоғарылатады. Хром и никель (Х, Н) –0.3% > емес, беріктікті жоғарылатады және тотығуға тұрақтылықты жақсартады. Алюминий (Ю) – жақсы қышқылсыздандырғыш, соққы тұтқырлығын жоғарылатады, фосфордың зиянды әсерін бейтараптайды. Ванадий и молибден (Ф, М) – Ф = 0.070.15% және М = 0.150.25% - біртектікті арттырады және пісіру кезінде металдың беріктігін азайтуын жоғалтады. Азот (А) – қосылмаған күйінде металдың қажуына себебін тигізеді және оны мортты етеді, сондықтан ол 0.009% > болмауы керек. Ю, Ф, титанмен (Т), т.б. химиялық қосылыс түзген кезде ұсақ дәнді қосылымға қол жеткізуге мүмкіндік береді және механикалық қасиеттерді арттырады. Зиянды қоспалар: Фосфор – 0.04% > емес, болаттың морттығын жоғарылатады, әсіресе төмен температурада (суықтан шытынау) және жоғары температурада созылымдылықты төмендетеді. Күкірт - 0.05% > емес, to 800 – 1000оС болғанда болатты қызу-сынғышты етеді. Оттек – күкіртке ұқсас әсер етеді, бірақ одан көбірек дәрежеде және болаттың морттығын арттырады. Сутек – 0,0007% > емес, созылымдылық пен уақытша кедергіні төмендетеді, морттықты жоғарылатады. Болат бөлінеді: Жеткізу түрі бойынша болат ыстықтай жазылған және жылумен өңделген болып бөлінеді. Жеткізу топтары – А – механикалық қасиеттері бойынша, Б – химиялық құрамы бойынша, В – механикалық қасиеттері және химиялық құрамы бойынша. Өндіру әдісі бойынша – мартендік және конвертерлі, жартылай тынық және тынық. Соңғысы алғашқысынан 12% - ке қымбатырақ. Төмен қоспалы болат негізінен тынық күйінде жеткізіледі. Суыққа тұрақтылығы (төзімділігі) бойынша болат 3 топқа бөлінеді: - суыққа тұрақтылық кепілдігінсіз; - to < - 40oC-де пайдаланатын МК үшін кепілдікпен; - to > - 40oC-да пайдаланатын МК үшін кепілдікпен. б) Болатты нормалау МК үшін негізгі стандарт ГОСТ 27772-88 болып табылады. Бұған сәйкес: - С235, С245, С255, С285, С345, С345К және С375 болаттан үлгі прокатын жасайды. - беттік және әмбебап прокаттарға, және иілген профильдерге сонымен қатар С390, С39К, С440, С590, С590К болаттарды қолданады. С345, С375, С390 және С440 болаттар құрамындағы мыс жоғарылатылға мөлшерімен жеткізілуі мүмкін (тотығу тұрақтылығының жоғарылауы), бұл кезде болаттың белгіленуіне "Д" әрпі қосылады. Мұнда "С" әрпі – құрылыстық болат, сан – МПа-дағы аққыштық шегі т және "К" – химиялық құрам нұсқасы (варианты). Қасиеттерін термиялық (жылулық) жақсарту кезінде "Т" әрпі қосылады – С345Т. МК пайдалану t0-на және морт бүліну қаупінің дәрежесіне байланысты С345 және С375 болаттар 4 категорияда жеткізіледі және С345-1, С345-2 деп белгіленеді - to = -40oC және to = -70oC соққы тұтқырлығы нормаланады. Прокат балқыту соғылуы және жылулық өңдеу режимі бірге партиялармен жеткізіледі. т жиілігін көрсеткен таралу гистограммасынан т мәндері біршама шаршаңқы болатыны байқалады. Олар бір Гаусс қисығымен аппроксимацияланады. ГОСТ-да т қамтамасыздалуы 0,95-ке тең деп қабылданады. 1 – гистограмма; 2- Гаусс қисығы 2.4 Сурет - Вст3пс болаттың аққыштық шегінің таралуы. в) МК үшін болатты таңдау МК үшін болатты таңдау нұсқалық жобалау және ТЭО негізінде жүргізіледі және келесі параметрлерге байланысты: пайдалану ортасының температурасы, жүктеу сипаты, кернеулі күйінің және пайда болатын кернеулер деңгейінің түрлері, элементтердің қосылу әдісі (біріктірілу әдісі), прокат қалыңдығы. Материалдың жұмыс істеу шартына байланысты конструкциялардың барлық түрлері 4 топқа бөлінген, ал олар үшін болат СНиП II-23-81*, 50* кесте (1 қосымша) бойынша қабылданады. |
| --- | --- |