Лекция № 3

Коэффициент живого сечения

Все просеивающие поверхности характеризуются коэффициентом живого сечения, т.е. отношением площади отверстий сетки в свету к ее общей площади, выраженное в %.

Для проволочных сеток с квадратными  отверстиями коэффициент живого сечения равен

С прямоугольными (щелевидными) отверстиями:

,

где: λ, , b  – длина и ширина отверстия, мм;

a – диаметр проволоки, мм.

В общем можно отметить, что коэффициент живого сечения проволочных сеток равен  L ≈ 70-80%.

Для колосниковых решеток коэффициент живого сечения  обычно не превышает 40% и определяется по формуле:

Для листовых решет коэффициент живого сечения равен 40-50% и определяется:

с квадратными отверстиями				с круглыми отверстиями

, %					, %

где:  n- количество отверстий на 1 м2 решета;

λ - сторона ячейки, мм;

d – диаметр круглых отверстий, м.

Независимо от вида поверхности, чем выше коэффициент живого сечения тем больше просеивающая способность, однако тем меньше срок службы.

Гранулометрический  состав минерального сырья

и продуктов обогащения

Обрабатываемое на обогатительной фабрике минеральное сырье и получаемые из него продукты представляют собой сыпучие материалы, представленные различными по размерам кусками минералов и их сростков.

Если говорить о размере единичных кусков, то при определении истинного размера исходят из его формы, массы или плотности.

1. Размер кусков сферической (или шарообразной) формы принимают равным диаметру шара, в который впишется данное зерно

dk = dш

2. Размер кусков кубической формы определяют как длину ребра куба, в который вписывается кусок

l

l		dk = l

3. Для кусков неправильной формы диаметр определяют по двум или трем линейным измерениям, вписав его в параллелепипед

b

l           			;

h               ;

4. Кроме этого размер куска можно определить через эквивалентный диаметр

где: G – масса зерна, кг;

δ – плотность, кг/м3.

Крупность всей массы сыпучего материала оценивают по гранулометрическому составу.

Гранулометрическим составом называют соотношение массовых содержаний зерен различной крупности, входящих в состав полезного ископаемого. Гранулометрический состав материала определяют посредством анализов:

1. ситового – путем рассева на ситах на классы крупности, для материалов крупнее 0,04 мм;

2. седиментационного – путем разделения материала на фракции по скорости падения частиц в жидкой среде, для материала крупностью от 50 до 5 мк;

3. микроскопического – путем измерения частиц под микроскопом и классификации их на группы в узких границах определенных размеров для материалов крупностью менее 50 мк.

Определение гранулометрического состава руды необходимо для осуществления контроля процессов грохочения, дробления и измельчения. А так же для определения эффективности работы классификаторов. Наиболее распространенный способ определения гранулометрического состава – ситовой анализ.

Ситовой анализ

Ситовой анализ – рассев сыпучего материала, с целью определения его гранулометрического состава, через стандартный набор сит и определение процентного содержания остатка на каждом из них по отношению к массе исходной пробы.

При этом диаметр зерна определяется размером отверстия, через которое оно проходит.

Материал крупнее 25 мм рассеивается на качающихся горизонтальных грохотах или (значительно реже) ручных ситах. Мельче 25 мм – на лабораторных ситах. 	Достоверность анализа зависит в первую очередь от массы пробы, метода ее отбора и точности проведения анализа.

Максимальная масса М (кг) пробы руды для гранулометрического состава рассчитывается по  формулам

где d – размер максимального зерна, м

k- коэффициент, зависящий от однородности состава

В зависимости от требуемой точности анализа и влажности исходного материала ситовой анализ может выполняться сухим, мокрым и комбинированным способом.

Если не требуется особая точность и материал невысокой влажности (т.е. не слипается), применяют сухой способ рассева. Осуществляется он при помощи механического встряхивателя. Он состоит из набора сит, корпуса, приводного механизма, сообщающего ситам качательные движения в горизонтальной плоскости. Порция материала, засыпанного на верхнее сито, просеивается на классы. Нижний класс собирается в поддоне. Время рассева принимают 10-30 мин. Продолжительность зависит от влажности и крупности материала. Мелкий и влажный материал требует большего времени просеивания. Остаток на каждом сите взвешивают в точность до 0,01 г на технических весах.

Операция просеивания как крупного, так и мелкого материала считается законченной, если при контрольном просеивании (вручную) в течение 1 мин масса материала, прошедшего через сито, не будет превышать 1% от массы материала, оставшегося на сите. Потери при проведении анализа не должны превышать 1% от массы исходной пробы.

При наличии в пробе значительного количества мелкого материала и необходимости повышенной точности анализа пробу рассеивают комбинированным способом. Для этого пробу засыпают на сито, например, 0,063 мм, и отмывают шламы слабой струей воды до тех пока, пока промывочная вода не станет прозрачной. Остаток на сите высушивают, взвешивают, по разности масс определяют массу отмытого шлама. Высушенный остаток помещают на верхнее сито и рассеивают сухим способом, включая и самое мелкое, на котором отмывался шлам. Подрешетный продукт этого последнего сита прибавляют к полученной ранее массе отмытого шлама.

Результаты ситового анализа записываются в таблицу, подобную табл. 2. Вычисляют средний диаметр зерен в классе и суммарные выхода, представляющие сумму выходов всех классов крупнее (суммарный выход по плюсу) и мельче (суммарный выход по минусу) отверстий данного сита.

Таблица 2

Результаты ситового анализа (пример записи)

| Класс крупности, мм | Средний диаметр в классе | Частный выход, γ |  | Суммарный выход, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр | % | по плюсу | по минусу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -20+10 | 15 | 45,0 | 18,00 | 18,0 | 100 |
| -10+5 | 7,5 | 60,0 | 24,0 | 42,0 | 82 |
| -5+2,5 | 3,75 | 30,0 | 12,0 | 54,0 | 58 |
| -2,5+1,25 | 1,88 | 25,0 | 10,0 | 64,0 | 46 |
| -1,25+0,63 | 0,94 | 40,0 | 16,0 | 80,0 | 36 |
| -0,63+0 | 0,31 | 50,0 | 20,0 | 100,0 | 20 |
| итого | 5,35 | 250,0 | 100,0 | - | - |

Средний диаметр зерна в классе определяется как среднее арифметическое из двух предельных размеров зерен, составляющих данный класс. Средневзвешенный диаметр всей смеси зерен определяется по формуле:

dcp = ;

где d1, d2, … dn  - средний диаметр зерен в классе (колонка 2);

γ1, γ2, … γn – выход соответствующих классов, % (колонка 4).

Полученное значение средневзвешенного диаметра вносится в таблицу (колонка 2, строка итого).

Характеристики крупности

Характеристикой крупности называется графическое изображение  гранулометрического состава сыпучего материала.

Характеристики крупности строят в прямоугольной системе координат: частные – по выходам отдельных классов и суммарные (кумулятивные) – по суммарным выходам классов.

При построении частной характеристики  по оси абсцисс откладывают величины отверстий сит, применявшихся при ситовом анализе, а по оси ординат – выхода соответствующих классов в процентах. При этом характеристики могут быть построены  на большем, меньшем или среднем диаметре зерна в классе, а также  можно указать весь класс крупности – столбиковая диаграмма (рис. 3.1).

Диаметр зерна, мм

10

20

20

10

5

2,5

0

г

Диаметр зерна, мм

10

20

20

10

5

2,5

0

г

Рис. 3.1. Частные характеристики крупности: а – на большем диаметре класса; б - на  меньшем диаметре класса; в – на среднем диаметре класса; г – столбиковая диаграмма

Суммарную характеристику крупности строят как обыкновенную кривую, описываемую уравнением y=f(d), при этом по оси абсцисс откладывают диаметры зерен соответствующие меньшему диаметру в классе крупности, по оси ординат суммарный выход класса «по плюсу» или «минусу» в процентах (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Характеристики крупности: 1 – «по плюсу»; 2 – «по минусу»

Суммарные характеристики «по плюсу» могут быть выпуклыми, вогнутыми и прямолинейными. Выпуклая кривая характеризует преобладание крупных зерен в смеси, вогнутая – мелких зерен. Прямолинейная характеристика свидетельствует о равномерном распределении в материале зерен различной крупности.

По кривой суммарной характеристики можно определить выход любого класса крупности. Для этого необходимо на оси абсцисс найти точки соответствующие искомым диаметрам зерен и поднять из них перпендикуляры до пересечения с кривой суммарной характеристики, из точки пересечения провести прямую параллельную оси (х) до пересечения с осью (у). Точки пересечения с осью (у)  укажут процентное содержание зерен искомого диаметра в смеси. Разность между двумя значениями есть процентное содержание класса.

При построении суммарных характеристик крупности в широком диапазоне крупностей зерен материала отрезки на оси абсцисс в области мелких классов получаются весьма малого размера, что затрудняет построение и использование характеристик. Приходится строить непомерно большие графики. Чтобы избежать этого недостатка, суммарные характеристики строят в системе координат с полулогарифмической или логарифмической шлаками. Полулогарифмическая суммарная характеристика крупности строиться в системе координат (lg x;y), где х=l – размер отверстий сита, у – суммарный выход классов.

Преимущество полулогарифмической кривой, по сравнению с обыкновенной кривой у=f(d), состоит в том, что расстояния между соседними значениями величин отверстий сит на оси абсцисс в области мелких зерен увеличиваются, а в области крупных – сокращаются, что позволяет правильно отсчитывать выхода мелких классов при обычном размере графика.

Если набор сит, применяемых для ситового анализа, имеет постоянный модуль (М=2), то построение полулогарифмической характеристики значительно упрощается, так как отрезки на оси абсцисс будут одинаковой величины, поскольку каждый отрезок на оси абсцисс между соседними ситами равен lgМ (табл. 3). При построении характеристики за lgМ  можно принять произвольный отрезок (рис. 3.3).

Таблица 3

Разница между логарифмами размеров смежных сит при М=2 (пример)

| № сит | Размеры отверстий сит, мм | Логарифмы размеров отверстий сит | Разность между логарифмами размеров отверстий смежных сит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ll | lg ll | - |
| 2 | llМ | lg ll + lgМ | (lg ll + lgМ) - lg ll = lgМ |
| 3 | llМ2 | lg ll +2 lgМ | (lg ll +2 lgМ) - (lg ll + lgМ) = lgМ |
| 4 | llМ3 | lg ll +3 lgМ | (lg ll +3 lgМ) - (lg ll +2 lgМ)= lgМ |

В отличие от обыкновенных кривых суммарной характеристики, левая ветвь полулогарифмических кривых не доходит до ординаты, соответствующей выходу 100%, так как этому выходу по оси абсцисс соответствует lg0= - ∞.

Рис. 3.3. Полулогарифмические суммарные характеристики крупности: 1 – «по плюсу»; 2 – «по минусу»

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев С. Е., Перов В. А., Зверевич В. В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - М.: Недра. - 1980. - 416с.

2. Серго Е. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - Киев. : Вища школа. - 1986. - 285с.

3. Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы. - М. : Недра. - 1982. – 368 с.

4. Андреев Е.Е. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению: Учебник/ Е.Е. Андреев, О.Н.Тихонов - Санкт-Петербургский горный ин-т, 2007. 439 с.

5. Перов В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых: Учебник для вузов / В.А. Перов, Е.Е. Андреев, В.Ф. Биленко. 4-оеизд., перераб. Идоп. М.: Недра, 1990. 301 с.

6. Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик: Учебник/ К.А. Разумов, В.А. Перов - 4-е изд. М.: Недра, 1982. 518 с.

7. Кусков В.Б. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению. Методические указания по курсовому проектированию для студентов специальности 130400 / РИЦ Национального минерально – сырьевого университета "Горный". Составители: В.Б. Кусков, В.В. Львов. СПб, 2015.

8. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. 2-е изд. М., Недра, 1983. 381с.

9. Морозов Ю.П. Проектирование обогатительных фабрик. Часть 2. Выбор и расчет технологического оборудования: учебник для вызов / Урал. Гос. Горный ун-т; ООО «Таилс КО». – Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 2014. 266 с