Лекция № 14

Схемы рудоподготовки

На обогатительных фабриках процессы рудоподготовки осуществляются по технологическим схемам, включающим процессы дробления, измельчения и относящиеся к ним процессы грохочения и классификации. Процессы дробления и измельчения характеризуются прежде всего высокой общей степенью измельчения. Если руда, поступающая на фабрику, имеет размер максимальных кусков 1200 мм, а крупность измельченной руды перед флотацией составляет менее 0,1 мм, то общая степень дробления и измельчения S составляет  1200/0,1 = 12000. Последовательность операций в  этих схемах, количество стадий,  и получаемые показатели зависят от: физических свойств обогащаемой руды ( крепость, влажность, крупность, гранулометрический состав, трещиноватость, форма кусков руды, насыпная масса, наличие глины и т.п.), вида применяемого процесса обогащения, требуемой производительности, необходимой крупности дробленой и измельченной руды, особенностей применяемого оборудования, вида транспорта доставки руды на фабрику ( железнодорожный, автомобильный, конвейерный), рельефа местности, климатических условий и т.д.

Процессы рудоподготовки являются чрезвычайно энергоемкими, более 50% затрат на электроэнергию  в процессе переработки руды на обогатительных фабриках приходится на эти процессы. Для снижения этих расходов дробление и измельчение осуществляют в несколько стадий, причем перед каждой стадией выделяется готовый по крупности материал грохочением и классификацией. Это снижает расход электроэнергии, затрачиваемой на дробление и измельчение, уменьшает износ дробящих и измельчающих материалов и дает возможность получать более равномерный по крупности продукт  для последующего процесса обогащения. Поэтому выбору оптимальной схемы дробления и измельчения придается большое значение.

Схемы дробления и грохочения

Схемы дробления состоят из стадий дробления, которые в свою очередь представляют собой совокупность операций дробления и грохочения.

Схемы дробления отличаются количеством стадий и наличием операций предварительного и поверочного грохочения.

Количество стадий дробления определяется крупностью максимального куска руды в исходной руде и в  дробленой руде.

Так, если максимальная крупность кусков руды обычно составляет от 250 до  1200 мм, а крупность руды, поступающей на измельчение в шаровые и стержневые мельницы, составляет 10-20 мм, то степень дробления будет равна

S = ÷÷120

Степень дробления в щековых и конусных дробилках для крупного дробления обычно составляет 3-4, в конусных дробилках для среднего и мелкого дробления – до 5-6.

Получить такую степень дробления в одну стадию невозможно, поэтому процесс дробления

при подготовке руды к измельчению стальной средой ( шарами или стержнями) обычно осуществляют в  в две или три стадии:

- крупное дробление, например, от 1100 до 250-300 мм;

- среднее дробление – от 250-300 до 60-75 мм;

- мелкое дробление – от 60-75 мм до 10-20 мм;

При подготовке руду к рудному самоизмельчению руда подвергается только крупному дроблению.

Предварительное грохочение в схемах дробления применяется для выделения готового по крупности материала, размер которого меньше размера разгрузочной щели дробилки.                                                             Благодаря этому снижается расход энергии и износ рабочих частей дробилок, увеличивается производительность дробилок по исходной руде. . Однако предварительное грохочение экономически выгодно при содержании готового по крупности продукта в исходном материале не менее 14-15% .

Поверочное грохочение  применяется для контроля крупности дробленого продукта обычно в последней стадии дробления. При этой операции грохочения на додрабливание возвращается избыточный продукт, крупность которого может превышать ширину разгрузочной щели дробилки в 2…3 раза, а количество его может достигать 45% от массы всего дробленого продукта. Установка поверочного грохочения позволяет уменьшить крупность дробленого продукта в 3 раза.

На рис. 14.1. представлены основные разновидности одностадиальных схем дробления.

Дробление

Обогащение

Дробление

Грохочение

предварительное

Дробление

Грохочение

поверочное

Дробление

Грохочение

поверочное

-

+

+

+

-

-

а

б

в

г

Рис.14.1. Одностадиальные схемы дробления.

Эти  схемы только включают операцию дробления ( рис. 14.1.,а), операцию дробления с предварительным грохочением (рис. 14.1., б), операцию дробления с поверочным грохочением ( рис. 14.1., в) и операцию дробления с предварительным и поверочным грохочением (рис. 14.1., г)и с совмещением операций грохочения в одну операцию ( рис. 14.1. д ). Схемы с одной стадией дробления обычно применяются при подготовке руды к процессу самоизмельчения, когда крупность дробленого продукта составляет 250…350 мм.

Двух и трехстадиальные схемы дробления компонуются из одностадиальных. Из четырех вариантов одностадиальных схем можно построить 16 вариантов двухстадиальных схем и 64 варианта трехстадиальных.

БА

ББ

БВ

БГ

Рисунок 14.2. – Некоторые варианты построения двухстадиальных схем дробления

БББ

ББА

БАА

Рисунок 14.3. – Некоторые варианты построения трехстадиальных схем дробления

На практике чаще применяют схемы, соответствующие следующим требованиям: 1) число стадий дробления обычно 2 или 3 (редко 4); 2) обычно дроблению предшествует операция грохочения (в первой стадии дробления грохочения может не применяться); 3) контрольное грохочение чаще всего используется только в последней стадии дробления. Исходя из этих требований рекомендуются следующие рациональные схемы дробления в 2 и 3 стадии: БА, ББ, БВ, БГ; БББ, ББА, БАА. Из этих вариантов в промышленности чаще всего используют варианты БА, ББ, БББ, ББА.

Число стадий дробления определяется начальной и конечной крупностью максимальных кусков дробимого материала. Максимальная крупность кусков руды определяется способом ведения горных работ. При открытом способе добычи (карьер) максимальные куски имеют размер до 1.5-2 м, при подземном – 0.3-.4 м.

Наиболее широко распространенными в практике обогащения руд цветных и редких металлов являются трехстадиальные схемы, представленные на рис. 14.4.

Грохочение

предварительное

-

+

Дробление I

Грохочение

предварительное

-

+

Дробление II

Грохочение

предварительное

-

+

Дробление III

Грохочение

предварительное

-400

Дробление I

Грохочение

предварительное

Дробление II

Грохочение предварительное и поверочное

Дробление III

+400

-80

+80

-16

+16

Руда

Руда 1200 мм

i = 5

i = 5

Рис. 14.4. Трехстадиальные схемы дробления.

По трехстадиальным схемам с открытым циклом в третьей стадии дробления (рис. 14.4., а) крупность дробленого продукта обычно составляет 25…30 мм, которая не является оптимальной при измельчении в мельницах со стальной средой. Для получения дробленой руды крупностью 10…20 мм необходимо в последней стадии дробления применить замкнутый цикл дробления с совмещением предварительного и поверочного грохочения (рис. 14.4. б ) или с разделением этих операций. В этом случае додрабливанию подвергается не только дробленая руда после второй стадии дробления, но и весь избыточный продукт, который представляет собой циркуляционную нагрузку, равную 100…120%  от величины исходного питания третьей стадии дробления.

Трехстадиальная схема дроблении  с выделением готового по крупности продукта перед второй стадией дробления  позволяет на 25…30% сократить количество материала, направляемого на третью стадию, а применение раздельной операции предварительного и поверочного грохочения в третьей стадии ( рис. 14.2. д ) сокращает количество  продукта, поступающего на дробление, при этом величина циркуляционной нагрузки сокращается до 20…60%. При этом естественно уменьшается количество дробилок, устанавливаемых в третьей стадии, и сокращается расход энергии на процесс дробления.

При подготовке руды к процессу самоизмельчению применяются одностадиальные схемы дробления  с предварительным грохочением или без него, если используется рудногалечное измельчение, то перед второй стадией дробления предусматривается выделение рудной гали крупностью минус 100 (75) + 25 мм на двухситном грохоте, устанавливаемом перед дробилкой среднего дробления.

Число стадий дробления определяется начальной и конечной крупностью максимальных кусков дробимого материала. Максимальная крупность кусков руды определяется способом ведения горных работ. При открытом способе добычи (карьер) максимальные куски имеют размер до 1.5-2 м, при подземном – 0.3-.4 м.

К открытым циклам относятся схемы без циркулирующих нагрузок, показанные на рис. 14.5.

Рисунок 14.5. – Примеры открытых циклов дробления

К замкнутым циклам относятся схемы, имеющие возвратные потоки (рис. 14.6.).

Рисунок 14.6 – Примеры построения одностадиальных замкнутых циклов дробления

Для определения циркулирующей нагрузки в замкнутых циклах, рассмотрим следующую схему (рис. 14.7, а) и введем для этой схемы обозначения:

Q

Q

S

a

b

c

a

b

f

c

S

a

б

Рисунок 14.7. – Варианты замкнутых циклов дробления

a, b, c – содержание класса (d-0) мм в соответствующих продуктах, %; Q – питание дробилки, т/ч; S – циркулирующая нагрузка, т/ч; (Q+S) a – количество класса (d-0) мм в питании грохота, т/ч; Qb – количество класса (d-0) мм в подрешетном продукте, т/ч; Sc – количество класса (d-0) мм в надрешетном продукте, т/ч.

Уравнение материального баланса по количеству класса (d-0) мм в схеме (рис. 14.7., а):

(Q+S) a = Qb + Sc.

Выполним преобразования:

Qa + Sa = Qb + Sc,

Qa – Qb = Sc – Sa,

Q (a-b) = S (c-a),

Отсюда

S = Q (a-b) / (c –a).	(14.1)

Циркулирующая нагрузка может выражаться в т/ч, в %, в долях единицы в зависмости от того, в каких единицах выражается питание дробилки Q.

При другом варианте схемы (рис.14.7., б) введены обозначения: a, b, c, f –содержание класса (d-0) мм в соответствующих продуктах ,%; Qa – количество класса (d-0) мм в питании грохота, т/ч; Qb – количество класса (d-0) мм в подрешетном продукте, т/ч; Sf – количество класса (d-0) мм в надрешетном продукте, т/ч; Sc – количество класса (d-0) мм в циркулирующей нагрузке, т/ч.

Аналогично составляется уравнение материального баланса по количеству класса (d-0) мм в схеме:

Qa + Sc = Qb + Sf.

После преобразований получено:

S = Q (a – b) / (f –c).      (14.2.)

Как следует из приведенных выше соотношений (14.1) и (14.2), аналитические выражения для циркулирующей нагрузки являются индивидуальными и зависят от построения схемы. Для получения выражения для расчета циркулирующей нагрузки необходимо запомнить принцип составления уравнения материального баланса по количеству класса (d-0) мм в схеме и в соответствии с ним выполнять алгебраические выкладки и вычисления.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев С. Е., Перов В. А., Зверевич В. В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - М.: Недра. - 1980. - 416с.

2. Серго Е. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - Киев. : Вища школа. - 1986. - 285с.

3. Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы. - М. : Недра. - 1982. – 368 с.

4. Андреев Е.Е. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению: Учебник/ Е.Е. Андреев, О.Н.Тихонов - Санкт-Петербургский горный ин-т, 2007. 439 с.

5. Перов В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых: Учебник для вузов / В.А. Перов, Е.Е. Андреев, В.Ф. Биленко. 4-оеизд., перераб. Идоп. М.: Недра, 1990. 301 с.

6. Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик: Учебник/ К.А. Разумов, В.А. Перов - 4-е изд. М.: Недра, 1982. 518 с.

7. Кусков В.Б. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению. Методические указания по курсовому проектированию для студентов специальности 130400 / РИЦ Национального минерально – сырьевого университета "Горный". Составители: В.Б. Кусков, В.В. Львов. СПб, 2015.

8. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. 2-е изд. М., Недра, 1983. 381с.

9. Морозов Ю.П. Проектирование обогатительных фабрик. Часть 2. Выбор и расчет технологического оборудования: учебник для вызов / Урал. Гос. Горный ун-т; ООО «Таилс КО». – Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 2014. 266 с