Лекция 12

Особенности отбора проб сыпучих материалов

Пробы можно отбирать в местах хранения материала или при его перевозке.

1) Отбор проб кусковых материалов в местах хранения материалов осуществляют следующими методами:

а) Отбор проб из штабеля или отвала осуществляется методами вычерпывания и фракционного отбора.

При отборе методом вычерпывания всю поверхность материала разбивают на участки взаимно перпендикулярными линиями. Число участков определяют по числу проб. Первую горизонталь проводят на боковой поверхности на расстоянии 0,5 м от основания штабеля; следующую горизонталь - на расстоянии 0,5 м от первой и т. д. На этих горизонталях намечают точки отбора на расстоянии 2 м друг от друга в шахматном порядке (рис. 3). В каждой точке лопатой, совком или щупом выбирают порцию материала с глубины 0,5-0,7 м. Недостаток метода вычерпывания: часто неудовлетворительное обеспечение представительности пробы из-за неоднородности состава материала.

Рисунок 3 – Схема расположения точек отбора проб из штабеля

При применении метода фракционного пробоотбора в пробу отбирают, например, каждую десятую (или другой кратности) лопату. Достоинства этого метода - простота и быстрота выполнения, недостаток - вероятность просчета кратности отбираемых проб и недостаточная надежность пробоотбора при размере кусков > 5 мм.

б) При отборе проб из вагонов отбирают по одной пробе из каждого вагона в точках, выбранных в соответствии со схемой на рис. 4.

Рисунок 4 – Схема расположения точек отбора проб из вагонов (а) и вагонеток (б).

Цифры – точки пробоотбора

Например, имеются 20 вагонов; нужно отобрать 20 проб. Для этого из первого вагона отбирают пробу в точке 1, из второго вагона - в точке 2 и т. д. После отбора проб из 15 вагонов все точки схемы оказываются исчерпанными. Из оставшихся 5 вагонов пробу берут через одну точку: из 16-го вагона — в точке 1; из 17-го - в точке 3 и т. д. Такой же порядок применяют при отборе проб, если число вагонов меньше 15. Пробы отбирают не с поверхности, а с некоторой глубины (0,4-0,6 м).

в) Из вагонеток пробы отбирают так же, как из вагонов, но по упрощенной схеме (рис. 4б).

2) Для отбора проб мелкозернистых и порошкообразных материалов, находящихся в таре (мешках, ящиках, бочках) или без упаковки в вагонах (навалом), применяют щупы.

Щуп представляет собой железный или медный узкий желоб, заостренный с одного конца и имеющий рукоятку на другом конце (рис. 5).

Рисунок 5 – Щуп для отбора проб сыпучих веществ

Щуп вдвигают в тару на всю ее глубину в вертикальном или горизонтальном положении; при этом в прорезь желоба насыпается материал. При движении назад прорезь закрывается и щуп извлекается вместе с пробой. Отбор материала проводят из разных мест тары от 5-10% тарных единиц, но не менее чем от 2-3 тарных единиц при малых партиях.

Любой из описанных методов пробоотбора должен обеспечивать случайность выборки, т. е. одинаковую возможность попадания в пробу любого компонента опробуемого материала с целью получения достаточно представительной пробы.

3) При доставке материалов в тарных вагонах к месту назначения отбирать пробы с помощью описанных методов нельзя, так как вследствие тряски произошла сегрегация.

В таком случае отбор проводят при разгрузке послойно: пробы берут из верхнего, нижнего и среднего слоев материала, а также и из средних и крайних частей вагона. Из саморазгружающихся вагонов или вагонеток отбор проводят, подставляя отбирающие приспособления в разные места потока высыпающегося материала.

4) Для отбора пробы с двигающегося транспортера материал сгребают или снимают лопатой. Порцию пробы необходимо отбирать по всей ширине ленты транспортера из-за происходящего при движении расслаивания материала: крупные куски отсортировываются ближе к краям двигающейся ленты, а мелочь - к ее середине. Удобнее брать пробы путем сбрасывания материала с транспортера; при этом порции материала отбирают через определенные промежутки времени в зависимости от количества отбираемой пробы и времени работы транспортера.

Например, за 8 ч надо отобрать пробу массой 250 кг при помощи пробоотборника вместимостью 10 кг. Следовательно, надо сделать 250/10 = 25 отборов за 8 ч D80 мин; таким образом, промежутки между отборами составляют 480/25 = 20 мин.

Для отбора проб сыпучих продуктов применяют лопаты с закраинами или совки таких размеров, чтобы в них уместилась порция материала, отбираемая с одного места. Нельзя отбирать пробу малыми порциями, повторяя отбор несколько раз с одного и того же места. Ширина совка должна быть в 4 раза больше ширины крупных кусков, но и слишком большие лопаты или совки не годятся, так как при этом трудно набрать одинаковые порции из разных мест. Пробы отбирают в специальные порционные ящики, наполняя их до определенной черты.

При обычных приемах ручного способа отбора проб от больших партий различных материалов требуются значительные затраты труда. В настоящее время для отбора проб применяют механические и автоматические пробоотборники различных конструкций - движущиеся ковши, вращающиеся барабаны, черпаки, ложки. Для отбора проб материала, перемещаемого, например, на ленте транспортера, используют специальное автоматическое пробоотборное устройство с механическим двигателем, с помощью которого осуществляют так называемые продольный и поперечный отборы точечных проб. В первом случае этот поток материала рассекается на ряд непрерывных полос вдоль потока; в накопительную емкость отводится одна или несколько чередующихся полос. При поперечном отборе периодически отсекают в накопитель примерно равные порции от всей массы потока, находящейся против отсекателя (способ пересечения потока).

Этапы подготовки пробы к анализу:

1) измельчение пробы; 2) перемешивание; 3) сокращение; 4) сушку.

- Измельчение

Измельчение пробы проводят дроблением с предварительным грохочением.

Грохочение - это подготовительная операция, целью которой является разделение сыпучих материалов на классы (два и более) крупности, которые перерабатывают отдельно.

Для грохочения проб применяют ручные и механические проволочные (стальные, медные, бронзовые, латунные, никелевые, резиновые, капроновые, капросталевые) сита и грохоты различных  конструкций и размеров.

В отсутствие грохотов используют механические встряхиватели, предназначенные для рассева проб при ситовых анализах.

Измельчение проб:

а) дробление в щековых и молотковых дробилках, шаровых или стержневых мельницах (десятки и сотни килограммов пробы), дробление в валковых и конических дробилках (до десяти килограмм)

- крупное дробление - от 1100 до 250-300 мм;

- среднее дробление – от 250-300 до 60-75 мм;

- мелкое дробление – от 60-75 мм до 10-20 мм;

б) дальнейшее измельчение в дисковых и других истирателях, механизированных металлических или фарфоровых ступках до крупности 0,1 мм.

- Перемешивание

Способы перемешивания:

а) в механическом смесителе, представляющим собой наклонный вращающийся цилиндр, в верхнее отверстие которого загружается проба, а из нижнего непрерывно выходит равномерно перемешанная смесь.

б) Ручное перемешивание осуществляют различными способами в зависимости от массы пробы.

- перелопачивание - наиболее простой, но трудоемкий способ. Масса пробы - несколько сотен килограммов, крупность максимальных кусков - до 100 мм. Перелопачивание проводят на ровной, без щелей, чистой бетонной, металлической или деревянной площадке многократным перебрасыванием пробы лопатами из одной кучи в другую.

- способ кольца-конуса - наиболее распространенный способ ручного перемешивания большого количества пробы.

Для этого пробу раскладывают в кольцо диаметром примерно вдвое большим, чем диаметр первоначальной конической кучи сокращаемого материала. Затем один или несколько пробщиков с лопатами, продвигаясь по кругу вдоль внешней или внутренней линии кольца, перебрасывают материал из кольца в центр кольца, формируя конус. При этом материал из каждой лопаты должен ссыпаться точно на вершину конуса. По мере увеличения конуса крупные куски скатываются с вершины к его основанию. Задача состоит в том, чтобы ось конуса не смещалась от вертикали, а крупные куски скатывались равномерно по всей перифирии. При этом процесс сегрегации не только не ослабляется, но, и наоборот, усиливается. Однако это усиление производится искусственно: сегрегация сознательно направляется по радиусам — симметрично оси конуса. После образования конуса его сплющивают сверху в диск широкой доской или лопатой, преобразуют диск в кольцо, после чего операция насыпания конуса повторяется снова. Перемешивание по способу кольца—конуса, в зависимости от неравномерности пробы, производят до 3 раз.

- способ перекатывания заключается в том, что перемешиваемый материал высыпается на квадратную подстилку из брезента, клеенки, пленки или плотной бумаги. Затем каждый угол подстилки попеременно приподнимают до тех пор, пока проба не переместится к противоположному ушу. Для удовлетворительного перемешивания необходимо не менее 20-30 перекатываний по обеим диагоналям. Этот способ применяют для проб массой до 20-25 кг при крупности кусков не более 10 мм.

3) Сокращение

Способы сокращения:

а) с помощью приспособлений-делителей – для проб массой выше 100 г

Для сокращения сыпучих проб с максимальным размером частиц 10 мм наибольшее распространение получили переносные желобчатые сократители (из листовой стали) с четным числом желобков (не менее 10). При высыпании сокращаемого материала на делитель четные желобки отводят половину материала на одну сторону, нечетные —на другую. Любая половина пробы может быть пропущена через сократитель несколько раз (в зависимости от необходимой степени сокращения). С помощью серии делителей можно отобрать 1/4, 1/8, 1/16 долю всей пробы. Преимуществом применения делителей является возможность сокращения без предварительного перемешивания проб.

Чтобы лабораторная проба соответствовала по составу генеральной, сокращение последней (через промежуточные пробы) проводят, руководствуясь правилом Ричардса, а именно при  последовательном сокращении массы проб должны относиться как квадраты диаметров наибольших кусков:

где m - массы проб (кг); d- диаметры наибольших кусков (мм), до и после сокращения пробы.

б) ручное сокращение (масса пробы до 100 г)

- квартование – применяют сразу после перемешивания пробы способом кольца-конуса

Пробу, насыпанную в кучу в форме конуса, расплющивают в диск равномерной толщины. Для этого на вершину конуса помещают широкую доску и давят ее на кучу, или же строго в центр вершины вставляют деревянную дощечку с острым краем, протыкают конус через вершину и, поворачивая эту дощечку вокруг оси конуса, разрушают конус. Диск делят на четыре равных сектора двумя взаимно перпендикулярными диаметрами, используя для этого пластину из нержавеющей стали, скребок из пластмассы или твердого дерева или пробоотборную крестовину. Два противоположных сектора отбрасывают, а два оставшихся перемешивают и сокращают по описанной методике кольца — конуса до тех пор, пока не будет достигнута минимально необходимая при данном измельчении масса, которая определяется по специальным таблицам или рассчитывается по приближенным формулам.

Общее правило сокращения: чем меньше масса отбираемой при сокращении пробы, тем меньше должны быть размеры частиц. Ниже приведены примерные характеристики проб с разными размерами частиц.

- способ квадратования применяют на последних стадиях разделки, при отборе конечных проб. Квадратование используют, например, при разделке проб железной руды массой 1-2 кг, измельченных до 1 мм при толщине слоя 1 см и размерах квадратов 5 × 5 см. Этот же способ применяют при отборе навесок для анализа из проб массой 20-50 г, измельченных до 0,1 мм.