Лекция 1. Жеңіл металдардың металлургиясы

Жеңіл металдарға қатты кездегі тығыздықтары 0,534 г/см3 –3,6 г/см3 аралығындағы келесі металдар жатады:

Al – 2,7

Mg – 1,74

Be – 1,85

Сілтілік жер металдар: Ca -1.55, Sr -2.6, Ba – 3.6

Сілтілік металдар: Li – 0.534, K – 0.86, Na – 0.93 және т.б.

Өндірістік маңыздылары: Al, Mg, Be, Ca, Li, Na

Жеңіл металдардың бірқатар физикалық-химиялық қасиетері ұқсас, бұл металдар кернеулік қатардағы ең теріс металдарға жатады, химиялық белсенділіктері өте жоғары.

Бұл метадарды олардың тұздарының сулы ерітінділерінен электролизбен бөліп алу мүмкін емес, себебі олар кернеулік қатарда сутегіге дейін орналасқандықтан, катодта сутегі бөлініп, металдардың гидроксидтері түзіледі. Сондықтан бұл металдарды бос күйінде құрамында сутегі иондары жоқ электролиттерден ғана, яғни балқыған тұздардың электролизімен бөліп бөліп алады. Балқыған тұздардың электролизі жеңіл металдарды алудың негізгі өнеркәсіптік әдісі болып табылады. Жеңіл металдардың Электрлік теріс қасиеті электролизге түсетін материалдар құрамының тазалығына үлкен талаптар қояды. Электролитте осы жеңіл металдарға қарағанда оң электрлік металдар болмауы тиіс, себебі электролиз кезінде бұл металдар алдымен тотықсызданып, алынған металдың құрамын ластайды.

Бастапқы материалдардың тазалығына қойылатын жоғары талаптар, бұл металдарды өндіру үшін кұрделі де әртүрлі технологияны қолдануды қажет етеді.

1.1 Магнийдің металлургиясы

1.1.1 Металдық магнийді алудың жалпы принциптері

(Магнийдің қолданылуы. Магнийді алу шикізаты. Металдық магнийді алу әдістеріне қысқаша сипаттама беру).

Магний периодтық жүйенің 2 тобының элементі, реттік нөмері – 12, атомдық салмағы – 24,3, Тб= 651, Тқ = 1107, элоктродтық потенц - -2,34, тығыздығы – 1,738, алюминге қарағанда жеңіл металл. Күміс ақ түсті, оттегіге тартылысы жоғары, химиялық белсенді, ауада тотығып, күңгірттенеді.

Ылғалдың қатысуымен коррозияға түседі, флюс қабатынсыз балқытқанда ұнтақ түріндегі немесе таспа түріндегі магний ауада жеңіл жанады, көз тартпайтын жалын береді. Суық сумен әрекеттеспейді, ыстық сумен Mg(OH)2 түзіп тұнбаға түседіде сутегі бөлінеді.

Магний күйдіргіш сілті ерітіндіде, фторлы тұздарда, балқытқыш қышқылда тұрақты. Керосин, бензин майларда тұрақты. Оны сұйылтылған минералдық қышқылдарда қарқынды ериді.

Металлургияда тотықсыздандырғыш ретінде қолданады. Бірқатар металдармен қорытпа түзеді.

Тығыздығы төмен, магниттік емес, үйкелістерде ұшқын бермейді.

Қолдану облысы: қорытпалар жасау, автомобиль, самолет,вертолет детальдарын жасауда қолданылады. Металлургияда тотықсыздандырғыш ретінде қолданады. Қара металлургияда, жер асты құбырлардын коррозиясынан қорғауға, пирротехникада, әскери мақсатта снарядтар мен бомба жасауда қолданылады.

Кендер мен  минералдары

Жер қабатында магнидің мөлшері 2,35%. Магний қорының үлкен мөлшері мұхит пен теңіз суларында MgCl2, MgBr2 және MgSO4 тұздары түрінде болады. Болжамдық есептеулер бойынша гидросферада  1,85·1015 т магний бар. Бірақ теңіз суларында оның концентрациясы аз болғандықтан оны алу қымбатқа түседі, сондықтан оны басқа минералдарға кедей елдерде қолданылады (АҚШ, Англия, Норвегия). Басқа елдерде магниді алу үшін пайдалы қазбалар қолданылады.

Пайдалы қазбаларда магний келесі негізгі минералдар түрінде болады: магнезит (28,8% Mg), доломит (13,2% Mg), карналлит (8,8% Mg) және бишофит (12,0% Mg).

Магнезит MgCO3 кремний, темір, алюминий, кальций және   марганецтің қосылыстарымен ластанған  магнидің табиғи карбонаты.

Доломит  MgCO3·CaCO3 магний мен кальцидің қос карбонаты. Негізгі қоспалары кремнидің, темірдің және  алюминидің қосылыстары.

Карналит MgCl2·KCl·6H2O магний мен калидің қос хлориды. Карналиттің гигроскопиялығы өте жоғары және онда магний және калимен қатар қоспа ретінде  хлорля натр мен бромидтер де болады.

Бишофит – алтысулы магний хлориды MgCl2·6H2О. Бишофиттің негізгі массасы теңіз суларында және тұзды көлдердің суларында жинақталған. Бишофитті табиғи карналиттен де алуға болады.

Қазір ТМД елдерінде магнидің 80%-ға жуығын  карналиттен, ал 20%-ға жуығын магнезиттен алады.

Магнийді өндірудің технологиялық сұлбалары. Екі әдіспен магнийді өнідіріп алады: электролиттік және термиялық. Өндірісте магний өндірудің сұлбалары бастапқы шикізатқа әр түрлі жолдармен:

I) Карналиттік схема – кристалдау екі кезеңмен: 1) вакумдық кристализаторда 100 – 600С суытады. 2) сумен суытылатын тік кристализаторда жүрг. Схема қарпайым, кемшіліктері: процесс қымбат, өте үлкен материалдық ағым: 1 т магний алу үшін 15 т жасанды карналит немесе 10 т сусыз карналит қажет. 3) Хлормен пайдалнылған электролитті іске асыру үшін басқа өнд – пен байланыстыру қажет, яғни сұлба тұйықталмаған.

II) Хлор магнийлі схема – Электролиз материалы ретінде сусыз MgCL2 пайдаланылады. 2 схемасы бар: 1) магнезитті хлорлау 2) теңіз суынан алынған бишофитті сусыздандыру.

Хлорлауды шахталы электрлік пештерде хлор газбен жүрг. Электролизде бөлінген анодтық хлор газдың 75% пайдаланылады, қалғаны жоғалымда. Сұлба хлор бойынша тұйықталған. Артықшылығы: магнезит кеңінен таралған, Кемшілігі: пештің конструкциясы жетілдірілмеген, жұмыс өнімділігі төмен, эл.энергиясының шығымы үлкен.

III) Біріктірілген схема – электролизге екі шикізатты бірге немесе бөле жіберуге болады.

IV) Титан магнийлі схема – магнийдің электролизі титанның магнийтермиялық процесімен біріктірілген.Схема бойынша титан кеуегі, металдық магний, NaOH алынады. Хлордың жоғалымы процеске карналиттің қажетті мөлшерін беру арқылы толықтыруға болады.