# Лекция 3.

# Магнийді электролизбен алу технологиясы.

# Балқымадан электролиз арқылы магний алуға арналған электролитке қойылатын талаптар:

# - балқу температурасы төмен болу керек;

# - оның тығыздығы балқыған магнийдің тығыздығынан жоғары болу керек;

# - оның гидролизденуі төмен болу керек;

# - ол ұшпайтын болу керек;- электролиттің тұтқырлығы төмен болу керек;

# - қоспалары аз болу керек;

# - балқыма-ауа және металл-электролит шекараларында оның беттік тартылуы жоғары болу керек.

# Бұл талаптарға Mg, Na, K және Ca хлоридтерінің балқыған қоспалары жауап келеді. Өндірісте қолданылатын электролиттердің  құрамы мен қасиеттері

# 6.1-ші кестеде келтірілген.

| # № | # Электролит | # Құрамы |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Калийлі | # 70-78 % KCl |
| # 2 | # Калийлі-натрийлі | # 38-44% KCl, 38-44% NaCl |
| # 3 | # Натрийлі-кальцийлі | # 35-45% NaCl, 30-40% CaCl2 |
| # 4 | # Натрийлі | # 45-60% NaCl |

# Соңғы кезде электролитке BaCl2 және  LiCl қосу ұсынылып отыр.MgCl2, KCl және  NaCl-дың қоспасының тығыздығының Mg-дің тығыздығынан айырмашылығы аз. Ал тұзды және металды балқымалар жақсы бөліну үшін электролиттің тығыздығы сұйық магнидің тығыздығынан жоғары болу керек. Сондықтан балқыманың тығыздығын арттыру үшін электролитке CaCl2 қосады.

# Балқыған магний хлоридінің тұтқырлығы 8100С температурада 4,12 сПз, бұл калий мен натрий хлоридтерінің тұтқырлыған көп үлкен. Сондықтан бұл тұздарды электролитке қосу оның тұтқырлығын азайтады, магний электролизінде қолданылатын электролиттердің тұтқырлығы 2,22 сПз дан аспайды. Балқыманың тұтқырлығының төмен болуы тұзды және металды фазалардың жақсы бөлінуіне жағдай жасайды.

# Хлорлы магнидің электрөткізгіштігі төмен. Сілтілік және сілтілікжер металдардың хлоридтерін қосу балқыманың электрөткізгіштігін арттырады, ол электролитте кернеудің төмендеуін азайтады, осының салдарынан ток бойынша шығым артады.

# Магний электролизі кезінде балқыма компоненттерінің беттік тартылуының маңызы үлкен. Магний алу кезінде ауа-электролит шекарасында беттік тартылудың үлкен болуы маңызды, өйткені балқыма бетіне қалқып шығатын магний балқыманың қабыршығын бұза алмайтындықтан ауамен қатынаспайды.

# Балқыма-ауа шекарасында жоғары беттік тартылуды ұстап тұру үшін балқымада магний хлоридінің концентрациясын жоғары ұстау керек, өйткені калий мен натрий хлоридтері бұл беттік тартылуды азайтады. Балқымаға СaCl2 қосу ауа-электролит шекарасындағы беттік тартылуды арттырады.

# Катод-электролит шекарасында да беттік тартылуды жоғары ұстау ұтымды, өйткені бұл магнидің ірі тамшыларының түзілуіне жағдай жасайды.

# Магний электролизінде болат катодтар қолданылады. Электролиттің болат катод беттерін нашар шаймалайтын (смачивание) катод беттерінде магний тамшылары ұсталып, тамшылардың бірігіп іріленуіне жағдай жасалады. Тамшылардың бірігіп ірілену процесіне CaCl2 және CaF2 қосу жақсы әсер етеді. Магнидің ірі тамшылары балқыма бетіне тез көтеріледі де, балқыма бетінде магний қабатының түзілуін жеңілдетеді.

# Балқыма компоненттерінің ішінде ең жеңіл ұшатын компонент магний хлориді. Электролитке KCl, NaCl және CaCl2  қосу MgCl2-нің буының серпімділігін төмендетеді.Ыдырау кернеуі деп электролиз процесі байқалатын жылдамдықпен жүретін электродтар арасындағы минималды кернеуді айтады. Теория жүзінде MgCl2 ыдырау кернеуін Mg + Cl2 = MgCl2  реакциясы үшін Гиббс энергиясының өзгеруі бойынша.

# Катодтық және анодтық  үрдістер

# Магнийді электролиттік жолмен алу кезінде катодта жүретін негізгі үрдіс магний иондарының разрядталуы:

# Mg2+ + 2e  = Mg

# Магнидің балқу температурасы электролиттің балқу температурасынан төмен болғандықтан ол катодта сұйық күйде бөлінеді. Сұйық магний катод бетін жақсы дымқылдандырады да оның бетінде тұтас қабат түзіп жайылады. Жиылу барысында сұйық магний ірі тамшылар түзеді де, олар катодтан үзіліп қалқып шығады.

# Катод бетінің магниймен жақсы дымқылдануы электролиз үрдісінің жақсы жүруінің маңызды жағдайы болып табылады.

# Балқыған карналлитте әрқашан құрамында сутегі ионы бар иондар болады, мысалы  MgOH, олар катодта магнимен бірге разрядталуы мүмкін:

# 2MgOH+2e = 2MgO +H2

# Бұл реакцияның жүруі өте қажетсіз, өйткені магний оксиді катод бетінде қабыршық түрінде қалып, оны сұйық магнимен дымқыдандыруды нашарлатады.

# Бұл реакция әдетте электролиздің бастапқы кезінде байқалады.

# Балқымада  MgCl2-нің концентрациясы 5-7% дейін төмендегенде катодта сілтілік және сілтілікжер металдардың иондарының, оның ішінде бірінші кезекте натрий иондарының, разрядталуы мүмкін:

# Na + e = Na

# Бұл ток бойынша шығымның төмендеуіне әкеледі. Сондықтан балқымада MgCl2-нің концентрациясын 10-12 % (масс.) деңгейінде ұстайды.

# Графиен жасалған анодта жүретін негізгі реакция хлор иондарының разрядталуы:

# 2Сl -  2e  = Cl2

Газ түріндегі хлор балқымада аз ериді де, көпіршіктер түрінде ваннадан ұшады.

# Электролитте жүретін реакциялар

# Магний электролизі кезінде балқымада электродтық процестерден басқа процестер де жүреді.Металдық магнидің электролитте еруі субқосылыс түзіп те, Mg + MgCl2 = 2MgCl,     орын алмастыру реакциясы бойынша да жүруі мүмкін:  Mg + 2NaCl = MgCl2 + 2Na

Магнидің электролитте физикалық еруі келесі реакция бойынша жүруі де мүмкін:                              Mgмет. = Мgэл.

Металдық магний электролитте еріген хлормен әрекеттесуі мүмкін:

Mg + Cl2 = MgCl2

Балқымадағы магний сульфаты металдық магнимен келесі реакция бойынша әрекеттесуі мүмкін:  MgSO4 + 3Mg = 4MgO +  S

Соңғы реакцияның жүруі қажетсіз, өйткені түзілетін элементарлы күкірт полимер Sn түрінде катодта абсорбцияланып, оны енжарлатады (пассивирует). Сондықтан  SO иондарының концентрациясы 0,065% аспау керек.

Электролитте жүретін бүйірлік процестер электролиттің түбінде тұнатын қоқым (шлам) түзілуге әкеледі. Электролиттің тұздары сіңген қоқым тұтқыр қара немесе қара құба масса түрінде болады. Қоқымның қатты бөлігі негізінен Mg, Al, Si, Fe оксидтерінен тұрады. Онда мөлшермен  70-90%  MgO болады.

Ток бойынша шығымға әртүрлі факторлардың әсері.

Ток бойынша шығымға температура әсер етеді. Температура жоғарылағанда ток бойынша шығым азаяды. Бұл келесі факторларға байланысты:- температура көтерілгенде магнидің жоғалуын өсіретін реакциялар жеделдетіледі;- температура көтерілгенде электролит компоненттерінің және электролиз өнімдерінің бұларының қысымы аратады, бұл магнидің жоғалуын арттырады;-  температура көтерілгенде балқыма мен сұйық магнидің тығыздықтарының мәні жақындауының салдарынан металдық және тұздық фазаларды бір-бірінен айыру қиындайды  да, магнидің қазымдалған электролитпен жоғалуы көбейеді.Осы себептермен электролиз процесі кезінде температураны 690-7100С ұстайды.  Ток бойынша шығымға, ваннада электролиттің айналым жағдайын реттейтін,  анодты электролитке батыру  тереңдігі әсер етеді. Анодты батыру тереңдігі белгілі шамаға жеткенше ток бойынша шағым артады. Тәжрибеде анодтың батыру тереңдігі 100-120 см. Ток бойынша шығымға  электролиттегі қоспалар күшті әсер етеді. H2O, MgSO4, FeCl3,  B2O3 сияқты қоспалар ток бойынша шығымға кері әсер етеді. Магний сульфатының металдық магнимен әрекеттесу реакциясының нәтижесінде қажетсіз магний оксиді түзілуінің нәтижесінде ток бойынша шығымды азайтады:             MgSO4 + Mg = 2MgO +SO2

MgSO4 + 4Mg = 4MgO +MgS

Қоспа FeCl3 аз мөлшерінде де хлорлы темірдің металдық магнимен әрекеттесу реакциясы нәтижесінде ток бойынша шығымды азайтады:

2FeCl3 +3Mg  = 3MgCl2 + 2Fe

Электролитте негізгі қоспалар келесі максималды шектен аспау керек, %: H2O – 0,05-0,08; SO-0,04-0,05; MgO-0,1-0,3; Fe-0,04.

Магниді алуға арналған электролизердің құрылысы.Дүние жүзінің көп елдерінде ұзақ уақыт бойы вертикалды жазық-параллельді, анод жоғарыдан енгізілетін  диафрагмалық электролизерлер қолданылып келді. Бұл электролизерлерде анод пен әрбір катодтың арасында  диафрагма деп аталатын арабөлгіш бар, ол катодтық және анодтық кеңістіктерді бөліп тұрады. Электролиз 690-7100С температурада жүргізіледі, бұл магнидің балқу температурасынан  жоғары (6510С). Металдың тығыздығы электролиттің тығыздығынан кем болғандықтан, сұйық магний электролиттің үстінде жиналады. Электролиз кезінде  хлор көпіршіктері мен магний тамшылыры жоғары көтеріледі. Олар өзара қатынаспау үшін  катодтық және анодтық кеңістіктер арабөлгішпен бөлінеді – оттөзімді материалдан жасалған диафрагмамен. Магнидің бағытталған қозғалысы анод пен катодтың арасында төменнен жоғары жылжыған электролиттің әсерінен болады. Соңғы кезде магний өндірісінде диафрагмасыз электролизерлерлердің әртүрлі конструкциялары қарқынды енгізіліп жатыр

- ұзынынан қима; б- көлденең қима;

1-қатама; 2- жылуоқшалау; 3-шегендеу; 4-катод; 5-анод; 6-құрастырылған ұяшық.

# сурет Диафрагмасыз электролизердің құрылысы

# Сурет Диафрагмалық электролизердің құрылысы

# а – анодтық кеңістік;

# в – катодтық кеңістік;

# 1 – анод;

# 2- катод;

# 3- диафрагма;

# 4 – хлорды шығару саңылауы

# 5 - магний

# Диафрагмасыз электролизердің ерекшелігі қабырғамен бөлінген екі түрлі элекитролиздік ұяшықтың болуы: электрхимиялық және құрастырмалы. Бөлгіш қабырғаның төменгі және жоғарғы жағында терезедер бар, олар арқылы электрхимиялық ұяшықтан және оған циркуляциялай айналатын электролит өтеді. Катод конструкциясы сына тәріздес болғандықтан, электролит кеңістікте электродтардың бетіне параллель жазықтықта циркуляцияланады.Магний жинағыш ұяшыққа жиналады, одан вакуум-шөміш арқылы әлсін-әлсін сорылып  алынады.Бұл электролизерлерде диафрагма жоқ болғандықтан ваннаның көлемі жақсы пайдаланылады. Бұл диафрагмасыз электролизерлердің басты артықшылықтарының бірі.Магний электролизі процесінің негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштері:

Температура, оС  690- 710

Ток күші, кА                                                     170-220

Ваннадағы кернеулік, В                                  4,9-5,0

Электродтар арасының қашықтығы, см                 8-12

Анодты батыру тереңдігі,см                          100-120

Анодтық ток тығыздығы, А/м2 0,4-0.45

Магнидің ток бойынша шығымы,%                                80-84

Электр энергиясының шығыны, кВт-ч/кг                    13,8-15,1

MgCl2-нің шығыны, кг/кг                                             4,2-4,3

Хлордың шығымы, кг/кг                                                  2,7-2,8

Қазымдалған электролит шығымы, кг/кг                       4,2-4,4

Электролиз нәтижесінде алынған шикі магниде 0,3-0,4 % электролит тұздары болады.