ЛЕКЦИЯ 5

Магнийді алудың термиялық әдістері

Магнийді алудың термиялық әдістері магний тотығын тікелей тотықсыздандырғышпен реакцияға түсіру арқылы алуға негізделген. Бұл әдістер көміртегімен тотықсыздандыру -карботермиялық әдіс, кальцийкарбидімен тотықсыздандыру-карбидотермиялық, Si-мен тотықсыздандыру- силикотермиялық әдіс деп бөлінеді. Термиялық әдістің артықшылығы аппаратуралық-технологиялық сұлбасы қарапайым, зиянды газдар аз бөлінеді.Энергетикалық тұрғыдан арзан.

Карботермиялық әдіс –

MgO + C ↔ Mg + CO реакциясына негізделген, реакция қайтымды, шамамен 20000С – ғана оңға қарай жүреді. Магнийдің қайнау температурасысы 11070С, яғни ол газ түрінде бөлінеді. Реакция нәтижесінде газ түріндегі магний мен көміртегі тотығы бөлінетіндіктен, оларды өзара бөлу үшін арнайы шарт қажет, яғни оны күрт суытып кері процесс жүргізу қажет. Процесті 3 фазалық доғалық пеште жүргізеді. Газ фазасын күрт сутыады да магний өте майда шаң түрінде конденсацияланады. Оны ретортада қыздыру арқылы бөліп алады. Шаңнан магнийдың шығымы 88% Магний мөлшері 99,9 %.

Силикотермиялық әдіс –

келесі реакциямен жүреді:2MgO + Si = SiO2 + 2Mg  реакция жоғары қысымда, 23000С магний түзу бағытында жүргізіледі. Қысымды 1 мм.сын.бағ. төмендету арқылы процестің температурасын 15000С – қа төмендетеді. Сондай – ақ процеске CaO қосу арқылы процестің температурасын 1150 – 12000С – қа төмендетуге болады. 2MgO + 2CaO + Si = Ca2SiO2 + 2Mg  Магний газ түрінде бөлініп, конденсацияланады. Процесс вакумдық реторталық пеште жүргізеді. Реторта 2 зонадан тұрады: 1) реакция зонасы 2) конденсация зонасы; Сумен сутылады. Пеште 20 реторта бір қатарда орналасқан, отын ретінде газ қолданады. Процестің ұзақтығы 10 сағат. Нәтижесінде 99,9% магний алынады.